《硅橡胶混炼胶分类与系统命名法》编制说明

- 概述

硅橡胶无味无毒，使用温度宽广，有很好的耐候性，在高温和严寒时仍然能保持原有的强度和弹性，有的硅橡胶完美地平衡了机械性质和化学性质，因而能满足今天许多苛刻的应用场合要求，是应用广泛的特种合成橡胶之一。自20世纪90年代以来，随着科技的发展，应用领域的拓宽，国内硅橡胶产能年均增长10%以上。2011年，中国有机硅室温胶、高温胶产能分别达到47.5万吨、35万吨，同比增幅分别达到13.1%、12.9%。随着国民经济的发展，我国对硅橡胶的需求正以每年15%的速度增长，中国主要有机硅企业均加大了硅橡胶产品领域的投资力度，预计到2015年，我国有机硅室温胶、高温胶需求量可达64.8万吨、38.6万吨。

橡胶混炼胶是针对橡胶制品的不同使用环境、不同用途要求，通过产品开发、配方设计、混炼加工而制成的半成品原料。用户使用混炼胶只需要通过简单的加工及硫化成型工艺即可以生产出满足既定要求的橡胶制品。可免去自己加工混炼的工序，减少中间环节，可以更好控制生产过程，最大限度地提高生产效率；同时节省技术开发的时间与资金投入，快速把握市场机会提高市场竞争力。因此，目前国内硅橡胶混炼胶生产企业有不同用途的各类混炼胶的生产。2012年硅橡胶混炼胶产能、产量分别为50.7万吨，29.8万吨，预计2013年其产能、产量分别为58万吨、33万吨，产品牌号众多，用途广泛。有必要制定《硅橡胶混炼胶分类与系统命名法》，规范产品分类与命名，从而规范市场，便于用户采购。

- 工作简况

  - 任务来源

根据国标委综合[2012]50号文《关于下达2012年第一批国家标准制修订计划的通知》要求，由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会负责组织《硅橡胶混炼胶分类与系统命名法》制定工作（项目计划编号20121094-T-606），计划完成时间为2015年，主要起草单位：沈阳橡胶研究设计院、西北橡胶塑料研究设计院等。

2.2 主要工作过程

——2013年1月组织成立了《硅橡胶混炼胶分类与系统命名法》标准起草工作组，由沈阳橡胶研究设计院负责收集资料，起草标准草案。

——2013年 6月 17日到 6月21日全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会在黑龙江省佳木斯市召开第一次工作会议，会上与会代表对该标准结构的完整性和主要技术内容合理性进行了认真分析和讨论，并提出了修改意见和建议。针对所提的意见和建议，制标小组积极地分析修改，进一步完善了标准草案有关技术内容，形成标准征求意见稿。

——2013年12月17日至21日在广东省韶关市召开全国橡标委第七届一次全体会议，会议听取了《硅橡胶混炼胶分类与系统命名法》项目进展情况汇报，提出于2014年5月1日前提交标准征求意见稿。

——2013年5月15日发送全国橡标委38家委员单位45名委员和有代表性的单位广泛征求意见，同时在全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会网站（www.sactc35.org）面向社会进行公开征求意见，时间为两个月。

——2014年6月19日至6月23日在河南省郑州市召开全国橡标委 2014年第一次工作会议，会上与会专家对征求意见稿进行了审议，提出了具有现实意义的修改意见和建议，为此，制标小组重新编写了征求意见稿第二稿，重新发送全国橡标委委员单位并同时在网上征求意见，时间为一个月。

- 编制原则和主要技术内容

  - 编制原则

本标准的制定是以遵循市场经济规律、尊重科技发展进步、以市场产品分类与特性要求为基础，科学分类同时系统命名，确保终端用户满意的原则进行的。

3.2主要技术内容

- 范围

本标准规定了硅橡胶混炼胶的分类与系统命名法。当本标准的条款与某一特定产品的详细规范的规定相抵触的情况下，则应以后者优先。具有同一特性并有相同用途的产品将给予同一命名，这将有助于用户在制造厂在其产品的命名数据表中选择产品。

- 分类与系统命名法

硅橡胶混炼胶的分类与系统命名法由硅橡胶类别、特征性能和特征符号组成。

硅橡胶类别根据硅橡胶分子链的化学组成，由GB/T 5576-1997规定 “Q”组硅橡胶代号组成。

硅橡胶混炼胶的特征性能有硬度、拉伸强度等。硅橡胶混炼胶的拉伸强度本身就不高（一般在4-12MPA)，而不同硬度、不同类型的混炼胶之间的拉伸强度并不会有明显的区别。因此在命名规则里特征性能只由硬度表征。硬度以测定值为基础，由数值部分二位数字代码表示，如硬度为（30±2）邵尔A，表示为30。

特征符号由硅橡胶混炼胶的重要性能、用途或附加说明组成。

3、重要性能、用途及附加说明内容的确定

硅胶一般有两种：一种是沉淀法硅胶；一种就是气相法硅胶。主要区别如下：

1）、沉淀法的硅胶拉长的时候会发白，而且不能拉的很长，而气相硅胶的就不一样了，气相的怎么拉都不会发白，而且可以拉的比较长都不会断。好的气相胶可以拉到700%以上。

2）、气相法硅胶扯断强度、撕裂强度、伸张率都比沉淀法硅胶好。

3）、气相法硅胶外观透明。沉淀法硅胶外观不透明或半透明。

4）、气相法硅胶比沉淀法硅胶生产的硅橡胶成本高，故相同硬度气相胶抗拉撕伸长率等较沉淀胶好，其环保指数也较高。

5）、气相法生产是使用四氯化硅和空气燃烧所得的二氧化硅，细度达1000目以上，沉淀法生产是使用硅酸钠里加入硫酸后使二氧化硅沉淀出来。细度只有300-400目。

6）、气相法白炭黑生产的白炭黑价格昂贵，不容易吸湿。使用在涂料做消光剂。沉淀法白炭黑价钱便宜，容易吸湿。只能用在橡胶，塑料制品填充补强。

经过市场调研，走访国内主要硅橡胶混炼胶生产企业，汇总整理硅橡胶混炼胶产品37类106个牌号（见表1）。通过分类整理，确定重要性能 11项，分别用一个字母表示。用途3项，分别用一个字母表示，说明3项，用一个字母或两个字母表示。祥见表2。

表1 甲基乙烯基硅橡胶混炼胶分类与型号

| 分类 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用型 | 普通制品用胶 | 8850、8851、8852 |  |
|  | 普通模压制品胶 | 7850、7851、7861、7871、9130、9140、9150、9160、9170、9180 | TY-5151、TY5751、TY5951 |
|  | 按键胶 | 9230、9240、9250、9260、9270、9280、9330、9340、9350、9360、9370、9380、9430、9440、9450、9460、9470、9480 | TY7151 |
|  | 高档模压制品胶 | 9530、9540、9550、9560、9570、9580、9931、9941、9951、9961、9971、9981 |  |
| 密封件 |  | 3350、3351、3352、3353 |  |
| 电线电缆 | 挤出电线胶 | 5770、6770、7770 |  |
|  | 阻燃挤出电线胶 | 9960E、9961E、9962E、9963E |  |
|  | 耐热挤出电线胶 | 8961、8971 | TY4366 |
|  | 电缆接头胶 | 8641 |  |
|  | 标准挤出胶 | 9770、9771 | TY5971、TY5171 |
| 气相胶 | 普通气相胶 | 4440、4450、4460、4470、4480 | TY4771、TY4971、TY4171系列 |
|  | 高抗撕气相胶 | 5541、5551、5561、5571 | TYS771 |
|  | 过橄榄油 |  | TY976 |
|  | ## 较高透明 |  | ## TY971系列 |
|  | ## 普通透明 |  | ## TY171系列 |
| 奶嘴 | 普通奶嘴胶 | 4442、4452 | TY1841系列 |
|  | 高档奶嘴胶 | 4441、4451 |  |
| 绝缘 |  | 2260、2261、2262、2263 |  |
| 耐高温 |  | 2151、2152、2153 | TY3961、TYD171、TY3751 |
| 阻燃 |  | 8750、8751、8752、8753、8760 | TY26E9、TY24E9、TY23E9、TY2961 |
| 胶辊 | 通用胶辊胶 | 2772、2773 |  |
|  | 送纸胶辊胶 | 2741 |  |
|  | 气相胶辊胶 | 2770 |  |
| 泳帽 |  | 9120、9920 |  |
| 耐水蒸汽 | 耐水蒸汽胶 | 6650 | TYA151 |
|  | 耐高温水蒸汽胶 | 6651 |  |
| 低压缩永变 |  | 2061、2062 | TY9241 |
| 导电 |  | 2170 |  |
| 汽车用 |  | 2660、2661 |  |
| 耐油型 |  |  | TYB171 |
| ## 沉淀胶 | ## 高档 |  | ## TY856系列、TY651系列、 |
|  | 通用型 |  | ## TY351系列、XHG151 |
| ## 自润滑 |  |  | ## TYC231、 TYC131 |

表2 特征符号的含义

| 字母代号 | 重要性能或用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| S | 高强度 | 拉伸强度≥12MPa |
| T | 高抗撕 | 撕裂强度≥52kN/m |
| E | 导电 | 体积电阻率≤10-2Ω·cm |
| H | 导热 | 热导率≥4W/(m·K) |
| F | 阻燃 | 阻燃性应达到UL94 V-0级 |
| I | 绝缘 | 体积电阻率≥1014Ω·cm |
| V | 耐电压 | 击穿电压≥17kV/mm |
| L | 低压缩永变 | —— |
| O | 耐油、耐溶剂性 | —— |
| A | 耐水蒸汽 | —— |
| W | 耐臭氧或耐天候 | —— |
| M | 医用 | —— |
| G | 一般用途 | —— |
| N | 奶嘴 | —— |
| U |  | 补强填料为气相法生产的二氧化硅（白炭黑） |
| P |  | 补强填料为沉淀法生产的二氧化硅（白炭黑） |
| UP |  | 补强填料为气相法和沉淀法生产的二氧化硅（白炭黑）的混合 |

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突、矛盾和不协调的关系。

- 重大分岐意见处理经过和依据

无

六、标准属性

本标准为推荐性国家标准。

七、贯彻国家标准的要求和措施建议