ICS 83.140.99

G 47

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

聚氨酯筛板

The sieve of polyurethane elastomer

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶杂品分技术委员会（SAC/TC35/SC7）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

聚氨酯筛板

- 范围

- 本标准规定了聚氨酯筛板的分类与结构、标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。

- 本标准适用于由聚氨酯弹性体制作的筛板。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528   硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529  硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 700-2006   碳素结构钢

GB/T 1681  硫化橡胶回弹性的测定

GB/T 2941  橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 9867  硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)

GB/T15254  硫化橡胶与金属粘接180°剥离试验

GB/T 12753-2008 输送带用钢丝绳

- 分类与结构

  - 分类

根据其结构可分为三类:

——弛张筛板，用C表示；

——张力筛板，用Z表示；

——板式筛板，用B表示。

  - 产品结构

    - 弛张筛板由聚氨酯弹性体构成（见图1）

注：

1——聚氨酯弹性体；

2——筛孔；

L——筛孔长；

W——筛孔宽。

图1  弛张筛板示意图

    - 张力筛板由聚氨酯弹性体、钢丝绳和金属挂钩构成（见图2）

注：

1——聚氨酯弹性体；

2——钢丝绳；

3——金属挂钩；

D——筛孔宽。

图2  张力筛板示意图

    - 板式筛板由聚氨酯弹性体和金属嵌件构成（见图3）。

a）A类板式筛板

b） B类板式筛板

注：

1——聚氨酯弹性体；

2——筛孔；

3——金属嵌件；

D——筛孔宽。

图3  板式筛板示意图

- 标记

  - 标记方法

- 聚氨酯筛板应按下列顺序标记：

- 产品名称-类型—筛孔（长×宽或直径）-规格（长×宽×厚）-本标准号

  - 标记示例

- 示例：

- 筛孔 (12mm×12mm)，规格（2000mm×1200mm×20mm）的聚氨酯张力筛板标记为：

- 聚氨酯筛板-Z-(12×12)-(2000×1200×20) -GB/T XXXX-XXXX

- 技术要求

  - 外观

    - 聚氨酯筛板的表面应平滑，色泽均匀一致、无裂纹、无断筋。

    - 每平方米范围内表面直径小于1.5mm的气泡少于20个，表面直径小于2mm的杂质少于10个；每块筛板内部直径小于1.5 mm的气泡少于15个，内部直径小于2mm的杂质少于8个。

  - 尺寸偏差

外形尺寸、筛孔尺寸应符合客户要求或图纸的要求，其偏差应满足表1的规定。

表1  外形尺寸偏差、筛孔尺寸及偏差

| 外形尺寸 |  |  | 筛孔尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长 | 宽 | 厚 | 方孔 |  | 圆孔 |
| 偏差 |  |  | 筛孔宽度（W）或直径范围/mm | 偏差/mm | 偏差/mm |
| 0.1%-0.15% | 0.1%-0.15% | 2%-3.5% | 0.1≤W＜1.0 | ±0.08 | ±0.5 |
|  |  |  | 1.0≤W＜10 | ±0.1 |  |
|  |  |  | ≥10 | ±0.5 |  |
| 注：特殊要求由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |

  - 硬度偏差

筛板的公称硬度为（80-95）邵尔A，公称硬度允许偏差为±3A，同块筛板硬度差不大于2A。

  - 剥离强度

Z类和B类聚氨酯筛板的胶料与金属粘接剥离强度应不小于35 KN/m。

  - 钢材和钢丝绳性能

Z类和B类聚氨酯筛板所用钢材力学性能应符合GB/T 700-2006中Q235A的力学性能要求；Z类聚氨酯筛板所用钢丝绳应无油、无水、无污，抗拉强度应符合GB/T 12753-2008中普通强度级的要求。

  - 胶料性能

- 聚氨酯筛板用胶料可分为聚酯型和聚醚型两种，具体性能及相应的试验方法应符合表2规定。

- 表2  聚氨酯筛板用胶料性能要求

| 序号 | 检验项目 | 聚酯型 |  |  |  | 聚醚型 |  | 适用试验条目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 |  |  |  | 指标 |  |  |
| 1 | 硬度 邵氏A/度 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | 90±3 | 95±3 | 6.6.1 |
| 2 | 拉伸强度/MPa ≥ | 43 | 46 | 48 | 50 | 30 | 45 | 6.6.2 |
| 3 | 拉断伸长率/% ≥ | 680 | 670 | 630 | 600 | 500 | 350 |  |
| 4 | 直角撕裂强度/（KN/m） ≥ | 70 | 75 | 103 | 110 | 75 | 90 | 6.6.3 |
| 5 | 回弹值/% ≥ | 30 |  |  |  | 40 |  | 6.6.4 |
| 6 | 相对体积磨耗量/mm³ ≤ | 44 | 47 | 48 | 55 | 38 | 40 | 6.6.5 |
| 注：特殊需求可由供需双方协商解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 外观

在自然光下用目测和游标卡尺进行检测。

  - 尺寸偏差

    - 筛板的环境调节和试验的温度及湿度应符合GB/T 2941的规定。

    - 外形和筛孔尺寸公差用钢卷尺和精度为0.02mm的游标卡尺和塞尺进行测量。

    - 每个被测尺寸至少取三点进行测量，结果取其算术平均值。

  - 硬度偏差

- 在筛板的表面选择平整、没有气泡、杂质的地方按GB/T 531.1规定进行硬度检测。

  - 剥离强度

剥离强度的测定按GB/T15254规定进行。

  - 钢材和钢丝绳性能

钢材的力学性能按GB/T700-2006规定进行；钢丝绳按GB/T 12753-2008的规定进行。

  - 胶料性能

    - 硬度

- 硬度的测定按GB/T 531.1规定进行。

    - 拉伸强度、拉断伸长率

- 拉伸强度、拉断伸长率的测定按GB/T528规定进行，采用I型试样。

    - 撕裂强度

- 撕裂强度的测定按GB/T529规定进行，采用直角无割口形试样。

    - 回弹值

回弹值的测定按GB/T 1681规定进行。

    - 相对体积磨耗量

相对体积磨耗量的测定按GB/T 9867规定进行。

- 检验规则

  - 组批与取样

相同配方、相同工艺、相同规格的产品以100块为一批，不足100块按一批计。抽取同批次产品用胶料制作试片和试样进行剥离强度（C类筛板不进行此项检测）、硬度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、回弹值、相对体积磨耗。每批对钢材和钢丝绳进行检验。

  - 检验分类

    - 出厂检验

- 聚氨酯筛板的硬度、外形尺寸、筛孔尺寸、外观应逐件进行检验。

    - 型式检验

本标准所列全部技术要求为型式检验项目，通常在下列情况之一时应进行型式检验：

a)新产品和老产品转产的试制定型鉴定；

b)当正常生产的产品在结构、设计、工艺、生产设备、管理等方面有较大改变，可能影响产品性能时；

c)正常生产时，定期或积累一定产量后，每半年进行一次检验；

d)产品长期停产（超过半年）后，恢复生产时；

e)出厂试验结果与上次型式试验有较大差异时；

f)国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

  - 判定规则

    - 产品硬度、外形尺寸、筛孔尺寸、外观，如有一项不合格，则判定为不合格品。

    - 胶料性能如有一项不合格，则应取双倍试样进行复试，复试结果仍有不合格项，则判定该批产品不合格品。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 每批产品应附有产品合格证。合格证上应注明生产厂名、厂址、产品标准号、规格、生产日期、数量、检验合格印章等。

  - 每批产品按数量用适宜形式包装，每一包产品上注明：产品标记、数量和生产日期。

  - 产品在贮存及运输过程中，应避免明火、阳光直射、雨雪浸淋，禁止与酸、碱、油脂及有机溶剂接触。储存时，放于干燥通风、相对湿度在80%以下的室内。

  - 产品在满足上述规定条件下，自生产之日起，在不超过一年的保存期内产品性能应符合本标准的规定。

_________________________________