ICS 83.140.99

G 47

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

皮带运输机清扫器聚氨酯刮刀

Polyurethane Scraper of Cleaning Device for Belt Conveyor

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶杂品分技术委员会（SAC/TC35/SC7）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次制定。

皮带运输机清扫器聚氨酯刮刀

- 范围

- 本标准规定了皮带运输机清扫器聚氨酯刮刀的产品标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。

- 本标准适用于皮带运输机清扫器聚氨酯刮刀，简称聚氨酯刮刀。

- 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

- GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

- GB/T 529  硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 1689  硫化橡胶耐磨性能的测定 （用阿克隆磨耗机）

- GB/T 3512  硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

- 产品标记

  - 标记方法

- 聚氨酯刮刀按下列顺序标记：

- 产品名称-硬度（硬度值）-高×长-本标准号

  - 标记示例

- 示例：

- 邵氏硬度A为92度、高186mm、长1200mm的聚氨酯刮刀标记为：

- 聚氨酯刮刀-92A-186×1200-GB/T XXXX-XXXX：

- 4  技术要求

- 4.1 胶料性能

- 产品用胶料性能及相应的试验方法应符合表1规定。

- 聚氨酯橡胶胶料性能要求

| 序号 | 检验项目 |  | 指 标 |  | 适用试验条目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 （邵尔A） /度 |  | 85±3 | 92±3 | 5.1 |
| 2 | 拉伸强度/MPa ≥ |  | 35 | 40 | 5.2 |
| 3 | 拉断伸长率/% ≥ |  | 400 | 350 |  |
| 4 | 撕裂强度/（ kN/m） ≥ |  | 75 | 80 | 5.3 |
| 5 | 阿克隆磨耗（cm3 /1.61 km） ≤ |  | 0.03 | 0.03 | 5.4 |
| 6 | 热空气老化（70℃×72h） | 拉伸强度变化率/% ≤ | 15 | 15 | 5.5 |
|  |  | 拉断伸长率变化率/%≤ | 25 | 25 |  |

- 4.2  产品硬度

产品硬度及公差应等同表1规定的要求。

- 4.3  尺寸公差

聚氨酯刮刀尺寸与偏差应符合表2的规定。

表2 聚氨酯刮刀尺寸与偏差                     单位为毫米

| 序号 | A（高） |  | L（长度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称尺寸 | 偏差 | 公称尺寸 | 偏差 |
| 1 | 164 | ±2.0 | 550；750；950；1150；1350；1550；1750 | L＜1600：0～+5 L≥1600：0～+10 |
| 2 | 195 | ±2.5 |  |  |
| 3 | 186 | ±2.5 | 600；800；1000；1200；1400；1600；1800；2000 |  |
| 4 | 276 | ±3.0 |  |  |
| 注：其他尺寸由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

- 4.4  外观质量

4.4.1  产品表面应平滑，不允许有破裂、分层等缺陷出现。

4.4.2  刮刀刀刃部位向下50mm内不允许有孔眼、气泡、杂质、凹坑等缺陷。 其余部位允许有孔眼、气泡、杂质、凹坑等缺陷，其数量在产品表面每米长度范围内不超过3处。缺陷面积不大于5mm×5mm，深度不大于2mm。

- 5  试验方法

- 5.1 硬度

硬度的测定按GB/T 531.1的规定进行。

- 5.2 拉伸强度、拉断伸长率

拉伸强度、拉断伸长率的测定按GB/T 528的规定进行，采用1型试样。

- 5.3 撕裂强度

- 撕裂强度的测定按GB/T 529规定进行，采用直角形无割口试样。

- 5.4 阿克隆磨耗

耐磨性能的测定按GB/T 1689的规定进行。

- 5.5 热空气老化

热空气老化试验按GB/T 3512的规定进行。

- 5.6 外形尺寸公差

- 外形及公差尺寸用精度为0.02mm的游标卡尺和钢卷尺测量。

- 5.7 外观质量

- 产品外观质量采用目测结合游标卡尺的方法检查。

- 检验规则

- 6.1  组批与抽样

胶料以每釜反应用量为一批次，每批抽取足够胶料对表1中序号1-4项性能进行检验。阿克隆磨耗、热空气老化检验每半年一次。

  - 检验分类

    - 出厂检验

- 产品硬度、外形及尺寸公差、外观质量应逐件进行检验。

    - 型式检验

- 本标准所列全部技术要求为型式检验项目，通常在下列情形之一时应进行型式检验：

- a）新产品或老产品转产的试制定型鉴定；

- b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- c）正常生产时，定期或积累一定产量后，每半年进行一次检验；

- d）产品长期停产（超过半年）后，恢复生产时；

- e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- f）国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

  - 判定规则

    - 产品硬度、尺寸、外观质量，如有一项不合格，则判为不合格品。

    - 胶料性能如有一项不合格，则应取双倍试样进行复试，复试结果仍有不合格项，则判该批胶料不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 每批产品应附有检验部门的产品合格证。合格证上应注明生产厂名厂址、产品标准号、规格、生产日期、净重、数量、检验合格印章及检验员印章。

  - 产品应用塑料膜包装，置于纸箱中。产品上附有标签，标签上注明：产品标准号、规格、生产日期、净重。包装箱应标明产品名称、生产厂名、厂址及存放标记。

- 7.3  产品在运输及贮存过程中，应放置在温度为0℃～35℃、相对湿度为85%以下、通风良好的室内，避免与酸、碱、油脂类及其它腐蚀性物质接触，避免阳光直射，距热源不少于2m，不应直接接触地面。7.4  在满足上述条件下，产品自生产之日起在一年保存期内性能应符合本标准的规定。

_________________________________