ICS 83.140.99

G 47

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

弹性绝缘悬挂组件

Metro rigid catenary elastic suspension insulating component

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶杂品分技术委员会（SAC/TC35/SC7）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

弹性绝缘悬挂组件

- 范围

- 本标准规定了架空刚性接触网用弹性绝缘悬挂组件（以下简称悬挂组件）的结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

- 本标准适用于城市轨道交通额定电压DC1.5kV架空接触网汇流排悬挂、 定位和绝缘的产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 775.2 绝缘子试验方法第2部分：电气试验方法

GB/T 1040.1塑料拉伸性能的测定 第1部分  总则

GB/T 1040.2 塑料拉伸性能的测定 第2部分  模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 1043  硬质塑料简支梁冲击试验方法

GB/T 1804  一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2100 一般用途耐蚀钢铸件

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于过程稳定性的检验)

GB/T 3098.6 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.15 紧固件机械性能 不锈钢螺母

GB/T 3960 塑料滑动摩擦磨损试验方法

GB/T 7759  硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定

GB/T 9341  塑料 弯曲性能的测定

GB/T 10610 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法

GB/T 15662 导电、防静电塑料体积电阻率测试方法

GB/T 20142  标称电压高于1000V的交流架空线路用线路柱式复合绝缘子－定义、试验方法及接收准则

GB/T 26218.3交流系统复合绝缘子

TB/T 2073  电气化铁道接触网零部件通用技术条件

TB/T 3199.2-2008  电气化铁路接触网用绝缘子 第2部分：棒形复合绝缘子

- 结构

悬挂组件由连接螺栓、绝缘伞裙、橡胶弹性体、绝缘芯棒、整体线夹、导电滑垫等构成（见图1）。

- 说明：

- 1-连接螺栓；

- 2-绝缘芯棒；

- 3-橡胶弹性体；

- 4-绝缘伞裙；

- 5-整体线夹；

- 6-导电滑垫。

- 图1 悬挂组件示意图

- 要求

  - 基本要求

    - 零部件尺寸公差应按本标准及经规定程序批准的图纸和技术文件制造。

    - 制造零件的原材料应按图纸规定的材料牌号选用，并符合有关材料标准的化学成分和技术要求。

    - 零部件的结构和材料应满足城市轨道交通线路刚性接触网设计规范和使用环境（见附录A）的要求。

  - 主要材料要求

    - 连接螺栓材料应采用符合GB/T 3098.6的规定，材料组别为A2，强度等级为70的6Cr19Ni10奥氏体不锈钢。

注：如供货时需配螺母及垫圈，螺母应符合GB/T3098.15的规定。

    - 绝缘伞裙材料应符合TB/T3199.2--2008中4.4.3对绝缘子伞裙材料性能要求的规定。

    - 绝缘芯棒材料应符合TB/T3199.2--2008中4.4.5对绝缘子芯棒材料性能要求的规定。

    - 橡胶弹性体材料性能及相应的试验方法应符合表1的规定。

- 表1 橡胶弹性体材料物理性能

| 序号 | 项目 |  | 指标 | 适用试验条目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 邵尔A/度 |  | 35±5 | 5.1.2 a) |
| 2 | 拉伸强度 / MPa ≥ |  | 15 | 5.1.2 b) |
| 3 | 拉断伸长率/ % ≥ |  | 500 | 5.1.2 c) |
| 4 | 压缩永久变形（70°×22h）/ % ≤ |  | 50 | 5.1.2 d) |
| 5 | 热空气老化 70°×70h | 硬度变化 邵尔A/度 | 0～+8 | 5.1.2 e） |
|  |  | 拉伸强度变化率/% | ±30 |  |
|  |  | 拉断伸长率变化率 /% | -50 |  |
| 6 | 脆性温度 |  | -40° | 5.1.2 f) |

    - 整体线夹材料应采用符合GB/T2100规定的牌号为1Cr18Ni9Ti的奥氏体不锈钢铸件。

    - 导电滑垫材料应采用符合表2性能要求的聚甲醛。

- 表2 导电滑垫材料物理性能

| 序号 | 项目 | 指标 | 适用试验条目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度/ MPa ≥ | 35 | 5.1.3 a) |
| 2 | 弯曲强度/ MPa ≥ | 45Pa | 5.1.3 b) |
| 3 | 缺口冲击强度/（kJ/m2） ≥ | 5 | 5.1.3 c) |
| 4 | 磨损率/ % ≤ | 5 | 5.1.3 d) |
| 5 | 电阻率/ （Ω.cm） ≤ | 1×103 | 5.1.3 e) |
| 6 | 摩擦系数 ≤ | 0.30 | 5.1.3 f) |

    - 零部件也可采用综合性能优于上述材料的其它材料。

  - 制造质量

    - 不锈钢整体线夹铸件质量应符合TB/T2073的要求。

    - 连接螺栓螺纹完整，外观质量应符合GB/T3098.6的规定。

    - 零部件应按照图纸及技术文件要求的粗糙度、加工精度公差进行制造，制造的基本尺寸、极限公差应符合GB/T1804的规定。

  - 产品性能要求

    - 机械性能

悬挂组件机械性能及相应的试验方法应符合表3 的规定。

- 表3机械性能

| 序号 | 项 目 |  | 指标 | 适用试验条目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸破坏负荷/ kN ≥ |  | 18 | 5.3.1 |
| 2 | 弯曲破坏负荷/ kN ≥ |  | 9 | 5.3.2 |
| 3 | 加载变形量 | 轴向施加1kN负荷悬挂组件变形量/ mm ＜ | 6 | 5.3.3a) |
|  |  | 施加600N负荷，然后卸载120N时悬挂组件变形量的恢复范围/ mm | 1±0.2 | 5.3.3 b |
| 4 | 振动试验后 | 拉伸破坏负荷/ kN ≥ | 14 | 5.3.4 b) |
|  |  | 弯曲破坏负荷/ kN ≥ | 8.6 | 5.3.4 c) |
|  |  | 轴向施加1kN负荷时悬挂组件的变形量/ mm ＜ | 8 | 5.3.4 d) |
|  |  | 施加600N负荷，然后卸载120N时悬挂组件变形量的恢复范围/mm | 0.8±0.3 | 5.3.4 e) |
| 注：在产品制造过程中可以测试不带伞裙的产品刚度值，方法见附录B。 |  |  |  |  |

    - 电气性能

悬挂组件电气性能及相应的试验方法应符合表4的规定。

- 表 4 电气性能

| 项目 |  | 指标 | 适用试验条目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气性能 | 工频干耐受电压/ kV ≥ | 60 | 5.4.3 |
|  | 工频湿耐受电压/ kV ≥ | 30 | 5.4.4 |
|  | 雷电冲击耐受电压（施压15次）/ kV ≥ | 125 | 5.4.5 |
|  | 人工污秽耐受电压/ kV ≥ | 10 | 5.4.6 |
|  | 爬电距离/ mm ≥ | 250 | 5.4.7 |

- 试验方法

  - 材质

    - 整体线夹材料奥氏体不锈钢铸件的试验方法应按GB/T 2100中的规定进行。

    - 橡胶弹性体材料

- a)  硬度的测定按GB/T 531.1中的规定进行。

- b)  拉伸强度的测定按GB/T 528中的规定进行，试样为：Ⅰ型。

- c)  拉断伸长率的测定按GB/T 528中的规定进行，试样为：Ⅰ型。

- d)  压缩永久变形的测定按GB/T 7759中的规定进行，试样为：B型，压缩量25%。

e)  热空气老化性能的测定按GB/T3512中的规定进行。

f)  脆性温度的测定按GB/T1682中的规定进行。

    - 绝缘芯棒材料和绝缘伞裙材料

- 按TB/T3199.2—2008中4.4.3和4.4.5相关试验方法进行。

- 5.1.4  导电滑垫材料性能

- a)  拉伸强度的测定按GB/T 1040.1和GB/T1040.2中的规定进行。

- b)  弯曲强度的测定按GB/T 9341中的规定进行。

- c)  缺口冲击强度的测定按GB/T 1043中的规定进行。

d)  磨损率的测定应按GB/T 3960的规定进行（条件：200N,200r/min）。

e)  电阻率的测定按GB/T 15662中的规定进行。

f)  摩擦系数的测定按GB/T 3960中的规定进行（条件：200N,200r/min）。

  - 制造质量

    - 外观质量

a)  零部件外观以目测为主，必要时可采用不超过10倍的放大镜检查。

b)  表面粗糙度采用标准样板进行对比或采用粗糙度测试仪测量，测量方法按GB/T10610中的规定进行。

    - 尺寸及形位公差

a)  使用游标卡尺检查金属螺杆（螺母、垫片）、整体线夹、绝缘伞裙尺寸。

b)  使用软尺检查绝缘伞裙爬电距离尺寸。

c)  形位公差按图纸尺寸公差及标准要求进行检查。

  - 机械性能

    - 拉伸破坏负荷

- 按图2所示将试件上端连接螺栓与试验机夹头连接，试件下端整体线夹及导电滑垫固定在试验机台板上。试验时，应以（3-5）mm/s拉伸速度平稳无冲击地增加负荷，至试件破坏（能观察到的破坏现象）为止，此时的负荷为试件拉伸破坏负荷值。

- 图2 拉伸破坏负荷试验示意图

    - 弯曲破坏负荷

- 按图3所示将试件整体线夹及导电滑垫一端固定在试验机台板上，试件连接螺栓一端与水平施力轴采用硬连接（也可将试件水平固定，采用垂直施力）。启动试验机，在规定的弯曲破坏负荷9kN的75%以前，应平稳无冲击地增加负荷，其后以每分钟为规定弯曲破坏负荷按9kN的30%～60%的速率升高至试件破坏（能观察到的破坏现象）为止，此时的负荷为试件的弯曲破坏负荷值。

- 图3 弯曲破坏负荷试验示意图

    - 加载变形量

- a) 将试件连接螺栓端进行固定，在试件另一端整体线夹及导电滑垫处悬挂如图4装置的加载砝码，其质量为1kN。试验时将千分表调整到0，然后拿开支撑，使加载砝码的重量全部作用在试件上，此时千分表显示的数值为悬挂组件的变形量。

- b) 将试件连接螺栓端进行固定，在试件另一端整体线夹及导电滑垫处悬挂如图4装置的加载砝码，其质量为（120N+480N）。试验时将千分表调整到0，然后拿开支撑，使加载砝码的重量全部作用在试件上，记录此时千分表显示的数值，之后卸载120N砝码，再次记录千分表显示的数值，两次记录数值之差为悬挂组件的恢复变形量。

- 图4 加载变形量试验示意图

    - 振动试验

a) 试验条件：将试件连接螺栓与试验机夹头连接，试件另一端整体线夹及导电滑垫固定在试验机台板上，对试验机预拉600N的力，将试验机的振动试验参数调整到：振幅±3mm，频率3Hz～5Hz。

- b) 经300万次振动试验后，再按5.3.1条的规定进行拉伸破坏负荷试验。，

- c) 经300万次振动试验后，再按5.3.2条的规定进行弯曲破坏负荷试验。

d) 经300万次振动试验后，再按5.3.3.a)条的规定进行加载变形量试验。

e) 经300万次振动试验后，再按5.3.3.b)条的规定进行加载变形量试验。

  - 电气性能试验

    - 试验设备

- 使用工频无局放试验机进行试验。

    - 试件安装

- 试件应干燥洁净，呈工作状态安装在试验机金属架上，在试件两端接上电极，试件与周围物体的距离大于1m。

    - 工频干耐受电压

- 按GB/T 775.2中的规定程序进行试验，先对试件施加工频干耐受电压60kV的约75%的试验电压，然后以每秒约2%试验电压的速率上升至规定的耐受电压，保持1min，不应发生闪络或绝缘体击穿，然后迅速退掉电压，但不应突然截断电源。

    - 工频湿耐受电压

- 按GB/T 775.2中的规定程序进行试验，将试件预淋雨15min（若有其它方法保证得到有效的湿润状态，预淋雨程序可缩短时间），先施加30kV的约75%试验电压，然后以每秒约2%试验电压的速率上升至规定的耐受电压，保持1min，不应发生闪络或绝缘体击穿，然后迅速退掉电压，但不应突然截断电源。

    - 雷电冲击耐受电压

- 按GB/T 775.2中的规定进行。

    - 人工污秽耐受电压

- 按GB/T 26218.3中的规定进行。

    - 爬电距离

- 使用游标卡尺或软尺等通用量具测量。在室温下直接测量两电极间橡胶伞裙的周长。

- 检验规则

  - 组批

    - 相同配方的绝缘伞裙、弹性体橡胶以每个月用量为一批，每批抽取足够胶料进行硬度、拉伸强度、拉断伸长率的检验。

    - 对同一时间进仓的外购外协件作为一批进行抽检。

    - 产品以一个月产量为一批，每批抽取进行机械和电气性能检测。

  - 检验分类

    - 出厂检验

a)  外观逐件检验；

b)  尺寸按千分之三比例抽检；

c)  工频干耐受电压逐件检验；

d)  拉伸破坏负荷按千分之三比例抽检；

e)  弯曲破坏负荷按千分之三比例抽检。

    - 型式试验

      - 有下列情况之一时应进行型式试验：

- a）新产品或老产品转产的试制定型鉴定；

- b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- c）正常生产时，定期或积累一定产量后，每一年进行一次检验；

- d）产品长期停产（超过一年）后，恢复生产时；

- e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- f）国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

      - 型式试验的项目、要求和方法参照TB/T2073、TB/T2074规定检验。

      - 型式试验样本应从出厂检验合格的产品中随机抽取，抽样方案按GB/T2829 的规定确定，见表8。

- 表8  型式试验抽样方案及判定规则

| 判别水平 | 抽样方案 | 样本大小 | 不合格质量水平RQL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A 类不合格50 |  | B类不合格100 |  | C类不合格120 |  |
| Ⅱ | 一次抽样 | 3 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

    - 在悬挂组件绝缘伞裙部位喷涂永久性标识或文字。

    - 在合格证上应标明：

a)  制造商全称；

b)  产品名称；

c)  数量、检验号；

d)  产品批号或制造日期；

e)  注册商标；

f)  执行标准号。

    - 包装箱上应标明：

a)  制造商全称、地址、电话；

    - b)  产品名称、规格型号、数量；

c)  毛重、净重、体积；

d)  生产批号或出厂日期；

e)  符合GB/T 191中规定的 “向上”、“轻放”等包装、储运图示标志；

  - 包装

    - 采用双瓦楞纸箱，内衬成型泡沫塑料和尼龙薄膜袋、封箱纸封口、打包带捆扎。

    - 包装箱体应有足够的强度，保证正常运输和装卸过程中产品性能和外观不受损伤。

    - 包装内应附合格证、装箱单、安装使用说明。

  - 运输

包装好的产品在运输过程中应避免强烈的碰撞和重压，防止雨淋和相关有害气液体的腐蚀。

  - 贮存

- 悬挂组件应贮存在-10℃～40℃、相对湿度不大于80%的库房内，周围应无腐蚀性气体和溶剂。

附录A

（资料性附录）

悬挂组件使用环境

- A1 使用环境

- A1.1  环境温度：

a)  -25℃～+45℃（隧道外）；

b)  -5℃～+40℃（隧道内）。

- A1.2  最大风速：30m/s。

- A1.3  海拔高度：≤2000m。

- A1.4  污秽等级：重污区。

- A1.5  地震烈度：≤7度。

- A1.6  雷暴级别：重雷区。

- A1.7  覆冰厚度：5mm。

- A1.8  相对湿度

a)  日平均值≤95%；

b)  月平均值≤90%；

c)  有凝露发生。

- A1.9  饱和蒸气压

a)  日平均值≤2.2×10-3Mpa；

b)  月平均值≤1.8×10-3MPa。

- A2  系统参数

- A2.1  额定电压 DC1.5kV。

- A2.2  最大电压 DC1.8kV。

- A2.3  最低电压 DC1kV。

- A2.4  使用寿命 ≥15年。

附录B

（规范性附录）

悬挂组件刚度试验方法

- B.1试样制备

采用没有包覆绝缘伞裙的悬挂组件，同时将绝缘芯棒非螺栓端加工一个能安装M16螺栓的深孔，安装M16螺栓。

- B.2 刚度试验

B2.1纵向拉伸刚度

B2.1.1测试范围：分别测试组件纵向拉伸1kN~3kN刚度。

B2.1.2加载速度：0.1kN/s。

B2.1.3测试方法

- 按照图B.1将试件安装在试验机台上，然后将试验机力值位移传感器示值清零；

图B.1 纵向拉伸刚度示意图

- 以0.1kN/s的速度加载至3.5kN，然后以相同的速度卸载至0，如此重复做3次，分别记录1 kN和3 kN时的位移，并计算刚度。

B2.2横向压缩刚度

横向压缩刚度分为两个方向，一般顺线路方向为A；垂直线路方向为B。如图B.2所示。

图B.2 横向压缩刚度示意图

B2.2.1测试范围：分别测试悬挂组件横向A、B两个方向1mm~5mm刚度；

B2.2.2加载速度：0.1mm/s

B2.2.3具体测试方法

- 将制备好的试件两端的支撑在试验机底座上，加载压头以0.1kN的力值压住试件，然后将位移传感器示值清零；

- 以0.1mm/s的速度压缩5.5mm，然后以相同速度卸载至0mm，如此重复做3次，记录位移为1mm和5mm时的力值，并计算刚度。

- B.3 产品刚度性能要求应符合表B.1的规定。

表B.1 产品刚度性能

| 项 目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 刚度试验 | 纵向拉伸刚度/ kN/mm | 0.2～0.7 |
|  | A向横向压缩刚度/ kN/mm | 1～2 |
|  | B向横向压缩刚度/ kN/mm | 2～3 |

________________________________