附件1：

876项行业标准编号、名称、主要内容等一览表

| 序号 |  | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 | 实施日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机械行业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 12135-2015 | 低温先导式呼吸阀 | 本标准规定了低温先导式呼吸阀的术语和定义、结构型式和基本参数、技术要求、材料、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于安装在常压低温液体贮罐顶部的呼吸阀，介质温度为-196℃～-101℃，呼出整定压力为10kPa～60kPa，吸入整定压力为-700Pa～-350Pa，公称尺寸为DN100～DN250。 其它用途的低温先导式呼吸阀、独立的低温先导式呼出阀或低温吸阀可参照使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 3790-2015 | 机械式自动捆扎机 | 本标准规定了机械式自动捆扎机的型号、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。 本标准适用于以机用塑料打包带作为捆扎材料，以机械传动形式实现捆扎动作，以热熔搭接为接头型式的机械式自动捆扎机。 | JB/T 3790.1-2004 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12136-2015 | 瓦楞辊筒体锻件 | 本标准规定了瓦楞辊筒体锻件的订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、验收和质量证明书及标志和包装等。 本标准适用于外径小于或等于600 mm的最终表面处理前的瓦楞辊筒体锻件的订货、制造和检验。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12137-2015 | 风力发电机组主轴锻件 技术条件 | 本标准规定了风力发电机组主轴锻件的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及质量证明书等内容。 本标准适用于风力发电机组主轴锻件的订货、制造和检验。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12138-2015 | 风塔法兰大型环锻件 技术条件 | 本标准规定了风塔法兰大型环锻件的订货要求、工艺要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。 本标准适用于风塔法兰大型环锻件的订货、制造、检验和验收。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12139-2015 | 大型核电机组汽轮机整锻低压转子锻件 技术条件 | 本标准规定了1000MW等级核电汽轮机用30Cr2Ni4MoV合金钢整锻低压转子锻件的前期认可和首件认证、订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、记录、验收及质量证明书等。 本标准适用于1000MW等级半转速四级核电汽轮机、经粗加工和性能热处理的30Cr2Ni4MoV合金钢整锻低压转子锻件的订货、制造、检查和验收。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12140-2015 | 小直径挤压丝锥 | 本标准规定了用于IT行业的小直径挤压丝锥（普通级和高性能级）的型式尺寸、螺纹公差、技术要求、标志和包装等的基本要求。 本标准适用于在有色金属及低强度黑色金属零件上加工公称直径为0.8mm的小螺纹（GB/T 15054.1～GB/T 15054.4）及公称直径1～4mm的普通螺纹（GB/T 192，GB/T 193，GB/T 196，GB/T 197）的小直径挤压丝锥。挤压丝锥加工螺纹时，预制孔的尺寸参见附录B。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12141-2015 | 小直径螺旋槽丝锥 | 本标准规定了用于IT行业的小直径螺旋槽丝锥（普通级和高性能级）的型式尺寸、螺纹公差、技术要求、标志和包装等的基本要求。 本标准适用于加工公称直径0.8mm的小螺纹（GB/T 15054.1～GB/T 15054.4）及公称直径1～4mm的普通螺纹（GB/T 192，GB/T 193，GB/T 196，GB/T 197）的小直径螺旋槽丝锥。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12142-2015 | 美制螺纹复合丝锥 | 本标准规定了美制螺纹复合丝锥的的型式和尺寸、技术要求、标志和包装的基本要求。 本标准适用于加工代号为6-32～3/8-16美制螺纹的美制螺纹复合丝锥。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12143-2015 | 米制螺纹复合丝锥 | 本标准规定了米制螺纹复合丝锥的型式和尺寸、技术要求、标志和包装的基本要求。 本标准适用于加工代号为M3～M10粗牙普通螺纹的米制螺纹复合丝锥。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12144-2015 | 磨前滚珠螺纹铣刀 | 本标准规定了磨前滚珠螺纹铣刀的型式、尺寸、技术要求、标志和包装等基本要求。 本标准适用于加工汽车循环球转向器，动力转向器转向螺母的滚珠螺纹铣刀。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12145-2015 | 超硬可换钻尖式麻花钻 | 本标准规定了直柄和莫氏锥柄超硬可换钻尖式麻花钻的型式和尺寸、技术要求、标志和包装等的基本要求。 本标准适用于加工φ14mm～φ26mm孔的直柄超硬可换钻尖式麻花钻和φ18mm～φ50mm孔的莫氏锥柄超硬可换钻尖式麻花钻。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12146-2015 | 7：24圆锥工具柄检测方法 | 本标准规定了7：24圆锥工具柄的检测方法，本标准规定的方法并不是唯一的。 本标准适用于7：24圆锥工具柄的检测。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10231.1-2015 | 刀具产品检测方法 第1部分：通则 | 本部分规定了各种刀具共性的检测方法，对于各种刀具非共性的检测方法，则另需制定各自的检测方法标准。本通则规定的检测方法并不是唯一的。 本部分适用于对各种成品刀具作质量判定检测。 | JB/T 10231.1-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10231.2-2015 | 刀具产品检测方法 第2部分：麻花钻 | 本部分规定了麻花钻的检测方法和检测器具。这些方法并非唯一的。 本标准适用于按GB/T 6135.1～6135.5、GB/T 1438.1～1438.4、GB/T 6138.1～6138.2和GB/T 17984生产的麻花钻的检测。 | JB/T 10231.2-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10231.3-2015 | 刀具产品检测方法 第3部分：立铣刀 | 本部分规定了各种立铣刀成品检测时的检测方法和检测器具，本部分规定的方法并不是唯一的。 本部分适用于按GB/T 6117.1~6117.3、GB/T 6118生产的立铣刀的检测。 | JB/T 10231.3-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10231.4-2015 | 刀具产品检测方法 第4部分：丝锥 | 本部分规定了成品丝锥的检测方法。这些方法并非唯一的。 本部分适用于按GB/T 967～969、GB/T 3464.1～3464.3、GB/T 3506、GB/T 20326、GB/T 28253、GB/T 28254、GB/T 28257、JB/T 8364.2、JB/T 8364.3、JB/T 8824.1 ～8824.4、JB/T 8825.1 ～8825.4、JB/T 9994～9996生产的成品丝锥作质量判定检测。其他成品丝锥可参照采用。 | JB/T 10231.4-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12485-2015 | 宽幅无接缝幕布 | 本标准规定了宽幅无接缝幕布的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于采用涤纶机织物作为基材，经双面复合或双面涂层工艺制得的幅宽不小于5m的宽幅无接缝幕布。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12107-2015 | 5D动感模拟系统 技术条件 | 本标准规定了5D动感模拟系统的术语和定义、技术要求、试验方法、安装调试、系统安全运行技术条件以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于5D动感模拟系统。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12108-2015 | 多媒体数字投影球系统 | 本标准规定了多媒体数字投影球系统的球形屏幕直径尺寸、组成、功能、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于使用一台投影机的多媒体数字投影球背投系统。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12109-2015 | 裸眼3D立体显示柱状光栅技术条件 | 本标准规定了反射和透射放映用3D显示柱状光栅透镜(屏幕)的产品结构、尺寸、技术要求、试验方法、标志、包装、运输、贮存以及使用建议。 本标准适用于各类投影、视频放映以及电视机用3D屏幕和3D柱状透镜，不适用于二维显示用屏幕。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12110-2015 | 增亮光栅模辊技术条件 | 本标准规定了MD、LCD电视和CPV聚光线性菲涅尔透镜等光栅光学模辊的分类、尺寸及构造、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存以及使用建议。 本标准适用于LCOS、LCD显示器及3D显示器中的光学光栅功能材料的模辊，也适用于CPV聚光透镜模辊，不适用于高速公路反光模辊。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8807.1-2015 | 幻灯机 第1部分：敞开型直排式幻灯片盘(欧洲设计) | 本部分规定了用于ISO 1755规定标称尺寸为5cm×5cm幻灯片的敞开型直排式幻灯片盘(欧洲设计，容量为36片和50片)的关键尺寸。本部分还规定了用于检验片盘轮廓和传达系统的量规。 这种形式的幻灯片盘将其垂直置入幻灯机，先将幻灯提升于片盘之外约9mm，然后将其从侧面推入幻灯机。当幻灯片盘插入幻灯机时，幻灯片就完全保持能进入幻灯机的状态，既可拆卸也可重新插入。 | JB/T 8807.1-1998 | ISO 11106-1:1997，MOD | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8807.2-2015 | 幻灯机 第2部分：闭合型直排式幻灯片盘(日本设计) | 本部分规定了用于ISO 1755规定标称尺寸为5cm×5cm幻灯片的闭合型直排式幻灯片盘(日本设计，容量为36片和50片)的关键尺寸。 这种形式的幻灯片盘从侧面置入幻灯机中，幻灯片则是从侧面推入幻灯机，当片盘插入于幻灯机时，就不能将幻灯片从片盘取出。 | JB/T 8807.2-1998 | ISO 11106-2:1997，MOD | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12111-2015 | 鱼眼监控镜头技术条件 | 本标准规定了鱼眼监控镜头的基本参数、尺寸、技术要求、试验方法、验收规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于安装在用CCD、CMOS芯片作为成像元件的监控摄像机上的鱼眼摄影物镜。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12112-2015 | 数字电影放映机反光镜 技术条件 | 本标准规定了数字电影放映机反光镜的术语和定义、产品标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于数字电影放映机反光镜。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9427.3-2015 | 电影检验片 第3部分： 35mm立体电影画面检验片 技术条件 | 本部分规定了35mm立体画面检验片的图形和尺寸、技术要求、检验方法、标志、包装、运输及贮存。 本部分适用于35mm单机立体电影画面检验片，用于检验、调整和鉴定35mm单机立体电影放映设备的成像质量。 | JB/T 9427.3-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9427.4-2015 | 电影检验片 第4部分： 16mm立体电影画面检验片 技术条件 | 本部分规定了16mm立体画面检验片的图形和尺寸、技术要求、检验方法、标志、包装、运输及贮存。 本部分适用于16mm单机立体电影画面检验片，用于检验、调整和鉴定16mm单机立体电影放映设备的成像质量。 | JB/T 9427.4-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12147-2015 | 塑料电缆桥架 | 本标准规定了塑料电缆桥架的术语和定义、分类和命名、技术要求、结构要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于塑料及塑料复合材料制作的电缆桥架。 本标准不适用于玻璃钢等热固性树脂材料及金属材料制作的电缆桥架。 本标准不适用于承载主体材料为金属的电缆桥架。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12148-2015 | 家用和类似用途带USB充电接口的插座 | 本标准规定了家用和类似用途带USB充电接口的插座的防触电保护、结构、机械性能、电气性能等技术要求。 本标准适用于家用和类似用途的、带通用串行总线（USB）类型A型接口的、单相固定式或移动式插座和转换器。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12149-2015 | 家用和类似用途带防雷保护的移动式插座 | 本标准规定了家用和类似用途带防雷保护的移动式插座的标志、防触电保护、温升、结构、机械性能、防雷性能等技术要求。 本标准适用于家用和类似用途的、带有对间接雷电和直接雷电效应、或其他瞬态过电压的电涌进行保护的单相移动式插座。 本标准不适用于对电信和信号网络进行电涌防护的移动式插座。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12150-2015 | 家用和类似用途电容性负载的电源开关 | 本标准规定了家用和类似用途电容性负载的电源开关的安全、性能、试验方法和检验规则。 本标准适用于装在家用或类似用途电气器具和其他设备中的，借助人体动作去操动开关接通和断开电容性负载器具电源的，额定电压不超过480 V、额定电流不大于30 A的开关。 本标准适用于由人通过操动件操作，或者靠激发传感器（可在实体上或电气上与开关结合在一起，也可分开配置）操作的开关。 在特殊环境下使用的类似开关也可参照本标准。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8614-2015 | 办公机械 静电制版机 | 本标准规定了办公机械静电制版机产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于采用氧化锌纸基版静电制版的直接法静电制版机，其他类型的制版机可参照采用。 | JB/T 8614-1997 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9444-2015 | 复印机械基本环境试验方法 | 本标准规定了复印机械基本环境试验的总则和方法。 本标准适用于复印机械产品包括静电复印机、重氮复印机、办公用小胶印机、光电誊影机、速印机和复印器材的运输、贮存试验和工作环境适应性试验。 | JB/T 9444.1～11-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8266-2015 | 静电复印光导鼓工作环境试验方法 | 本标准规定了静电复印光导鼓工作环境试验所用的试验设备、试验条件、试验程序及试验报告。 本标准适用于静电成像方式的复印机及多功能一体机所使用的光导鼓的工作环境试验。打印机用光导鼓的工作环境试验方法可参考执行。 | JB/T 8266-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8268-2015 | 静电复印光导体表面缺陷测量方法 | 本标准规定了静电复印光导体表面缺陷的测量条件、测量方法及测量报告的要求。 本标准适用于静电复印（打印、传真、多功能）设备用的光导体的外观质量及背景印迹的测量。 | JB/T 8268-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12151-2015 | 静电复印机可靠性要求及试验方法 | 本标准规定了静电复印机可靠性验证试验的特征值、故障分类和判据、抽样和试验方法、试验条件和要求以及试验结果的评价。 本标准适用于静电复印机及多功能一体机的可靠性试验。样机试制、新产品定型阶段的可靠性试验均可参照采用。 | JB/T 50037-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8273-2015 | 静电复印全黑测试版 | 本标准规定了静电复印全黑测试版的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于检查静电复印品的复印幅面、空白边及背景印迹的A3幅面和A4幅面的静电复印全黑测试版。 | JB/T 8273-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8271-2015 | 静电复印光导体表面缺陷比对版 | 本标准规定了静电复印光导体表面缺陷比对版的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于静电复印（打印、传真、多功能）设备用的光导体的表面缺陷及在印品上对应的印迹缺陷的检测。 | JB/T 8271-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8274-2015 | 复印品图像漏印测试版 | 本标准规定了复印机械的复印品图像漏印测试版的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于检查静电复印机、重氮复印机、办公机械小胶印机和静电制版机、速印机、光电誊影机等复印机械的复印品用图像漏印的测试版。 | JB/T 8274-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8261-2015 | 静电复印网线及密度不均匀性测试版 A3 | 本标准规定了静电复印网线及密度不均匀性测试版的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于幅面A3（420 mm×297 mm）的静电复印网线及密度不均匀性测试版。 | JB/T 8261-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9435-2015 | 静电复印机系列型谱 | 本标准规定了静电复印机种类、系列、规格、速度的划分方法。 本标准适用于采用静电成像技术的复印机。 | JB/T 9435-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9440-2015 | 静电复印机用定影卤钨灯管 | 本标准规定了静电复印机用定影卤钨灯管的型号命名方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于静电复印机用定影卤钨灯管。 | JB/T 9440-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9442-2015 | 静电复印机用反光镜技术条件 | 本标准规定了静电复印机用反光镜的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于静电复印机用反光镜。 | JB/T 9442-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9448-2015 | 静电复印机用硅橡胶定影压力辊技术条件 | 本标准规定了静电复印机用硅橡胶定影压力辊的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于静电复印机用硅橡胶定影压力辊，激光打印机用硅橡胶定影压力辊可参照执行。 | JB/T 9448-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9441-2015 | 静电复印机用曝光卤钨灯管 | 本标准规定了静电复印机用曝光卤钨灯管的术语、型号命名方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于静电复印机用曝光卤钨灯管。 | JB/T 9441-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9447-2015 | 静电复印机用涂氟塑料定影辊技术条件 | 本标准规定了静电复印机用涂氟塑料定影辊的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于热定影的静电复印机用涂氟塑料的定影辊，对于涂覆其它材料包覆层的定影辊可参照采用。激光打印机用涂氟塑料定影辊可参照执行。 | JB/T 9447-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9445-2015 | 静电复印机用消电刷技术条件 | 本标准规定了静电复印机用消电刷的技术条件、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于静电复印机用碳纤维制消电刷。 | JB/T 9445-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8267-2015 | 办公机械 小胶印机 | 本标准规定了办公机械小胶印机产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输、贮存。 本标准适用于印刷纸张幅面小于A2的台式、落地式办公机械小胶印机。 | JB/T 8267-1997 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12152-2015 | 办公机械 小胶印机 可靠性要求及试验方法 | 本标准规定了办公机械小胶印机以平均无故障运转次数为可靠性的特征量，确定了试验方案、抽样方案、试验条件及要求，并规定了小胶印机的失效类别及判据。 本标准适用于台式、落地式办公用小胶印机的可靠性试验。 | JB/T 50039-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12153-2015 | 工业机械电气设备及系统 工频磁场抗扰度试验方法 | 本标准规定了工业机械电气、电子设备及系统在工频为50Hz和60Hz下的抗扰度的试验方法，包括推荐的试验等级、试验设备及配置、试验布置、试验程序和试验结果的评定、试验报告。 本标准适用于工业机械电气、电子设备及系统的工频抗扰度评定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12154-2015 | 工业机械电气设备及系统 射频场感应的传导干扰抗扰度试验方法 | 本标准规定了工业机械电气、电子设备及系统在射频场中的传导干扰抗扰度的试验方法，包括试验等级、试验设备及配置、试验布置、试验程序、试验结果的评定和试验报告。 本标准适用于工业机械电气、电子设备及系统在9 kHz～80 MHz的射频场感应的传导干扰下的抗扰度评定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12155-2015 | 工业机械电气设备及系统 射频电磁场辐射抗扰度试验方法 | 本标准规定了工业机械电气、电子设备及系统在射频电磁场中的辐射抗扰度的试验方法，包括试验等级、试验设备、试验配置、试验程序、试验结果的评定和试验报告。 本标准适用于工业机械电气、电子设备的电磁场辐射抗扰度试验，它规定了试验等级和必要的试验程序。 本标准适用于第4章规定的频率以内的辐射抗扰度试验。 本标准不适用于防治数字无线电话的射频辐射抗扰度试验。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12113-2015 | 电凝聚器 | 本标准规定了电凝聚器的术语和定义，基本参数及组成，型号表示，使用条件，技术要求，试验方法，检验规则，包装、运输及贮存规范，调试、运行、维护安全技术规范。 本标准适用于双极性荷电的电凝聚器。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12114-2015 | 电袋复合除尘器气流分布模拟试验方法 | 本标准规定了电袋复合除尘器气流分布模拟试验的术语和定义、试验方法、技术要求、评判标准。 本标准适用于电袋复合除尘器气流分布CFD模拟试验。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12115-2015 | 烧结烟气干法脱硫及多组份污染物协同净化装置 | 本标准规定了烧结烟气干法脱硫及多组份污染物协同净化装置的术语和定义、工艺系统、技术要求、试验方法、检验规则、验收、标牌、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于冶金行业工业烟气治理用烧结烟气干法脱硫及多组份污染物协同净化装置。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12116-2015 | 脱硫脱硝用高压回流式水喷枪 | 本标准规定了烟气干法脱硫脱硝装置专用设备高压回流式水喷枪的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于干法烟气脱硫脱硝装置流量范围在5 m3/h～50 m3/h的水喷枪。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12117-2015 | 流化装置 技术条件 | 本标准规定了流化装置的术语和定义、要求、试验方法与检验规则、标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于半干法脱硫装置的流化装置。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12118-2015 | 电袋复合除尘器袋区技术条件 | 本标准规定了电袋复合除尘器袋区的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于电力、建材、冶金、化工、轻工等行业的除尘、物料回收工程中使用的电袋复合除尘器袋区。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12119-2015 | 袋式除尘器滤袋用胀圈弹性测试方法 | 本标准规定了袋式除尘器滤袋用胀圈弹性测试方法的术语和定义、技术要求、检验规则。 本标准适用于袋式除尘器滤袋用胀圈弹性测试。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12120-2015 | 风冷式干排渣系统 | 本标准规定了风冷式干排渣系统的术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用输送煤粉锅炉高温炉渣的风冷式干排渣系统，输送范围从锅炉排渣口至渣仓设备出口。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12121-2015 | 大型垃圾焚烧炉炉排 技术条件 | 本标准规定了大型生活垃圾焚烧炉炉排的型式与基本参数、一般要求、技术要求、检验规则、标志、油漆、包装和运输。 本标准适用于以生活垃圾为燃料的机械炉排式大型生活垃圾焚烧炉炉排，其它形式焚烧炉炉排可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12122-2015 | 电袋复合除尘器电区技术条件 | 本标准规定了电袋复合除尘器电场区的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于电力、建材、冶金、化工、轻工等行业的除尘、物料回收工程中使用的电袋复合除尘器电场区。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12123-2015 | 电袋复合除尘器电气控制装置 | 本标准规定了电袋复合除尘器电气控制装置的术语和定义、产品型号、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书及包装、运输和贮存。 本标准适用于电袋复合除尘器电气控制装置。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12124-2015 | 电除尘器用煤气安全泄爆阀 | 本标准规定了电除尘器用煤气安全泄爆阀产品的结构型式和基本参数、技术要求、试验、标志及涂装、包装与贮存。 本标准适用于钢铁冶金行业电除尘器用煤气安全泄爆装置，其它行业煤气电除尘器或煤气管路系统用煤气安全泄爆装置等可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12125-2015 | 袋式除尘器 纯聚四氟乙烯覆膜滤料 | 本标准规定了袋式除尘器 纯聚四氟乙烯覆膜滤料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以聚四氟乙烯基布、短纤维及微孔薄膜加工制成的针刺毡，产品可应用于环境保护和工业生产等领域的含尘气体过滤净化工程。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12126-2015 | 电袋复合除尘器高压绝缘子瓷件 技术条件 | 本标准规定了电袋复合除尘器高压绝缘子瓷件的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输等。 本标准适用工作温度不高于250 ℃的电袋复合除尘器中维持高压电场的各种瓷件。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12127-2015 | 电除尘器钢结构设计规范 | 本标准规定了电除尘器钢结构设计规范的术语和符号、设计的基本规定、结构上的荷载、材料选用、结构分析与构件设计、结构或构件变形的规定及钢结构的防护等。 本标准适用于电除尘器钢结构主要承载结构部件的设计，其它种类的除尘器设计可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12128-2015 | 中速磨煤机石子煤正压气力输送系统 | 本标准规定了中速磨煤机石子煤正压气力输送系统的术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书及包装、运输、存放等。 本标准适用于单级输送当量距离小于400 m，垂直输送高度小于30 m的火力发电厂锅炉中速磨煤机的石子煤正压气力输送系统。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12129-2015 | 燃煤烟气脱硝失活催化剂再生及处理方法 | 本标准规定了燃煤烟气脱硝失活催化剂的再生及处理的术语和定义、再生及处理方法、性能测试方法、性能要求、标牌、标志、包装、运输和贮存等内容。 本标准适用于燃煤烟气脱硝技术装备所采用的催化剂的再生及处理。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12130-2015 | 烟气脱硝液氨供应系统设计规程 | 本标准规定了烟气脱硝工程中液氨供应系统的设计原则和技术要求。 本标准适用于脱硝还原剂为液氨的供应系统的设计。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12131-2015 | 燃煤烟气净化SCR脱硝流场模拟试验技术规范 | 本标准规定了燃煤烟气净化SCR脱硝流场模拟的试验方法、技术要求等内容。 本标准适用于燃煤烟气选择性催化还原法（Selective Catalytic Reduction，缩写SCR）脱硝技术装备的数值和物理模拟试验。垃圾和生物质燃烧、水泥行业及冶金化工行业烟气（SCR）脱硝技术装备开展SCR脱硝流场数值和物理模拟试验时可以参考执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12132-2015 | 浅层气浮机 技术条件 | 本标准规定了浅层气浮机的型式与基本参数、要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于各类工业废水、市政污水、河、湖藻类、面源修复等固、液分离用的浅层气浮机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12133-2015 | 溶气气浮机 技术条件 | 本标准规定了溶气气浮机的型式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于各类工业废水、市政污水、河、湖、藻类、生态修复等固、液分离用的溶气气浮机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12134-2015 | 涡凹气浮机 技术条件 | 本标准规定了涡凹气浮机的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于水量中等、悬浮物浓度较高的废水处理用涡凹气浮机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9688-2015 | 电除尘用晶闸管控制高压电源 | 本标准规定了电除尘用工频、单相、晶闸管移相调压控制高压电源的型谱、技术要求。 本标准规定了电除尘用工频、单相、晶闸管移相调压控制高压电源，不适用其他半导体电力变流器。 | JB/T 9688-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12156-2015 | 建筑施工机械与设备 锚杆钻机 | 本标准规定了锚杆钻机的术语和定义、分类和主参数、要求、试验方法、检验规则等。 本标准适用于地层（土层）锚杆施工用钻机。 本标准不适用于露天和井下矿山用锚杆钻机以及手持式锚杆钻机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12157-2015 | 建筑施工机械与设备 地下连续墙液压抓斗 | 本标准规定了建筑施工机械与设备地下连续墙液压抓斗分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于建筑施工机械与设备地下连续墙液压抓斗。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12158-2015 | 道路施工与养护机械设备 车辙摊铺箱 | 本标准规定了道路施工与养护机械设备 车辙摊铺箱的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输与贮存。 本标准适用于车辙摊铺箱。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12159-2015 | 道路施工与养护机械设备 自行式碎石撒布机 | 本标准规定了道路施工与养护机械设备 自行式碎石撒布机的结构形式、主参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输与贮存。 本标准适用于自行式碎石撒布机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12160-2015 | 道路施工与养护机械设备 废气加热沥青脱桶设备 | 本标准规定了道路施工与养护机械设备 废气加热沥青脱桶设备的术语与定义、主参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、贮存及供应成套性。 本标准适用于沥青脱桶设备。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12161-2015 | 道路施工与养护机械设备 改性沥青成套设备 | 本标准规定了改性沥青成套设备的主参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随机配件。 本标准适用于修建改性沥青路面所使用的以聚合物为改性剂的改性沥青成套设备。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12162-2015 | 建筑施工机械与设备 盾构机 术语和商业规格 | 本标准规定了盾构机所涉及的术语、定义、分类和商业规格。 本标准适用于隧道施工的各种类型盾构机。 本标准不适用于全断面硬岩掘进机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12163.1-2015 | 数控轴向轮槽铣床 第1部分：精度检验 | 本部分规定了数控轴向轮槽铣床的几何精度、定位精度检验和工作精度检验的要求及检验方法。 本部分适用于回转直径为φ350 mm～φ3500 mm，X向行程≤20000 mm普通精度的数控轴向轮槽铣床。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12163.2-2015 | 数控轴向轮槽铣床 第2部分：技术条件 | 本部分规定了数控轴向轮槽铣床的设计、制造和验收要求。 本部分适用于回转直径为φ350㎜～φ3500㎜，X向行程≤20000㎜普通精度的数控轴向轮槽铣床。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9930.4-2015 | 立式带锯床 第4部分：滑车型立式带锯床 精度检验 | 本部分规定了滑车型立式带锯床的几何精度和工作精度的要求及检验方法。 本部分适用于最大锯削厚度250mm至2000mm的滑车型立式带锯床。 其他规格的的滑车型立式带锯床可参照本部分。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9930.5-2015 | 立式带锯床 第5部分 ：滑车型立式带锯床 技术条件 | 本部分规定了滑车型立式带锯床的制造与验收的技术条件。 本部分适用于最大锯削厚度250mm至2000mm的滑车型立式带锯床。 其他规格的滑车型立式带锯床可参照本部分。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7175.5-2015 | 滚动直线导轨副 第5部分：基本额定静载荷 | 本部分规定了滚动直线导轨副的基本额定静载荷、当量静载荷和静载荷安全系数的计算方法。 本部分适用于滚动直线导轨副。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12164.1-2015 | 数控超精密微型曲面磨床 第1部分：技术条件 | 本部分规定了数控超精密微型曲面磨床的制造与验收的要求。 本部分适用于最大工件直径为200mm～500mm，最大工件长度为50mm～300mm的数控超精密微型曲面磨床。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12164.2-2015 | 数控超精密微型曲面磨床 第2部分：精度检验 | 本部分规定了数控超精密微型曲面磨床的几何精度以及工作精度和轴线的定位精度、重复定位精度的检验方法及相应的允差。 本部分适用于最大工件直径为200 mm～500mm，最大工件长度为50mm～300mm的数控超精密微型曲面磨床。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7175.6-2015 | 滚动直线导轨副 第6部分：额定动载荷和额定寿命 | 本部分规定了滚动直线导轨副的额定动载荷、当量动载荷、额定寿命的计算方法和可靠寿命计算的限制条件。 本部分适用于滚动直线导轨副。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9930.2-2015 | 立式带锯床 第2部分：普通型立式带锯床 精度检验 | 本部分规定了普通型立式带锯床的几何精度和工作精度的要求及检验方法。 本部分适用于最大锯削厚度125mm至500mm的普通型立式带锯床。 其他规格的的普通型立式带锯床可参照本部分。 | JB/T 9930.3-2002 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9930.3-2015 | 立式带锯床 第3部分：普通型立式带锯床 技术条件 | 本部分规定了普通型立式带锯床的制造与验收的技术条件。 本部分适用于最大锯削厚度125mm至500mm的普通型立式带锯床。 其他规格的普通型立式带锯床可参照本部分。 | JB/T 9930.4-2002 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 2462.1-2015 | 组合机床通用部件 第1部分：多轴转塔动力头 参数和尺寸 | 本部分规定了组合机床多轴转塔动力头系列参数和互换尺寸。 本部分适用于转塔式组合机床及其自动线的多轴转塔动力头。 | JB/T 2462.1-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 2462.2-2015 | 组合机床通用部件 第2部分：多轴转塔动力箱 参数和尺寸 | 本部分规定了组合机床多轴转塔动力箱系列参数和尺寸。 本部分适用于转塔式组合机床及其自动线的多轴转塔动力箱。 | JB/T 2462.2-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 2462.3-2015 | 组合机床通用部件 第3部分：单轴转塔动力头 参数和尺寸 | 本部分规定了组合机床单轴转塔动力头系列参数和互换尺寸。 本部分适用于转塔式组合机床及其自动线的单轴转塔动力头。 | JB/T 2462.3-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 2462.4-2015 | 组合机床通用部件 第4部分：单轴转塔动力头用传动轴 参数和尺寸 | 本部分规定了组合机床单轴转塔动力头用传动轴参数和尺寸。 本部分适用于单轴转塔动力头上安装多轴箱用传动轴。 | JB/T 2462.4-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 2462.5-2015 | 组合机床通用部件 第5部分：单轴转塔动力头用钻削轴 参数和尺寸 | 本部分规定了组合机床单轴转塔动力头用钻削轴参数和尺寸。 本部分适用于单轴转塔动力头上用钻削轴。 | JB/T 2462.5-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 2462.6-2015 | 组合机床通用部件 第6部分：单轴转塔动力头用镗削轴 参数和尺寸 | 本部分规定了组合机床单轴转塔动力头用镗削轴参数和尺寸。 本部分适用于单轴转塔动力头上用镗削轴。 | JB/T 2462.6-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 2462.7-2015 | 组合机床通用部件 第7部分：单轴转塔动力头用铣削轴 参数和尺寸 | 本部分规定了组合机床单轴转塔动力头用铣削轴参数和尺寸。 本部分适用于单轴转塔动力头上安装多轴箱用铣削轴。 | JB/T 2462.7-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 901-2015 | 电气用云母箔 | 本标准规定了电气用云母箔的型号、要求、试验方法、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以剥片云母或云母纸为基材，以合适的胶粘漆为胶粘剂，单面、双面或多层粘合补强材料，在一定温度下具有可塑性，其所含B阶胶粘剂应用后能最终固化的云母箔。 | JB/T 901-1995 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 1544-2015 | 电气绝缘浸渍漆和漆布快速热老化试验方法-热重点斜法 | 本标准规定了漆膜柔软的电气绝缘浸渍漆和漆布的快速热老化试验方法。 本标准适用于漆膜柔软的电气绝缘浸渍漆和漆布的快速热老化试验，以温度指数（td）和热寿命线方程表示耐热性。 本标准不能代替常规热老化试验方法。 | JB/T 1544-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 5822-2015 | 电气用玻璃纤维增强酚醛模塑料 | 本标准规定了电气绝缘用玻璃纤维增强酚醛模塑料的产品分类、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于电气用玻璃纤维增强酚醛模塑料。 | JB/T 5822-1991 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 3730-2015 | 电气绝缘用柔软复合材料耐热性能评定试验方法 卷管检查电压法 | 本标准规定了以卷管检查电压法评定电气绝缘用柔软复合材料耐热性的试验方法。 本标准适用于厚度0.5 mm及以下的电气绝缘用柔软复合材料。 | JB/T 3730-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 900-2015 | 电气用衬垫云母板 | 本标准规定了电气绝缘用衬垫云母板的型号、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以剥片云母为基材，以合适的胶粘漆为胶粘剂，经粘贴、烘焙、压制而成的硬质衬垫云母绝缘材料。 | JB/T 900-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7093-2015 | 绝缘软管 硅树脂玻璃纤维自熄管 | 本标准规定了电气用硅树脂玻璃纤维自熄管的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于由无碱玻璃纤维编织管经高温处理涂以有机硅共聚树脂而成的电气用自熄管。 | JB/T 7093-1993 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7100-2015 | 电气用柔软云母板 | 本标准规定了电气用柔软云母板的型号、性能要求、试验方法、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以剥片云母或云母纸为基材，带有或不带有补强材料，用适合的胶粘剂粘结而成的，在常态时具有柔软性的电气用柔软云母板。 | JB/T 7100-1993 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 3078-2015 | 电气绝缘用漆 有机硅浸渍漆 | 本标准规定了电气绝缘用有机硅浸渍漆的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。 本标准适用于电气绝缘用H级有机硅浸渍漆。 | JB/T 3078-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9556-2015 | 电气绝缘用漆 常温固化覆盖漆通用规范 | 本标准规定了电气绝缘用常温固化覆盖漆的通用要求。 本标准适用于电气绝缘用常温固化覆盖漆。 | JB/T 9556-1999 | IEC 60464-3-1：2001，IDT | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 5658-2015 | 电气用压敏胶黏带 涂橡胶或丙烯酸胶黏剂的聚酯薄膜胶黏带 | 本标准规定了电气用涂橡胶或丙烯酸胶黏剂的聚酯薄膜胶黏带的定义、分类和命名、要求、试验方法、标志、标签、包装和贮存。 本标准适用于电气用涂橡胶或丙烯酸胶黏剂的聚酯薄膜胶黏带。 | JB/T 5657-1991 JB/T 5658-1991 | IEC 60454-3-2：2006，IDT | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 6236-2015 | 电气绝缘用树脂浸渍玻璃纤维网状无纬绑扎带 | 本标准规定了电气绝缘用树脂浸渍玻璃纤维网状无纬绑扎带的产品型号及分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于由硅烷前处理的无碱有捻的玻璃纤维纱经平行排列、并合，热固性树脂浸渍而成的半固化（B阶段）的网状无纬带。 | JB/T 6236.1-1992 JB/T 6236.3-1992 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 3958.1-2015 | 电气用热固性模塑料 第1部分：一般要求 | 本部分规定了电气用热固性模塑料的一般要求。 本部分适用于电气用热固性模塑料。 | JB/T 3958.1-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12165-2015 | 电气绝缘用无卤低烟阻燃玻璃纤维布带 | 本标准规定了电气绝缘用无卤低烟阻燃玻璃纤维布带的术语、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于以玻璃纤维布为基材，在其上下表面浸涂配制的金属水合物和不含卤素（如氯、溴）阻燃性胶类溶液，并经烘焙、固化而成的电气绝缘用无卤低烟阻燃玻璃纤维布带。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12166-2015 | 电力电容器纤维素纸 | 本标准规定了电力电容器纤维素纸的分类命名、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于由未漂硫酸盐木浆制成的电容器纤维素纸。 |  | IEC 60554 -3-2：1983，MOD | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12167-2015 | 电气绝缘用不饱和聚酯玻璃纤维毡层压板 | 本标准规定了以无碱玻璃纤维毡为基材，以不饱和聚酯树脂为粘合剂经热压而成的不饱和聚酯玻璃纤维毡层压板的命名与分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以无碱玻璃纤维毡为基材，以不饱和聚酯树脂为粘合剂经热压而成的不饱和聚酯玻璃纤维毡层压板。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12168-2015 | 电气用压敏胶黏带 涂压敏胶黏剂的PVC薄膜胶黏带 | 本标准规定了电气用涂压敏胶黏剂的PVC薄膜胶黏带的定义、分类和命名、要求、试验方法、标志、标签、包装和贮存。 本标准适用于电气用涂压敏胶黏剂的PVC薄膜胶黏带。 |  | IEC 60454 -3-1：2002，MOD | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12169-2015 | 电气用压纸板和薄纸板 薄纸板 | 本标准规定了电气用薄纸板的分类与命名、要求、试验方法。 本标准适用于由100%硫酸盐木浆或100%棉以及硫酸盐木浆与棉的混合物制成的电气用薄纸板。 |  | IEC 60641 -3-2：2007，MOD | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 5659-2015 | 电气用压敏胶黏带 涂压敏胶黏剂的聚酰亚胺薄膜胶黏带 | 本标准规定了电气用涂压敏胶黏剂的聚酰亚胺薄膜胶黏带的定义、分类和命名、要求、试验方法、标志、标签、包装和贮存。 本标准适用于电气用涂压敏胶黏剂的聚酰亚胺薄膜胶黏带。 | JB/T 5659-1991 | IEC 60454 -3-7：1998，IDT | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12171-2015 | 电气用压敏胶黏带 涂压敏胶黏剂的聚四氟乙烯薄膜胶黏带 | 本标准规定了电气用涂压敏胶黏剂的聚四氟乙烯薄膜胶黏带定义、分类和命名、要求、试验方法、标志、标签、包装和贮存。 本标准适用于电气用涂压敏胶黏剂的聚四氟乙烯薄膜胶黏带。 |  | IEC 604543-3-14：2001，IDT | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12172-2015 | 电气用玻璃及玻璃聚酯纤维机织带 | 本标准规定了对在传统织机或无梭织机上由玻璃纤维或玻璃纤维与聚酯纤维的组合织成的原坯长丝带的要求和试验方法。 本标准适用于电气用玻璃及玻璃聚酯纤维机织带。 |  | IEC61067-3-1：1995，MOD | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12173-2015 | 电气用聚酯纤维机织带 | 本标准规定了由长丝聚酯纤维经常规织机或无梭织机编织而成的织带的分类、要求和试验方法。 本标准适用于1型、2-1型及2-2型聚酯纤维机织带。 |  | IEC 61068 -3-1：1995，MOD | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12174.1-2015 | 热收缩模制型材 第1部分：定义和一般要求 | 本部分规定了热收缩模制型材的术语和定义、试样、分类、订货、尺寸、颜色、包装、标识、质量鉴定要求和交付检验。常用的普通型材见附录A。 本部分适用于热缩模制型材，不同形状和材质的热收缩模制型材用于连结器/电缆终端及多路转换的绝缘、密封、机械保护及应变消除。 |  | IEC 6232-1：2005，IDT | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12174.2-2015 | 热收缩模制型材 第2部分：试验方法 | 本部分规定了热收缩模制型材的试验方法。 本部分适用于热缩模制型材，不同形状和材质的热收缩模制型材用于连结器/电缆终端及多路转换的绝缘、密封、机械保护及应变消除。 |  | IEC 6232-2：2006，IDT | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12175-2015 | 电气用真空浸胶环氧玻璃布板 | 本标准规定了电气用真空浸胶环氧玻璃布板的技术要求、试验方法、检验规则、包装运输和贮存。 本标准适用于环氧酸酐胶粘剂，后处理无碱玻璃布，叠坯在真空下将胶粘剂注入模具内固化而成的电气用真空浸胶板。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8850-2015 | 振动磨 | 本标准规定了振动磨的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于冶金、建材、选矿、耐火材料、化工等行业粉磨作业的振动强度不大于7 g (g为重力加速度)的各种型式的振动磨。 | JB/T 8850-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 6988-2015 | 弹簧圆锥破碎机 | 本标准规定了弹簧圆锥破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于破碎抗压强度300MPa以下各种矿石或岩石的弹簧圆锥破碎机。 | JB/T 6988-2002 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 1388-2015 | 复摆颚式破碎机 | 本标准规定了复摆颚式破碎机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于破碎抗压强度极限在250MPa以下各种矿石或岩石的复摆颚式破碎机。 | JB/T 1388-2002 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 3264-2015 | 简摆颚式破碎机 | 本标准规定了简摆颚式破碎机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于破碎抗压强度在300MPa以下的各种矿石或岩石的简摆颚式破碎机。 | JB/T 3264-2002 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7353-2015 | 立式冲击破碎机 | 本标准规定了立式冲击破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于对含水量不大于20%的中硬、特硬物料（如金属矿石和非金属矿石）进行破碎的立式冲击破碎机。 本标准不适用于粘度大或含泥量极多以及高温物料等的破碎。 | JB/T 7353-2004 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10343-2015 | 立式复合破碎机 | 本标准规定了立式复合破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于破碎抗压强度极限在200MPa以下物料的立式复合破碎机。 | JB/T 10343-2002 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10245-2015 | 双辊破碎机 | 本标准规定了双辊破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于破碎抗压强度极限在160MPa以下中等硬度或细碎破碎中等硬度以上的矿石、岩石、煤、焦炭、炉渣和海盐等脆性非金属物料的双辊破碎机。 本标准也适用于破碎粘土、橡胶、树枝等的双辊破碎机。 | JB/T 10245-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 6989-2015 | 旋盘圆锥破碎机 | 本标准规定了旋盘圆锥破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于破碎抗压强度300MPa以下各种矿石或岩石的旋盘圆锥破碎机。 | JB/T 6989-2002 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10246-2015 | 硬岩反击式破碎机 | 本标准规定了硬岩反击式破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于破碎抗压强度极限在300MPa以下的硬岩、脆性非金属物料的单转子反击式破碎机。 | JB/T 10246-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 4287-2015 | 带式制动矿用提升绞车 | 本标准规定了带式制动矿用提升绞车的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准仅适用于煤矿、金属矿、非金属矿作为提升和下放物料用的隔爆型、非隔爆型带式制动矿用提升绞车。 | JB/T 4287-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 5500-2015 | 地下铲运机 | 本标准规定了地下铲运机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于金属矿山、非金属矿山、隧道工程用的地下电动铲运机和地下柴油铲运机。 | JB/T 5500-2004 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8436-2015 | 地下矿用轮胎式运矿车 | 本标准规定了地下矿用轮胎式运矿车的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于在地下金属矿与非金属矿、隧道工程等运送材料或矿石的地下矿用轮胎式运矿车。 | JB/T 8436-1996 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8917-2015 | 辊压机 | 本标准规定了辊压机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于矿山等领域粉磨脆性物料用的辊压机。 | JB/T 8917-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 3721-2015 | 矿井提升机和矿用提升绞车 盘形制动器闸瓦 | 本标准规定了矿井提升机和矿用提升绞车盘形制动器闸瓦的型号、规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于矿井提升机和矿用提升绞车盘形制动器闸瓦。 | JB/T 3721-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 3812-2015 | 矿井提升机和矿用绞车 盘形制动器用碟形弹簧 | 本标准规定了矿井提升机和矿用绞车盘形制动器用碟形弹簧的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于矿井提升机和矿用绞车盘形制动器使用的碟形弹簧。 | JB/T 3812-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8519-2015 | 矿井提升机和矿用提升绞车 盘形制动器 | 本标准规定了矿井提升机和矿用提升绞车用盘形制动器的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于矿井提升机和矿用提升绞车成对使用的盘形制动器。 | JB 8519-1997 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 5508-2015 | 冷矿振动筛 | 本标准规定了冷矿振动筛产品的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于对温度低于150℃的冷烧结矿或烧结球团矿进行分级的冷矿振动筛。 | JB/T 5508-2004 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 2445-2015 | 固定式弧形筛 | 本标准规定了固定式弧形筛的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。 本标准适用于对粒度不大于50mm的中细粒级物料进行预先脱水、脱泥和脱介的固定式弧形筛。 | JB/T 2445-1999 JB/T 4265-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10347-2015 | 摩擦式提升机 摩擦衬垫 | 本标准规定了摩擦式提升机摩擦衬垫的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、失效形式、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于在摩擦式提升机摩擦轮与钢丝绳之间的动力传递，及其它类似场合的动力传递的摩擦衬垫。 | JB/T 10347-2002 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 6992-2015 | 矿用窄轨车辆通用技术条件 | 本标准规定了矿用窄轨车辆的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于矿山、煤矿、地面矿场运输矿石、煤炭、沙碎石等物料的矿用窄轨车辆。 本标准不适用于窄轨人车。 | JB/T 6992-1993 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 3266-2015 | 转筒干燥机 | 本标准规定了转筒干燥机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。 本标准适用于利用直接传热方式烘干物料的转筒干燥机。 | JB/T 8852.2-2000 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8852-2015 | 转筒干燥机 托轮装置 | 本标准规定了转筒干燥机托轮装置的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于筒体内径为φ1000mm～φ4500mm的转筒干燥机等回转圆筒类设备的托轮装置。 | JB/T 8852.1-2004 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12176-2015 | 对喷式气流磨 | 本标准规定了对喷式气流磨的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于矿山、化工、冶金、建材、医药、陶瓷、食品和饲料等行业对各种脆性干式物料进行超细粉碎和打散的对喷式气流磨。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12177-2015 | 永磁筒辊式强磁选机 | 本标准规定了永磁筒辊式强磁选机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。 本标准适用于从干式散状非磁性物料中除去铁磁性杂质的永磁筒辊式强磁选机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12178-2015 | 振动筛用块偏心式振动器 | 本标准规定了振动筛用块偏心式振动器的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。 本标准适用于振动筛用块偏心式振动器。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12179-2015 | 振动筛用箱式振动器 | 本标准规定了振动筛用箱式振动器的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于振动筛用箱式振动器。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12180-2015 | 多元变振幅圆振动筛 | 本标准规定了多元变振幅圆振动筛的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于分级粘湿细颗粒物料的多元变振幅圆振动筛。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12181-2015 | 多路给料高频直线振动筛 | 本标准规定了多路给料高频直线振动筛产品的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于对细粒物料进行湿式分级、脱水和脱介的多路给料高频直线振动筛。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12182-2015 | 高压对辊褐煤成型机 | 本标准规定了高压对辊褐煤成型机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于褐煤无粘结剂高压成型的高压对辊褐煤成型机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12183-2015 | 矿物回收磁选机 | 本标准规定了矿物回收磁选机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于矿物回收和散状物料中铁磁性物质分选的磁选机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12184-2015 | 矿用带式布料机 | 本标准规定了矿用带式布料机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于矿用带式布料机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12185-2015 | 地下矿用架空索道 摩擦衬垫 | 本标准规定了地下矿用架空索道摩擦衬垫的型式与型号、技术要求、试验方法、检验规则、失效形式、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于地下矿用架空索道驱动轮与钢丝绳之间传递动力用摩擦衬垫。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12186-2015 | 矿用静态选粉机 | 本标准规定了矿用静态选粉机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于辊压机或辊压磨系统细粒物料分离的矿用静态选粉机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12187-2015 | 履带移动破碎筛分站 | 本标准规定了履带移动破碎筛分站的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于矿山、采石厂、建材、水利、再生资源等行业实现筛分作业用的履带移动破碎筛分站。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12188-2015 | 轮胎移动破碎筛分站 | 本标准规定了轮胎移动破碎筛分站的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于矿山、采石厂、建材、水利、再生资源等行业实现破碎和筛分作业用的轮胎移动破碎筛分站。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12189-2015 | 硝酸铵水溶液泵送车 | 本标准规定了硝酸铵水溶液泵送车产品的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于道路运输并泵送硝酸铵水溶液的车辆。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12190-2015 | MZL型立磨减速器 | 本标准规定了MZL型立磨减速器的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于矿渣粉磨、水泥原料粉磨和水泥粉磨生产线上立式辊磨机的主传动减速器,也适用于其他类似粉磨系统的主传动减速器。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12191-2015 | 立轴双反击破碎机 | 本标准规定了立轴双反击破碎机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于破碎抗压强度在160MPa以下的各种物料的立轴双反击破碎机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12192-2015 | 深锥浓缩机 | 本标准规定了深锥浓缩机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于精矿浓缩或尾矿脱水的深锥浓缩机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12193-2015 | 凿井提升机 | 本标准规定了凿井提升机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于煤矿、金属矿、非金属矿凿井期间升降人员、物料及设备用的凿井提升机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12194-2015 | 液力传动油 | 本标准规定了液力传动油的类别、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于液力偶合器和液力变矩器（非公路设备用）用液力传动油，由深度精制或加氢基础油为组分油，加入増粘、抗氧、防锈、抗磨及抗泡等添加剂调制而成的液力传动油。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12195-2015 | 双轨小车悬挂输送机 | 本标准规定了双轨小车悬挂输送机的技术参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存等。 本标准适用于载重量大于等于2t或小于等于12t的轨道环形或矩形双轨小车悬挂输送机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 3666-2015 | 吊式圆盘给料机 | 本标准规定了吊式圆盘给料机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于从料仓、漏斗和其它容器连续均匀地供给块状、颗粒状物料的吊式圆盘给料机。 | JB/T 3666-1996 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 3667-2015 | 座式圆盘给料机 | 本标准规定了座式圆盘给料机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于从料仓、漏斗和其它容器连续均匀地供给块状、颗粒状物料的座式圆盘给料机。热料型给料机的物料温度不应大于700℃。 | JB/T 3667-1996 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9004-2015 | 限矩型液力偶合器 试验 | 本标准规定了限矩型（包括普通型）液力偶合器出厂试验及型式试验的试验方法和技术指标。 本标准适用于GB/T 5837中以矿物油、清水或难燃液为工作介质的限矩型（包括普通型）液力偶合器。 | JB/T 9004.1-1999 JB/T 9004.2-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12196-2015 | 方箱 | 本标准规定了方箱的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志等。 本标准适用于规格为100mm～800mm、准确度等级为0级和1级的方箱。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12197-2015 | 水平仪检定器 | 本标准规定了水平仪检定器的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于分度值或分辨力为0.0025mm/m、0.004mm/m和0.005mm/m的水平仪检定器。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12198-2015 | 水平仪零位检定器 | 本标准规定了水平仪零位检定器的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于测量范围为300mm的水平仪零位检定器的检验。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12199-2015 | 滚动轴承用高速圆度测量仪 | 本标准规定了滚动轴承用高速圆度测量仪的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、电气安全性能、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于滚动轴承用高速圆度测量仪。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12200-2015 | 游标、带表和数显简易卡尺 | 本标准规定了游标、带表和数显简易卡尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、检查条件、检查方法、标志与包装等。 本标准适用于分辨力/分度值为0.01mm、0.1mm，测量范围上限至300mm的游标、带表和数显简易卡尺。 本标准规定的简易卡尺专用于在教学、家用、果蔬及林业等非工业领域。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12201-2015 | 焊接检验尺 | 本标准规定了焊接检验尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检查条件、检查方法、标志与包装等。 本标准适用于分辨力/分度值为0.01mm 、0.05mm、0.1mm、1mm，测量范围上限至60mm的焊接检验尺。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12202-2015 | 楔形塞尺 | 本标准规定了楔形塞尺的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于分度值为0.05mm 、0.1mm和0.5mm，准确度等级为1级、2级、3级，测量范围不大于60mm的楔形塞尺。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12203-2015 | 电子柱气电测微仪 | 本标准规定了电子柱气电测微仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。 本标准适用于分辨力为0.2μm、0.5μm、1μm，以电子柱（发光单元）显示的电子柱气电测微仪。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12204-2015 | 滑动式岩土测斜仪 | 本标准规定了滑动式岩土测斜仪的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志与包装要求。 本标准适用于岩土工程中用于测量岩土体内部、建筑物等垂直或水平位移的基于石英加速度计的测斜仪。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8375-2015 | 同步感应器数字显示仪表 | 本标准规定了同步感应器数字显示仪表的术语和定义、结构型式与基本参数、功能、要求、电气安全性能、环境适应性、试验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于以线位移同步感应器和角位移同步感应器为检测元件的同步感应器数字显示仪表。 | JB/T 8375-1996 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12205-2015 | 普通磨料 陶瓷刚玉 | 本标准规定了陶瓷刚玉的代号、术语、技术要求、试验方法、检验规则和包装。 本标准适用于溶胶凝胶法生产的、氧化铝含量不少于99%的用于制造固结磨具、涂附磨具等用途的陶瓷刚玉磨料。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12206-2015 | 超硬磨料 镀钛金刚石 | 本标准规定了镀钛金刚石的术语和定义、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于粒度为16/18至325/400的镀钛金刚石。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12207-2015 | 超硬磨料制品 金刚石涂层拉丝模具 | 本标准规定了金刚石涂层拉丝模具的术语和定义、形状及代号、基本尺寸、标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志和包装。 本标准适用于金刚石涂层拉丝模具。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12208-2015 | 普通磨料 毛细现象的测定 | 本标准规定了刚玉和碳化硅等普通磨料粗磨粒毛细现象的测定方法。 本标准适用于制造固结磨具和涂附磨具等用途的普通磨料。 | JB/T 7984.4-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9764-2015 | 内燃机 卷制连杆衬套 技术条件 | 本标准规定了内燃机卷制连杆衬套的型式、型号标记、名称和符号、技术要求、检测方法、检验规则和标志、包装、贮存、运输。 本标准适用于拖拉机、机车、汽车、工程机械、船用与固定式内燃机的薄壁双金属卷制连杆衬套。 | JB/T 9764-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9749.1-2015 | 内燃机 轴瓦 第1部分：铸造铜铅合金轴瓦 金相检验 | 本部分规定了内燃机铸造铜铅合金轴瓦金相检验的技术要求、检验方法和显微组织的分级。 本部分适用于含铅量为20%～33%的内燃机铸造铜铅合金轴瓦金相组织的检验。 | JB/T 9749-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7293.6-2015 | 内燃机 螺栓与螺母 第6部分：飞轮螺栓 技术条件 | 本部分规定了飞轮螺栓的技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于气缸直径200mm 以内的往复式内燃机飞轮螺栓。 | JB/T 9765.2-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7293.7-2015 | 内燃机 螺栓与螺母 第7部分：气缸盖螺母及飞轮螺母 技术条件 | 本部分规定了内燃机气缸盖螺母及飞轮螺母的技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、贮存和运输。 本部分适用于气缸直径200mm以内的往复式内燃机的气缸盖螺栓及飞轮螺栓上的螺母。 | JB/T 9765.3-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7293.5-2015 | 内燃机 螺栓与螺母 第5部分：气缸盖螺栓 技术条件 | 本部分规定了内燃机气缸盖螺栓的技术要求、检测方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于气缸直径200mm 以下的往复式内燃机气缸盖螺栓。 | JB/T 9765.1-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10407-2015 | 内燃机 铝活塞奥氏体铸铁镶圈 金相检验 | 本标准规定了铝活塞奥氏体铸铁镶圈产品金相的技术要求和检验方法。 本标准适用于气缸直径小于或等于450mm的往复活塞式内燃机铝活塞奥氏体铸铁镶圈的金相组织检验。 | JB/T 10407-2004 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8413.4-2015 | 内燃机 机油泵 第4部分：钢制齿轮 技术条件 | 本部分规定了内燃机机油泵钢制齿轮技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于中小功率内燃机机油泵用钢制造的外啮合渐开线主、被动齿轮。 | JB/T 9770-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8413.6-2015 | 内燃机 机油泵 第6部分：传动轴 轴端的型式和尺寸 | 本部分规定了内燃机机油泵传动轴轴端的型式和尺寸。 本部分适用于中小功率内燃机机油泵（包括齿轮泵和转子泵）的传动轴轴端的设计和制造。 | JB/T 8414-1996 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8413.7-2015 | 内燃机 机油泵 第7部分：总成 产品可靠性考核方法 | 本部分规定了内燃机用机油泵产品（包括齿轮泵、转子泵）的可靠性考核评定方法、台架试验方法、故障分类及判定规则。 本部分适用于批量生产的内燃机用机油泵产品的可靠性考核和评定。 | JB/T 51051-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12209-2015 | 中速大功率柴油机 球墨铸铁曲轴 技术条件 | 本标准规定了中速大功率柴油机球墨铸铁曲轴的技术要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于气缸直径200 mm～400 mm的中速大功率柴油机球墨铸铁曲轴。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9741.2-2015 | 内燃机 气门挺柱 技术条件 第2部分：液压式挺柱 | 本部分规定了内燃机液压式气门挺柱的结构型式、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本部分适用于气缸直径不大于200mm的往复式内燃机用液压式气门挺柱。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12210-2015 | 内燃机 空气滤清器 （粒子计数法）分级滤清效率试验方法 | 本标准规定了在试验室是通过光学直径0.3μm到5μm粒子的分级效率试验来测量内燃机空气滤清器性能的试验方法。 测试的性能包括：空气流阻或压力损失、原始分级效率和容尘试验过程中的递增分级效率。 本标准对试验程序、试验条件、试验设备和性能试验报告进行了统一和具体的规定，以便采用试验室台架对内燃机进气系统中使用的空气滤清器和空气滤芯的过滤性能进行一致性评定。 本标准适用于内燃机空气滤清器的分级效率试验。 |  | ISO/TS 19713-1：2010，IDT | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12211-2015 | 喷砂房 | 本标准规定了喷砂房的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则。 本标准适用于压缩空气压力为0.5MPa～1.0MPa，工作介质为各种磨料，工作室投影面积在10m2～400m2的喷砂房。 本标准适用于磨料回收为机械回收式、气力回收式、人工回收式的喷砂房。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12212-2015 | 双组分无气喷涂机 | 本标准规定了各种双组分涂料、树脂、溶剂等特殊介质喷涂或输送用双组分无气喷涂机的术语和定义、型式分类与技术参数、技术要求、试验与检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。 本标准适用于使用压缩空气作动力源驱动的压力比为2：1～75：1、主剂泵排量至少为20L/min、混合比为1：1～20：1和使用电动、液压等作动力源驱动的最大工作压力为15MPa～45MPa、主剂泵排量至少为20L/min、混合比为1：1～20：1的双组分无气喷涂机。多组分无气喷涂机也可参照使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12213-2015 | 水电站技术供水可调式射流泵装置 | 本标准规定了水电站技术供水可调式射流泵装置的分类、要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存。 本标准适用于水电站发电机组技术供水可调式射流泵装置。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12214-2015 | 核电站环行起重机 | 本标准规定了核电站环行起重机的术语和定义、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于压水堆核电站反应堆厂房中使用的环行起重机。对于乏燃料容器起重机以及服务于核设施的类似起重机，亦可参照使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7688.8-2015 | 冶金起重机技术条件 第8部分：均热炉夹钳起重机 | 本部分规定了均热炉夹钳起重机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本部分适用于立式钢锭夹钳作为取物装置 ，用于夹取钢锭送入均热炉或从均热炉中将钢锭取出送到运锭车或辊道上的均热炉夹钳起重机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12215-2015 | 钢丝绳卷扬提升式垂直升船机 | 本标准规定了钢丝绳卷扬提升式垂直升船机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于100t～1000t级湿式运行的钢丝绳卷扬提升式垂直升船机，其他吨级升船机可参照使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10474-2015 | 巷道堆垛类机械式停车设备 | 本标准规定了巷道堆垛类机械式停车设备的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于GB/T 26476中定义的巷道堆垛类机械式停车设备。 | JB/T 10474-2004 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10475-2015 | 垂直升降类机械式停车设备 | 本标准规定了垂直升降类机械式停车设备的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于GB/T 26476中定义的垂直升降类机械式停车设备。 | JB/T 10475-2004 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9075-2015 | 无润滑往复活塞高压氧气压缩机 技术条件 | 本标准规定了无润滑往复活塞高压氧气压缩机的技术性能、技术要求、试验方法和检验规则及标志、包装和贮存等要求。 本标准适用于吸气压力为0.001 MPa～0.020 MPa、公称排气压力为小于或等于16.2 MPa、公称容积流量小于或等于360m3/h的充瓶用氧压机。类似机型也可参照本标准执行。 | JB/T 9075-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 6898-2015 | 低温液体贮运设备 使用安全规则 | 本标准规定了低温液体贮运设备的安全要求和措施、事故处理等要求。 本标准适用于贮存液氧、液氮、液氩的固定式低温液体容器,运输液氧、液氮、液氩的汽车罐车及罐式集装箱。 二氧化碳、氪、氙等非易燃低温液体贮运设备可参照使用本标准贮运氧、氮、氩类低温液体的条款。 本标准不适用于贮存液化天然气的容器、罐车及罐箱。 | JB 6898-1997 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 6427-2015 | 变压吸附制氧、制氮设备 | 本标准规定了变压吸附制氧、制氮设备的术语、产品分类和规格、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于在常温下采用分子筛变压吸附法，从空气中分离制取氧气或氮气，制氧产量不大于15000 m3／h ，制氮产量不大于5000 m3／h的设备。 | JB/T 6427-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 5902-2015 | 空气分离设备用氧气管道 技术条件 | 本标准规定了空气分离设备中输送氧气（纯度大于或等于90%）压缩机组用的管道（包括直管、管道附件及阀门）的设计、制造、安装技术要求、检验和试验方法及包装等。 本标准适用于制造厂制造完成的或提供半成品最终在现场制作完成的氧气管道。 富氧空气（含氧量大于23.5%）管道可参照执行。 本标准不适用于灌充气瓶压力管道及用户或工程设计、制造的氧气管道。 | JB/T 5902-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 1035-2015 | 铜制空气分离设备制造技术规范 | 本标准规定了空气分离设备中采用铜或铜合金材料制造的筛板式精馏塔、直管式冷凝蒸发器、盘管式换热器以及与上述相类似的铜及铜合金设备的制造、检验要求。 本标准适用于空分设备中采用铜及铜合金材料制造的容器及设备。 | JB/T 1035-2002 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12216-2015 | 桅柱式升降工作平台 | 本标准规定了桅柱式升降工作平台的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于桅柱式升降工作平台。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12217-2015 | 套筒油缸式升降工作平台 | 本标准规定了套筒油缸式升降工作平台的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于套筒油缸式升降工作平台。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 6064-2015 | 无损检测 渗透试块通用规范 | 本标准规定了渗透检测用试块（或渗透试块）的分类、技术要求和检验方法。 本标准适用于渗透试块的型式检验和出厂检验。本标准也可作为用户订货的验收依据。 | JB/T 6064-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8428-2015 | 无损检测 超声试块通用规范 | 本标准规定了超声检测用试块（简称超声试块）的分类、技术要求和检验方法。 本标准的超声试块包括标准试块和参考试块，其中标准试块仅适用于钢质试块。 本标准适用于超声试块的型式检验和出厂检验。本标准也可作为用户订货的验收依据。 | JB/T 8428-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9218-2015 | 无损检测 渗透检测方法 | 本标准规定了材料的渗透检测方法。 本标准适用于检测被检材料表面开口的不连续，例如裂纹、重皮、折叠、气孔和未熔合。主要用于金属材料。但也能用于其他材料，只要这些材料不是多孔的，且相对于检测介质是惰性的即可。被检材料的实例包括铸件、锻件、焊缝、陶瓷等等。 | JB/T 9218-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10554.1-2015 | 无损检测 轴类球墨铸铁超声检测 第1部分：总则 | 本部分规定了轴类球墨铸铁材料和工件的超声检测方法及质量分级。 本部分适用于厚度范围在10mm～500mm之间的球墨铸铁材料和工件。 | JB/T 10554.1-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10554.2-2015 | 无损检测 轴类球墨铸铁超声检测 第2部分：球墨铸铁曲轴的检测 | 本部分规定了球墨铸铁曲轴的超声检测方法及质量分级。 本部分适用于发动机缸径在300mm以下的球墨铸铁曲轴。 | JB/T 10554.2-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10659-2015 | 无损检测 锻钢材料超声检测 连杆的检测 | 本标准规定了锻钢材料制成的连杆的超声检测方法及质量分级。 本标准适用于发动机缸径在300mm以下连杆的超声检测，也适用于摩托车发动机连杆的超声检测。 | JB/T 10659-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10660-2015 | 无损检测 锻钢材料超声检测 连杆螺栓的检测 | 本标准规定了锻钢材料制成的连杆螺栓的超声检测方法及质量分级。 本标准适用于发动机缸径在300mm以下的连杆螺栓的超声检测，也适用于摩托车发动机连杆螺栓的超声检测。 | JB/T 10660-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 10661-2015 | 无损检测 锻钢材料超声检测 万向节的检测 | 本标准规定了锻钢材料制成的万向节的超声检测方法及质量分级。 本标准适用于轿车、客车和中、轻型载重汽车万向节十字轴总成的超声检测。重型载重汽车、工程机械及汽车转向的万向节十字轴总成的超声检测也可参照使用。 | JB/T 10661-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12218-2015 | 永磁无铁心发电机 技术条件 | 本标准规定了往复式内燃机驱动的永磁无铁心发电机型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则和试验方法、标志、包装及保用期的要求等。 本标准适用于往复式内燃机驱动的永磁无铁心发电机，其它型式的永磁无铁心发电机也可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12219-2015 | YFP系列（IP55）风机专用变频调速三相异步电动机技术条件(机座号80～400) | 本标准规定了YFP系列（IP55）风机专用变频调速三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于YFP系列风机专用变频调速三相异步电动机(机座号80～400)，电动机适用于拖动转矩、转速呈二次方关系变化的风机产品。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12220-2015 | YSP系列（IP55）水泵专用变频调速三相异步电动机技术条件(机座号80～355) | 本标准规定了YSP系列(IP55)水泵专用变频调速三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则，标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于YSP系列水泵专用变频调速三相异步电动机(机座号80～355)，电动机适用于拖动转矩、转速呈二次方关系变化的水泵产品。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12221-2015 | YYSP系列（IP55）压缩机专用变频调速三相异步电动机技术条件（机座号80～355） | 本标准规定了YYSP系列（IP55）压缩机专用变频调速三相异步电动机（机座号80～355）的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于YYSP系列（IP55）压缩机专用变频调速三相异步电动机。凡属本系列电动机所派生的各种电动机也可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12222-2015 | YYSE2系列（IP55）压缩机专用三相异步电动机技术条件（机座号80～355） | 本标准规定了YYSE2系列（IP55）压缩机专用三相异步电动机（机座号80～355）的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于YYSE2系列（IP55）压缩机专用三相异步电动机（机座号80～355）。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12223-2015 | 封闭式离心制冷机用三相异步电动机技术条件 | 本标准规定了封闭式离心制冷机用三相异步电动机 的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于采用R123、R134a制冷剂为冷却介质的封闭式离心制冷机用三相异步电动机。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机及采用其它制冷剂为冷却介质的电动机也可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12224-2015 | 屏蔽电机电泵 试验方法 | 本标准规定了屏蔽电动机和离心式屏蔽电泵的试验要求和试验方法。 本标准适用于屏蔽电动机和离心式屏蔽电泵。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12225-2015 | 碎冰机用电动机 技术条件 | 本标准规定了家用碎冰机及其类似用途的电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存及运输的要求。 本标准适用于碎冰机用电容运转异步电动机、直流电动机、串励电动机。其它派生的各种电动机也可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12226-2015 | 封闭式制冷压缩机用无刷直流电动机 | 本标准规定了封闭式制冷压缩机用无刷直流电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运输与贮存的要求。 本标准适用于在各种制冷剂及冷冻机油中工作的各类交流输入的无刷直流电机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12227-2015 | 外转子永磁无刷直流电动机 | 本标准规定了外转子永磁无刷直流电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于风机及类似用途的电动机，其它类型的外转子永磁无刷直流电动机可参照使用。 本标准所称的电动机包括电动机本体及其控制器，有些控制器是内装式的。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7563-2015 | YZE系列起重及冶金用电磁制动三相异步电动机 技术条件 | 本标准规定了YZE系列起重及冶金用电磁制动三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于各种起重机械及冶金辅助设备电力传动用电磁制动三相异步电动机。 | JB/T 7563-2005 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7564-2015 | YREZ系列起重用锥形绕线转子制动三相异步电动机 技术条件 | 本标准规定了YREZ系列起重用锥形绕线转子制动三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于各种起重机械及其类似设备要求电动机带制动装置的锥形绕线转子三相异步电动机。 | JB/T 7564-2005 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7841-2015 | YZZ系列升降机用电磁制动三相异步电动机 技术条件 | 本标准规定了YZZ系列升降机用电磁制动三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则，试验方法以及标志、包装及保用期的要求。 本标准适用于升降机用及其他起重机械用电磁制动三相异步电动机。 | JB/T 7841-2005 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9541-2015 | 家用换气扇用电动机通用技术条件 | 本标准规定了家用和类似用途的换气扇用单相电容运转异步电动机、单相罩极异步电动机、无刷直流电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则、标志、包装、贮存与运输的要求。 本标准适用于家用换气扇用的各类单相电容运转异步电动机、单相罩极异步电动机、无刷直流电动机。 | JB/T 9541-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9542-2015 | 双值电容异步电动机通用技术条件 | 本标准规定了双值电容异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则、标志、包装、贮存及运输的要求。 本标准适用于双值电容异步电动机（机座号71～112），凡属于本系列电动机所派生的各种电动机也可参照执行。 | JB/T 9542-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 6737-2015 | 吸排油烟机用电动机通用技术条件 | 本标准规定了家用吸排油烟机用单相电容运转异步电动机、无刷直流电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运输与贮存的要求。 本标准适用于家用吸排油烟机用单相电容运转异步电动机、无刷直流电动机。 | JB/T 6737-1993 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 4052-2015 | 家用缝纫机电动机及其调速器 | 本标准规定了家用缝纫机用单相串励电动机及附属的调节速度用的调速器的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存及运输的要求。 本标准适用于家用缝纫机电动机及其调速器，包缝机用单相串励电动机及其调速器亦可参照使用。 | JB/T 4052-1994 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7578-2015 | 食物搅碎器用串励电动机 | 本标准规定了食物搅碎器用串励电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存等要求。 本标准适用于有刀具的食物搅碎器及类似用途电器用串励电动机。 本标准不适用于专为工业设计的搅碎器及存在腐蚀性或爆炸性的特殊条件下使用的电动机。 | JB/T 7578-1994 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8853-2015 | 圆锥圆柱齿轮减速器 | 本标准规定了圆锥圆柱齿轮减速器的基本参数、型式、尺寸、技术要求、承载能力与选用方法等。 本标准适用于环境温度为-20℃～45℃的减速器。 | JB/T 8853-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9050.1-2015 | 圆柱齿轮减速器 第1部分：通用技术条件 | 本部分规定了圆柱齿轮减速器的通用技术要求、试验、检验和标志、包装、运输。 本部分适用于低速级中心距a≤1000mm的单级、两级、三级和四级圆柱齿轮减速器，也适用于低速级行星架半径R≤300mm的单级、两级和三级行星齿轮减速器。 | JB/T 9050.1-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 5558-2015 | 减（增）速器试验方法 | 本标准规定了减（增）速器试验方法和数据处理方法。 本标准适用于高速轴转速不超过3000r/min的圆柱齿轮减（增）速器、圆锥齿轮减（增）速器、行星齿轮减（增）速器、蜗轮蜗杆减（增）速器以及各类组合式减（增）速器。 | JB/T 9050.3-1999 JB/T 5558-1991 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7683-2015 | 机械无级变速器分类及型号编制方法 | 本标准规定了机械无级变速器的分类和型号编制方法。 本标准适用于机械无级变速器。 | JB/T 7683-1995 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7935-2015 | 圆弧圆柱蜗杆减速器 | 本标准规定了圆弧圆柱蜗杆减速器的基本参数、型号、标记、尺寸、技术要求、承载能力与选用方法等。 本标准减速器适用于机械设备的减速传动。 | JB/T 7935-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 6502-2015 | NGW行星齿轮减速器 | 本标准规定了NGW行星齿轮减速器的基本参数、型号、标记、尺寸、技术要求、承载能力与选用方法等。 本标准减速器适用于机械设备的减速传动。 | JB/T 6502-1993 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 5559-2015 | 锥面包络圆柱蜗杆减速器 | 本标准规定了锥面包络圆柱蜗杆减速器的基本参数、型号、标记、尺寸、技术要求、承载能力与选用方法等。 本标准减速器适用于机械设备的减速传动。 | JB/T 5559-1991 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12228-2015 | 单双动卧式铝挤压机 | 本标准规定了铝及铝合金油泵直接传动，单双动卧式正向铝挤压机的产品型式与基本参数、技术要求、制造质量、检查、试验方法、工作精度的检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于在热状态下挤压铝及铝合金管、棒、型材的单双动卧式正向铝挤压机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12229-2015 | 油泵直接传动双柱斜置式自由锻造液压机 | 本标准规定了油泵直接传动双柱斜置式自由锻造液压机的型式、基本参数、技术条件、试验方法、检验及验收规则，及其标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于采用矿物油型液压油为工作介质的泵直接传动双柱斜置式机架的自由锻造液压机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12230-2015 | HP型行星齿轮减速器 | 本标准规定了HP型行星齿轮减速器的基本参数、型式、尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存、承载能力与选用方法等。 本标准适用于机械设备中使用的回转行星齿轮减速器，其它种类机械设备中使用的回转行星齿轮减速器可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12231-2015 | JP型行星齿轮减速器 | 本标准规定了JP型行星齿轮减速器的基本参数、型式、尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存、承载能力与选用方法等。 本标准适用于机械设备中使用的卷扬行星齿轮减速器，其它种类机械设备中使用的卷扬行星齿轮减速器可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12232-2015 | 液压传动 液压铸铁件技术条件 | 本标准规定了用灰铸铁、球墨铸铁和蠕墨铸铁铸造的液压铸铁件的技术要求和验收规范。 本标准适用于液压泵、液压马达、液压缸和液压阀等液压元件的承压壳体或结构件的铸件。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 7374-2015 | 气动空气过滤器 技术条件 | 本标准规定了气动空气过滤器技术要求，试验方法，检验规则及标识、包装、贮存等要求。 本标准适用于用轻合金（铝等）、压铸锌合金、黄铜、钢和塑料制造的气动空气过滤器。其额定压力在1600 kPa以下、工作温度5℃～80℃，采用机械方法除去压缩空气中的固体和液体污染物。 | JB/T 7374-1994 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12233-2015 | 铠装电加热器 | 本标准规定了铠装电加热器的结构形式、技术要求、检验方法、检验规则以及交付等要求。 本标准适用于额定电压不超过交流电压440V，外径不小于3.0mm的铠装加热电缆制造成的铠装电加热器。 本标准不适用于外径小于3.0mm铠装加热电缆制造成的铠装电加热器和螺旋状电热丝为发热体、粉末状绝缘物为绝缘层、金属管包覆的电加热元器件，也不适用于塑包、漆包的电加热元件。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12234-2015 | 铠装加热电缆 | 本标准规定了铠装加热电缆的结构尺寸、原材料、技术要求、检验方法、检验规则及交付等要求。 本标准适用于额定交流电压不超过440 V，外径不小于3.0 mm，以金属为保护管，矿物绝缘物为绝缘层，柱状电热丝为发热体的铠装加热电缆。 本标准不适用于塑包、漆包的加热线缆和外径小于3.0 mm铠装加热电缆。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9495.1-2015 | 光学晶体 第1部分：技术条件 | 本部分规定了光学晶体的定义、品种、要求、测量方法、检验规则及标志、包装、保管。 本部分适用于制作透射、折射、反射光学元件的直径不大于300mm的人工光学晶体。 | JB/T 9495.1-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12235-2015 | 非金属补偿器 | 本标准规定了非金属补偿器的术语和定义、产品分类与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于非金属补偿器。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12236-2015 | 数字化电量变送器 | 本标准规定了数字化电量变送器的术语与定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于测量交直流电量（电流、电压、功率等），具有脉冲信号输出或通讯总线输出的变送器。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12237-2015 | 可编程压力传感器 | 本标准规定了可编程压力传感器的术语和定义、分类与命名、基本工作参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于可编程压力传感器。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12238-2015 | 聚光光伏太阳能发电模组的测试方法 | 本标准规定了聚光光伏太阳能发电模组的术语和定义、要求和测试方法。 本标准适用于单个聚光光伏发电模组，同时也适用于集成式聚光光伏发电模组。 本标准不适用于单体太阳能电池及其太阳电池组合。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12239-2015 | 直流电源的回馈式老化测试方法 | 本标准规定了直流电源的回馈式老化测试方法的术语和定义、要求和测试方法。 本标准适用于直流电源。 本标准不适用于交流电源。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12240-2015 | 无线传感器网络节点型压力传感器 | 本标准规定了无线传感器网络节点型压力传感器的术语和定义、分类与命名、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于无线传感器网络节点型压力传感器。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9476-2015 | 热敏电阻器通用技术条件 | 本标准规定了热敏电阻器的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于非集成的热敏电阻器。 | JB/T 9476-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9474-2015 | 正温度系数热敏电阻器 | 本标准规定了正温度系数热敏电阻器的术语和定义、分类、命名与识别、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于正温度系数热敏电阻器。 | JB/T 9474-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9477-2015 | 负温度系数热敏电阻器 | 本标准规定了负温度系数热敏电阻器的术语和定义、命名和分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于负温度系数热敏电阻器。 | JB/T 9477.1-1999、JB/T 9477.2-1999、 JB/T 9477.3-1999、 JB/T 9477.4-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12241-2015 | 静压造型机 | 本标准规定了静压造型机的基本参数、技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装及运输、保用期。 本标准适用于吹气预紧实高压多触头静压造型机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12242-2015 | 全自动浇注机 | 本标准规定了全自动浇注机的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志与储运、保用期。 本标准适用于水平分型有箱造型生产线配套使用的倾转式全自动浇注机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12243-2015 | 压铸单元 安全标志 | 本标准规定了压铸单元安全标志的设计原则、内容、类型、安装位置以及警示（警告和提示）标志的内容、方法。 本标准适用于冷、热室压铸机与辅助装置（如给料、取件和喷涂设备等）组成的压铸生产单元及用户自已选配的辅助装置。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12244-2015 | 冲天炉 性能检验方法 | 本标准规定了冲天炉性能检验项目和检验方法。 本标准适用于铸造厂使用的熔炼铸铁的冲天炉。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12245-2015 | 冲天炉熔炼及浇注 术语 | 本标准规定了冲天炉熔炼及浇注行业中所使用的专业术语；本标准不包括本部分使用的通用含义的名词术语；本标准列出的通用名词术语的含义只用于本部分所涉及的内容。 本标准适用于冲天炉熔炼及浇注行业，供制定有关标准、技术文件和编写其它出版物时使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12246-2015 | 冲天炉井式加料机 技术条件 | 本标准规定了冲天炉井式加料机的技术要求、试验方法、检验规则、包装、储运等。 本标准适用于冲天炉用井式加料机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12247-2015 | 低压铸造机 型式与基本参数 | 本标准规定了低压铸造机的型式、主参数和基本参数。 本标准适用于铝合金低压铸造机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12248-2015 | 螺旋弹簧抛丸强化机 技术条件 | 本标准规定了螺旋弹簧抛丸强化机的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装和运输及保用期等。 本标准适用于螺旋弹簧抛丸强化机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12249-2015 | 转盘吊钩抛丸清理机 技术条件 | 本标准规定了转盘吊钩抛丸清理机的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装和运输及保用期等。 本标准适用于转盘吊钩抛丸清理机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12250-2015 | 双面模板水平分型脱箱自动造型线 | 本标准规定了双面模板水平分型脱箱自动造型机型式和参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输和保用期等内容。 本标准适用于双面模板水平分型脱箱自动造型线。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12284.1-2015 | 压铸用喷涂机 第1部份： 型式与基本参数 | 本部分规定了压铸用喷涂机的型式与基本参数。 本部分适用于压铸用喷涂机的设计、生产与验收。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12284.2-2015 | 压铸用喷涂机 第2部分 技术条件 | 本部分规定了压铸用喷涂机的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输。 本部分适用于压铸用喷涂机的设计、生产与验收。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12285.1-2015 | 电炉振动加料机 第1部分：型式与基本参数 | 本部分规定了电炉振动加料机的型式与基本参数。 本部分适用于以惯性振动方式向电炉输送炉料的一种小车式加料设备。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12286.1-2015 | 冲天炉加粉装置 第1部分：型式与基本参数 | 本部分规定了冲天炉加粉装置的型式和基本参数。 本部分适用于铸造厂冲天炉使用的加粉装置。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 12286.2-2015 | 冲天炉加粉装置 第2部分：技术条件 | 本部分规定了冲天炉加粉装置的技术要求、试验方法、检验规则、包装、储运等。 本部分适用于铸造厂冲天炉使用的加粉装置。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8354.2-2015 | 抛喷丸清理及强化用金属磨料 第2部分：高碳铸钢丸 | 本部分规定了抛喷丸清理及强化用高碳铸钢丸金属磨料的等级规格、抽样、性能要求、试验方法等。 本部分适用于新的状态下供应的高碳铸钢丸，不适用于使用过程中或使用后的高碳铸钢丸。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 8354.3-2015 | 抛喷丸清理及强化用金属磨料 第3部分：高碳铸钢砂 | 本部分规定了抛喷丸清理及强化用高碳铸钢砂金属磨料的等级规格、抽样、性能要求、试验方法等。 本部分适用于新的状态下供应的高碳铸钢砂，不适用于使用过程中或使用后的高碳铸钢砂。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 4247-2015 | 翻台震实式造型机 精度 | 本标准规定了翻台震实式造型机的精度要求、精度检验的要求及检验方法。 本标准适用于翻台震实式造型机。 | JB/T 4247-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 2847-2015 | 多触头高压造型机 基本参数 | 本标准规定了多触头高压造型机的基本参数。 本标准适用于铸造车间造型用多触头高压造型机。 | JB/T 2847-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 9982-2015 | 翻转（台）起模机 型式与基本参数 | 本标准规定了翻转（台）起模机的型式和基本参数。 本标准适用于铸造车间造型及制芯用的翻转（台）起模机。 本标准不适用于顶箱（板）起模机及与造型机、制芯机同工位的专用起模机。 | JB/T 9982-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 6309.2-2015 | 热室压铸机 第2部分：精度检验 | 本部分规定了热室压铸机的几何精度、检验方法和检验规则。 本部分适用于热室压铸机。 | JB/T 6309.2-2005 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 6309.3-2015 | 热室压铸机 第3部分：技术条件 | 本部分规定了热室压铸机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本部分适用于生产有色金属及其合金压铸件的热室压铸机。 | JB/T 6309.3-2005 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 2707-2015 | 微震压实造型机 型式与基本参数 | 本标准规定了微震压实造型机的型式与基本参数。 本标准适用于铸造车间造型用顶箱起模和翻转起模的微震压实造型机。 | JB/T 2707-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 3716-2015 | 气动微震压实造型机 技术条件 | 本标准规定了气动微震压实造型机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和保用期等。 本标准适用于铸造车间造型用的单立柱气动微震压实造型机。 | JB/T 3716-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | JB/T 1431-2015 | 顶箱震压式、顶箱震实式和脱箱震压式造型机 精度 | 本标准规定了顶箱震压式、顶箱震实式和脱箱震压式造型机的精度要求、精度检验的要求及检验方法。 本标准适用于顶箱震压式、顶箱震实式和脱箱震压式造型机。 | JB/T 1431-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | 汽车行业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QC/T 991-2015 | 乘用车 轻合金车轮90°冲击试验方法 | 本标准规定了Ⅰ和Ⅱ两种实验室试验方法，用来评定车轮受到垂直于轴线方向的冲击时车轮的强度和安全性能。两种方法，可选其一进行试验。 本标准适用于乘用车轻合金车轮。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QC/T 717-2015 | 汽车车轮跳动要求和检测方法 | 本标准规定了汽车车轮径向跳动峰间值、轴向跳动峰间值、径向跳动平均值一次谐波以及轴向跳动平均值一次谐波的要求。 本标准定义了表征车轮几何均匀性的参数，描述了这些参数的测量原理。 本标准适用于5°DC、5°SDC、5°FB和15°DC的汽车车轮。 | QC/T 717-2004 | ISO 16833：2006，MOD | 2015-10-01 |  |
|  |  | QC/T 52-2015 | 垃圾车 | 本标准规定了垃圾车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和技术文件。 本标准适用于采用定型汽车底盘改装的垃圾车。本标准不适用于车厢可卸式垃圾车、餐厨垃圾车。 | QC/T 52-2000 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QC/T 652-2015 | 吸污车 | 本标准规定了吸污车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随车技术文件。 本标准适用于采用定型汽车底盘改装的吸污车，采用挂车改装的吸污车可参照使用。 | QC/T 652-2000 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QC/T 992-2015 | 市政工程救险车 | 本标准规定了市政工程救险车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于采用定型汽车底盘改装的，装备发电机组及救险设备和工具的市政工程救险车。其他工程救险车参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QC/T 993-2015 | 爆炸物品运输车 | 本标准规定了爆炸物品运输车术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、标识、使用说明书、随车文件、运输、贮存等内容。 本标准适用于采用定型汽车整车或定型汽车二类底盘改装的爆炸物品运输车。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QC/T 994-2015 | 背罐车 | 本标准规定了背罐车的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于采用定型汽车底盘改装的背罐车。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QC/T 995-2015 | 液压驱动模块运输车 | 本标准规定了液压驱动模块运输车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及包装、运输与贮存等。 本标准适用于液压驱动模块运输车。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QC/T 764-2015 | 道路车辆 液压制动系统 单喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹接头及软管端部接头 | 本标准规定了道路车辆液压制动系统使用的单喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹接头及软管端部接头的基本尺寸、性能和材料要求。 本标准适用于装备液压制动系统的道路车辆。 | QC/T 764-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  | QC/T 239-2015 |  | 商用车辆行车制动器技术要求及台架试验方法 | 本标准规定了商用车辆行车制动器总成的术语和定义、性能要求及台架试验方法。 本标准适用于GB/T 15089规定的M2、M3和N类车辆用行车制动器总成及摩擦衬片(块)总成。O类车辆用制动器总成可参照执行。 | QC/T 239-1997 QC/T 479-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  | QC/T 996-2015 |  | 汽车空气干燥器技术要求及台架试验方法 | 本标准规定了汽车气压制动系统中使用的空气干燥器总成的术语和定义、性能要求及台架试验方法。 本标准适用于汽车气压制动系统中使用的干燥剂再生式空气干燥器。本标准不适用于非间断式干燥剂式空气干燥器。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  | QC/T 997-2015 |  | 客车全承载整体框架式车身结构要求 | 本标准规定了客车全承载整体框架式车身结构的一般要求和结构特征。 本标准适用于客车骨架式车身结构。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  | QC/T 998-2015 |  | 汽车空调滤清器技术条件 | 本标准规定了汽车空调滤清器的技术条件、检验规则以及标志、包装、运输和贮存规范。 本标准适用于体积（长×宽×高）不小于0.0008 m3的乘驾室用颗粒式空调滤清器和多效空调滤清。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  | QC/T 999-2015 |  | 汽车用分流式机油滤清器总成技术条件 | 本标准规定了汽车用分流式机油滤清器总成的规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输和贮存。 本标准适用于汽车用分流式机油滤清器总成。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  | QC/T 1000.1-2015 |  | 汽车滤清器用非织布性能要求和测试方法 第1部分：乘驾室空气滤清器用 | 本部分规定了汽车乘驾室空气滤清器用非织造布的分类、要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于汽车乘驾室空气滤清器用非织造布。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  | QC/T 1000.2-2015 |  | 汽车滤清器用非织布性能要求和测试方法 第2部分：空气滤清器用 | 本部分规定了空气滤清器用非织造布的分类、要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于空气滤清器用非织造布。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QC/T 1001-2015 | 汽车用机油滤清器过滤性能的评定 颗粒计数法 | 本标准规定了汽车用机油滤清器采用颗粒计数法测定的过滤效率的技术要求、试验方法。 本标准适用于体积流量为200 L/min以下的汽车用机油滤清器。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | 船舶行业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CB/T 3514-2015 | 船用机座环氧浇注垫片 | 本标准规定了船用机座环氧浇注垫片的要求、试验方法和检验规则。 本标准适用于船舶主机、发电机组机座环氧浇注垫片的设计和施工。甲板机械、艉轴管、舵轴承衬套及其他设备用环氧浇注垫片亦可参照执行。 | CB/T 3514-1992 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 3658-2015 | 油舱柜气动快关阀遥控装置 | 本标准规定了船舶燃（滑）油舱柜及管路用气动快关阀遥控装置的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于各类船舶燃（滑）油舱柜及管路用气动快关阀遥控装置的设计、制造和验收。 | CB/T 3658-1995 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 3863-2015 | 船用锅炉燃油燃烧器性能试验方法 | 本标准规定了船用锅炉燃油燃烧器性能试验的要求、方法和试验中断处理等内容。 本标准适用于机械通风燃烧器的性能试验，不适用于自然通风的燃烧器的性能试验。 | CB/T 3863-2005 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 3920-2015 | 船用辅锅炉螺纹管 | 本标准规定了船用辅锅炉螺纹管的结构型式与标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于设计压力不大于2.5 MPa，介质为水或饱和蒸汽的船用辅锅炉用螺纹管的设计、制造和验收。 | CB/T 3920-2002 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 4368-2015 | 船用附壁式漏水口 | 本标准规定了法兰连接尺寸按CB/T 4196-2011、GB/T 2501-2010中公称压力为PN6的船用附壁式漏水口的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于钢质船舶露天甲板疏排水系统用附壁式漏水口的设计、制造和验收。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 4382-2015 | 船用软管接头阀 | 本标准规定了法兰连接尺寸按CB/T 4196-2011、GB/T 2501-2010的船用软管接头阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存。 本标准适用于海水、淡水、空气等系统用软管阀的设计、制造和验收。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 4407-2015 | 液化二氧化碳运输船用储罐 | 本标准规定了液化二氧化碳运输船用储罐的结构型式与标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存等。 本标准适用于设计蒸气压力不大于2.7 MPa，设计温度不低于-40 ℃，储存介质为液化二氧化碳的储罐的设计、制造和验收。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 4408-2015 | 船用全压式液化气储罐焊接技术条件 | 本标准规定了船用全压式液化气储罐的焊接要求、焊接检验、焊后消应力处理、焊缝返修、焊缝标记等。 本标准适用于CB/T 4240规定的采用焊条电弧焊、埋弧焊、钨极气体保护焊和熔化极气体保护焊焊接的储罐。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 3677-2015 | 船舶进出干船坞技术要求 | 本标准规定了船舶进出干船坞前的坞墩布置图绘制、排墩、进坞船舶的调载、进坞前准备、进坞、坞修、出坞等要求。 本标准适用于钢质船舶进出干船坞,在坞内建造的船舶也可参照使用。 | CB/T 3677-1995 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 3377-2015 | 高压水清理船体外板质量等级 | 本标准规定了高压水清理船体外板质量等级的划分及要求、清洗和检验。 本标准适用于钢质船舶修理工程中的船体外板高压水清理作业质量检验。船舶其他部位采用高压水清理时，也可参照本标准执行。 | CB 3377-1991 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 3583-2015 | 船舶货舱盖修理技术要求 | 本标准规定了钢质海船货舱盖的勘验、修理的一般要求、几种典型货舱盖的修理要求和检验等。 本标准适用于钢质海船货舱盖的修理，其它船舶也可参照执行。 | CB/T 3583-1994 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 3473-2015 | 船用柴油机气缸盖修理技术要求 | 本标准规定了船用柴油机气缸盖勘验、修理、换新和检查等技术要求。 本标准适用于船用柴油机主机气缸盖的修理，其它用途柴油机可参照采用。 | CB/T 3473-1993 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 3509-2015 | 船用柴油机凸轮修理技术要求 | 本标准规定了船用柴油机凸轮勘验、修理、换新和检查等。 本标准适用于船用柴油机的整体式或组合式凸轮的修理。 | CB/T 3509-1993 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 3510-2015 | 船用柴油机凸轮轴修理技术要求 | 本标准规定了船用柴油机凸轮轴勘验、修理、换新和检验等。 本标准适用于船用柴油机的整体式或组合式凸轮轴的修理。 | CB/T 3510-1993 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 3160-2015 | 船用电动柱塞油污水泵 | 本标准规定了船用油污水处理的卧式单作用电动柱塞泵的标记及参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于油污水泵的设计、制造和验收。 | CB/T 3160-1992 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 3458-2015 | 船用立式离心泵 | 本标准规定了船用立式离心泵的范围、标记及参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于电机驱动、输送介质温度不超过75 ℃的船用卧式离心泵的设计、制造和验收。 | CB/T 3458-1992 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 3459-2015 | 船用立式串并联离心泵 | 本标准规定了船用立式串并联离心泵的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、保证。 本标准适用于电机驱动的输送海水和舱底油污水的立式串并联型离心泵的设计、制造和验收。 | CB/T 3459-1992 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 3721-2015 | 船用卧式离心泵 | 本标准规定了船用卧式离心泵的范围、标记及参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于电机驱动、输送介质温度不超过75 ℃的船用卧式离心泵的设计、制造和验收。 | CB/T 3721-1995 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | CB/T 3464-2015 | 船用惰性气体鼓风机 | 本标准规定了船用惰性气体鼓风机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于船用惰性气体系统用的电动鼓风机的设计、制造和验收。 | CB/T 3464-1992 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | 航空行业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HB 8474-2015 | 民用飞机便携式供氧装置规范 | 本规范规定了民用飞机气氧源便携式供氧装置的技术要求、验证及交货准备等。 本规范适用于供氧装置的设计、制造和验收。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HB 8475-2015 | 民用飞机化学产氧器规范 | 本规范规定了民用飞机化学产氧器的技术要求、验证及交货准备等。 本规范适用于化学产氧器的设计、制造和验收。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HB 8476-2015 | 民用飞机电源变换器通用规范 | 本规范规定了民用飞机电源系统中的电源变换器应满足的通用要求、质量保证规定和交货准备等。 本规范适用于民用飞机电源系统中的下述航空静止电源变换器： a) 将额定电压为28 V或270 V直流电变换成不同直流电压的变换器； b) 将额定电压为115 V/200 V或230 V/400 V，额定频率为400 Hz恒频或稳态频率范围为360 Hz～800 Hz（或650 Hz）变频的三相四线制，Y型连接（正序）的三相或单相（相线与中线）交流电变换成不同直流电压的变换器。 民用航空器上其他变换器可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HB 8511-2015 | 民用飞机标准件合格产品目录管理要求 | 本标准规定了民用飞机标准件合格产品目录的建立和管理要求。 本标准适用于民用飞机使用的标准件。按照型号合格证（TC）持有人标准制造的同类产品可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HB 8512-2015 | 民用飞机标准件合格供应商管理要求 | 本标准规定了民用飞机标准件合格供应商申请、审批、目录管理和追溯性等要求。 本标准适用于民用飞机上使用的标准件。按照型号合格证（TC）持有人标准制造的同类产品可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | 化工行业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HG/T 2366-2015 | 二甲基硅油 | 本标准规定了二甲基硅油的产品结构式、型号、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以八甲基环四硅氧烷、二甲基硅氧烷混合环体或二甲基二氯硅烷的水解物为原料，与六甲基二硅氧烷混合经催化聚合反应而制得的二甲基硅油。本标准只适用于工业标准。 本标准不适用于以其它副产物或废料裂解回收的二甲基硅氧烷混合环体为原料制得的二甲基硅油。 | HG/T 2366-1992 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4804-2015 | 甲基高含氢硅油 | 本标准规定了甲基高含氢硅油的产品结构式、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用以甲基二氯硅烷为原料，三甲基一氯硅烷为封端剂，在酸性介质中聚合而成的甲基高含氢硅油。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 3685-2015 | 轿车子午线轮胎第一段成型机 | 本标准规定了轿车子午线轮胎第一段成型机的术语和定义、型号及基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于两次法成型轿车子午线轮胎的第一段成型机，也适用于两次法成型轻型载重汽车子午线轮胎的第一段成型机。 | HG/T 3685-2000 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 3686-2015 | 轿车子午线轮胎第二段成型机 | 本标准规定了轿车子午线轮胎第二段成型机的术语和定义、型号及基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于两次法成型轿车子午线轮胎的第二段成型机，也适用于两次法成型轻型载重汽车子午线轮胎的第二段成型机。 | HG/T 3686-2000 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4799-2015 | 轮胎均匀性检验机 | 本标准规定了轮胎均匀性检验机的术语和定义、型号及基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于在线检测轿车轮胎和载重汽车轮胎均匀性的检验机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4800-2015 | 轮胎X射线检验机 | 本标准规定了轮胎X射线检验机的术语和定义、型号及基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于使用X射线在线检测轿车轮胎、轻型载重汽车轮胎、载重汽车轮胎内部结构的检验机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4801-2015 | 环形胎面硫化机 | 本标准规定了环形胎面硫化机的术语和定义、型号及基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于硫化环形胎面的芯模胀缩式硫化机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4802-2015 | 环形胎面贴合机 | 本标准规定了环形胎面贴合机的术语和定义、型号及基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于翻新轮胎贴合环形胎面的贴合机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 3664-2015 | 胶面胶靴(鞋)耐渗水试验方法 | 本标准规定了胶面胶靴（鞋）耐渗水试验两种方法：充气法和浸泡法。 本标准适用于各种用途的胶面胶靴（鞋）的耐渗水试验。 | HG/T 3664-2000 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4805-2015 | 胶鞋 胶制部件与织物粘合强度的测定 | 本标准规定了用剥离方法测定胶鞋的胶制部件与织物（或其他的粘合物）层间粘合界面分离所需力的试验方法。 本标准适用于所有胶鞋。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4806-2015 | 胶鞋 鞋底试验方法 压缩变形性 | 本标准规定了胶鞋鞋底恒温恒压变形和疲劳压缩变形的试验方法。 本标准适用于胶鞋发泡鞋底压缩变形的试验。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4807-2015 | 胶鞋内底、衬里及鞋垫试验方法 抗汗性 | 本标准规定了胶鞋内底、衬里及鞋垫抗汗性的试验方法。 本标准适用于各种胶鞋用内底、衬里及鞋垫，其他鞋类可参照使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4808-2015 | 鞋用网眼布 | 本标准规定了鞋用网眼布的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于各种鞋类帮面及衬里用网眼布。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4809-2015 | 越野胶鞋 | 本标准规定了越野胶鞋的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以天然和合成的各种纺织物、人造革、天然皮革为主要帮面材料，以橡胶或其他弹性体材料为主要鞋底材料，用热硫化工艺生产的供山地、野外活动和山地普通作业穿用的越野胶鞋。 本标准不适用于专业登山、攀岩、探险等专业运动用鞋。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4810-2015 | 咪唑乙烟酸原药 | 本标准规定了咪唑乙烟酸原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 本标准适用于由咪唑乙烟酸及其生产中产生的杂质组成的咪唑乙烟酸原药。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4811-2015 | 咪唑乙烟酸可湿性粉剂 | 本标准规定了咪唑乙烟酸可湿性粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由咪唑乙烟酸原药、适宜的助剂和填料加工制成的咪唑乙烟酸可湿性粉剂。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4812-2015 | 咪唑乙烟酸水剂 | 本标准规定了咪唑乙烟酸水剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由咪唑乙烟酸原药和必要的助剂加工成的咪唑乙烟酸水剂。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4813-2015 | 氰氟草酯原药 | 本标准规定了氰氟草酯原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 本标准适用于由氰氟草酯及其生产中产生的杂质组成的氰氟草酯原药。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4814-2015 | 氰氟草酯乳油 | 本标准规定了氰氟草酯乳油的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由氰氟草酯原药与乳化剂溶解在适宜溶剂中配制成的氰氟草酯乳油。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4815-2015 | 氰氟草酯水乳剂 | 本标准规定了氰氟草酯水乳剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由氰氟草酯原药与乳化剂溶解在适宜的溶剂中配制而成的氰氟草酯水乳剂。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 2206-2015 | 甲霜灵原药 | 本标准规定了甲霜灵原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 本标准适用于由甲霜灵及其生产中产生的杂质组成的甲霜灵原药。 | HG 2206-1991 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 2208-2015 | 甲霜灵可湿性粉剂 | 本标准规定了甲霜灵可湿性粉剂的要求、试验方法及标志、标签、包装、贮运和保证期。 本标准适用于由甲霜灵原药、适宜的助剂和填料加工制成的甲霜灵可湿性粉剂。 | HG 2208-1991 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG/T 4803-2015 | 甲基烯丙醇聚醚 | 本标准规定了甲基烯丙醇聚醚的结构、命名、技术要求、采样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于制作聚羧酸系高效减水剂和乳化硅油等的原料，以甲基烯丙醇、环氧乙烷为主要原料聚合而成的甲基烯丙醇聚醚。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | HG 20226-2015 | 管式炉安装工程施工及验收规范 | 本标准规定了管式炉工程中的术语，以及管式炉钢结构的制作和安装，管架、管板、砖架和锚固件的安装，炉管及炉体配管安装，配件安装，防腐、铭牌及出厂文件，工程交工验收等要求。 本标准适用于炼油、化工装置中管式炉安装工程的施工及验收。本标准不适用于蒸汽锅炉的安装施工及验收。 | HGJ 226-1987 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | 冶金行业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YB/T 095-2015 | 合金工具钢丝 | 本标准规定了合金工具钢丝的订货内容、尺寸、外形及其允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。 本标准适用于制造工具和零件用合金工具钢冷拉圆钢丝。 | YB/T 095-1997 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 096-2015 | 高碳铬不锈钢丝 | 本标准规定了高碳铬不锈钢丝的订货内容，尺寸、外形及其允许偏差，技术要求，试验方法，检验规则、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于制造有不锈性及耐蚀性要求的量具、刃具、轴类等高强度耐磨零部件用高碳铬不锈钢丝。 | YB/T 096-1997 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 153-2015 | 优质结构钢连铸坯低倍组织缺陷评级图 | 本标准规定了优质结构钢连铸坯低倍组织缺陷形貌特征、产生原因、评级原则、评定方法和试验报告。 本标准适用于评定优质碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢等连铸坯的横截面酸蚀低倍组织缺陷。经供需双方协商，也可用于评定其他钢类的连铸坯。 本标准适用于连铸坯尺寸范围为：边长为100mm～550mm的连铸方坯或矩形坯、直径为90mm～1000mm的连铸圆坯（简称连铸坯）。其他尺寸的连铸坯可参照使用。 | YB/T 153-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 192-2015 | 炼钢用增碳剂 | 本标准规定了炼钢用增碳剂的粒度规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质量证明书。 本标准适用于炼钢使用的增碳剂。 | YB/T 192-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4151-2015 | 汽车车轮用热轧钢板和钢带 | 本标准规定了汽车车轮用热轧钢板和钢带的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于汽车车轮用厚度为1.6mm～20mm的热轧钢板和钢带。 | YB/T 4151-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4470-2015 | 不锈钢丝绳用钢丝 | 本标准规定了不锈钢丝绳用钢丝的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、产品标志、产品合格证书、包装、运输和贮存。 本标准适用于各种制作不锈钢丝绳（包括钢绞线）的圆形不锈钢丝。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4471-2015 | 对缠式钢套管压接索具 | 本标准规定了对缠式钢套管压制索具的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标识和质量证明书、包装、运输和贮存等。 本标准适用于公称直径为6mm～150mm，公称抗拉强度不大于1960MPa的单层圆股钢丝绳。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4472-2015 | 钢接头压接索具 | 本标准规定了钢接头压接索具的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标识和质量证明书、包装、运输和贮存等。 本标准适用于公称直径为6mm～56mm，公称抗拉强度不大于1960MPa的钢丝绳压制的钢接头索具。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4473-2015 | 钢制短圆柱头压接索具 | 本标准规定了钢制短圆柱头压接索具的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标识和质量证明书、包装、运输和贮存等。 本标准适用于公称直径为3mm～32mm，公称抗拉强度不大于1960MPa的钢丝绳压制索具。本标准不适用于纤维芯钢丝绳。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4474-2015 | 折返式钢套管压接索具 | 本标准规定了折返式钢套管压接索具的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输、贮存等。 本标准适用于公称直径为4mm～94mm，公称抗拉强度等级不大于1960MPa的单层圆股钢丝绳压制的索具。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4475-2015 | 钢板及钢带 锌和铝金属镀层分析 辉光放电原子发射光谱法 | 本标准规定了使用辉光放电原子发射光谱法测定钢板及钢带表面镀锌层/镀铝层的厚度、单位面积质量和化学成分的方法。 本标准适用的元素有锌、铝、镍、铁、硅、铅、锑，其含量范围（质量分数）如下：Zn：0.01％ ～ 100％；Al：0.01％ ～ 100％；Ni：0.01％ ～ 20％；Fe：0.01％ ～ 20％；Si：0.01％ ～ 10％；Pb：0.005％ ～ 2％；Sb：0.005％ ～ 2％。 |  | ISO 16962:2005，MOD | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 5198-2015 | 电梯钢丝绳用钢丝 | 本标准规定了电梯钢丝绳用钢丝的术语与定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、贮存和运输及标志和质量证明书等。 本标准适用于钢丝公称直径为0.15mm～3.50mm的电梯钢丝绳用钢丝。 | YB/T 5198-2004 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 5343-2015 | 制绳用圆钢丝 | 本标准规定了制绳用圆钢丝的分类、尺寸、外形及允许偏差、技术要求、检查与试验方法、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于制造钢丝绳（电梯用钢丝绳除外）所用的光面和镀层圆钢丝。 | YB/T 5343-2009 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 055-2015 | 钢桶用冷轧钢板及钢带 | 本标准规定了钢桶用冷轧钢板及钢带的牌号及其表示方法、订货信息、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、检验和试验、包装、标志及质量证明书等。 本标准适用于钢桶用厚度为0.30mm～1.60mm，宽度为600mm～2050mm的冷轧钢板及钢带。 | YB/T 055-1994 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 190.1-2015 | 连铸保护渣 二氧化硅含量的测定 高氯酸脱水重量法 | 本部分规定了高氯酸脱水重量法测定连铸保护渣二氧化硅含量的原理、试剂、试样、操作步骤、结果计算和允许差。 本部分适用于连铸保护渣中二氧化硅含量质量分数为20.00%～50.00% 的测定。 | YB/T 190.1-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 190.2-2015 | 连铸保护渣 氧化铝含量的测定 EDTA滴定法 | 本部分规定了EDTA滴定法测定连铸保护渣中氧化铝含量。 本部分适用于连铸保护渣中氧化铝含量质量分数为1.00%～30.00%的测定。 | YB/T 190.2-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 190.3-2015 | 连铸保护渣 总钙含量的测定 EGTA滴定法 | 本部分规定了乙二醇二乙醚二胺四乙酸(EGTA)滴定法测定连铸保护渣中总钙含量。 本部分适用于连铸保护渣中总钙含量（以氧化钙计）质量分数为20.00%～50.00%的测定。 | YB/T 190.3-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 190.4-2015 | 连铸保护渣 氧化镁含量的测定 CyDTA滴定法 | 本部分规定了用环已二胺四乙酸（CyDTA）滴定法测定连铸保护渣中氧化镁含量的范围、原理、试剂、试样、分析步骤、结果计算、允许差。 本部分适用于连铸保护渣中氧化镁含量质量分数为1.00%～15.00%的测定。 | YB/T 190.4-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 190.9-2015 | 连铸保护渣 氧化锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了用火焰原子吸收光谱法测定连铸保护渣中氧化锂含量。 本部分适用于连铸保护渣中氧化锂含量质量分数为0.05%～5.00%的测定。 | YB/T 190.9-2001 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 319-2015 | 冶金用锰矿石 | 本标准规定了冶金用锰矿石的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于高炉和电炉冶炼锰系铁合金及其中间产品用锰矿石，包括天然锰矿石、选别锰矿和烧结锰矿。 | YB/T 319-2005 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 2406-2015 | 富锰渣 | 本标准规定了富锰渣的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于熔炼锰系铁合金用富锰渣。 | YB/T 2406-2005 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4031-2015 | 钛精矿（岩矿） | 本标准规定了钛精矿（岩矿）的牌号、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于经选别所得、供生产钛白粉和钛渣等产品用的钛精矿（岩矿）。 | YB/T 4031-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4154-2015 | 低钛高碳铬铁 | 本标准规定了低钛高碳铬铁的技术要求、试验方法、检验规则、包装、储运、标志和质量证明书。 本标准适用于炼钢中对钛含量有要求，又需添加铬元素用的高碳铬铁。 | YB/T 4154-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4450-2015 | 一般用途涂塑钢丝 | 本标准规定了一般用途涂塑钢丝的术语和定义、分类及代号、材料、制造方法、尺寸、厚度及允许偏差、力学性能、被覆膜特性、试验要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于一般的编织网、捆绑等用途的被覆线径为0.50mm～6.00mm一般用途涂塑钢丝。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4451-2015 | 预应力混凝土用刻痕钢绞线 | 本标准规定了预应力混凝土用刻痕钢绞线的术语和定义、分类和标记、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。 本标准适用于预应力混凝土用刻痕钢绞线。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4452-2015 | 钢丝绳纤维芯 | 本标准规定了钢丝绳纤维芯的范围、术语和定义、分类、结构及标记代号、技术要求、取样、试验方法、包装和标志、运输和贮存。 本标准适用于以天然纤维和合成纤维为原料捻制成的直径不超过40mm的钢丝绳纤维芯。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4453-2015 | 合金结构钢热轧盘条 | 本标准规定了合金结构钢热轧盘条的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于合金结构钢热轧盘条。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4454-2015 | 评估海洋环境中混凝土结构钢筋锈蚀速率的对比试验方法 | 本方法规定了模拟海洋环境和近海环境混凝土结构中钢筋锈蚀速率对比试验的试验设备、试验材料、试样制备、试验步骤、数据处理和试验报告。 本方法适用于混凝土中钢筋的耐氯离子腐蚀性能的测试。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4455-2015 | 连铸钢坯凝固组织枝晶间距的测定方法 | 本标准规定了连铸钢坯凝固组织枝晶间距测定的取样、试样制备及枝晶组织成像方法、枝晶间距的测定及检验报告。 本标准适用于连铸钢坯（方坯、板坯、圆坯、矩形坯及异形坯等）凝固组织低倍枝晶间距的测定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4456-2015 | 建筑用彩色涂层钢板及钢带 | 本标准规定了建筑用彩色涂层钢板及钢带的术语和定义、分类及代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、检验和试验、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于建筑用厚度为0.20mm~2.0mm、宽度为700mm~1600mm的彩色涂层钢板及钢带。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4457-2015 | 建筑用连续热镀锌钢板及钢带 | 本标准规定了建筑用连续热镀锌钢板及钢带的术语和定义、分类及代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、检验和试验、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于建筑用围护件、结构件、楼承板等厚度为0.2mm～5.0mm、宽度为700mm～2080mm的连续热镀锌钢板及钢带。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4458-2015 | 家电用彩色涂层钢板及钢带 | 本标准规定了家电用彩色涂层钢板及钢带的术语和定义、分类和代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、检验和试验、包装、标志及质量证明书等。 本标准适用于家电行业使用的公称厚度为0.2mm～2.0mm彩色涂层钢板及钢带。经双方协商，其它相近用途的彩涂板可参照使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4459-2015 | 黄磷包装桶用冷轧钢板及钢带 | 本标准规定了黄磷包装桶用冷轧钢板及钢带的分类和代号、牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。 本标准适用于制作黄磷包装钢桶用厚度1.20mm~1.40mm的冷轧钢板及钢带。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4465-2015 | 硅钢连续退火炉用炭套 | 本标准规定了硅钢连续退火炉用炭套的术语和定义、分类和代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于辊底式硅钢连续退火炉中钢带传输的炭套。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 5034-2015 | 履带用热轧型钢 | 本标准规定了履带用热轧型钢的订货内容、产品规格命名规则、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于制造挖掘机、推土机等工程机械履带用热轧型钢。 | YB/T 5034-2005 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 5066-2015 | 自行车用碳素钢和低合金钢热轧宽钢带 | 本标准规定了自行车用碳素钢和低合金钢热轧宽钢带的订货内容、牌号表示方法、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、表面质量、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。 本标准适用于制造自行车用厚度为2.0mm～8.0mm的碳素钢及低合金钢热轧宽钢带。 | YB/T 5066-1993 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 5339-2015 | 磷铁 碳含量的测定 红外线吸收法 | 本标准规定了红外线吸收法测定碳含量的方法。 本标准适用于磷铁中碳含量的测定。测定范围（质量分数）：0.025 %～1.20 %。 | YB/T 5339-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 5340-2015 | 磷铁 碳含量的测定 气体容量法 | 本标准规定了气体容量法测定碳含量的方法。 本标准适用于磷铁中碳含量的测定。测定范围（质量分数）：0.40 %～1.20 %。 | YB/T 5340-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 5341-2015 | 磷铁 硫含量的测定 红外线吸收法 | 本标准规定了红外线吸收法测定硫含量的方法。 本标准适用于磷铁中硫含量的测定。测定范围（质量分数）：0.005 %～0.600 %。 | YB/T 5341-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 5342-2015 | 磷铁 硫含量的测定 燃烧中和滴定法 | 本标准规定了燃烧中和滴定法测定硫含量的方法。 本标准适用于磷铁中硫含量的测定。测定范围（质量分数）：0.010 %～0.600 %。 | YB/T 5342-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 051-2015 | 电解金属锰 | 本标准规定了电解金属锰技术要求、试验方法、检验规则、包装、储运、标志和质量证明书。 本标准适用于冶炼特种钢、化工、电子材料及有色合金时作为锰元素添加剂等用的电解金属锰。 | YB/T 051-2003 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 103-2015 | 天然放电锰粉 | 本标准规定了天然放电锰粉产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于制造锌锰干电池以及冶金、轻工、化工等行业的天然放电锰粉。 | YB/T 103-2005 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 159.1-2015 | 钛精矿（岩矿） 二氧化钛含量的测定 硫酸铁铵滴定法 | 本部分规定了用硫酸铁铵滴定法测定二氧化钛含量。 本部分适用于钛精矿（岩矿）中二氧化钛含量的测定，测定范围（质量分数）：≥40.00%。 | YB/T 159.1-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 159.2-2015 | 钛精矿（岩矿） 全铁含量的测定 三氯化钛重铬酸钾滴定法 | 本部分规定了用三氯化钛重铬酸钾滴定法测定全铁含量。 本部分适用于钛精矿（岩矿）中全铁含量的测定，测定范围（质量分数）:20.00%～40.00%。 | YB/T 159.2-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 159.3-2015 | 钛精矿（岩矿） 氧化亚铁含量的测定 重铬酸钾滴定法 | 本部分规定了用重铬酸钾滴定法测定氧化亚铁含量。 本部分适用于钛精矿（岩矿）中氧化亚铁含量的测定，测定范围（质量分数）：20.00%～40.00%。 | YB/T 159.3-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 159.4-2015 | 钛精矿（岩矿） 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 | 本部分规定了用铋磷钼蓝分光光度法测定磷含量。 本部分适用于钛精矿（岩矿）中磷的测定，测定范围（质量分数）：0.002%～0.050%。 | YB/T 159.4-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 159.5-2015 | 钛精矿（岩矿） 硫含量的测定 燃烧碘量法 | 本部分规定了用燃烧碘量法测定硫含量。 本部分适用于钛精矿（岩矿）中硫含量的测定，测定范围（质量分数）：0.025%～0.50%。 | YB/T 159.5-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 159.6-2015 | 钛精矿（岩矿） 氧化钙和氧化镁含量的测定 EGTA-CyDTA滴定法 | 本部分规定了用EGTA-CyDTA滴定法测定氧化钙和氧化镁含量。 本部分适用于钛精矿（岩矿）中氧化钙和氧化镁含量的测定，测定范围（质量分数）：氧化钙含量0.50%～5.00%，氧化镁含量1.00%～10.00%。 | YB/T 159.6-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 159.7-2015 | 钛精矿（岩矿） 氧化钙和氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了用火焰原子吸收光谱法测定氧化钙和氧化镁含量。 本部分适用于钛精矿（岩矿）中氧化钙和氧化镁含量的测定，测定范围（质量分数）：氧化钙0.050%～2.00%，氧化镁0.050%～1.00%。 | YB/T 159.7-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4460-2015 | 高纯硅铁 | 本标准规定了高纯硅铁的术语与定义、牌号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、包装、储运、标志和质量证明书。 本标准适用于炼钢、铸造及精密冶金等用途的高纯硅铁。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4461-2015 | 高纯硅铁 锆和钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了用电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）测定高纯硅铁中锆和钼元素含量的方法。 本标准适用于高纯硅铁中锆和钼含量的测定。测定范围（质量分数）：锆0.005%～0.100%，钼 0.005%～0.150%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4462-2015 | 高纯硅铁 硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了用电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）测定高纯硅铁中硼的含量。 本标准适用于高纯硅铁中硼含量的测定。测定范围（质量分数）：0.001%～0.010% 。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4463-2015 | 金属锰枕 | 本标准规定了金属锰枕的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、储运、标志及质量证明书。 本标准适用于以电解金属锰为主要原料，通过破碎、模压成型、烘干等工艺生产的金属锰枕的生产、销售和检验。该产品主要用作冶炼铝合金、镍合金、不锈钢、高锰钢及高品质钢等作合金化添加剂等。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4464-2015 | 离心球墨铸铁管用生铁 | 本标准规定了离心球墨铸铁管用生铁的技术要求、试验方法、检验规则、运输和质量证明书。 本标准适用于离心球墨铸铁管用生铁、铁液。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 5084-2015 | 化工用二氧化锰矿粉 | 本标准规定了化工用二氧化锰矿粉产品的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于物理加工而成的二氧化锰矿粉。可作制造锰盐和焊剂的原料，也可以作氧化剂和催化剂。 | YB/T 5084-2005 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4064-2015 | 金属带材开卷机卷筒与卷取机卷筒技术条件 | 本标准规定了金属带材开卷机卷筒、卷取机卷筒的术语和定义、结构型式与基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于金属带材开卷机卷筒、卷取机卷筒的制造，其他类似卷筒亦可参照使用。 | YB/T 4064-1991 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 4483-2015 | 余热利用设备设计技术规定 | 本标准从结构、材料、安全、制造检验等方面规定了钢铁行业以水为介质的热水锅炉的余热利用设备设计的有关要求。 本标准适用于钢铁行业以水为介质，定额蒸汽压力不大于9.8MPa(表压)的蒸汽锅炉和出口水压不小于0.1MPa(表压)、且定额功率不小于0.1MW的热水锅炉的余热利用设备的设计。 | YB J53-1987 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YB/T 9071-2015 | 余热利用设备设计管理规定 | 本标准规定了钢铁行业设计单位承担余热利用设备设计的流程，规范对余热利用设备的设计工作进行有效管理。 本标准适用于钢铁行业设计单位承担余热利用设备设计的管理。 | YB 9071-1992 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | 有色行业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YS/T 1017-2015 | 铼粉 | 本标准规定了铼粉的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。 本标准适用于氢气还原高铼酸铵制取的铼粉。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1018-2015 | 铼粒 | 本标准规定了铼粒的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。 本标准适用于经粉末冶金法制取，用于镍基高温合金和其他含铼合金铼元素添加的金属铼粒。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 231-2015 | 钨精矿 | 本标准规定了钨精矿的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单(或合同)内容。 本标准适用于经选矿所得钨精矿产品，供生产仲钨酸铵、钨酸、偏钨酸铵、氧化钨等使用。 | YS/T 231-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 298-2015 | 高钛渣 | 本标准规定了高钛渣的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。 本标准适用于以钛铁矿为原料，采用电炉熔炼生产的供四氯化钛、人造金红石及钛白粉使用的高钛渣。 | YS/T 298-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 322-2015 | 冶金用二氧化钛 | 本标准规定了冶金用二氧化钛的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。 本标准适用于各种类型含钛产品、硬质合金以及对钛纯度要求较高的其他制品用二氧化钛。 | YS/T 322-1994 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 351-2015 | 钛铁矿精矿 | 本标准规定了钛铁矿精矿的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书、订货单（或合同）内容等。 本标准适用于以含钛原矿为原料，经选矿富集获得的主要供生产高钛渣、金红石、钛白等使用的钛铁矿精矿。 | YS/T 351-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 397-2015 | 海绵锆 | 本标准规定了海绵锆的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。 本标准适用于以四氯化锆经镁热还原、真空蒸馏所生产的海绵锆。 | YS/T 397-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1019-2015 | 氯化铷 | 本标准规定了氯化铷的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。 本标准适用于各种方法生产的氯化铷。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1020-2015 | 硝酸铷 | 本标准规定了硝酸铷的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。 本标准适用于各种方法生产的硝酸铷。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1021-2015 | 偏钒酸钾 | 本标准规定了偏钒酸钾的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书和订货单（或合同）的内容。 本标准适用于以含钒矿物经焙烧、浸出、沉淀、再溶解、蒸发结晶、干燥制得的偏钒酸钾。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1022-2015 | 偏钒酸铵 | 本标准规定了偏钒酸铵的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书和订货单（或合同）的内容。 本标准适用于以含钒矿物经焙烧、浸出、沉淀、烘干制得的偏钒酸铵。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1023-2015 | 钼钒铝中间合金 | 本标准规定了钼钒铝中间合金的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书和订货单（或合同）内容。 本标准适用于采用金属热还原法生产的、作为钛合金添加剂使用的钼钒铝中间合金。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 656-2015 | 铌及铌合金加工产品牌号和化学成分 | 本标准规定了铌及铌合金的牌号、化学成分等。 本标准适用于各种铌及铌合金加工产品（包括铸锭和半成品）。 | YS/T 656-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1024-2015 | 溅射用钽靶材 | 本标准规定了用以制备薄膜的溅射用钽靶材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。 本标准适用于以真空电子束熔炼的高纯钽锭为原料，通过塑性加工、热处理、机械加工、焊接等方法制造的溅射用钽靶材。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1025-2015 | 电子薄膜用高纯钨及钨合金溅射靶材 | 本标准规定了电子薄膜用高纯钨及钨合金溅射靶材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输存贮、订货单（或合同）等内容。 本标准适用于电子薄膜用高纯钨及钨合金溅射靶材，简称高纯钨及钨合金靶。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 569.1-2015 | 铊化学分析方法 第1部分:铜量的测定 铜试剂三氯甲烷萃取分光光度法 | 本部分规定了铊中铜量的测定方法。 本部分适用于铊中铜量的测定。测定范围：0.0005%～0.015%。 | YS/T 569.1-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 569.2-2015 | 铊化学分析方法 第2部分:铁量的测定 邻菲啰啉分光光度法 | 本部分规定了铊中铁量的测定方法。 本部分适用于铊中铁量的测定。测定范围：0.0005%～0.015%。 | YS/T 569.2-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 569.3-2015 | 铊化学分析方法 第3部分:汞量的测定 双硫腙四氯化碳萃取分光光度法 | 本部分规定了铊中汞量的测定方法。 本部分适用于铊中汞量的测定。测定范围：0.0005%～0.025%。 | YS/T 569.3-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 569.4-2015 | 铊化学分析方法 第4部分:锌量的测定 双硫腙苯萃取分光光度法 | 本部分规定了铊中锌量的测定方法。 本部分适用于铊中锌量的测定。测定范围：0.0005%～0.015%。 | YS/T 569.4-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 569.5-2015 | 铊化学分析方法 第5部分:镉量的测定 双硫腙苯萃取分光光度法 | 本部分规定了铊中镉量的测定方法。 本部分适用于铊中镉量的测定。测定范围：0.0005%～0.035%。 | YS/T 569.5-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 569.6-2015 | 铊化学分析方法 第6部分:铅量的测定 双硫腙苯萃取分光光度法 | 本部分规定了铊中铅量的测定方法。 本部分适用于铊中铅量的测定。测定范围：0.0005%～0.035%。 | YS/T 569.6-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 569.7-2015 | 铊化学分析方法 第7部分:铝量的测定 铬天青S分光光度法 | 本部分规定了铊中铝量的测定方法。 本部分适用于铊中铝量的测定。测定范围：0.0005%～0.0030%。 | YS/T 569.7-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 569.8-2015 | 铊化学分析方法 第8部分:铟量的测定 结晶紫苯萃取分光光度法 | 本部分规定了铊中铟量的测定方法。 本部分适用于铊中铟量的测定。测定范围：0.0002%～0.0010%。 | YS/T 569.8-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 569.9-2015 | 铊化学分析方法 第9部分:硅量的测定 硅钼蓝异戊醇萃取分光光度法 | 本部分规定了铊中硅量的测定方法。 本部分适用于铊中硅量的测定。测定范围：0.0002%～0.0015%。 | YS/T 569.9-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 569.10-2015 | 铊化学分析方法 第10部分:铊量的测定 Na2EDTA滴定法 | 本部分规定了铊中铊量的测定方法。 本部分适用于铊中铊量的测定。测定范围：95%～99.5%。 | YS/T 569.10-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1026-2015 | 金属注射成型高比重钨合金球粒 | 本标准规定了金属注射成型高比重钨合金球粒的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。 本标准适用于金属注射成型方法生产的高比重钨合金球粒，主要用于远洋捕鱼渔具上作为配重件使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1027-2015 | 磷酸铁锂 | 本标准规定了磷酸铁锂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。 本标准适用于锂离子电池用正极材料磷酸铁锂。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1028.1-2015 | 磷酸铁锂化学分析方法 第1部分：总铁量的测定 三氯化钛还原重铬酸钾滴定法 | 本部分规定了磷酸铁锂中总铁的测定方法。 本部分适用于磷酸铁锂中总铁的测定。测定范围：28%～36%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1028.2-2015 | 磷酸铁锂化学分析方法 第2部分：锂量的测定 火焰光度法 | 本部分规定了磷酸铁锂中锂量的测定方法。 本部分适用于磷酸铁锂中锂量的测定。测定范围：3%～5%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1028.3-2015 | 磷酸铁锂化学分析方法 第3部分：磷量的测定 磷钼酸喹啉称量法 | 本部分规定了磷酸铁锂中磷量的测定方法。 本部分适用于磷酸铁锂中磷含量的测定。测定范围：16%～20%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1028.4-2015 | 磷酸铁锂化学分析方法 第4部分：碳量的测定 高频燃烧红外吸收法 | 本部分规定了磷酸铁锂中碳量的测定方法。 本部分适用于磷酸铁锂中碳含量的测定。测定范围：0.5%～5.0%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1028.5-2015 | 磷酸铁锂化学分析方法 第5部分：钙、镁、锌、铜、铅、铬、钠、铝、镍、钴、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本部分规定了磷酸铁锂中的钙、镁、锌、铜、铅、铬、钠、铝、镍、钴、锰量的测定方法。 本部分适用于磷酸铁锂中的钙、镁、锌、铜、铅、铬、钠、铝、镍、钴、锰量的测定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1029-2015 | 离子源弧室用钨顶板 | 本标准规定了离子源弧室用钨顶板产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于粉末冶金烧结法生产的钨条或钨板坯经轧制、机加工后，用于离子源弧室的钨顶板产品。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1031-2015 | 化学气相沉积炉 | 本标准规定了化学气相沉积炉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于化学气相沉积。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 573-2015 | 钽粉 | 本标准规定了钽粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同（或订货单）内容。 本标准适用于钠还原、机械制取和电子束熔炼等方法制得的钽粉，供制作不同工作电压和比电容的钽电解电容器用。 | YS/T 573-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 63.27-2015 | 铝用炭素材料检测方法 第27部分：预焙阳极断裂能量的测定 | 本标准规定了一种在室温下测定断裂能量的方法，断裂能量的大小与电解槽中预焙阳极的抗热冲击能力相关。 本标准适用于预焙阳极断裂能量的测定。 |  | ISO 11706：2012，IDT | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1032-2015 | 铝电解用阴极炭块内部缺陷检验方法 | 本标准规定了超声波脉冲接触法检测阴极炭块内部裂纹和气孔等缺陷的方法。 本标准适用于铝电解用阴极炭块，其他炭素制品可参照采用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1033-2015 | 干式防渗料元素含量的测定 X射线荧光光谱分析法 | 本标准规定了铝电解用干式防渗料中元素含量的测定方法。 本标准适用于铝电解用干式防渗料中铝、硅、铁、钛、钾、钠、钙和镁（用氧化物表示为Al2O3、SiO2 、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O、CaO、MgO）的测定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 696-2015 | 镁合金焊丝 | 本标准规定了镁合金焊丝的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、合同等内容。 本标准适用于挤压、拉拔及其他加工方法制得的镁合金焊丝。 | YS/T 696-2009 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1034-2015 | 氧化铝生产过程草酸钠脱除技术规范 | 本标准规定了拜耳法生产氧化铝过程中草酸钠脱除工艺的术语和定义、设备要求及生产工艺要求等。 本标准适用于拜耳法生产氧化铝过程中草酸钠的苛化脱除工艺。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1035-2015 | 铝电解质中碳含量的测定 红外吸收光谱法 | 本标准规定了红外吸收光谱分析法对铝电解质中碳元素含量的测定。 本标准适用于铝电解质中碳含量的测定。测定范围：0.02%～2.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1036-2015 | 镁稀土合金光电直读发射光谱分析方法 | 本标准规定了镁稀土合金(WE54、WE43、GWK)中稀土元素的光电直读发射光谱分析方法。 本标准适用于镁稀土合金(WE54、WE43、GWK)中钆、钕、钇、锆4个元素的同时测定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 543-2015 | 半导体键合用铝-1%硅细丝 | 本标准规定了半导体器件键合用铝-1%硅细丝的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。 本标准适用于半导体内引线用的拉制或挤压铝-1%硅细丝。 | YS/T 543-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 95.1-2015 | 空调器散热片用铝箔 第1部分 基材 | 本标准规定了产品分类、化学成分、尺寸偏差、室温拉伸力学性能和工艺性能、刷水试验结果、接头、管芯、外观质量、外观质量、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书、订货单（或合同）内容等。 本标准适用于表面无涂层的管片式空调器散热片。 | YS/T 95.1-2009 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1037-2015 | 铝箔生产用铝管芯 | 本标准规定了铝箔生产用铝管芯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。 本标准适用于铝箔生产用铝管芯。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1038-2015 | 电机换向器用铜及铜合金梯形型材 | 本标准规定了电动机换向器用铜及铜合金梯形型材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单(或合同)内容。 本标准适用于电机换向器用铜及铜合金梯形型材。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1039-2015 | 挠性印制线路板用压延铜箔 | 本标准规定了挠性印制线路板用压延铜箔的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。 本标准适用于制造挠性印制线路板用压延铜箔。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1040-2015 | 谐振器用锌白铜带 | 本标准规定了谐振器用锌白铜带的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。 本标准适用于谐振器用锌白铜带。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1041-2015 | 汽车端子连接器用铜及铜合金带 | 本标准规定了汽车端子连接器用铜及铜合金带的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。 本标准适用于制作汽车端子连接器用铜及铜合金带。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1042-2015 | 易切削铜合金拉制空心型材 | 本标准规定了易切削铜合金拉制空心型材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。 本标准适用于易切削铜合金拉制空心型材 。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1043-2015 | 电机整流子用银无氧铜带材 | 本标准规定了电机整流子用银无氧铜带材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。 本标准适用于电机整流子用银无氧铜带材。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1044-2015 | 服饰金属附件用铜合金带材 | 本标准规定了服饰金属附件用铜合金带材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容等。 本标准适用于服饰金属附件用铜合金带材。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1045-2015 | 装饰装潢用铜-钢复合薄板和带材 | 本标准规定了装饰装潢用铜-钢复合薄板和带的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）等内容。 本标准适用于屋顶、壁板、遮雨板、排水槽板、窗户、门、幕墙构件和其他建筑结构，以及五金、灯具、饰品、游戏币、玻璃嵌条等装饰装潢用的铜-钢复合薄板和带。其他类似使用场合可参照采用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1046.1-2015 | 铜渣精矿化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法 | 本部分规定了铜渣精矿中铜含量的测定方法。 本部分适用于铜渣精矿中铜含量的测定，测定范围：13.00%～40.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1046.2-2015 | 铜渣精矿化学分析方法 第2部分：金量和银量的测定 原子吸收光谱法和火试金重量法 | 本部分规定了铜渣精矿中银含量的测定方法。 本部分适用于铜渣精矿中银含量的测定。方法1测定范围：20.Og/t～400.0g/t；方法2测定范围：Au：0.50g/t～10.00g/t；Ag：50.0g/t～400.Og/t。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1046.3-2015 | 铜渣精矿化学分析方法 第3部分：硫量的测定 燃烧滴定法 | 本部分规定了铜渣精矿中硫含量的测定方法。 本部分适用于铜渣精矿中硫含量的测定。测定范围：3.00%～18.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1046.4-2015 | 铜渣精矿化学分析方法 第4部分：铁量的测定 重铬酸钾滴定法 | 本部分规定了铜渣精矿中铁含量的测定方法。 本部分适用于铜渣精矿中铁含量的测定。测定范围：23.00%～40.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1046.5-2015 | 铜渣精矿化学分析方法 第5部分：二氧化硅量的测定 氟硅酸钾滴定法 | 本部分规定了铜渣精矿中二氧化硅含量的测定方法。 本部分适用于铜渣精矿中二氧化硅含量的测定。测定范围：8.00%～25.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1046.6-2015 | 铜渣精矿化学分析方法 第6部分：三氧化二铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本部分规定了铜渣精矿中三氧化二铝含量的测定方法。 本部分适用于铜渣精矿中三氧化二铝含量的测定。测定范围：1.00%～5.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1046.7-2015 | 铜渣精矿化学分析方法 第7部分：砷、锑、铋、铅、锌、氧化镁量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本部分规定了铜渣精矿中砷、锑、铋、铅、锌、氧化镁量的测定方法。 本部分适用于铜渣精矿中砷、锑、铋、铅、锌、氧化镁量的测定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1047.1-2015 | 铜磁铁矿化学分析方法 第1部分：铜量的测定2,2′-联喹啉分光光度法和火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了铜磁铁矿中铜量的测定方法。 本部分适用于铜磁铁矿中铜量的测定。2,2′-联喹啉分光光度法测定范围（质量分数）：0.10%～2.50%；火焰原子吸收光谱法测定范围（质量分数）： 0.10%～2.50%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1047.2-2015 | 铜磁铁矿化学分析方法 第2部分：全铁量的测定 重铬酸钾滴定法 | 本部分规定了铜磁铁矿中全铁量的测定方法。 本部分适用于铜磁铁矿中全铁量的测定，测定范围（质量分数）：38.00 %～62.00 %。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1047.3-2015 | 铜磁铁矿化学分析方法 第3部分：铜量和铁量的测定 硫代硫酸钠滴定法 | 本部分规定了铜磁铁矿中铜量和铁量的快速测定方法。 本部分适用于铜磁铁矿中铜量和铁量的快速测定。铜量测定范围（质量分数）：0.10%～2.50% ；铁量测定范围（质量分数）：38.00%～62.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1047.4-2015 | 铜磁铁矿化学分析方法 第4部分：硫量的测定 高频燃烧红外线吸收光谱法 | 本部分规定了铜磁铁矿中硫含量的测定方法。 本部分适用于铜磁铁矿中硫含量的测定。测定范围（质量分数）：0.50%～7.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1047.5-2015 | 铜磁铁矿化学分析方法 第5部分：磷量的测定 滴定法 | 本部分规定了铜磁铁矿中磷含量的测定方法。 本部分适用于铜磁铁矿中磷含量的测定。测定范围（质量分数）：0.20%～5.50%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1047.6-2015 | 铜磁铁矿化学分析方法 第6部分：铜、全铁、二氧化硅、三氧化铝、氧化钙、氧化镁、二氧化钛、氧化锰和磷量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | 本部分规定了铜磁铁矿中铜、全铁、二氧化硅、三氧化铝、氧化钙、氧化镁、二氧化钛、氧化锰和磷量的测定方法。 本部分适用于铜磁铁矿中铜、全铁、二氧化硅、三氧化铝、氧化钙、氧化镁、二氧化钛、氧化锰和磷量的测定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1047.7-2015 | 铜磁铁矿化学分析方法 第7部分：铜、锰、铝、钙、镁、钛和磷量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本部分规定了铜磁铁矿中铜、锰、铝、钙、镁、钛和磷含量的测定方法。 本部分适用于铜磁铁矿中铜、锰、铝、钙、镁、钛和磷含量的测定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1047.8-2015 | 铜磁铁矿化学分析方法 第8部分：二氧化硅量的测定 重量法 | 本部分规定了铜磁铁矿中二氧化硅量的测定方法。 本部分适用于铜磁铁矿中二氧化硅量的测定。测定范围（质量分数）：7.00%～26.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1047.9-2015 | 铜磁铁矿化学分析方法 第9部分：金属铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法 | 本部分规定了铜磁铁矿中金属铁量的测定方法。 本部分适用于铜磁铁矿中金属铁量的测定。测定范围（质量分数）：0.012%～0.45%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1047.10-2015 | 铜磁铁矿化学分析方法 第10部分：氧化亚铁量的测定 重铬酸钾滴定法 | 本部分规定了铜磁铁矿中氧化亚铁量的测定方法。 本部分适用于硫含量不大于7.0%的铜磁铁矿中氧化亚铁量的测定。测定范围（质量分数）：15.00% ～25.00 %。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1047.11-2015 | 铜磁铁矿化学分析方法 第11部分：磁性铁量的测定 重铬酸钾滴定法 | 本部分规定了铜磁铁矿中磁性铁量的测定方法。 本部分适用于铜磁铁矿中磁性铁量的测定。测定范围（质量分数）：38.00%～62.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1048-2015 | 异丙基黄原酸甲酸乙酯 | 本标准规定了异丙基黄原酸甲酸乙酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。 本标准适用于以异丙基黄原酸钠、氯甲酸乙酯、盐酸为原料生产的异丙基黄原酸甲酸乙酯产品，该产品主要用作有色金属硫化矿浮选的捕收剂。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1049-2015 | 异丁基黄原酸甲酸乙酯 | 本标准规定了异丁基黄原酸甲酸乙酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。 本标准适用于以异丁基黄原酸钠、氯甲酸乙酯、盐酸为原料生产的异丁基黄原酸甲酸乙酯产品，该产品主要用作有色金属硫化矿浮选的捕收剂。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 357-2015 | 乙硫氨酯 | 本标准规定了乙硫氨酯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。 本标准适用于以异丙基黄药、一氯乙酸、碳酸钠和一乙胺为原料合成的乙硫氨酯浮选药剂。 | YS/T 357-1994 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1050.1-2015 | 铅锑精矿化学分析方法 第1部分：铅量的测定 Na2EDTA滴定法 | 本部分规定了铅锑精矿中铅量的测定方法。 本部分适用于铅锑精矿中铅量的测定，测定范围：14.00％～34.00％。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1050.2-2015 | 铅锑精矿化学分析方法 第2部分：锑量的测定 硫酸铈滴定法 | 本部分规定了铅锑精矿中锑量的测定方法。 本部分适用于铅锑精矿中锑量的测定，测定范围：10.00％～30.00％。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1050.3-2015 | 铅锑精矿化学分析方法 第3部分：砷量的测定 溴酸钾滴定法 | 本部分规定了铅锑精矿中砷量的测定方法。 本部分适用于铅锑精矿中砷量的测定，测定范围：0.30%～4.50 %。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1050.4-2015 | 铅锑精矿化学分析方法 第4部分：锌量的测定 Na2EDTA滴定法 | 本部分规定了铅锑精矿中锌量的测定方法。 本部分适用于铅锑精矿中锌量的测定，测定范围：1.00 %～10.00 %。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1050.5-2015 | 铅锑精矿化学分析方法 第5部分：硫量的测定 重量法 | 本部分规定了铅锑精矿中硫量的测定方法。 本部分适用于铅锑精矿中硫量的测定，测定范围（质量分数）：15.00%～30.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1050.6-2015 | 铅锑精矿化学分析方法 第6部分：铁量的测定 硫酸铈滴定法 | 本部分规定了铅锑精矿中铁量的测定方法。 本部分适用于铅锑精矿中铁量的测定，测定范围：5.00%～20.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1050.7-2015 | 铅锑精矿化学分析方法 第7部分：铋量和铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了铅锑精矿中铋量和铜量的测定方法。 本部分适用于铅锑精矿中铋量和铜量的测定，测定范围（质量分数）：铋 0.015％～1.00％，铜 0.15％～1.00％。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1050.8-2015 | 铅锑精矿化学分析方法 第8部分：金量和银量的测定 火试金法 | 本标准规定了铅锑精矿中金量和银量的测定方法。 本标准适用于铅锑精矿中金量和银量的测定，测定范围（质量分数)：金:0.50 g/t～25.0 g/t；银:100 g/t～3 000 g/t。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1050.9-2015 | 铅锑精矿化学分析方法 第9部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了铅锑精矿中银量的测定方法。 本部分适用于铅锑精矿中银量的测定。测定范围为（质量分数）：40.0 g/t～1 000 g/t。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 990.17-2015 | 冰铜化学分析方法 第17部分：钴量的测定 原子吸收光谱法 | 本部分规定了冰铜中钴量的测定方法。 本部分适用于冰铜中钴量的测定。测定范围：0.040%～0.40%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1051-2015 | 锌基料 | 本标准规定了锌基料的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）等。 本标准适用于以锌锭或含锌物料为原料生产供涂料工业使用的锌基料。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 633-2015 | 四氧化三钴 | 本标准规定了四氧化三钴（Co3O4）的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于供生产锂离子电池材料、磁性材料及其他用途的四氧化三钴。 | YS/T 633-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1052-2015 | 氧化亚钴 | 本标准规定了氧化亚钴（CoO）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。 本标准适用于供生产锂离子电池材料、镍氢电池材料、镍镉电池材料、镍-合金电池材料、磁性材料及其他用途的氧化亚钴。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1053-2015 | 电子薄膜用高纯钴靶材 | 本标准规定了电子薄膜用高纯钴靶材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。 本标准适用于电子薄膜制造用的各类高纯钴靶。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1054-2015 | 氯化镉 | 本标准规定了氯化镉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。 本标准适用于以氧化镉为原料与盐酸反应制得氯化镉，主要用于碲化镉太阳能电池的活化剂。也适用于印染助剂、感光工业作制造复写纸、照相纸的药剂、光学仪器工业制造特种镜子的增光剂等。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1055-2015 | 硒化锌 | 本标准规定了硒化锌的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书以及订货单（或合同）内容等。 本标准适用于使用99.999%锌和99.999%硒化氢通过化学气相沉积法制备的硒化锌光学材料。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1056-2015 | 高纯硫化镉 | 本标准规定了高纯硫化镉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书与订货单（或合同）内容。 本标准适用于由高纯硫酸镉与高纯硫化氢反应制得的高纯硫化镉。主要应用于光敏电阻材料、太阳能电池等行业。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1057-2015 | 四氧化三钴化学分析方法 磁性异物含量测定 磁选分离-电感耦合等离子体发射光谱法 | 本标准规定了四氧化三钴中磁性异物铁、镍、锌、铬含量的测定方法。 本标准适用于四氧化三钴中磁性异物铁、镍、锌、铬含量的测定，测定范围： 0.01g/t～5.0g/t。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1058-2015 | 镍、钴、锰三元素复合氧化物化学分析方法 硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法 | 本标准规定了镍、钴、锰三元素复合氧化物中硫量的测定方法。 本标准适用于镍、钴、锰三元素复合氧化物中硫量的测定。测定范围：0.005%～0.50%； |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 13-2015 | 高纯四氯化锗 | 本标准规定了高纯四氯化锗的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容等。 本标准适用于以粗四氯化锗为原料，经提纯工艺制备的高纯四氯化锗。产品主要用于石英光导纤维的掺杂剂及高纯二氧化锗的制备。 | YS/T 13-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 14-2015 | 异质外延层和硅多晶层厚度的测量方法 | 本标准规定了异质外延层和硅多晶层厚度的测量方法。 本标准适用于测量衬底与沉积层之间界面层厚度小于100nm的异质外延层和硅多晶层的厚度，测量范围为1μm～100μm。 | YS/T 14-1991 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 15-2015 | 硅外延层和扩散层厚度测定 磨角染色法 | 本标准规定了测定硅外延层和扩散层厚度的磨角染色法。 本标准适用于外延层和扩散层与衬底导电类型不同或两层电阻率相差至少一个数量级的任意电阻率的硅外延层和扩散层厚度的测量，测量范围：1μm～100μm。 | YS/T 15-1991 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 28-2015 | 硅片包装 | 本标准规定了硅片的包装。 本标准适用于硅单晶抛光片、外延片、SOI等硅片的洁净包装、硅单晶研磨片(简称硅研磨片)包装和太阳能电池用硅片包装，使其在运输、贮存过程中避免再次沾污和破碎。 | YS/T 28-1992 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 300-2015 | 锗精矿 | 本标准规定了锗精矿的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容等。 本标准适用于以含锗褐煤、铅锌矿、铜矿、铁矿等为原料提取的锗精矿。该产品用于生产四氯化锗、二氧化锗、区熔锗锭等 | YS/T 300-2008 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1059-2015 | 硅外延用三氯氢硅中总碳的测定 气相色谱法 | 本标准规定了硅外延用三氯氢硅中总碳含量的气相色谱测定方法。 本标准适用于硅外延用三氯氢硅中总碳含量的测定，测定范围为0.00005%～0.005%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1060-2015 | 硅外延用三氯氢硅中其他氯硅烷含量的测定 气相色谱法 | 本标准规定了硅外延用三氯氢硅中其他氯硅烷（包括二氯二氢硅、四氯化硅）含量的气相色谱测定方法。 本标准适用于硅外延用三氯氢硅中其他氯硅烷（包括二氯二氢硅、四氯化硅）含量的测定。测定范围下限为0.002%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1061-2015 | 改良西门子法多晶硅用硅芯 | 本标准规定了改良西门子法生产多晶硅用硅芯的要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。 本标准适用于以多晶硅为原料，通过直拉法（CZ）生产硅棒再经过线切割加工或采用基座法拉制的硅芯。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1063-2015 | 钼靶材 | 本标准规定了溅射镀膜用钼靶材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于采用粉末冶金烧结方法和烧结后再压力加工方法制造的钼靶材，该靶材主要适用于光伏太阳能面板、平面显示器和触摸屏面板制造行业。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1064-2015 | 镍钛形状记忆合金术语 | 本标准规定了镍钛形状记忆合金的相关术语。 本标准适用于生产和使用镍钛形状记忆合金的行业。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 473-2015 | 工业镓化学分析方法 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 本标准规定了工业镓中的银、铝、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、锗、铟、镁、锰、钼、钠、镍、铅、铷、锡、钛、钒、锌等杂质元素含量的测定方法。 本标准适用于工业镓（99.9%≤ω(%)≤99.995%）中银、铝、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、锗、铟、镁、锰、钼、镍、铅、铷、锡、钛、钒、锌等杂质元素含量的测定。 | YS/T 473-2005 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1065.1-2015 | 沸石物理性能测定方法 第1部分：钙交换能力的测定 EDTA滴定法 | 本部分规定了沸石中钙交换能力测定。 本部分适用于沸石中钙交换能力的测定。测量范围280mg/g～320 mg/g。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1065.2-2015 | 沸石物理性能测定方法 第2部分：粒度的测定 离心沉降法 | 本部分规定了离心沉降法测定沸石的粒度分布。 本部分适用于离心沉降法沸石粒度的测定。测定范围：0.5μm～5μm。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1065.3-2015 | 沸石物理性能测定方法 第3部分：灼烧失量的测定 重量法 | 本部分规定了沸石中灼烧失量的测定方法。 本部分适用于沸石中灼烧失量的测定。测量范围：18%～23%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1065.4-2015 | 沸石物理性能测定方法 第4部分：非离子液体携带能力（L.C.C）的测定 | 本部分规定了沸石非离子液体携带能力的测定。 本部分适用于沸石非离子液体携带能力的测定。测量范围40g～70g。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 93-2015 | 膏状软钎料规范 | 本规范规定了膏状软钎料(简称焊膏)的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本规范适用于熔化温度低于427℃的膏状软钎料。 | YS/T 93-1996 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 368-2015 | 贵金属热电偶丝材热电动势的测量方法 熔丝法 | 本标准规定了用熔丝法测量贵金属热电偶丝材在金（1064.18℃）、钯（1554.8℃）、铂（1773℃）熔化点热电动势的方法。 本标准适用于测量直径在0.3mm～1.0mm范围内贵金属热电偶丝材，其他尺寸及热电偶丝材在各纯金属熔化点的热电动势测量也可参照进行。 | YS/T 368-1994 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1068-2015 | 制备钌靶用钌粉 | 本标准规定了磁记录及集成电路领域钌系溅射靶材用钌粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于制备磁记录及集成电路领域钌系溅射靶材用钌粉。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1069-2015 | 金铍蒸发料 | 本标准规定了金铍合金蒸发料的技术要求、试验方法和检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。 本标准适用于半导体行业用金铍合金蒸发材料。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1070-2015 | 真空断路器用银及其合金钎料环 | 本标准规定了真空断路器用银及其合金钎料环的技术要求、试验方法和检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。 本标准适用于真空断路器用不锈钢、镍及其合金、铜及其合金、陶瓷材料等部件的真空钎焊用银及其合金钎料环产品。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1071-2015 | 双氧水用废催化剂化学分析方法 钯量的测定 分光光度法 | 本标准规定了双氧水用废催化剂中钯量的测定方法。 本标准适用于已灼烧过的双氧水用废催化剂中钯含量的测定。测定范围：200 g/t～6000 g/t。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1072-2015 | 钯炭化学分析方法 钯量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了钯炭中钯量的测定方法。 本标准适用于钯炭中钯量的测定。测定范围：0.50%～10.00 %。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1073-2015 | 钯炭化学分析方法 铅、铜、铁量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了钯炭中铅、铜、铁量的测定方法。 本标准适用于钯炭中铅、铜、铁量的测定。测定范围： 0.01%～0.10 %。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1074-2015 | 无焊料贵金属饰品化学分析方法 镁、钛、铬、锰、铁、镍、铜、锌、砷、钌、铑、钯、银、镉、锡、锑、铱、铂、铅、铋量测定 电感耦合等离子体质谱法 | 本标准规定了无焊料贵金属饰品金饰品中镁、钛、铬、锰、铁、镍、铜、锌、砷、钌、铑、钯、 银、镉、锡、锑、铱、铂、铅、铋含量的测定方法。 本标准适用于无焊料贵金属饰品金饰品中镁、钛、铬、锰、铁、镍、铜、锌、砷、钌、铑、钯、 银、镉、锡、锑、铱、铂、铅、铋量的测定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1075.1-2015 | 钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 第1部分：铁量的测定 1，10-二氮杂菲分光光度法 | 本部分规定了钒铝、钼铝中间合金中铁量的测定方法。 本部分适用于钒铝、钼铝中间合金中铁量的测定。测定范围：0.010%～0.50%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1075.2-2015 | 钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 第2部分：钼量的测定 钼酸铅重量法 | 本部分规定了钼铝中间合金中钼量的测定方法。 本部分适用于钼铝中间合金中钼量的测定。测定范围：45.00%-95.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1075.3-2015 | 钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 第3部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法 | 本部分规定了钼铝、钒铝中间合金中硅量的测定方法。 本部分适用于钼铝、钒铝中间合金中硅量的测定。测定范围：0.010%～0.50%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1075.4-2015 | 钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 第4部分：钒量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和硫酸亚铁铵滴定法 | 本部分规定了钒铝中间合金中钒量的硫酸亚铁铵滴定法和钼铝中间合金中钒量的电感耦合等离子体原子发射光谱法。 本部分适用于钒铝、钼铝中间合金中钒量的测定。方法1测定范围为0.010%～0.30%，方法2测定范围为40.00%～90.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1075.5-2015 | 钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 第5部分：铝量的测定 EDTA滴定法 | 本部分规定了钒铝、钼铝中间合金中铝量的测定方法。 本部分适用于钒铝、钼铝中间合金中铝量的测定。测定范围：15.00%～50.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1075.6-2015 | 钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 第6部分：碳量的测定 高频燃烧-红外吸收法 | 本部分规定了钒铝、钼铝中间合金中碳量的测定方法。 本部分适用于钒铝、钼铝中间合金中碳量的测定。测定范围：0.005%～0.60%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1075.7-2015 | 钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 第7部分：氧量的测定 惰气熔融-红外法 | 本部分规定了钒铝、钼铝中间合金中氧量的测定。 本部分适用于钒铝、钼铝中间合金中氧量的测定。测定范围：0.010%～0.300%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1075.8-2015 | 钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 第8部分：钼、铝量的测定 X-荧光光谱法 | 本部分规定了钼铝合金中钼、铝量的测定方法。 本部分适用于钼铝合金中钼、铝量的测定。钼的测定范围为50.00%~85.00%，铝的测定范围为15.00%～50.00%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1076-2015 | 钛镍合金板材 | 本标准规定了钛镍合金板材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）内容。 本标准适用于制作眼镜架、骨科器械、弹簧等用途的钛镍合金板材。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1077-2015 | 眼镜架用TB13钛合金棒丝材 | 本标准规定了眼镜架用TB13钛合金棒丝材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）等内容。 本标准适用于眼镜架用TB13钛合金棒丝材。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1078-2015 | 钒铝锡铬中间合金 | 本标准规定了钒铝锡铬中间合金的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书和订货单（或合同）内容。 本标准适用于采用金属热还原法生产的、作为钛合金添加剂使用的钒铝锡铬中间合金。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1079-2015 | 钒铝铁中间合金 | 本标准规定了钒铝铁中间合金的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书和订货单（或合同）内容。 本标准适用于采用金属热还原法生产的、作为钛合金添加剂使用的钒铝铁中间合金。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1080-2015 | 硫酸铯 | 本标准规定了硫酸铯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。 本标准适用于各种方法生产的硫酸铯。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1081-2015 | 硝酸铯 | 本标准规定了硝酸铯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。 本标准适用于各种方法生产的硝酸铯。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1082-2015 | 灯引线支架用铜带 | 本标准规定了LED灯引线支架用铜带的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单 (或合同)内容。 本标准适用于LED灯引线支架用铜带材。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 70-2015 | 粗铜 | 本标准规定了粗铜的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量预报单。 本标准适用于转炉或其他方法所生产的粗铜，供铜火法精炼用 | YS/T 70-2005 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1083-2015 | 阳极铜 | 本标准规定了阳极铜的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量预报单以及合同（或订货单）内容等。 本标准适用于火法精炼法生产的阳极铜，主要供电解精炼使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1084.1-2015 | 粗硒化学分析方法 第1部分：金量的测定 火试金重量法和原子吸收光谱法 | 本部分规定了粗硒中金量和银量的测定方法。 本部分适用于粗硒中金量的测定。测定范围：Au1.0 g/t ～ 150.0 g/t。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1084.2-2015 | 粗硒化学分析方法 第2部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了粗硒中金量和银量的测定方法。 本部分适用于粗硒中金量的测定。测定范围： Ag5.0g/t~8000.0g/t。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1085-2015 | 精炼镍 硅、锰、磷、铁、铜、钴、镁、铝、锌、铬含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 本标准规定了电感耦合等离子发射光谱测定精炼镍中硅、锰、磷、铁、铜、钴、镁、铝、锌、铬含量的测定方法。 本方法适用于精炼镍中硅、锰、磷、铁、铜、钴、镁、铝、锌、铬含量的分析。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1086-2015 | 高纯锑化学分析方法 镁、锰、铁、镍、铜、锌、砷、硒、银、镉、金、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 本标准规定了高纯锑中镁、锰、铁、镍、铜、锌、砷、硒、银、镉、金、铅、铋含量的测定方法。 本标准适用于高纯锑中镁、锰、铁、镍、铜、锌、砷、硒、银、镉、金、铅、铋含量的测定。各元素测定范围为0.0001%~0.010%。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1087-2015 | 掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物 | 本标准规定了掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）。 本标准适用于锂离子电池正极材料中间体掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 499-2015 | 雾化铜粉 | 本标准规定了雾化铜粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、合同（或订货单）。 本标准适用于水雾化工艺制得的雾化铜粉。 | YS/T 499-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1088-2015 | 湿法冶金锌电积用阴极板 | 本标准规定了湿法冶金锌电积用阴极板产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。 本标准适用于以双零铝合金板材为基本材料，按照特定工艺加工而成的、作为湿法冶金锌电积用的阴极板。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1089-2015 | 湿法冶金铜电积用阳极板 | 本标准规定了湿法冶金铜电积用阳极板产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。 本标准适用以铅为基本原料，添加锡、锑、钙、锶、银等元素，按照一定的合金组分比例，经熔炼、轧制、焊接等工艺生产的适用于湿法冶金铜电积用阳极板。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1090-2015 | 湿法冶金铜电积用阴极板 | 本标准规定了湿法冶金铜电积用阴极板产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。 本标准适用于以316L不锈钢或工业纯钛板材为原料，按照特定工艺加工而成的，作为湿法冶金铜电积用阴极板。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 1091-2015 | 铅膏 | 本标准规定了铅膏的要求、化验方法、检验规则、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。 本标准适用于废旧铅酸蓄电池破碎分选后回收的铅膏，供铅冶炼生产用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 5427-2015 | 铝电解多功能机组安装技术规程 | 本标准规定了铝电解多功能机组安装、调试及验收的相关技术要求。 本标准适用于铝电解多功能机组的安装、调试及验收。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | YS/T 5428-2015 | 混凝土电解槽施工技术规程 | 本标准规定了有色金属湿法冶金电解工艺钢筋混凝土电解槽的制作、安装、保温施工和质量控制的相关技术要求。 本标准适用于有色金属湿法冶金电解工艺钢筋混凝土电解槽的制作、安装、内衬纤维增强塑料和保温施工及质量控制。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | 稀土行业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XB/T 215-2015 | 氟化镝 | 本标准规定了氟化镝产品的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书。 本标准适用于化学法（干法）方法制得的，供制作金属镝、镝铁合金、冶金及特种钢等用的氟化镝。 | XB/T 215-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 214-2015 | 氟化钕 | 本标准规定了氟化钕产品的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书。 本标准适用于化学法（干法）方法制得的，供制作金属钕、冶金及特种钢等用的氟化钕。 | XB/T 214-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 404-2015 | 钬铁合金 | 标准规定了钬铁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于电解法、熔配法生产的钬铁合金，主要用于制备钕铁硼永磁材料等高性能稀土永磁材料及稀土超磁致伸缩材料等。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 212-2015 | 金属钆 | 本标准规定了金属钆的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量证明书。 本标准适用于钙热还原法生产的金属钆，主要用作核反应堆的制管材料、磁致冷工作介质和磁光记录材料以及有色金属合金添加剂等。 | XB/T 212-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 619-2015 | 离子型稀土原矿化学分析方法 离子相稀土总量的测定 | 本标准规定了离子型稀土原矿中离子相稀土总量的测定方法。 本标准适用于离子型稀土原矿中离子相稀土总量的测定，共包含3个方法：方法1 电感耦合等离子体质谱法、方法2 电感耦合等离子体原子发射光谱法与方法3 EDTA容量法。方法1的测定范围为：0.010%～0.50%；方法2的测定范围为：0.020%～0.50%；方法3的测定范围为：0.020%～0.50%。其中，方法3不适用于浸取后溶液中铁含量大于10μg/mL或铜含量大于5μg/mL的试样的测定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 618.1-2015 | 钕镁合金化学分析方法 第1部分：铝、铜、铁、镍和硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了钕镁合金属中铝、铜、铁、镍和硅含量的测定方法。 本标准适用于钕镁合金属中铝、铜、铁、镍和硅含量的测定. |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 618.2-2015 | 钕镁合金化学分析方法 第2部分：镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了钕镁合金属中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定方法。 本标准适用于钕镁合金属中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 226-2015 | 金属钬 | 本标准规定了金属钬的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量证明书。 本标准适用于钙热中间合金法和钙热直接还原法及真空蒸馏法制备的金属钬产品。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 227-2015 | 金属铒 | 本标准规定了金属铒的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量证明书。 本标准适用于钙热中间合金法和钙热直接还原法及真空蒸馏法制备的金属铒产品。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 211-2015 | 钐铕钆富集物 | 本标准规定了钐铕钆富集物的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。 本标准适用于萃取法分离制取的钐铕钆富集物。该产品主要用作提取钐、铕、钆等单一稀土的原料，供深加工使用。 | XB/T 211-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 219-2015 | 硝酸铈 | 本标准规定了硝酸铈产品的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输和贮存及产品质量证明书。 本标准适用于以化学法制得的，用于发光材料、催化剂、光学玻璃、尾气净化、化工等工业的硝酸铈产品。 | XB/T 219-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 104-2015 | 独居石精矿 | 本标准规定了独居石精矿的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于砂矿经选矿富集获得的干品独居石精矿，供提取稀土金属及其化合物和提取钍等用。 | XB/T 104-2010 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 610.1-2015 | 钐钴永磁合金化学分析方法 第1部分：钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨配分量的测定 | 本标准规定了钐钴合金中钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨量的X射线荧光光谱分析方法。 本标准适用于1：5型及2：17型钐钴合金中钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨量的X射线荧光光谱测定。 | XB/T 610.1-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 610.2-2015 | 钐钴永磁合金化学分析方法 第2部分：钙、铁量的测定 原子吸收光谱法 | 本标准规定了钐钴合金中钙、铁含量的测定方法。 本标准适用于钆镁合金中钙、铁含量的测定。测定范围：0.020-0.50%。 | XB/T 610.2-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 610.3-2015 | 钐钴永磁合金化学分析方法 第3部分：氧量的测定 脉冲-红外吸收法 | 本标准规定了钐钴合金中氧量的测定方法。 本标准适用于钐钴合金中氧量的测定方法，测定范围：0.10-0.50%。 | XB/T 610.3-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | XB/T 701-2015 | 钐钴永磁合金粉物理性能测试方法 平均粒度及激光粒度分布的测定 | 本标准规定了钐钴永磁合金粉的平均粒度及其粒度分布的测定方法。 本标准适用于单一的钐钴1：5型和2:17型稀土永磁合金粉费氏法平均粒度的测定，激光粒度分布测定，平均粒度测定范围为2.0μm~25.0μm，粒度分布测定范围为0.2μm～875μm。 | XB/T 701-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | 石化行业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SH/T 3177-2015 | 加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范 | 本标准规定了加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐的材料、制造、检验和验收、标记和出厂文件、运输及贮存、安装等的要求。 本标准适用于加油站存储汽油、柴油等车用液体燃油，工作压力为-2kPa~3kPa的埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐。 |  |  | 2015-05-01 |  |
|  |  | SH/T 3178-2015 | 加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范 | 本标准规定了加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐的材料、制造、检验和验收、标记和出厂文件、运输及贮存、安装等的基本要求。 本标准适用于加油站存储汽油、柴油等车用液体燃油，工作压力为-2kPa~3kPa的埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐。 |  |  | 2015-05-01 |  |
|  |  | SH/T 3520-2015 | 石油化工铬钼钢焊接规范 | 本标准规定了铬钼钢和碳钼钢材料、焊工资格和焊接工艺评定、焊前准备、焊接工艺、焊后热处理、焊接检验及返修的要求。 本标准适用于石油化工、天然气化工、煤化工铬钼钢和碳钼钢管道和设备的焊条电弧焊、钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊和埋弧焊等焊接方法的焊接施工。 | SH/T 3520-2004 |  | 2015-05-01 |  |
|  |  | SH/T 3525-2015 | 石油化工低温钢焊接规范 | 本标准规定了低温钢的材料验收、焊接工艺评定和焊工考试、焊接准备、焊接工艺、焊后热处理和焊接检验等要求。 本标准适用于石油化工、天然气化工和煤化工工程低温钢设备和管道的焊条电弧焊、埋弧焊、钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊的焊接施工。 | SH/T 3525-2004 |  | 2015-05-01 |  |
|  |  | SH/T 3526-2015 | 石油化工异种钢焊接规范 | 本标准规定了异种钢焊接工艺评定、焊工资格、焊接工艺、焊接检验及焊后热处理的要求。 本标准适用于石油化工、煤化工、天然气化工设备和管道的异种钢焊接接头的焊条电弧焊、钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊和埋弧焊的焊接。 | SH/T 3526-2004 |  | 2015-05-01 |  |
|  |  | SH/T 3556-2015 | 石油化工工程临时用电配电箱安全技术规范 | 本标准规定了石油化工工程临时用电配电箱的设计、制作、验收和使用的要求。 本标准适用于石油化工、煤化工、天然气化工等工程新建、改建、扩建及检修工程的临时用电配电箱安全技术管理。 |  |  | 2015-05-01 |  |
|  |  | SH/T 3557-2015 | 石油化工大型设备运输施工规范 | 本标准规定了石油化工大型设备运输的技术要求。 本标准适用于石油化工工程项目中，满足下列条件之一的设备运输：设备质量大于等于100t；设备长度大于等于20m；设备宽度大于等于4.5m；设备高度大于等于3.8m。 |  |  | 2015-05-01 |  |
|  |  | 轻工行业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QB/T 1422.1-2015 | 造纸机械通用部件 流浆箱技术条件 | 本标准规定了造纸机用流浆箱的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于敞开式流浆箱、气垫式流浆箱、水力式流浆箱（满流式流浆箱）、稀释水流浆箱。 | QB/T 1422.1-1991 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2014-2015 | 制革机械 去肉机 | 本标准规定了去肉机的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于工作宽度为1500 mm～3500 mm的去肉机。 | QB/T 2014-1994 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2011-2015 | 制鞋机械 数控刻楦机 | 本标准规定了数控刻楦机的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于二工位、四工位、六工位立式数控刻楦机。 | QB/T 2011-1994 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2007-2015 | 制革机械 削匀机 | 本标准规定了削匀机的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于对蓝湿革、干革（成革）进行削匀工艺加工，工作宽度为300 mm～3200 mm的削匀机。 | QB/T 2007-1994 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 1621-2015 | 家具锁 | 本标准规定了家具锁的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于各类家具用机械锁。 | QB/T 1621-1992 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 1108-2015 | 钢锯架 | 本标准规定了钢锯架的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于人工切削金属材料用的锯架，使用时需装上相应的钢锯条。 | QB/T 1108-1991 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2094.1-2015 | 木工锯 木工锯条 | 本标准规定了木工锯条的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于锯切木材的木工锯条。 | QB/T 2094.1-1995 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2094.2-2015 | 木工锯 伐木锯 | 本标准规定了伐木锯的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于采伐木材的伐木锯。 | QB/T 2094.2-1995 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2094.3-2015 | 木工锯 手板锯 | 本标准规定了手板锯的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于锯切各种木材的手板锯。 | QB/T 2094.3-1995 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2094.4-2015 | 木工锯 木工绕锯条 | 本标准规定了木工绕锯条的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于在木材上锯切曲线的木工绕锯条。 | QB/T 2094.4-1995 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2094.5-2015 | 木工锯 鸡尾锯 | 本标准规定了木工用鸡尾锯的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于锯切木板材几何形状用的鸡尾锯。 | QB/T 2094.5-1995 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2094.6-2015 | 木工锯 夹背锯 | 本标准规定了木工用夹背锯的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于锯切木材用的夹背锯。 | QB/T 2094.6-1995 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 1545-2015 | 陶瓷泥浆相对粘度、相对流动性及触变性测定方法 | 本标准规定了以水及泥浆充分搅拌后静止一定时间，以各自流出l00mL所用的时间来计算泥浆相对粘度、相对流动性及触变性的方法和要求。 本标准适用于陶瓷泥浆相对粘度、相对流动性及触变性的测定。 | QB/T 1545-1992 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4780-2015 | 日用陶瓷器釉面维氏硬度测定方法 | 本标准规定了日用陶瓷器釉面维氏硬度的测定方法。 本标准适用于日用陶器、炻器、瓷器。 | QB/T 3731-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 1010-2015 | 陶瓷材料、颜料真密度的测定方法 | 本标准规定了陶瓷材料、颜料真密度测定的基本要求和方法。 本标准适用于陶瓷原料、坯料和颜料。 | QB/T 1010-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 1548-2015 | 陶瓷坯泥料线收缩率测定方法 | 本标准规定了以测量试样上标线距离来确定陶瓷坯泥料线收缩率的方法和要求。 本标准适用于陶瓷用黏土、坯泥料干燥、烧成及线总收缩率的测定。 | QB/T 1548-1992 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 1640-2015 | 陶瓷模用石膏粉物理性能测试方法 | 本标准规定了陶瓷模用石膏粉的筛余量、标准稠度、凝结时间、抗折强度、抗压强度的测试条件及测试方法。 本标准适用于注模用半水石膏粉。 | QB/T 1640-1992 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2689-2015 | 滤嘴棒纸 | 本标准规定了滤嘴棒纸的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于机械卷制香烟的滤嘴棒用纸。 | QB/T 2689-2005 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 1375-2015 | 鱼类罐头 | 本标准规定了鱼罐头的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以鱼类为原料, 经加工处理、熏制或不熏制、调味或不调味、装罐（袋）、加或不加油或调味汁（料）、密封、杀菌、冷却制成的罐藏食品。 | QB/T 1375-1991、QB/T 1376-1991、QB/T 1377-1991、QB/T 1610-1992、QB/T 3607-1999、QB/T 3608-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 1351-2015 | 云腿罐头 | 本标准规定了云腿罐头的术语和定义、产品分类、代号、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以腌制、发酵过的猪后腿为原料，经烧洗、撬骨、切片（块）、装罐、密封、杀菌、冷却制成的罐藏食品。 | QB/T 1351-1991 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 1374-2015 | 贝类罐头 | 本标准规定了贝类罐头的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标签、包装、运输、贮存。 本标准适用于以贝类为原料，经加工处理、熏制或不熏制、调味或不调味、装罐（袋）、加或不加油或调味汁（料）、密封、杀菌、冷却制成的罐头食品。 | QB/T 1374-1991、QB/T 3604-1999 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2346-2015 | 口腔清洁护理用品牙膏用二氧化硅 | 本标准规定了牙膏用二氧化硅的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。 本标准适用于化学反应方法制备之二氧化硅系列产品，主要用于牙膏。 | QB/T 2346-2007 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4782-2015 | 书套 | 本标准规定了书套的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、运输、包装、贮存。 本标准适用于套在书籍、课本及课业簿册等外部，防止封面磨损、折角、卷页等作用的书套。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4783-2015 | 摇椅 | 本标准规定了摇椅的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于摇椅，不适用于儿童以及婴幼儿摇椅。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4784-2015 | 木家具空气喷涂涂着率测定方法 | 本标准规定了木家具空气喷涂涂着率的术语和定义、测定方法。 本标准适用于采用空气喷涂法涂饰木家具表面时涂着率的测定和计算。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2613.11-2015 | 防爆工具 防爆用十字槽螺钉旋具 | 本标准规定了防爆用十字槽螺钉旋具的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于在易燃易爆场所中使用的防爆用十字槽螺钉旋具，但不适用于带电作业用十字槽螺钉旋具。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2613.12-2015 | 防爆工具 防爆用一字槽螺钉旋具 | 本标准规定了防爆用一字槽螺钉旋具的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于在易燃易爆场所中使用的防爆用一字槽螺钉旋具，但不适用于带电作业用一字槽螺钉旋具。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2613.13-2015 | 防爆工具 防爆用钢丝钳 | 本标准规定了防爆用钢丝钳的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于在易燃易爆场所中使用的防爆用钢丝钳。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2613.14-2015 | 防爆工具 防爆用两用扳手 | 本标准规定了防爆用两用扳手的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于在易燃易爆场所中扳拧螺栓和螺母或其他紧固件的防爆用两用扳手。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2564.7-2015 | 螺钉旋具 内六角螺钉旋具 | 本标准规定了内六角螺钉旋具的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于手用内六角螺钉旋具，但不适用于带电作业用内六角螺钉旋具。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2564.8-2015 | 螺钉旋具 六角套筒螺钉旋具 | 本标准规定了六角套筒螺钉旋具的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于手用六角套筒螺钉旋具，但不适用于带电作业用六角套筒螺钉旋具。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2564.9-2015 | 螺钉旋具 内十二角螺钉旋具 | 本标准规定了内十二角螺钉旋具的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于手用内十二角螺钉旋具，但不适用于带电作业用内十二角螺钉旋具。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2564.10-2015 | 螺钉旋具 Z型十字槽螺钉旋具 | 本标准规定了Z型十字槽螺钉旋具的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于手用Z型十字槽螺钉旋具，但不适用于带电作业用Z型十字槽螺钉旋具。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 2564.11-2015 | 螺钉旋具 Z型一字槽螺钉旋具 | 本标准规定了Z型一字槽螺钉旋具的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于手用Z型一字槽螺钉旋具，但不适用于带电作业用Z型一字槽螺钉旋具。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4785-2015 | 往复锯条 | 本标准规定了往复锯条的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于对金属、塑料、木材、刨花板、胶合板等板材进行直线和曲线锯割的电动往复锯用往复锯条。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4786-2015 | 制革机械 抛光机 | 本标准规定了抛光机的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于对轻革粒面进行整饰抛光加工的工作宽度为600 mm～3000 mm的抛光机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4787-2015 | 制鞋机械 数控自动喷胶机 | 本标准规定了数控自动喷胶机的产品分类、组成、型号编制、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于制鞋生产中鞋底、鞋面结合部位喷胶的数控自动喷胶机。数控自动刷胶机可参照使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4788-2015 | 拉链机械 金属拉链植齿机 | 本标准规定了金属拉链植齿机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于单工位、双工位的金属拉链Y型材植齿机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4789-2015 | 制鞋机械 乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）注射发泡成型机 | 本标准规定了乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）注射发泡成型机之型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则和标志、标签、包装、运输、贮存等。 本标准适用于生产EVA材料的单色及多色的各类鞋底、拖鞋、鞋类及EVA材料制品的注射成型机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4790-2015 | 制鞋机械 激光鞋样切割机 | 本标准规定了激光鞋样切割机的要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、贮存。 本标准适用于采用高能量激光束切割或雕刻物件，并辅以计算机程序控制的激光鞋样切割机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4791-2015 | 植脂末 | 本标准规定了植脂末的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于第3章所定义[以糖（包括食糖和淀粉糖）和/或糖浆、食用油脂等为主要原料，添加或不添加乳或乳制品等食品原辅料、食品添加剂，经喷雾干燥等加工工艺制成，用于饮料增白、改善口感等的粉状产品]的植脂末。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4792-2015 | 日用陶瓷安全生产规范 | 本标准规定了日用陶瓷企业生产设施和生产过程的安全管理准则。 本标准适用于日用陶瓷的安全生产管理。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4793-2015 | 工业用缝纫机 计算机控制上、下复合送料平缝缝纫机 | 本标准规定了计算机控制上、下复合送料平缝缝纫机的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和产品说明书。 本标准适用于缝制皮革、人造革、帆布中厚料等织物的计算机控制上、下复合送料平缝缝纫机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4794-2015 | 工业用缝纫机 计算机控制钉钮扣缝纫机 | 本标准规定了工业用缝纫机计算机控制钉钮扣缝纫机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于缝制锁式线迹各种针、棉品服装钉一字形、十字形和平行形钮扣的计算机控制钉钮扣缝纫机。 注：其他钉钮扣形式可参考使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4795-2015 | 计算机控制服装生产吊挂输送系统 | 本标准规定了计算机控制服装生产吊挂输送系统的术语与定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于服装、鞋帽、箱包等缝纫产品的计算机控制服装生产吊挂输送系统。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4796-2015 | 工业用缝纫机 计算机控制平头锁钮孔缝纫机 | 本标准规定了工业用缝纫机计算机控制平头锁钮孔缝纫机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于缝制锁式线迹钮孔的工业用缝纫机计算机控制平头锁钮孔缝纫机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4797-2015 | 工业用缝纫机 立柱式综合送料缝纫机机头 | 本标准规定了工业用缝纫机立柱式综合送料缝纫机机头的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于缝制皮革、人造革、帆布等中厚料及厚料制品的立柱式综合送料缝纫机机头。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4798-2015 | 工业用缝纫机 自动开门襟缝纫单元 | 本标准规定了工业用缝纫机自动开门襟缝纫单元的术语与定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于缝制服装半开襟的自动开门襟缝纫单元。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4799-2015 | 工业用缝纫机 计算机控制双针针送料平缝机 | 本标准规定了工业用缝纫机计算机控制双针针送料平缝机的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于缝制薄料、中厚料和厚料等织物的计算机控制双针针送料平缝机，也适用于具有针杆分离装置的计算机控制双针针送料平缝机。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4800-2015 | 工业用缝纫机 曲折缝缝纫机控制器 | 本标准规定了工业用缝纫机曲折缝缝纫机控制器的术语、产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业用缝纫机曲折缝缝纫机控制器，其他类似缝纫机控制系统可参照使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4801-2015 | 工业用缝纫机 平缝机油泵通用技术条件 | 本标准规定了工业用缝纫机高速平缝机油泵的结构、要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业用缝纫机高速平缝机油泵。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4802-2015 | 工业用缝纫机 自动贴袋缝纫单元 | 本标准规定了工业用缝纫机自动贴袋缝纫单元的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于缝制中厚料服装贴袋的自动贴袋缝纫单元。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4803-2015 | 工业用缝纫机 自动裤襻缝纫单元 | 本标准规定了工业用缝纫机自动裤襻缝纫单元的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于缝制牛仔裤等裤襻的工业用缝纫机自动裤襻缝纫单元。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4804-2015 | 工业用缝纫机 直驱无轴承伺服电动机技术条件 | 本标准规定了工业用缝纫机产品用的直驱无轴承伺服电动机的术语、分类、要求和试验方法、检验规则、质量保证期和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于工业用缝纫机直驱无轴承伺服电动机，其他缝纫机的直驱无轴承伺服电动机可参照使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4805-2015 | 香料 乙酸三环癸烯酯 | 本标准规定了香料乙酸三环癸烯酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于对以二聚环戊二烯和乙酸为原料经化学反应制得的香料乙酸三环癸烯酯的质量进行分析评价。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4806-2015 | 香料 四氢芳樟醇 | 本标准规定了香料四氢芳樟醇的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于对以丙酮和乙炔为原料，或以芳樟醇或脱氢芳樟醇或其类似物为原料经化学反应制得的香料四氢芳樟醇的质量进行分析评价。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4807-2015 | 香料 水杨酸叶醇酯 | 本标准规定了香料水杨酸叶醇酯(又名柳酸叶醇酯)的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于对以叶醇和水杨酸或其甲酯为原料经化学反应制得的香料水杨酸叶醇酯的质量进行分析评价。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4808-2015 | 香料 水杨酸己酯 | 本标准规定了香料水杨酸己酯(又名柳酸己酯)的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于对以水杨酸或其甲酯和己醇为原料经化学反应制得的香料水杨酸己酯的质量进行分析评价。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4809-2015 | 香料 十二腈 | 本标准规定了香料十二腈的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于对以月桂酸等为原料经化学反应制得的香料十二腈的质量进行分析评价。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4810-2015 | 香料 罗汉果浸膏 | 本标准规定了香料罗汉果浸膏的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于对香料罗汉果浸膏的质量进行分析评价。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4811-2015 | 香料 葫芦巴酊 | 本标准规定了香料葫芦巴酊的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于对香料葫芦巴酊的质量进行分析评价。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4812-2015 | 香料 6-甲基-5-庚烯-2-酮 | 本标准规定了香料6-甲基-5-庚烯-2-酮的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于对以丙酮和乙炔或异戊二烯或异丁烯等为原料经化学反应制得的香料6-甲基-5-庚烯-2-酮的质量进行分析评价。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4813-2015 | 香料 3-甲基-5-苯基戊醇 | 本标准规定了香料3-甲基-5-苯基戊醇(又名苯乐戊醇)的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于对以苯甲醛和异戊烯醇为原料经化学反应制得的香料3-甲基-5-苯基戊醇的质量进行分析评价。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4814-2015 | 香料 丙酸三环癸烯酯 | 本标准规定了香料丙酸三环癸烯酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于对以二聚环戊二烯和丙酸为原料经化学反应制得的香料丙酸三环癸烯酯的质量进行分析评价。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4815-2015 | 香料 丙酸苏合香酯 | 本标准规定了香料丙酸苏合香酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于对以苏合香醇(1-苯乙醇)和丙酸为原料经化学反应制得的香料丙酸苏合香酯的质量进行分析评价。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4816-2015 | 香料 3,4,5,6,6-五甲基-3-庚烯-2-酮 | 本标准规定了香料3,4,5,6,6-五甲基-3-庚烯-2-酮(又名可艾酮或高芳烯)的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于对以醋酐和二聚异戊烯为原料经化学反应制得的香料3,4,5,6,6-五甲基-3-庚烯-2-酮的质量进行分析评价。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4817-2015 | 香料 3,3-二甲基-5-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-4-戊烯-2-醇 | 本标准规定了香料3,3-二甲基-5-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-4-戊烯-2-醇(又名麦檀醇、多檀醇或聚檀香醇)的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。 本标准适用于对以龙脑烯醛和丁酮为原料经缩合与甲基化等反应制得的香料3,3-二甲基-5-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-4-戊烯-2-醇的质量进行分析评价。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4818-2015 | 无纺壁纸原纸 | 本标准规定了无纺壁纸原纸的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于加工无纺壁纸用的原纸。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4819-2015 | 食品包装用淋膜纸和纸板 | 本标准规定了食品包装用淋膜纸和纸板的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以纸为基材，单面或双面淋PE、PP、PET膜后加工而成的用于食品包装的淋膜纸和纸板。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4820-2015 | pH试纸原纸 | 本标准规定了pH试纸原纸的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于制造加工pH试纸用原纸。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4821-2015 | 口腔清洁护理用品 牙膏中汞含量的测定方法 | 本标准规定了牙膏中汞含量检测方法。 本标准适用于牙膏中汞含量的测定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4822-2015 | 口腔清洁护理用品 牙膏中砷含量的测定方法 | 本标准规定了牙膏中砷含量检测方法。 本标准适用于牙膏中砷含量的测定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | QB/T 4823-2015 | 口腔清洁护理用品 牙膏中木糖醇含量的测定方法 | 本标准规定了牙膏中木糖醇含量的测定方法。 本标准适用于牙膏中添加木糖醇的含量的测定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | 民爆行业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WJ 9082-2015 | 含火药含水工业炸药生产安全技术条件 | 本标准规定了使用火药生产含水工业炸药的一般规定、生产工艺、生产设备、作业所场、试验与销毁等要求。 本标准适用于含单基火药和（或）双基火药的含水工业炸药。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | WJ 9083-2015 | 含火药含水工业炸药 | 本标准规定了含火药含水工业炸药的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、包装及储运等内容。 本标准适用于含火药含水工业炸药。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | WJ/T 9084-2015 | 导爆管的不导电性能测定 | 本标准规定了测定导爆管的不导电性能--绝缘电阻和电击穿距离的测试装置、被测试件、测试步骤和测试报告。 本标准适用于导爆管的不导电性能测定 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | WJ 9085-2015 | 工业数码电子雷管 | 本标准规定了工业数码电子雷管的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输及贮存等内容。 本标准适用于工业数码电子雷管。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | WJ/T 9086-2015 | 工业雷管抗拉性能试验方法 | 本标准规定了工业雷管抗拉性能试验用仪器设备、试验条件、试验程序和结果报出等内容。 本标准适用于工业雷管。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | WJ/T 9087-2015 | 雷管脚线电容、绝缘电阻和绝缘击穿性能测定 | 本标准规定了雷管脚线电容、绝缘电阻和绝缘击穿性能测定的试剂、测试仪器及器具、样品制备、测定步骤、结果计算和测试报告。 本标准适用于雷管脚线电容、绝缘电阻和绝缘击穿性能的测定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | WJ/T 9088-2015 | 工业炸药热力学性能的计算 | 本标准规定了一种计算定容爆炸状态下爆炸特性及相关参数的方法。 本标准适用于工业炸药定容爆炸状态下热力学参数的计算。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | WJ/T 9089-2015 | 工业雷管作功能力测定 水下爆炸法 | 本标准规定了工业雷管作功能力测定－水下爆炸法的仪器设备、试验方法、数据采集与处理等。 本标准适用于工业雷管。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | WJ/T 9010-2015 | 工业雷管包装用瓦楞纸箱 | 本标准规定了工业雷管包装用瓦楞纸箱的要求、试验方法、检验规则、运输及贮存等内容。 本标准适用于工业雷管包装用瓦楞纸箱。 | WJ/T 9010-1992 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | WJ/T 9090-2015 | 民用爆炸物品生产企业向用户提供产品信息规则 | 本标准规定了民用爆炸物品生产企业（包括授权代理商）向用户提供产品信息的基本要求和形式。 本标准适用于民爆物品生产企业（包括授权代理商）。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | 电子行业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SJ/T 11484-2015 | 掺铝氧化锌型透明导电氧化物玻璃 | 本标准规定了掺铝氧化锌型透明导电氧化物玻璃的术语、定义、材料、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11485-2015 | LED型号命名规则 | 该标准是半导体发光二极管系列产品的基础标准之一，为新制定的标准，主要内容是规范LED 产品型号命名，分单色光LED 和白光LED两类分别进行型号命名，定义了型号命名规则中各部分的符号、定义、范围等。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 2354-2015 | ＰＩＮ、雪崩光电二极管测试方法 | 标准的主要内容包括PIN雪崩光电二极管的反向击穿电压暗电流等参数的术语和定义测试原理测试步骤测试条件。 | SJ/T 2354.1～ 2354.14-1983 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11486-2015 | 小功率LED芯片技术规范 | 本标准规定了小功率半导体发光二极管芯片（以下简称芯片）的技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输和储存。本标准适用于可见光芯片，紫外发射二极管芯片和红外发射二极管芯片可参照执行。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 2214-2015 | 半导体光电二极管和光电晶体管测试方法 | 标准的主要内容包括半导体光敏管的正向压降暗电流等参数的术语和定义测试原理测试步骤测试条件。 | SJ/T 2214.1～ 2214.10-1982 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 2215-2015 | 半导体光电耦合器测试方法 | 标准的主要内容包括光电耦合器正向压降(二极管）、正向电流（二极管）、反向电流（二极管）、反向击穿电压（二极管）等25个参数的术语和定义、测试原理、测试步骤、测试条件。 | SJ/T 2215.1～ 2215.14-1982 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 2216-2015 | 硅光电二极管技术规范 | 本标准规定了硅光电二极管的光电特性和机械特性以及环境特性的技术要求、检验方法和检验规则等。 | SJ/T 2216-1982 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11487-2015 | 半绝缘半导体晶片电阻率的无接触测量方法 | 本标准规定了半绝缘半导体晶片电阻率的非接触式测量方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11488-2015 | 半绝缘砷化镓电阻率、霍尔系数和迁移率测试方法 | 本标准规定了半绝缘砷化镓单晶电阻率、霍尔系数和霍尔迁移率的测量方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11489-2015 | 低位错密度磷化铟抛光片蚀坑密度的测量方法 | 本标准规定了低位错密度磷化铟（InP）抛光片腐蚀坑密度（EPD）的测量方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11490-2015 | 低位错密度砷化镓抛光片蚀坑密度的测量方法 | 本标准规定了低位错密度砷化镓（GaAs）抛光片腐蚀坑密度（EPD）的测量方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11491-2015 | 短基线红外吸收光谱法测量硅中间隙氧含量 | 本标准规定了用短基线红外光谱法测定硅中间隙氧含量。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11492-2015 | 光致发光法测定磷镓砷晶片的组分 | 本标准规定了采用光致发光测试系统对表面经过处理的磷镓砷（GaAs1-xPx）晶片组分进行测试的方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11493-2015 | 硅衬底中氮浓度的二次离子质谱测量方法 | 本标准规定了用二次离子质谱法（SIMS）对硅衬底单晶体材料中氮总浓度的测试方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11494-2015 | 硅单晶中III-V族杂质的光致发光测试方法 | 本标准规定了硅单晶中硼、磷杂质的光致发光测试方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11495-2015 | 硅中间隙氧的转换因子指南 | 本标准规定了硅中间隙氧的转换因子指南 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11496-2015 | 红外吸收法测量砷化镓中硼含量 | 本标准规定了在77K时，用红外吸收法来测定砷化镓（GaAs）中替位硼含量的方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11497-2015 | 砷化镓晶片热稳定性的试验方法 | 本标准规定了半绝缘砷化镓（GaAs）热稳定性的试验方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11498-2015 | 重掺硅衬底中氧浓度的二次离子质谱测量方法 | 本标准规定了用二次离子质谱法（SIMS）对重掺硅衬底单晶体中氧浓度总量的测试方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11499-2015 | 碳化硅单晶电学性能的测试方法 | 本标准规定了利用范德堡法测试6H、4H等晶型碳化硅单晶的导电类型、电阻率、迁移率、载流子浓度的方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11500-2015 | 碳化硅单晶晶向的测试方法 | 本标准规定了利用X射线衍射定向法测定6H、4H等晶型碳化硅单晶晶向的方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11501-2015 | 碳化硅单晶晶型的测试方法 | 本标准规定了利用拉曼光谱测定碳化硅单晶的结晶类型的方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11502-2015 | 碳化硅单晶抛光片规范 | 本标准规定了碳化硅单晶抛光片的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、贮存和运输等内容。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11503-2015 | 碳化硅单晶抛光片表面粗糙度的测试方法 | 本标准规定了用表面轮廓仪和原子力显微镜测定碳化硅单晶抛光片表面粗糙度的方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11504-2015 | 碳化硅单晶抛光片表面质量的测试方法 | 本标准规定了碳化硅单晶抛光片表面质量的目视检验方法，观察样品表面的六方孔洞、划痕、凹坑、颗粒、沾污、亮点缺陷、裂纹、崩边的数量并用钢板尺测量划痕的总长度等。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11505-2015 | 蓝宝石单晶抛光片规范 | 本标准规定了衬底和红外探测器窗口用蓝宝石单晶抛光片的技术要求、测试方法、检验规则、标志、包装运输和贮存等内容。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11506-2015 | 集成电路用 铝腐蚀液 | 本标准规定了集成电路用 铝腐蚀液的技术指标和检测方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11507-2015 | 集成电路用 氧化层缓冲腐蚀液 | 本标准规定了集成电路用 氧化层缓冲腐蚀液的技术指标和检测方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11508-2015 | 集成电路用 正胶显影液 | 本标准规定了集成电路用 正胶显影液的技术指标和检测方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11509-2015 | 液晶显示器用 ITO腐蚀液 | 本标准规定了液晶显示器用 ITO腐蚀液的技术指标和检测方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11510-2015 | 液晶显示器用 铝腐蚀液 | 本标准规定了液晶显示器用 铝腐蚀液的技术指标和检测方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11511-2015 | 液晶显示器用 正胶显影液 | 本标准规定了液晶显示器用 正胶显影液的技术指标和检测方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11512-2015 | 集成电路用 电子浆料性能试验方法 | 本标准规定了集成电路用电子浆料性能试验方法。 本标准适应于集成电路用导体浆料、电阻浆料、介质浆料等电子浆料。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11513-2015 | 太阳电池用铝浆 | 标准对太阳电池用铝浆的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和储存等要求作出了具体规定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11514-2015 | 印制电路用热固型导体浆料 | 本标准主要规定了印制电路用热固型导体浆料的术语及定义、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输和储存。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11515-2015 | 等离子显示器用无铅玻璃粉 | 本标准规定了等离子显示器前介质、后介质、上障壁、下障壁封接用无铅玻璃粉的化学组成、粒度分布、平均粒径、转变点温度、曲折点温度、热膨胀系数、含水率、异物、流动柱直径的技术指标及其测试方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11516-2015 | 薄膜晶体管（TFT）用掩模版规范 | 主要技术内容包括：1、产品分类；2、技术要求：包括环境要求、材料要求、外观尺寸要求、图形尺寸要求、外观要求、缺陷要求；3、试验方法；4、检验规则；5、标志、包装、运输和储存。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11517-2015 | 电子工业用气体 一氧化碳 | 本标准规定了一氧化碳的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运及安全。本标准适用于甲酸脱水、甲酸甲酯选择分解、木炭还原二氧化碳、甲醇裂解或使用天然气、轻油、重质液态烃、焦炭、煤等含碳物质为原料经过氧化、蒸汽转化或二氧化碳还原等不同工艺过程获得并经精制得到的一氧化碳产品。它在多晶态钻石膜生产中，为化学气相沉积（CVD）工艺过程提供碳源。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 10464-2015 | 电容器用金属化聚丙烯薄膜 | 本标准对电容器用金属化聚丙烯薄膜的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存要求作出了具体规定。 | SJ/T 10464-1993 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 10465-2015 | 电容器用金属化聚酯薄膜 | 本标准对电容器用金属化聚酯薄膜的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存要求作出了具体规定。 | SJ/T 10465-1993 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11518-2015 | 表面贴装技术印刷模板 | 本标准规定了表面贴装技术(SMT)印刷模板的术语和定义、产品标记、原材料、要求、检测方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11519-2015 | 电子连接用镀锡铜线规范 | 本标准规定了电子连接用镀锡铜线的牌号、标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11520.8.2-2015 | 同轴通信电缆 第8-2部分：50-047型聚四氟乙烯（PTFE）绝缘半柔电缆详细规范 | 本标准规定了50-047型聚四氟乙烯(PTFE)绝缘半柔同轴通信电缆的产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11520.8.3-2015 | 同轴通信电缆 第8-3部分：50-086型聚四氟乙烯（PTFE）绝缘半柔电缆详细规范 | 本标准规定了50-086型聚四氟乙烯(PTFE)绝缘半柔同轴通信电缆的产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11520.8.4-2015 | 同轴通信电缆 第8-4部分：50-141 型聚四氟乙烯（PTFE）绝缘半柔电缆详细规范 | 本标准规定了50-141型聚四氟乙烯（PTFE）绝缘半柔同轴通信电缆的产品型号规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11520.8.5-2015 | 同轴通信电缆 第8-5部分：50-250 型聚四氟乙烯（PTFE）绝缘半柔电缆详细规范 | 本标准规定了50-250型聚四氟乙烯（PTFE）绝缘半柔同轴通信电缆的产品型号规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11520.8.8-2015 | 同轴通信电缆 第8-8部分：75-141 型聚四氟乙烯（PTFE）绝缘半柔电缆详细规范 | 本标准规定了75-141型聚四氟乙烯（PTFE）绝缘半柔同轴通信电缆的产品型号规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11520.8.9-2015 | 同轴通信电缆 第8-9部分：75-250 型聚四氟乙烯（PTFE）绝缘半柔电缆详细规范 | 本标准规定了75-250型聚四氟乙烯（PTFE）绝缘半柔同轴通信电缆的产品型号规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11460.6.2-2015 | 液晶显示用背光组件 第6-2部分：测试方法 动态光学与光电参数 | 本标准规定了液晶显示用背光组件的动态光学与光电性能参数的测量方法。本标准适用于液晶显示用背光组件，包括LED（半导体发光二极管）、CCFL（冷阴极荧光灯管）等背光组件。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11460.6.1-2015 | 液晶显示用背光组件 第6-1部分：测试方法 光学与光电参数 | 本标准对LCD用背光组件的光学和光电性能等主要技术指标规定了测试方法。适用于各类LCD用背光组件的测试，包括LED、CCFL、EL等背光组件。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11378.6.1-2015 | 等离子体显示器件 第6-1部分：数字电视机用彩色等离子体显示器件详细规范 | 本标准规定了对彩色等离子体显示器件的结构、标志、订货信息、极限值、推荐工作条件、器件性能指标和质量评定程序的详细要求。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11378.7-2015 | 等离子体显示器件 第7部分：数字电视机用等离子体显示器件可靠性试验方法 | 本标准规定了数字电视机用等离子体显示器件的可靠性试验的试验类型、可靠性预计、预处理、试验设备、试验环境、试验样品、统计试验方案、试验时间、试验应力、试验前的准备、测试信号、检查、失效判据、失效数的计算、失效分析和试验数据处理。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11521.1-2015 | 数字电视接收设备交互式平台 第1部分：系统架构 | 本标准规定了支持多标准兼容、多协议融合和多业务集成的数字电视接收设备交互式软件平台系统架构。本标准适用于数字电视接收设备交互式平台产品设计及研发，适用于基于该平台的交互式窗件应用开发。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11521.2-2015 | 数字电视接收设备交互式平台 第2部分：应用编程接口 | 本标准规定了数字电视交互式软件平台的应用编程接口。本标准适用于数字电视接收设备交互式平台产品设计及研发，适用于基于该平台的交互式窗件应用开发。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11521.3-2015 | 数字电视接收设备交互式平台 第3部分：系统测试规范 | 本标准规定了一个面向三网融合应用，支持多标准兼容、多协议融合和多业务集成的数字电视交互式软件系统架构的测试规范。本标准适用于数字电视交互式平台产品设计及研发，适用于基于该平台的交互式窗件应用开发。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11522-2015 | 影院扬声器系统主要性能测试方法 | 本标准规定影院扬声器系统的相关性能的测试方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11523-2015 | 线阵列扬声器系统用音箱性能测试方法 | 本标准规定了线阵列扬声器系统用音箱的相关性能的测试方法。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11524-2015 | 数字调音台通用规范 | 本标准规定了数字调音台通用的技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存等。 本标准适用于数字调音台，模拟调音台可参考使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11340-2015 | 前投影机通用规范 | 本标准规定了前投影机的功能和性能、测试方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于液晶（LCD）、硅基液晶（LCoS）、数字光学处理（DLP）投影方式的前投影机，为产品设计、生产定型、检验的主要依据，其他投影方式、不同场合使用的前投影机可参照使用。 | SJ/T 11340-2006 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11525-2015 | 数字相框通用规范 | 本标准规定了数字相框产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。本标准适用于数字相框产品以及具有数码图片显示功能的多媒体终端设备（以下简称产品）。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11310.6-2015 | 信息设备资源共享协同服务 第6部分：服务类型 | 本标准规定了符合SJ/T 11310-2005的服务类型、接口要求、内容表现以及数据要求等。 本标准适用与计算机、家用电器和通信设备等之间在一定范围内通过有线或无线的方式实现数据流的资源共享和协同服务。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11310.2-2015 | 信息设备资源共享协同服务 第2部分：应用框架 | 本标准规定了设备间在资源共享协同服务的基础协议下实现媒体数据和文件数据流数据资源共享和协同服务的应用框架、设备交互流程模式，以及设备间交互过程中的请求和响应的消息格式及设备提供服务的描述格式。本标准适用于计算机、DVD设备、家用电器和通信设备等之间在一定范围内通过有线或无线的方式实现资源共享和协同服务。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11310.3-2015 | 信息设备资源共享协同服务 第3部分：基础应用 | 本标准定义了在应用框架基础上所实现的一些基本应用需求和设计准则，同时还规定了由现有应用框架定义的与IGRS基础应用相关的必选和可选的交互流程、交互接口、软件和硬件接口以及软件框架。 本标准适用于计算机、家用电器和通信设备等在一定范围内通过有线或无线的方式实现媒体数据流的资源共享和协同服务。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11310.5-2015 | 信息设备资源共享协同服务 第5部分：设备类型 | 本标准规定了符合SJ/T 11310-2005形态的设备类型标识符要求，功能性设备类型标识符要求及其接口要求。本标准适用于参与信息设备资源共享协同服务（IGRS）服务的各种设备。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11526-2015 | 信息技术 SCSI基于对象的存储设备命令 | 该行业标准基于OSD-2标准，定义了基于对象的存储设备的控制操作的命令集。定义了SCSI OSD模型，包括OSD体系结构的定义、存储的数据对象类型、对象属性以及OSD安全方法等。定义了用于OSD组件之间进行通信的命令的公共格式和一些公共参数。详细定义了用于OSD设备的所有命令和所有属性页。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11527-2015 | 磁盘阵列通用规范 | 本标准规定了磁盘阵列的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和存贮。本标准适用于采用硬磁盘驱动器或固态硬盘驱动器（下简称盘）的盘阵列，采用其他存储媒体的盘阵列也可参照使用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11528-2015 | 信息技术 移动存储 存储卡通用规范 | 本标准规定了存储卡的基本术语、要求、试验方法、质量评定程序、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于存储卡的生产和检验。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11529-2015 | 服装制造生产线射频识别系统通用规范 | 本标准规定了服装制造生产线射频识别系统的术语和定义、技术要求、测试方法、质量评定程序、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于服装制造生产线射频识别系统的设计、使用和测试。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11530-2015 | 信息技术 开关型电源适配器通用规范 | 本标准规定了开关型电源适配器（简称电源适配器）的术语和定义、要求、测验方法、质量评定程序、标志、包装、运输、贮存等。本标准适用于信息技术设备用交流-直流输出的开关型电源适配器，如：计算机及外围设备、电子书、数字照（摄）相机等设备用开关型电源适配器，其他电源适配器也可参照本标准。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11531-2015 | 电子标签读写设备无线技术指标和测试方法 | 本标准规定了13.56MHz、800/900MHz和2.45GHz频段电子标签读写设备的无线技术指标与测试方法。本标准适用于电子标签读写设备的研发、生产及测试。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11532.1-2015 | 危险化学品气瓶标识用电子标签通用技术要求 第1部分：气瓶电子标识代码 | 本标准规定了采用电子标签标识的危险化学品气瓶代码的编码对象、代码的结构和表示形式。本标准适用于对气瓶使用登记和气瓶充装、检验、配送等的数据处理。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11532.2-2015 | 危险化学品气瓶标识用电子标签通用技术要求 第2部分：应用技术规范 | 本标准规定了用于危险化学品气瓶标识的电子标签（以下简称标签）的性能、封装、固接要求和标签内存储数据的格式等内容。本标准适用于危险化学品气瓶标识用电子标签的设计、封装和应用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11532.3-2015 | 危险化学品气瓶标识用电子标签通用技术要求 第3部分：读写器特殊要求 | 本标准规定了危险化学品气瓶电子标签读写器的环境适应性、防爆、防腐蚀性和数据通信加密认证等的特殊要求。本标准适用于危险化学品气瓶标识用电子标签读写器的设计和应用。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11533-2015 | 24针点阵式打印头通用规范 | 本标准规定了24针点阵式打印头的技术要求，试验方法和检验规则，标志、包装、运输、贮存。本标准规定了24针打印头的一些重要指标：1针寿命；2最大出针频率；3打印出针距离；4针击力度；5针飞行时间。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11534-2015 | 微波电路用覆铜箔聚四氟乙烯玻纤布层压板 | 本标准对微波电路用覆铜箔聚四氟乙烯玻纤布层压板的分类外观、尺寸及公差（长度 宽度及公差，标称厚度及公差，弓曲和扭曲、垂直度）、各项性能要求（10GHz介电常数和损耗因数、体积电阻率、表面电阻率、击穿电压、剥离强度、弯曲强度、热应力、燃烧性、0℃～100℃热膨胀系数、热导率、吸水率、密度）、检验方法、检验规则、包装、标志、贮存及运输要求作出了具体规定。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 2938-2015 | 电视图像信号发生器通用技术要求和测试方法 | 本标准规定了电视图像信号发生器共有的性能特性和测试方法。本标准适用于PAL/D制的电视图像信号发生器，也适用于非隔行扫描方式的电视图像信号发生器。 | SJ/T 2938-1988、SJ/T 2939-1988 |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | SJ/T 11535-2015 | 磁控管调制器通用规范 | 本标准规定了磁控管调制器（以下简称调制器）的通用技术要求、测试方法、质量评定程序、包装、运输和贮存方法等。本标准适用于调制器的设计、制造和验收。 |  |  | 2015-10-01 |  |
|  |  | 通信行业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YD/T 2787-2015 | 移动转售企业与基础电信企业互联业务功能要求 | 本标准规定了我国移动转售企业在开展移动通信业务中，其业务支撑系统需要与基础电信企业业务支撑系统，相关业务平台、设备等进行互联时所遵行的业务功能规范。 本标准适用于移动转售企业与基础电信企业系统互联的业务功能要求。 |  |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2788-2015 | 移动转售企业与基础电信企业互联业务接口技术要求 | 本标准规定了移动转售企业与基础电信企业业务支撑系统之间互联互通采用的接口协议、消息格式以及处理程序等技术要求。 本标准适用于移动转售企业业务支撑系统与基础电信企业相关业务平台系统的互联接口。 |  |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2789.1-2015 | 数字蜂窝移动通信网分组数据业务计费系统计费性能技术要求和检测方法 第1部分：TD-SCDMA/WCDMA/GSM网络 | 本部分规定了TD-SCDMA/WCDMA/GSM数字蜂窝移动通信网分组数据业务计费系统计费性能的技术要求和检测方法。 本部分适用于TD-SCDMA、WCDMA和GSM三种网络制式中通用分组无线业务（GPRS）的计费检测。 |  |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2789.2-2015 | 数字蜂窝移动通信网分组数据业务计费系统计费性能技术要求和检测方法 第2部分：CDMA网络 | 本部分规定了CDMA数字蜂窝移动通信网分组数据业务计费系统计费性能的技术要求和检测方法。 本部分适用于CDMA网络制式中分组数据业务的计费检测，CDMA网络制式包括CDMA 1x和cdma2000 EVDO两种制式。 |  |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2790-2015 | 基于FDMA的专用数字对讲设备空中接口技术规范 | 本标准规定了25MHz～1000MHz频率范围内，信道间隔为12.5kHz，采用频分多址技术的数字对讲设备的空中接口技术规范，包括空中接口的协议结构、物理层、数据链路层以及呼叫控制层所采用的技术规范，本规范支持语音和数据业务应用。 本标准适用于数字对讲基站/转发台、移动台（车、船载台）、手持台等设备。 |  |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2791-2015 | 宽带测速平台测试方法 固定宽带接入 | 本标准规定了固定宽带接入速率测试平台的测试方法，包括测速功能、平台一般功能及性能以及测速方法等。 本标准适用于宽带接入服务运营商在现网中部署的家庭固定宽带用户接入速率测试平台。 |  |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2792-2015 | 宽带测速平台测试方法 移动宽带接入 | 本标准规定了移动宽带接入速率测试平台的测试方法，包括测速功能、平台一般功能及性能以及测试方法等。 本标准适用于移动宽带接入网络的宽带速率测试平台。 |  |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 1443-2015 | 通用成帧规程(GFP)技术要求 | 本标准规定了通用成帧规程（GFP）的帧格式、客户信号到GFP的映射过程，GFP的互通、性能和管理。 本标准定义了GFP的两种客户信号适配方式：一种是成帧映射GFP（GFP-F）,它把一个完整的信号帧封装到一个GFP帧后再传送，适用于基于分组数据单元PDU的客户信号（如IP/PPP、以太网MAC）；另一种是透明映射GFP（GFP-T）, 它把客户字节信号解码后封装到一个固定长度的GFP帧再传送，适用于基于块编码的连续比特流客户信号（如FC、ESCON/SBCON等）。 本标准适用于通用成帧规程（GFP）。 | YD/T 1443-2006 | ITU-T G.7041(2011)，NEQ | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1948.8-2015 | 传送网承载以太网（EoT）技术要求 第8部分：以太网局域网（E-LAN）业务和以太网树型 (E-Tree)业务 | 本部分规定了以太网局域网（E-LAN）业务和以太网树型（E-Tree）业务的属性和参数，包括业务类型、以太网虚连接（EVC）属性、以太网连接(EC)属性、UNI属性和NNI属性等，并列出了这四类业务的常用业务应用模型。其中，E-LAN业务包括以太网专用局域网业务(EP-LAN）和以太网虚拟专用局域网（EVP-LAN）；E-Tree业务包括以太网专用树型（EP-Tree）和以太网虚拟专用树型(EVP-Tree)。 本部分适用于SDH、OTN、PDH、以太网、RPR、MPLS/MPLS-TP、ATM等服务层网络以及波分复用系统等传送网承载的以太网业务，其它电信网技术也可以参照使用。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2793-2015 | 接入网技术要求 GPON/XG-PON ONU管理和控制接口(OMCI) | 本标准规定了吉比特无源光网络（GPON）及10Gbit/s无源光网络（XG-PON）系统的ONU管理和控制接口（OMCI）、OMCI协议无关MIB、ONU管理控制信道（OMCC）和管理控制协议，以及OMCI消息集。 本标准适用于公用电信网环境下的GPON/XG-PON设备，专用电信网也可参照使用。 |  | ITU-T G.988(10/2012)，NEQ | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2794.1-2015 | 波分复用（WDM）网络管理技术要求 第1部分：基本原则 | 本部分规定了编制本标准的基本原则和采用的方法论，并规定了本标准定义的管理接口位置及采用的通信协议栈。 本部分适用于波分复用（WDM）传送网网络管理系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2794.2-2015 | 波分复用（WDM）网络管理技术要求 第2部分：NMS系统功能 | 本部分规定了波分复用（WDM）传送网网络管理系统（NMS）的管理范围、技术要求和系统功能需求。 本部分适用于波分复用（WDM）传送网网络管理系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2794.3-2015 | 波分复用（WDM）网络管理技术要求 第3部分：EMS-NMS接口功能 | 本部分规定了波分复用（WDM）传送网网络管理系统EMS和NMS之间的接口功能要求。 本部分适用于波分复用（WDM）传送网网络管理系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2794.4-2015 | 波分复用（WDM）网络管理技术要求 第4部分：EMS-NMS接口通用信息模型 | 本部分规定了波分复用（WDM）网络管理系统中EMS-NMS接口的通用信息模型和功能。 本部分适用于WDM网络管理系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2794.5-2015 | 波分复用（WDM）网络管理技术要求 第5部分：基于IDL/IIOP技术的EMS-NMS接口信息模型 | 本部分规定了波分复用(WDM)网络管理系统EMS-NMS之间基于IDL/IIOP技术的接口规范。 本部分适用于WDM网络管理系统 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1065.2-2015 | 单模光纤偏振模色散的试验方法 第2部分：链路偏振模色散系数（PMDQ）的统计计算方法 | 本部分规定了链路偏振模色散系数（PMDQ）的统计计算方法。 本部分适用于室外光缆线路中光纤的链路偏振模色散系数（PMDQ）的计算。不适用于跳线，室内光缆和引入光缆。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1258.1-2015 | 室内光缆 第1部分：总则 | 本部分规定了室内光缆的分类和型号、材料和结构、性能要求和试验方法。 本部分适用于室内光缆。 | YD/T 1258.1-2003 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1997.2-2015 | 通信用引入光缆 第2部分：圆形光缆 | 本部分规定了圆形光缆的术语和定义、产品分类、要求、试验方法，以及检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本部分适用于公用电信网光纤接入网中用户引入段的圆形光缆。专用电信网也可参照使用。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1997.3-2015 | 通信用引入光缆 第3部分：预制成端光缆组件 | 本部分规定了单芯单模引入光缆预制成端组件的产品分类、要求、试验方法，以及检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于在工厂预成端了光纤活动连接器插头的单芯单模引入光缆预制成端组件。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1114-2015 | 无卤阻燃光缆 | 本标准规定了无卤阻燃光缆的分类、结构、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。 本标准适用于通信用无卤阻燃光缆。 | YD/T 1114-2001 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1113-2015 | 通信电缆光缆用无卤低烟阻燃材料 | 本标准规定了通信电缆光缆用无卤低烟阻燃材料的产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等。 本标准适用于有阻燃要求的通信电缆光缆用无卤低烟阻燃材料，额定电压为0.6/1 kV以下的通信用电源电缆和其他通信产品用无卤低烟阻燃材料也可参照使用。 | YD/T 1113-2001 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 839.1-2015 | 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第1部分：试验方法 | 本部分规定了通信电缆光缆用填充和涂覆复合物的试验方法，包括：电性能试验方法、热稳定性试验方法、温度性能试验方法、与材料相容性试验方法等。 本部分适用于通信电缆光缆用填充和涂覆复合物的性能试验。 | YD/T 839.1-2000 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2795.1-2015 | 智能光分配网络 光配线设施 第1部分：智能光配线架 | 本部分规定了智能光配线架（以下简称智能ODF)的术语和定义、组成、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于具有自动采集电子标签信息能力的智能光分配网络用光配线架，其它有光纤连接的网络用光配线架可参考使用。 |  |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2795.3-2015 | 智能光分配网络 光配线设施 第3部分：智能光缆分纤箱 | 本部分规定了智能光缆分纤箱(简称智能ODB)的术语和定义、组成、分类和型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于智能光分配网络中室内、室外等场所使用的智能光缆分纤箱。其它有光纤连接的网络体系中所使用的智能ODB可参考使用。 |  |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2796.1-2015 | 并行传输有源光缆光模块 第1部分：4x10Gb/s AOC | 本部分规定了4×10Gb/s并行传输有源光缆光模块的术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。 本部分适用于4×10Gb/s AOC，其他类型模块也可参照执行。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2554.2-2015 | 塑料光纤活动接器 第2部分：SC型 | 本部分规定了SC型塑料光纤活动连接器的术语和定义、技术要求、测量和试验方法、质量评定程序、检验规则及标志、包装、运输和贮存要求。 本部分适用于SC型塑料光纤活动连接器族产品。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1272.6-2015 | 光纤活动连接器 第6部分：MC型 | 本部分规定了MC型光纤活动连接器的定义、分类、接口图形、配合尺寸、光学性能、标准连接器和胶合材料的要求、试验方法、质量评定程序、标志、包装、运输及贮存。 本部分适用于MC型光纤活动连接器簇产品。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2797.1-2015 | 通信用光纤预制棒技术要求 第1部分：波长段扩展的非色散位移单模光纤预制棒 | 本部分规定了芯层和包层熔融成一体的通信用波长段扩展的非色散位移单模光纤预制棒的术语和定义、缩略语、分类和标记、要求以及包装、运输与贮存。 本部分适用于芯层和包层熔融成一体的通信用波长段扩展的非色散位移单模光纤预制棒。 |  |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2798.1-2015 | 用于光通信的光收发合一模块测试方法 第1部分：单波长型 | 本部分规定了用于光通信的单波长型光收发合一模块的测试方法。 本部分适用于用于光通信的单波长型光收发合一模块基础参数的测试。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2799.1-2015 | 集成相干光接收器技术条件 第1部分：40Gb/s | 本部分规定了40Gb/s集成相干光接收器的缩略语、术语和定义、工作原理和功能框图、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本部分适用于40Gb/s集成相干光接收器。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2799.2-2015 | 集成相干光接收器技术条件 第2部分：100Gb/s | 本部分规定了100Gb/s集成相干光接收器的缩略语、术语和定义、工作原理和功能框图、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本部分适用于100Gb/s集成相干光接收器。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2800-2015 | PON网络测试诊断技术要求 PON设备内置光时域反射仪（OTDR） | 本标准规定了PON设备内置光时域反射仪（OTDR）系统架构、PON ODN测试诊断模块要求、板卡式OTDR和光模块内置OTDR技术要求和接口要求。 本标准适用于基于板卡式OTDR和基于光模块内置OTDR的PON系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2801-2015 | 内置OTDR功能的光收发合一模块 | 本标准规定了内置OTDR功能的光收发合一模块的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。 本标准适用于PON设备内置OTDR功能的OLT光收发合一模块，其他类型设备内置OTDR功能的光模块也可参照执行。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2802-2015 | 内置OTDR PON OLT单纤多向光组件 | 本标准规定了内置OTDR PON OLT单纤多向光组件的术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。 本标准适用于内置OTDR PON OLT单纤多向光组件。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1154-2015 | 单波道用掺铒光纤放大器性能要求和试验方法 | 本标准规定了单波道用掺铒光纤放大器（EDFA）的分类、相关术语和定义、性能要求、试验方法、检验规则、安全、包装、标志、运输、贮存要求。 本标准适用于C波段中单波道用EDFA。 | YD/T 1154-2001 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1181.1-2015 | 光缆用非金属加强件的特性 第1部分：玻璃纤维增强塑料杆 | 本部分规定了光缆用非金属加强件 — 玻璃纤维增强塑料杆（GFRP）的型号、要求及试验方法。 本部分适用于光缆用非金属加强件GFRP。 | YD/T 1181.1-2002 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1181.4-2015 | 光缆用非金属加强件的特性 第4部分：玻纤纱 | 本部分规定了光缆用非金属加强件玻纤纱的分类、技术要求和试验方法。 本部分适用于作为光缆非金属加强件使用的玻纤纱，其他类似用途的玻纤纱也可参照使用。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2803-2015 | 相干光混频器 | 本标准规定了相干光混频器的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、质量鉴定检验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。 本标准适用于平面光波导型的C波段相干光混频器。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2804.1-2015 | 40Gbps/100Gbps强度调制可插拔光收发合一模块 第1部分：4x10Gbps | 本部分规定了40Gbps光收发合一模块的缩略语、术语和定义、分类、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验、标志、包装、运输和贮存等要求。 本部分仅适用于采用非归零码（NRZ），封装形式为CFP的的40Gbps光收发合一模块。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2804.2-2015 | 40Gbps/100Gbps强度调制可插拔光收发合一模块 第2部分：4x25Gbps | 本部分规定了100Gbps光收发合一模块的缩略语、术语和定义、分类、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验、标志、包装、运输和贮存等要求。 本部分仅适用于采用非归零码（NRZ），封装形式为CFP的的100Gbps光收发合一模块。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2804.3-2015 | 40Gbps/100Gbps强度调制可插拔光收发合一模块 第3部分：10x10Gbps | 本部分规定了10×10Gbps强度调制可插拔光收发合一模块的缩略语、术语和定义、功能框图和测试参考点技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容性试验、检验规则及标志、包装、运输、贮存等要求。 本部分适用于采用非归零码（NRZ）调制，封装形式为CFP的100Gbps光收发合一模块。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2804.4-2015 | 40Gbps/100Gbps强度调制可插拔光收发合一模块 第4部分：软件管理接口 | 本部分规定了封装形式为CFP的40 Gbps/100 Gbps强度调制可插拔光收发合一模块软件管理接口的术语和定义、管理接口、控制信号、寄存器、通道频率设置和访问密码控制等要求。其中，管理接口包括：总线接口架构、MDIO命令帧结构，以及操作时序等；控制信号包括：状态切换控制信号、状态信号、工作状态、启动及关闭过程、全局告警等；寄存器包括：工作状态的设置命令代码、采集性能量的查询命令代码、告警的查询命令代码等。 本部分适用于封装形式为CFP的40 Gbps/100 Gbps强度调制可插拔光收发合一光模块的软件管理接口，其它类型光模块的软件管理接口可参照执行。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2805.1-2015 | 相移光学解调器 第1部分：用于40Gb/s的差分正交相移键控（DQPSK） 光学解调器技术条件 | 本部分规定了用于40Gb/s的差分正交相移键控（DQPSK）光学解调器技术条件的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、质量鉴定检验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。 本部分适用于40Gb/s的差分正交相移键控（DQPSK）光学解调器。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2806-2015 | 云计算基础设施即服务（IaaS）功能要求与架构 | 本标准规定了本标准规定了云计算基础设施即服务（IaaS）服务种类与服务模式，功能架构及功能需求，接口及安全要求以及关键业务流程。 本标准适用于云计算基础设施即服务（IaaS）。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2807.1-2015 | 云资源管理技术要求 第1部分：总体要求 | 本部分规定了云资源管理的总体技术要求。包括云资源管理平台的系统架构、综合管理平台整体功能要求、分平台技术要求以及资源管理接口、安全性和其他非功能性要求。 本部分适用于基于基础设施即服务（IaaS）的云计算资源管理系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2807.2-2015 | 云资源管理技术要求 第2部分：综合管理平台 | 本部分规定了云资源管理的综合管理平台技术要求，包括云资源管理平台的系统架构、综合管理平台门户、用户管理、调度管理、资源管理、监控管理、日志管理、统计分析和系统管理等功能模块的要求。 本部分适用于基于基础设施即服务（IaaS）的云计算资源管理系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2807.3-2015 | 云资源管理技术要求 第3部分：分平台 | 本部分规定了云资源管理的分平台的技术要求，包括分平台的系统架构，以及门户、系统管理、接口管理、资源管理、设备管理、监控管理、日志管理、统计分析、安全管理这些功能模块的要求。 本部分适用于基于基础设施即服务（IaaS）的云计算资源管理系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2807.4-2015 | 云资源管理技术要求 第4部分：接口 | 本部分规定了云资源管理系统中综合管理平台和分平台间的接口技术要求，包括接口概述、虚拟机管理、物理机管理、存储管理、网络管理、镜像管理、资源模板管理接口、资源监控类接口、运维监控接口。还规定了平台接口要求。 本部分适用于基于基础设施即服务（IaaS）的云计算资源管理系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2807.5-2015 | 云资源管理技术要求 第5部分：存储系统 | 本部分规定了云资源管理的存储系统技术要求。主要包括存储系统定义和应用场景、存储系统总体技术架构，以及块存储、文件存储、对象系统的具体要求。 本部分适用于基于基础设施即服务（IaaS）的云计算资源管理系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2808-2015 | 轻型双栈（DS-Lite）测试方法 | 本标准规定了基于固网宽带接入方式下采用IP in IP封装技术实现IPv4 Over IPv6隧道的DS-Lite技术的测试方法，包含DS-Lite用户侧CPE功能测试、DS-Lite隧道功能测试、DS-Lite网络侧AFTR功能测试、DS-Lite安全功能测试、DS-Lite策略控制功能测试、DS-Lite冗余可靠性保护测试和DS-Lite性能测试。 本标准适用于支持DS-Lite功能的AFTR和CPE设备，不适用于纯IPv6设备(设备不包含IPv4协议栈)以及移动终端设备。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2809-2015 | 基于端口信息下发的双栈接入技术要求 | 本标准规定了基于端口信息下发的双栈接入技术的接入模型、接入过程以及各部分的功能要求。 本标准适用于共享IPv4地址的双栈接入的有线宽带接入中的家庭网关、BNG等设备中。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2810-2015 | 基于无状态地址映射的IPv4与IPv6网络互联互通技术（IVI） 概述和基本地址映射 | 本标准规定了IPv4网络向IPv6网络过渡中的IPv4与IPv6网络互连互通的过渡技术（IVI）的要求，包括IVI的机制、地址映射规则、协议翻译规则、机制示例及可扩展性和安全考虑。 本标准适用于新部署的IPv6网络用户与全球IPv4网络用户及全球其他IPv6网络用户互访的场景。 |  | IETF RFC6291（2011），MOD | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2811-2015 | 运营级NAT444技术要求 | 本标准在运营级NAT444过渡技术的参考模型的基础上，规定了参考模型的各个组成部分的技术要求，以及运营级NAT444的典型业务流程和安全考虑。 本标准适用于电信运营商部署的运营级NAT444技术场景下的网络设备和系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2812-2015 | 轻量级IPv6过渡技术（LAFT6）设备技术要求 | 本标准规定了用户侧轻量级IPv6过渡（LAFT6）设备的技术要求，包括LAFT6设备的系统组成，TI的硬终端、软终端要求，TC的基本数据传输功能、系统日志功能、安全功能、网管功能等。 本标准适用于IPv4向IPv6过渡时期的宽带接入IPv6过渡设备。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2813-2015 | 基于端口控制协议（PCP）扩展的LAFT6端口区间集扩展协议技术要求 | 本标准规定了在IPv6过渡中LAFT6系统中隧道发起点设备获得外部地址和端口区间集的技术要求，包括报文格式及处理过程。 本标准适用于具有LAFT6隧道发起点设备、隧道终结点设备，同时也可应用于其他具有NAT功能的网络设备和用户驻地设备，如运营级NAT设备、DS-lite设备、NAT64设备、防火墙设备、 NPTv6设备等。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2814-2015 | IPv6路由协议 适用于低功耗有损网络的IPv6多播路由协议 | 本标准规定了低功耗有损网络的IPv6多播路由协议，包括协议基本操作、协议消息格式、协议字段属性、协议报文处理以及安全问题等方面内容。 本标准适用于低功耗有损网络的IPv6多播路由操作。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2815-2015 | IPv6技术要求 代理移动IPv6路由优化 | 本标准规定了PMIPv6、PMIPv6-MIPv6交互场景下的路由优化技术要求，包括各场景下的本地路由优化流程、消息格式、功能、安全性描述等要求。 本标准适用PMIPv6网络中的移动管理实体区域移动锚点(LMA)和移动接入网关(MAG)。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2816-2015 | IP/MPLS和MPLS-TP的互通性技术要求 | 本标准规定了IP/MPLS和MPLS-TP的互通性技术要求。 本标准适用于采用IP/MPLS和MPLS-TP技术共同构建的网络，为IP/MPLS与MPLS-TP在网络中各层面的互通提供技术依据。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1171-2015 | IP网络技术要求 网络性能参数与指标 | 本标准规定了用于IP业务的IP网络性能参数和指标。 本标准适用于IP业务和提供IP业务的网络。 | YD/T 1171-2001 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2817-2015 | 宽带网络接入服务器（BNAS）设备 流量分析控制技术要求 | 本标准规定了在城域网中智能管道的部署对宽带网络接入服务器（BNAS）设备备的要求。 本标准适用于需要部署智能管道技术的BNAS设备。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2818-2015 | 无缝多协议标签交换技术要求 | 本标准规定了无缝多协议标签交换技术要求，主要包括无缝多协议标签交换技术的部署场景和技术要求。 本标准适用于支持无缝多协议标签交换功能的网络设备。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2819-2015 | 非等值链路负载分担技术要求 | 本标准规定了非等值链路负载分担技术要求，包括对MPLS TE隧道方式、链路捆绑方式、基于物理端口带宽方式三种非等值负载分担的要求。 本标准适用于支持非等值链路负载分担功能的网络设备。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2820-2015 | 智能型通信网络 固定网络策略控制设备和策略执行设备技术要求 | 本标准规定了固定网络策略控制系统在智能型通信网络的定位和组成，固定网络策略控制系统的应用场景和能力需求、固定网络的策略配置方案、以及固定网络策略控制和策略执行设备的技术要求。 本标准适用于固定网络策略控制系统中的策略控制设备和策略执行设备。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2821-2015 | 基于广域网通信的感知测控类设备快速自服务部署技术要求 | 本标准规定了基于广域网通信的感知测控类设备快速自服务部署的总体技术要求。包含应用定义、应用框架，以及感知延伸层、网络层、应用层，以及安全要求描述等方面。 本标准适用于感知测控类设备在各种应用和场景下的快速自服务部署。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2822-2015 | 统一IMS网络支持企业通信业务的技术要求 | 本标准规定了基于统一IMS网络的企业通信业务的业务定义、业务系统结构、业务特征、业务对网元和信令的要求、安全组网要求、计费要求和维护管理要求等。 本标准适用于基于统一IMS网络的企业通信业务。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2823-2015 | 呼叫中心服务质量和运营管理规范 | 本标准规定了呼叫中心服务运营者在服务质量及运营管理方面的基本要求和操作办法，包括发展规划、员工管理、流程控制、绩效考核、客户服务、技术和安全等方面。 本标准适用于经营性呼叫中心，也适用于各类机构的客户服务中心、客户关怀中心、技术支持中心、联络中心、电话营销中心等形式的自建呼叫中心。本标准可用于指导呼叫中心的建设、运营和维护管理，以及对呼叫中心服务质量的评估管理。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2824-2015 | TD-LTE数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求 | 本标准规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）提供的无线测量报告的数据内容和格式要求。 本标准适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心无线测量报告。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2507.9-2015 | 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 增强型高速分组接入（HSPA+） Iub接口技术要求 第9部分：执行特定操作维护通道的建立和维护 | 本部分规定了2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网Iub接口上执行特定操作维护通道的建立和维护的基本流程和标准。 本部分适用于2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网增强型高速分组接入（HSPA+）的Iub接口。 |  |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2825-2015 | 支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM的电路域业务回落技术的核心网设备技术要求 | 本标准规定了支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM的电路域业务回落技术的核心网设备技术要求，包括网络架构、设备功能要求、接口协议要求、主要业务流程等。 本标准适用于支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM接入的移动通信系统中的核心网设备，包括MME、MSC、SGSN和HLR。 |  |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2826-2015 | 支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM的语音呼叫连续性的核心网设备技术要求 | 本标准规定了支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM语音呼叫连续性的核心网设备的技术要求，包括网络架构、主要消息流程、接口消息要求、设备功能要求等。 本标准适用于支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM接入的移动通信系统中的核心网设备，包括MME、MSC和HSS。 |  |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2827.1-2015 | 无线通信射频和微波器件无源互调电平测量方法 第1部分：通用要求 | 本部分规定了无源互调电平测量的通用要求和测量方法。包括无源互调的分类和原理，无源互调电平测量的测试条件和测量方法，以及无源互调测量的结果表示方法等。 本部分适用于无线通信系统中射频和微波器件的无源互调测量。 |  | IEC 62037-1:2012,MOD | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2827.2-2015 | 无线通信射频和微波器件无源互调电平测量方法 第2部分：同轴电缆组件 | 本部分规定了同轴电缆组件无源互调测量配置、测试步骤以及对测试报告的要求等。 本部分适用于来自静态的同轴电缆组件和受机械应力作用下的同轴电缆组件的无源互调电平测量。 |  | IEC 62037-2:2012,IDT | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2827.3-2015 | 无线通信射频和微波器件无源互调电平测量方法 第3部分：同轴连接器 | 本部分规定了一种对同轴连接器进行撞击的测试方法，用来评估它们对弱连接及连接器内颗粒的鲁棒性。这种方法尽可能消除电缆的PIM(无源互调)影响而独立测量连接器。 对于其他连接器（例如固定在平面导体上连接器）可以将同轴电缆替换为适当的传输线（例如空气导线，带状线等）。为了评估连接器受机械应力的影响，在测量无源互调时要对同轴连接器施加一系列的机械应力。 |  | IEC 62037-3:2012,IDT | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2827.4-2015 | 无线通信射频和微波器件无源互调电平测量方法 第4部分：同轴电缆 | 本部分规定了同轴电缆的无源互调测量装置和流程，并定义了两个动态测试方法和一个静态测试方法。 所有电缆都进行静态的和动态测试。动态测试采用夹具固定的电缆环。柔性或半柔性电缆使用弯曲工具进行动态测试。 |  | IEC 62037-4:2012,IDT | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2827.5-2015 | 无线通信射频和微波器件无源互调电平测量方法 第5部分：滤波器类器件 | 本部分规定了滤波器类器件无源互调测量方法，包括具体测试设备配置、测试条件和测试方法。通信系统中滤波器类无源器件包括滤波器、合路器、双工器、功分器、耦合器、电桥、衰减器和负载等。特别针对应用于无线通信系统里的滤波器类器件无源互调测量。 本部分适用于通信系统中的滤波器类器件的无源互调的测量。 |  | IEC 62037-5:2012,IDT | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2827.6-2015 | 无线通信射频和微波器件无源互调电平测量方法 第6部分：天线 | 本部分规定无线通信系统中天线的无源互调电平的测量方法，包括测试装置和测试步骤。本部分涉及的天线均指无源天线。 本部分适用于确定天线在低互调应用中的使用条件和测试方法。 |  | IEC 62037-6:2012，MOD | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2828-2015 | 多发射器终端比吸收率（SAR）评估要求 | 本标准规定了多天线同时发射终端的比吸收率（SAR）评估要求； 本标准适用于工作频率在30MHz~6GHz的多天线同时发射终端。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1537-2015 | 通信系统用户外机柜 | 本标准规定了通信系统用户外机柜的分类、基本要求、环境适应性要求、机械性能要求、安全要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于通信系统用户外机柜。 | YD/T 1537-2006 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1363.6-2015 | 通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第6部分：图像集中监控系统 | 本部分规定了通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统中图像集中监控系统的系统结构、系统组成、系统管理、硬件配置、软件功能和系统维护等要求。 本部分适用于通信局（站）单独设置的图像集中监控系统及以此为基础构成的不同规模的监控系统网络。 | YD/T 1623-2007 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 1058-2015 | 通信用高频开关电源系统 | 本标准规定了通信用高频开关电源系统的组成、系列、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于直流输出电压标称值为－48V(24V)的通信用高频开关电源系统。 | YD/T 1058-2007 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2829-2015 | 感知层设备的电磁兼容性要求与测量方法 | 本标准规定了物联网感知层设备的电磁兼容性（EMC）限值、性能判据和测量方法等。 本标准适用于物联网感知层设备及其辅助设备，包括射频电子标签（无源和有源）、读写器、天线、传感器（如光传感器、电压传感器、热传感器、力传感器、气传感器、磁传感器、湿度传感器、速度传感器、声传感器等等）以及MEMS器件、智能传感器、无线传感器网络（WSN）设备、图像捕捉装置（摄像头）、全球定位系统（GPS）、各种数据采集器（如激光扫描仪）等设备。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2830-2015 | 电磁辐射在线监测系统的技术要求 | 本标准对应用于无线发射源周边电磁场的在线监测系统给出了技术规范。对在线监测的方法、监测设备的指标、软硬件功能、数据分析和不确定度评估等方面内容给出了具体要求和规范。 本标准适用于无线通信基站周围电磁场的在线监测系统，比如发射天线安装位置周围电磁场的监测系统，也可适用于广播电视发射塔、变电站、高压输电线等设施周围电磁场的环境监测系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2831-2015 | 通信用风/光供电系统防雷技术条件 | 本标准针对离网型通信用风/光供电系统提出了防雷技术要求和测试方法，主要规定风/光供电系统电源端口和信号端口的过电压过电流防护技术要求和测试方法。 本标准适用于离网型通信用各种风/光供电系统，包括独立的风能供电系统、独立的太阳能供电系统和风/光互补供电系统，本标准也适用于其他混合发电系统中的风能与太阳能供电部分。 本标准不适用于并网型风/光供电系统，不适用于风/光供电系统外的其他发电系统或电源装置。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2832-2015 | 通信用过电压过电流保护装置节能参数和测试方法 | 本标准规定了通信用过电压过电流保护装置节能参数和测试方法。 本标准适用于通信用过电压过电流保护装置的节能参数测试和评定。 本标准不适用于类似于开关和保险丝的产品，但包含在过电压过电流保护装置内的开关和保险丝应属于产品的一部分。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2833.1-2015 | LTE终端电磁干扰技术要求和测量方法 第1部分：TD-LTE终端 | 本部分规定了TD-LTE终端电磁干扰技术要求和测量方法，包括测量频率范围和限值。 本部分适用于便携和车载使用的无线终端，也适用于那些在固定位置使用的无线终端以及通过USB接口、Express接口和PCMCIA接口等接口连接在便携式计算机的数据设备。 本部分适用于基于3GPP Rel-8、Rel-9以及Rel-10规范LTE芯片的终端。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2834-2015 | 支持IPv6的域名系统(DNS)安全技术要求 | 本标准规定了支持IPv6的域名系统运行的安全技术要求，包括安全功能要求、安全部署要求和安全管理要求。本标准适用于IPv6网络环境下的域名系统和IPv4和IPv6共存网络环境下的域名系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2835-2015 | 基于IPv6的下一代互联网DNSSEC数据包安全技术要求 | 本标准规定了域名服务DNSSEC数据包安全技术要求。本标准适用于互联网相关的域名服务系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2836-2015 | 基于IPv6的下一代互联网DNSSEC数据包安全检测要求 | 本标准规定了域名服务DNSSEC数据包安全的检测要求。本标准适用于对互联网相关的域名服务系统的检测。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2837-2015 | 基于IPv6的下一代互联网域名服务配置安全技术要求 | 本标准规定了域名服务IPv6配置安全技术要求。本标准适用于互联网相关的域名服务系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2838-2015 | 基于IPv6的下一代互联网域名服务配置安全检测要求 | 本标准规定了域名服务IPv6配置安全检测要求。本标准适用于对互联网相关的域名服务系统的检测。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2839-2015 | 基于IPv6的下一代互联网中文域名注册和实现安全技术要求 | 本标准规定了在互联网体系上使用中文域名的总体技术要求，包括使用中文域名的解析机制、变体生成机制及利用EPP协议注册等相应的规范。本标准适用于基于IPv6的下一代互联网支持中文域名的应用或者服务。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2840-2015 | 基于IPv6的下一代互联网中文域名注册和实现安全检测要求 | 本标准规定了在互联网体系上使用中文域名的解析机制、变体生成机制及利用EPP协议注册等相应规范的检测机制。本标准适用于基于IPv6的下一代互联网支持中文域名的应用或者服务的检测。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2841-2015 | 基于域名系统（DNS）的网站可信标识服务技术规范 | 本标准规定了基于域名系统（DNS）技术的网站可信标识服务的技术体系框架和规范，包括网站可信标识的申请、发布、验证以及展现等技术要求。本标准适用于基于域名系统（DNS）技术的网站可信标识服务。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2842-2015 | 宽带网络接入服务器支持WLAN接入及用户认证的技术要求 | 本标准规定了宽带网络接入服务器（BRAS）支持WLAN接入及用户认证的技术要求。本标准适用于公共热点WLAN网络AC和BRAS分离部署场景下，支持用户认证的宽带网络接入服务器技术要求。本标准不适用于公共热点WLAN网络AC和BRAS合为一体部署场景（AC具有BRAS对用户地址分配、认证、管理等功能）。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2843-2015 | 基于Radius上报用户溯源信息的技术要求 | 本标准规定了运营级NAT设备用户地址映射关系创建过程和上报给AAA服务器的协议交互过程，也规定了Radius上报用户溯源信息的属性格式等技术要求。本标准适用于宽带网络网关（BNG）和运营级NAT （CGN）集成部署且端口预分配场景下，通过Radius上报用户IPv4溯源信息的溯源情况。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2052-2015 | 域名系统安全防护要求 | 本标准规定了公众电信网和互联网相关域名系统分安全保护等级的安全防护要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理安全和管理安全。本标准适用于为公众电信网和互联网提供域名解析服务的域名系统。 | YD/T 2052-2009 |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2584-2015 | 互联网数据中心（IDC）安全防护要求 | 本标准规定了互联网数据中心（IDC）分安全保护等级的安全防护要求，涉及到业务安全、网络安全、主机安全、中间件安全、物理安全和管理安全。本标准适用于公众电信网和互联网中的互联网数据中心（IDC）。 | YD/T 2584-2013 |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2092-2015 | 网上营业厅安全防护要求 | 本标准规定了网上营业厅分安全保护等级的安全防护要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、主机安全、中间件安全、数据安全及备份恢复、物理环境安全和管理安全。本标准适用于公众电信网中的网上营业厅。 | YD/T 2092-2010 |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2844.1-2015 | 移动终端可信环境技术要求 第1部分：总体 | 本部分规定了移动终端可信环境安全能力概述，包括移动终端可信环境概念、移动终端可信环境威胁类型、移动终端可信环境总体能力要求等。本部分适用于各种制式的移动通信终端设备。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2844.2-2015 | 移动终端可信环境技术要求 第2部分：可信执行环境 | 本部分规定了移动终端可信执行环境总体安全技术要求，包括可信执行环境定义、可信执行环境安全目标。本部分适用于各种制式的移动通信终端设备。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2844.3-2015 | 移动终端可信环境技术要求 第3部分：安全存储 | 本部分规定了移动终端可信执行环境安全存储功能要求，包括安全存储目标以及安全存储功能要求。本部分适用于各种制式的移动通信终端设备。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2844.4-2015 | 移动终端可信环境技术要求 第4部分：安全操作系统 | 本部分规定了移动终端可信执行环境里安全操作系统的安全技术要求，包括安全启动、运行时间机密性和完整性的目标和要求。本部分适用于各种制式的移动通信终端设备。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2845-2015 | 嵌入式通用集成电路卡（eUICC）及其远程管理的安全技术要求（第一阶段） | 本标准规定对物联网嵌入式通用集成电路卡（eUICC）远程管理的安全技术要求，包括远程管理角色、安全威胁、安全需求、安全架构、eUICC卡安全技术要求、安全算法、管理平台安全、实体认证与密钥协商、接口安全等内容。本标准适用于物联网领域的eUICC及其远程管理系统。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2846-2015 | 移动互联网安全监测体系架构 | 本标准规定了移动互联网安全监测、预警与处置体系的整体架构。本标准适用于国家互联网应急技术处理组织、基础电信运营企业、安全厂商、政府、行业和公众用户等实体开展移动互联网安全监测、预警与处置工作，也可为其它相关组织或公众研究和解决移动互联网安全问题提供参考。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2847-2015 | 移动互联网恶意程序监测与处置管理平台数据接口规范 | 本标准规定了移动互联网恶意程序监测与处置管理平台的平台架构、平台功能要求，并定义了平台相关接口的接口流程和消息上报格式。本标准适用于国家互联网应急协调组织、移动通信运营企业等机构对移动互联网恶意程序事件的监测与处置。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2848.1-2015 | 移动互联网恶意程序检测方法 第1部分：网络侧 | 本部分规范了移动互联网恶意程序的网络侧检测方法，提出了在网络侧对移动互联网恶意程序进行检测的技术要求。本部分适用于移动互联网恶意程序的网络侧监测、分析和管理。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2848.2-2015 | 移动互联网恶意程序检测方法 第2部分：终端侧 | 本标准规定了移动互联网终端侧对恶意程序的检测方法和要求。本标准适用于第三方检测机构及个人对移动互联网终端侧恶意程序的检测。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2849-2015 | 移动互联网恶意程序疑似样本报送接口规范 | 本标准规定了移动互联网恶意代码疑似样本报送接口的接口定义、接口流程、接口传递数据结构等内容。本标准适用于移动互联网恶意代码疑似样本报送及信息数据交互使用。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2248-2015 | 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统技术要求 | 本标准规定了互联网数据中心和互联网接入服务类业务相关信息安全管理技术手段的基本要求。本标准适用于提供包括但不限于业务机房及配套设施租赁、服务器托管和租用、虚拟主机等服务的IDC业务经营者及为互联网信息服务提供者提供互联网接入服务的ISP业务经营者所建设的业务信息安全管理系统。 | YD/T 2248-2012 |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2405-2015 | 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统接口规范 | 本标准规定了互联网数据中心和互联网接入服务类业务相关信息安全管理系统与电信管理部门依照国家法律法规授权建设的信息安全管理系统间接口的功能要求、数据通信要求及数据交换格式等。本标准适用于提供包括但不限于业务机房及配套设施租赁、服务器托管和租用、虚拟主机等服务的IDC业务经营者及为互联网信息服务提供者提供互联网接入服务的ISP业务经营者所建设的业务信息安全管理系统。 | YD/T 2405-2012 |  | 发布之日起实施 |  |
|  |  | YD/T 2850-2015 | 灾备系统性能测试方法 | 本标准规定了对灾备系统性能进行测试时的分析指标、测试方式、测试环境、测试流程以及测试内容，给出了灾备系统性能计算方法。本标准适用于测试灾备系统自身性能以及灾备技术实现对于生产系统或业务系统性能影响程度。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2851-2015 | 集中式僵尸网络检测与响应框架 | 本标准规定了集中式僵尸网络检测与响应框架，包括僵尸网络的构成和分布式检测能力要求，僵尸网络行为检测和响应要求，并描述了僵尸网络检测与响应的典型实现模式，以及集中式僵尸网络检测与响应框架的模块、接口和功能。本标准适用于僵尸网络的检测与响应服务。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2852-2015 | 移动增值业务公共安全框架和安全功能 | 本标准规定了移动增值业务公共安全框架和安全功能，包括体系结构、适合SEC_CF的TLS特征和适合SEC_CF的3GPP GBA特征等。本标准适用于采用客户-服务器运作模式并使用TCP协议进行传输的OMA业务引擎。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 2853-2015 | LTE无线网络安全网关技术要求 | 本标准规定了LTE无线网络环境安全网关设备或系统的功能要求和性能指标。本标准适用于LTE无线网络环境安全网关设备或系统的设计、开发、测试和评价。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 5202-2015 | 移动通信基站安全防护技术暂行规定 | 本暂行规定的制定是为了防止移动通信基站对公众人身安全造成危害，适用于新建移动通信基站安全防护设计、验收工作，主要明确了移动通信基站的电磁辐射防护以及基站机房、塔桅等安全方面的设计、验收要求。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD 5084.3-2015 | 交换设备抗震性能检测规范 第三部分：移动通信核心网设备 | 本规范主要内容包括移动通信核心网设备组成及要求、设备技术性能测试的检测项目、评估标准等。 | YD 5084-2005 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD 5091.1-2015 | 传输设备抗地震性能检测规范 第一部分：光传输设备 | 本规范主要内容包括光传输设备组成及要求、设备技术性能测试的检测项目、指标要求、检测方法及评估标准等。 | YD 5091-2005 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD 5219-2015 | 通信局（站）防雷与接地工程施工监理暂行规定 | 本暂行规定对通信局（站）防雷与接地工程施工准备阶段、施工阶段的质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理及安全生产管理监理工作等内容进行了规范，包括一般规定、施工准备阶段的监理工作、施工阶段的监理工作、安全生产管理的监理工作、合同管理、信息管理等。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD 5221-2015 | 通信设施拆除安全暂行规定 | 本规定以安全为出发点，紧扣安全施工和安全管理两条主线，涵盖了通信设施施工的全过程，适用于室内外通信设施的拆除施工安全。主要包括基本规定、通信设备拆除安全、通信电源设备拆除安全、通信线路拆除安全、通信机房土建拆除安全、通信铁塔拆除安全和通信设施拆除施工安全用电等内容。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 5213-2015 | 数字蜂窝移动通信网TD-LTE无线网工程设计暂行规定 | 本暂行规定主要规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信系统无线网网络设计要求，以及相关编号方式、网管要求、同步要求、站址选择和局（站）设计要求等。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD 5214-2015 | 无线局域网工程设计规范 | 本规范主要规定了无线局域网建设的一般设计要求、无线接入网、支撑系统、编号方式、网络安全、站址选择、安装工艺及电源传输等设计要求。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD 5215-2015 | 无线局域网工程验收规范 | 本规范主要规定无线局域网工程安装前检查、安装工艺检查、系统测试、验收文件和工程验收等。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 5104-2015 | 数字蜂窝移动通信网900/1800MHZ TDMA工程设计规范 | 本规范主要包括900M/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网核心网和无线网网络架构、节点设置、网络组织、信令与协议、与其它业务网的互通、编号及IP地址、接口要求、服务质量指标、计费与网管、同步方式、设备安装工艺、绿色节能及资源共享等内容。 | YD/T 5104-2005 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 5110-2015 | 数字蜂窝移动通信网CDMA2000工程设计规范 | 本规范主要包括CDMA2000网络设计的一般要求、核心网电路域网络设计、核心网分组域网络设计、无线网网络设计、中继接口要求和信令方式、中继、信令及IP带宽计算、编号和IP地址、计费、网管与网络安全、同步要求、局址和站址选择、设备安装工艺要求、绿色节能与共建共享等内容。 | YD 5110-2009 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 5111-2015 | 数字蜂窝移动通信网WCDMA工程设计规范 | 本规范主要包括WCDMA网络设计的一般要求、核心网电路域网络设计、核心网分组域网络设计、无线网网络设计、中继线路、信令和接口设计要求、编号方式、计费与网管、同步要求、局址和站址选择、设备安装工艺要求、绿色节能与共建共享等内容。 | YD/T 5111-2009 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 5112-2015 | 数字蜂窝移动通信网TD-SCDMA工程设计规范 | 本规范主要包括TD-SCDMA核心网、无线网引入新技术后的网络架构、网络组织、信令方式、网间互通、IP地址分配、机房环境等方面的设计要求。 | YD/T 5112-2008 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD 5174-2015 | 数字蜂窝移动通信网TD-SCDMA工程验收规范 | 本规范主要包括TD-SCDMA网络的机房环境、室外相关设施、室内设备、验收规程等方面的施工和验收要求。 | YD/T 5174-2008 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD 5115-2015 | 移动通信直放站工程技术规范 | 本规范主要包括移动通信直放站的站址选择、操作维护中心、设备选型、工艺及安装要求、工程验收前检查、工程初验、工程试运行、工程终验等内容。 | YD/T 5115-2005 YD/T 5180-2009 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD 5133-2015 | 移动通信钢塔桅工程施工监理规范 | 本规范主要包括移动通信钢塔桅工程监理过程中的一般规定、施工准备阶段监理、施工阶段监理、施工阶段安全监理工作、施工阶段合同管理、信息管理、保修阶段服务等要求。 | YD 5133-2005 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 5144-2015 | 自动交换光网络（ASON）工程设计规范 | 本规范主要包括自动交换光网络（ASON）的基本结构及网络模型、传送平面设计、控制平面设计、管理平面设计、数据通信网（DCN）设计、辅助系统、网络保护和恢复、业务要求、网络可靠性和安全性要求、业务路由组织及通道安排、互联互通、网络规划与仿真、设备选型、配置及安装、网络性能、维护工具及仪表配置等。 | YD 5144-2007 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD 5158-2015 | 移动多媒体消息中心工程设计规范 | 本规范主要规定了移动多媒体消息中心的业务与功能、系统结构、系统设置、系统组网、路由、接口、地址与号码、计费、网间互联、服务质量、网络管理、安全、设备配置原则、机房安装工艺要求等。 | YD 5158-2007 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD 5172-2015 | 数字蜂窝移动通信网CDMA2000工程验收规范 | 本规范对CDMA2000网络的机房环境、室外相关设施、室内设备、验收规程等方面的施工标准进行了规范要求,包括工程验收前检查、工程初验、工程试运行、工程终验等。 | YD/T 5172-2009 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD 5173-2015 | 数字蜂窝移动通信网WCDMA工程验收规范 | 本规范对WCDMA网络的机房环境、室外相关设施、室内设备、验收规程等方面的施工标准进行了规范要求，包括工程验收前检查、工程初验、工程试运行、工程终验等。 | YD/T 5173-2009 |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 5217-2015 | 数字蜂窝移动通信网TD-LTE无线网工程验收暂行规定 | 本暂行规定对新建、扩建及改建TD-LTE网络无线通信设备安装工程的施工质量检查、随工检验和交工验收进行了规范要求，包括工程验收前检查、工程初验、工程试运行、工程终验等。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD 5218-2015 | 宽带光纤接入工程施工监理暂行规定 | 本暂行规定对宽带光纤接入工程施工准备阶段、施工阶段的质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理及安全生产管理监理工作等内容进行了规范，包括一般规定、施工准备阶段的监理工作、施工阶段的监理工作、安全生产管理的监理工作、合同管理、信息管理等。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD 5220-2015 | 内容分发网络工程技术规范 | 本规范包括内容分发网络的总体技术要求、工程设计、施工要求和工程验收等，技术内容包括数据分发网络支持的业务类型、总体架构、业务模型测算、组网要求、安全性要求、管理要求、设备配置、机房环境要求、验收测试要求等。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 5228-2015 | 光纤到户(FTTH)工程施工操作规程 | 本规程作为光纤到户(FTTH)工程现场作业的操作指导，用于规范现场的施工操作，主要包括施工现场管理、施工前检查、光线路终端（OLT）的安装、光缆交接箱及配线柜的安装、分纤盒的安装、管槽的安装、光缆敷设、光缆接续、光缆成端、跳接光纤链路和光纤链路测试等内容。 |  |  | 2015-07-01 |  |
|  |  | YD/T 5229-2015 | 光纤到户(FTTH)工程施工监理规范 | 本规范对光纤到户工程施工阶段的监理工作进行了规范，包括施工准备阶段和施工阶段的质量控制、造价控制、进度控制、合同管理、监理文件资料管理及安全生产管理的监理工作等内容。 |  |  | 2015-07-01 |  |