ICS 71.100.40

G71

备案号：XXXX-XXXX

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

橡胶防老剂  2,4,6-三-(1,4-二甲基戊基-对苯二胺)-1,3,5-三嗪（TAPPD）

Rubber antioxidant—2,4,6-Tri-(1,4-dimethylpentyl-N’-phenyl-phenylenediamine-1,3,5-triazine（TAPPD）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会(SAC/TC 35/SC 12)归口。

本标准负责起草单位：安徽圣奥化学科技有限公司。

本标准参加起草单位：江苏圣奥化学科技有限公司。

本标准主要起草人：

橡胶防老剂2,4,6-三-(1,4-二甲基戊基-对苯二胺)-1,3,5-三嗪（TAPPD）

警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本标准规定了橡胶防老剂2,4,6-三-(1,4-二甲基戊基-对苯二胺)-1,3,5-三嗪)(简称橡胶防老剂TAPPD)的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于由N-(1，4-二甲基戊基)-对苯二胺与三氯三嗪在催化剂存在下合成制得的橡胶防老剂TAPPD。

化学名称: 2,4,6-三-(1,4-二甲基戊基-对苯二胺)-1,3,5-三嗪

分子式：C42H63N9

结构式：

相对分子质量： 693.92(按2013年国际相对原子质量)

CAS RN：121246-28-4

规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB 190—2009 危险货物包装标志

GB/T 191—2008  包装储运图示标志

GB/T 6678—2003  化工产品采样总则

GB/T 6682—2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170—2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 11409—2008  橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法

GB 12268—2012  危险货物品名表

GB 12463—2009  危险货物运输包装通用技术条件

GB 15603—1995  常用化学危险品贮存通则

要求

防老剂TAPPD的技术要求和相应的试验方法应符合表1的规定。

表1  橡胶防老剂TAPPD的技术要求和试验方法

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| (1) 外观 | 深紫色至黑色颗粒 | 4.2 |
| (2) 纯度（HPLC法），% ≥ | 91.0 | 4.3 |
| (3) 加热减量（68±2）℃，% ≤ | 0.70 | 4.4 |
| (4) 灰分(825±25)℃，% ≤ | 0.70 | 4.5 |
| (5) 初熔点，℃ | 63.0～ 73.0 | 4.6 |

试验方法

一般规定

- 除非另有说明，分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682─2008中规定的三级水。

标准中检验结果的判定按GB/T 8170─2008中4.3.3修约值比较法进行。

外观

在自然光线下目测。

纯度测定

4.3.1  试剂和材料

- 4.3.1.1水：经0.45μm滤膜过滤。

- 4.3.1.2乙腈[75-05-8]：色谱纯。

- 4.3.1.3六次甲基四胺[100-97-0]。

- 4.3.1.4甲醇[67-56-1]：色谱纯。

- 4.3.1.5磷酸[7664-38-2]。

4.3.2  仪器

- 4.3.2.1高效液相色谱仪，带有梯度洗脱装置。

- 4.3.2.2色谱柱：C18 5µm 4.6*250mm或相等柱效的色谱柱；

- 4.3.2.3检测器：多波长紫外分光检测器或具有等性能的分光检测器。

- 4.3.2.4微量注射器：20μL。

- 4.3.2.5色谱工作站或数据处理机。

- 4.3.2.6 pH计。

4.3.3 溶剂制备

- 4.3.3.1流动相A ---六次甲基四胺溶液（称取2.1±0.05g六次甲基四胺溶于1000mL水中，通过滴加磷酸的方法，将溶液pH调整至4.8±0.3,通过0.45μm的滤膜过滤。在用于液相色谱仪之前流动相脱气。

- 4.3.3.2流动相B —乙腈，在用于液相色谱仪之前流动相脱气。

4.3.4 操作条件

4.3.4.1 色谱操作条件如表2所示。

表2   色谱操作条件

| 控 制 参 数 |  | 操 作 条 件 |
| --- | --- | --- |
| - 仪器状态 | 进样体积 | 5μL |
|  | 检测器波长 | 250nm |
|  | 流速 | 1.0mL/min |
|  | 柱温 | 35℃ |

4.3.4.2 梯度洗脱条件如表3所示。

表3  梯度条件

| 时间 | A（体积分数），% | B（体积分数）% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 70 | 30 |
| 20.00 | 0 | 100 |
| 25.00 | 0 | 100 |
| 30.00 | 70 | 30 |
| 35.00 | 70 | 30 |

4.3.5  绘制外标法标准曲线：

- 分别称取50mg、60mg、70mg（精确至0.0001g）已知纯度的标准品橡胶防老剂TAPPD，放入三个校准过的50mL的容量瓶中，用甲醇使样品完全溶解并稀释到刻度。色谱稳定后，用进样器吸取20μL样品注射入色谱。出峰结束后，色谱工作站计算出峰面积，用标准品的质量分数与相对应的峰面积做标准曲线计算出相对响应因子f。

4.3.6  样品的测定

称取约60mg（精确至0.0001g）的试样，放入50mL的容量瓶中，用甲醇使样品完全溶解并稀释到刻度。色谱稳定后，用进样器吸取20μL样品注射入色谱。出峰结束后，用色谱工作站或数据处理机进行结果处理。

4.3.7  结果计算

橡胶防老剂TAPPD的纯度 以质量分数w计，数值以（%）表示，按式（1）计算：

……………………………………………………………(1)

式中：

f——色谱工作站计算出的橡胶防老剂TAPPD的相对响应因子；

As——样品溶液中橡胶防老剂TAPPD的峰面积数值；

m——样品的质量数值，单位为克（g）；

4.3.8  允许差

主峰或每个单体峰的重现性在重复运行中不超过±2%。

4.3.9  色谱图

橡胶防老剂TAPPD的样品分析典型色谱图见图1

30．873

。

说明：

30.873min—橡胶防老剂TAPPD。

图1  橡胶防老剂TAPPD样品分析色谱图

加热减量的测定

按GB/T11409—2008中3.4的规定进行测定。电热恒温干燥箱的温度控制在（68±2）℃，试样量约3 g（精确至0.0001g），加热时间3 h。

两次平行测定结果的差值不大于0.04 ％，取其算术平均值作为测定结果。

灰分的测定

按GB/T 11409—2008中3.7的规定进行测定，高温炉的温度控制在(825±25)℃，试样量1.5 g～2 g（精确至0.0001 g），灼烧时间2 h。

两次平行测定结果的差值不大于0.04 ％，取其算术平均值作为测定结果。

初熔点的测定

试样按GB/T 11409-2008中3.1的规定进行测定。

两次平行测定结果之差不大于0.4℃，取其算术平均值作为测定结果。

检验规则

出厂检验

表1规定的全部项目为出厂检验项目。

组批规则

本产品以同等质量的均匀产品为一批。

采样

按GB/T6680—2003的规定采样，采样量不应少于500g。混合均匀后，分别装入两个清洁、干燥的磨口瓶中，瓶口加封并注明：生产厂名称、产品名称、批号、采样日期、采样人。一份由检验部门检验，另一份密封保存三个月备查。

合格判定

- 本产品出厂检验结果全部符合表1的要求时，判定该批产品合格。该批产品检验结果若有一项指标不符合表1要求时，应重新从同批产品两倍量的包装件中采样进行全项目复检，复检结果即使只有一项指标不符合表1的要求，则判定该批产品不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

本产品外包装上应有清晰、牢固的标志，内容包括：产品名称、标准号、生产厂名称、地址、生产日期、批号、净含量等。并按GB 190—2008规定的“危害环境物质和物品标记”及GB/T191—2008规定标明 “禁用手钩”、“防潮”等标志。

包装

本产品应用用内衬塑料袋的编织袋或纸塑复合袋包装，每袋净含量25㎏±0.5㎏。也可以根据用户要求采用其他包装形式。同时产品的包装应符合GB 12463—2009的规定。

每批出厂产品都应附有一定格式的质量证明书，其内容包括：产品名称、标准号、生产厂名称、批号、生产日期，以及5.1规定检验项目的检验数据等。

运输

本产品运输过程中应防潮、防晒，搬运时轻装轻卸，防止包装损坏。

贮存

本产品的贮存应符合GB 15603—1995的有关规定。贮存在通风、干燥、阴凉的货棚或仓库内，避免曝晒。或贮存在位于阴凉、通风处的储罐中。

本产品在符合本标准规定的运输、贮存条件下，自生产之日起，贮存期为24个月。

安全

根据GB 12268-2012的规定，本产品属于6.1类毒害品，操作时要穿戴好个人防护用品,防止皮肤直接接触。

_________________________________