《橡胶防老剂TAPPD》行业标准

编制说明

编制单位： 安徽圣奥化学科技有限公司

编制日期： 二零一五年九月

《橡胶防老剂TAPPD》行业标准编制说明

# 一、工作简介

1.1、任务来源

依据工信厅科【2014】51号文“工业与信息化部办公厅关于印发2014年第一批行业标准制修订计划的通知”，行业标准《橡胶防老剂 2，4，6-三(N-1,4-二甲基戊基-对苯二胺基)-1,3,5-三嗪（TAPPD）》计划编号为2014-0468T-AH，《防老剂TAPPD》行业标准的负责起草单位为安徽圣奥化学科技有限公司，参加起草单位为相关生产厂，技术归口单位为全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会。该项标准完成时间为2015年。

1.2、产品概况

橡胶防老剂TAPPD是美国尤尼罗伊尔公司最近二十年来，新推出的一种对苯二胺类型橡胶防老剂，科聚亚收购该公司后，商品称Durazon 37[ 2, 4, 6-三( N-1, 4-二甲基戊基对苯二胺基)-1, 3, 5-􀀁三嗪, 简称TAPPD] ：结构式为；

本产品(1)迁移性小，挥发性低的性质，不易损耗，作用持久；(2)对接触面不会产生污染和变色；(3)不溶于水，在酸性溶液中也几乎是不会抽出；(4)在各种溶剂等液体中长时间浸渍后仍可保持橡胶制品的特性；(5)长期耐热性优良，与现在广泛使用的6PPD相比，热老化后的伸长率较高。由于具有如此多的优良特性，受到广泛重视。由于三嗪环特征结构, 氮含量高, 具有优异的耐热性, 被认为是动态和静态橡胶制品抗氧和抗臭氧的理想防老剂，TAPPD 赋予硫化胶的静态臭氧防护效果比6PPD 好。在轮胎炭黑胎侧胶料中, TAPPD将赋予胶料焦烧安全性, 而6PPD 则降低了胶料焦烧安全性。

TAPPD另外一个优秀的性能是非污染型，由于大部分抗臭氧剂都是以对苯二胺类为基础, 对胶料污染严重, 因此, 到目前还没有有效的非污染性化学抗降解剂。但是, 最近橡胶化学工业的发展使以三嗪为基础的非污染性、轻微变色的抗臭氧剂的生产获得成功。最近研制出来的用作N R 及S R 的抗降解剂TAPPD是一种全新的抗臭氧剂。TAPPD的独特之处在于它具有优异的臭氧防护性能并且不污染。它具有优异的静态臭氧防护性能, 可延长屈挠疲劳寿命, 同时还是一种优异的抗氧剂。三嗪类抗臭氧剂性能与烷基一芳基对苯二胺类抗臭氧剂的相似, 而且这种抗臭氧剂的臭氧化机理也与烷基一芳基对苯二胺类抗臭氧剂相似。三嗪类抗臭氧剂的一个特点是与臭氧反应活性很大, 而且由于它们的分子尺寸大限制了其迁移性, 因此具有优异的长时间防护效果。

# 二、标准制定的意义

对苯二胺类防老剂是目前国内外橡胶工业常用的优良品种，也是今后防老剂的发展方向。美国是世界上最大的橡胶助剂消费国，对苯二胺类防老剂占整个防老剂总量的一半以上。美国橡胶工业发达，许多抗氧剂、抗臭氧剂为主橡胶助剂新品种都诞生在哪里。德国朗盛公司是西欧最著名的橡胶助剂生产企业，不仅生产橡胶防老剂4010、4010NA、4020等，还开发生产4030、4040及4022等新品种。据不完全统计，在近10年来世界对苯二胺类防老剂需求量大约增加30％，西欧各国增加均超过50％，日本的橡胶助剂发展也非常迅速，近年来国内对苯二胺类防老剂产量稳步增长。

由于我国近年来经济稳步增长，基础设施建设发展很快，全国高等级公路里程已超过1万公里，高铁也在突飞猛进发展中，交通运输业、汽车产业、航空业、农业机械化已列为国民经济重要产业，这一切都给与之相关的橡胶助剂工业发展提供了良好的机遇，因此国外许多公司也看好中国市场，纷纷开发中国市场。目前已有多家企业在中国独资或合资生产橡胶助剂，如美国独资的青岛昂记橡塑科技有限公司；德国拜耳全资子公司莱茵化学公司与中方合资的青岛莱茵化学有限公司，生产各类橡胶助剂；康普顿公司与江苏丹阳合资的丹阳康普顿化工有限公司，生产防老剂、促进剂母粒等；另外，富莱克斯等其他一些助剂公司也在与有关部门或企业进行洽谈，准备在中国生产橡胶助剂。

目前，对苯二胺类橡胶防老剂TAPPD项目正适合了中国橡胶工业发展的要求。防老剂TAPPD 作为其新一代产品，最突出的方面是其不变色和抗老化持久性能和环保性能，可以预见，防老剂TAPPD在我国未来几年内的橡胶助剂业中发展前景将会非常广阔，作为全球最新防老剂产品，防治国外产品垄断高端防老剂生产，因此尽快发展我国新型橡胶防老剂TAPPD 是当务之急的工作。

橡胶工业的发展急需安全环保，性能卓越的原材料，而橡胶助剂作为橡胶工业必不可缺的原材料之一，其质量直接影响着橡胶制品的质量和市场竞争力。标准是评定和衡量产品质量高低和安全可靠的一个重要依据。通过标准，统一产品的化学成分和物理性能等技术指标及试验方法，保证产品质量和安全的可靠性和可比性，便于统一管理。

防老剂TAPPD作为国内自主研发的新产品，目前还没有国家标准和行业标准，标准作为国际技术法律文件，有利于促进国际贸易，适应市场全球化；同时标准作为市场经济体制的技术支撑，维护了市场的经济秩序，为营造公平竞争的市场环境起着很大的作用。先进的标准还有利于促进企业生产发展，提高企业的产品质量，增加其国际市场竞争力，提高社会经济效益。尽快制定TAPPD产品行业标准和国家标准，将进一步促进了行业技术进步，提高了橡胶助剂产品在国际市场的竞争力，推动了产品出口并取得良好的经济效益。

# 三、标准制定的简要过程

2015年3月初化学助剂分委会向国内相关生产单位发出该项行业标准制定工作的调查函3封，收到回函2封，它们是安徽圣奥化学科技有限公司、江苏圣奥化学科技有限公司，收集到企业标准汇总见附表1。从防老剂TAPPD二家企标可看出各家企标的检测项目均为外观、纯度（GC法）、加热减量、灰分，本次行业标准制定将对两项行标的检测项目及试验方法进行统一。

2015年5月在山西太原召开了防老剂TAPPD 行业标准制定会议，到会的企业和专家就标准草案制定的采标依据、控制项目设置和试验方法的确定展开充分讨论，会议最终确定了本标准检测项目、试验方法及各阶段工作进度要求。并决定由安徽圣奥化学科技有限公司、江苏圣奥化学科技有限公司通过共同参与验证工作。

会议结束后，两单位随即启动相关项目工作，7月底安徽圣奥最终确定了本标准控制指标和试验方法，并通过互寄样品参与单位验证。在上述工作完成后，8月有安徽圣奥提出标准征求意见稿，………

# 四、标准采标情况说明

本标准在制定过程中未查到对应的国际标准和国外先进标准，查到美国科举亚公司Durazon 37。根据产品的市场占用率和客户要求，本标准修改和采用科举亚公司、米其林公司产品质量规格对比表（见表1）。

- 行业标准《橡胶防老剂TAPPD》和科聚亚公司质量质量规格对比表

| 项 目 | 本 标 准 指 标 | 科聚亚 | 米其林 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 外观 | 深紫色至黑色颗粒 | an easily dispersed dark purple flake | —— |
| (2) 纯度（HPLC），% ≥ | 91.0 | —— | 90.0 |
| (3) 加热减量，% ≤ | 0.70 | —— | 0.7 |
| (4) 灰分，% ≤ | 0.70 | —— | 0.7 |
| (5) 初熔点，℃ | 63.0～ 73.0 | 65.0～ 75.0 | 63.0-73.0 |

五、标准制定的主要内容和依据

5.1、编写格式

本标准按GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则  第1部分:标准的结构和编写》给出的规则编写。

5.2 、标准名称

GB/T21871-2008《橡胶配合剂  缩略语》中没有该产品的名称，根据其IUPAC命名，简称防老剂TAPPD，所以本次起草标准时，采用防老剂TAPPD 称呼。

5.3、标准检测项目

依据GB/T 11409—2008  《橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法》，结合国内外产品标准及公司产品规格，确定检测项目为；外观、纯度、初熔点、加热减量、灰分五项。具体见表1。

5.4、试验方法

# 5.4.1 外观的测定

在自然光线下采用目视评定

5.4.2 纯度的测定（HPLC法）

见行业标准。

# 5.4.3 加热减量的测定

按GB/T 11409—2008中3.4的规定进行测定，电热恒温干燥箱的温度控制在（68±2） ℃，试样量约3 g（精确至0.0001 g），加热时间3 h。两次平行测定结果的差值不大于0.04 ％，取其算术平均值作为测定结果。

5.4.4  灰分的测定

按GB/T 11409—2008中3.7的规定进行测定，高温炉的温度控制在（825±25）℃，试样量约1.5 g—2 g（精确至0.0001g），灼烧时间2 h。两次平行测定结果的差值不大于0.04 ％，取其算术平均值作为测定结果。

# 5.5  标准指标的确定

根据国内外产品的技术指标，征求用户意见，经过统一的样品试验验证，各参加试验单位连续20批次的全部检测项目的累计数据试验结果（见附表1、附表2）确定防老剂TAPPD 的技术指标如表2

- 行业标准《橡胶防老剂TAPPD》的质量要求

| 项 目 | 行业标准指标 |
| --- | --- |
| (1)外观 | 深紫色至黑色颗粒 |
| (2)纯度（HPLC法），% ≥ | 91.0 |
| (3)加热减量（），% ≤ | 0.70 |
| (4)灰分（），% ≤ | 0.70 |
| (5) 初熔点，℃ | 63.0～ 73.0 |

5.6 采样

。

5.7 检验规则

本标准检验规则分检验分类，出厂检验，组批分类，采样，复检。

# 6、标准属性

本标准属推荐性行业标准。

# 7、标准评价

由表1可见，国内标准于国外先进国家的标准更全面和完善，根据产品使用的要求增加纯度指标，根据有机物的特性，增加了加热减量和灰分两个指标，保障产品质量稳定可控。本标准达到国际先进水平。

# 8、知识产权

本标准所有技术指标及检验方法均未涉及专利问题。

# 9、与其他法律法规的协调性

本标准未涉及国内相关的法律法规

10、贯彻标准的要求和措施。

制定“防老剂TAPPD ”的技术标准，用户以此作为验收标准，可降低对国外产品的依赖，有利于提升我国自主创新技术产品的国际竞争力，增强我国橡胶工业的整体竞争力。

建议技术归口单位在标准推出后，及时组织生产企业和用户学习和宣贯本标准，为标准推行做好指导和服务工作。

“橡胶防老剂TAPPD”行业标准编写组

二零一五年九月

附表1

# 《橡胶防老剂TAPPD》统一样品验证试验数据表

| 样品 | 检测项目 | 安徽圣奥化学科技有限公司 |  | 江苏圣奥化学科技有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试验1 | 试验2 | 试验1 | 试验2 |
| A | 外观 | 深紫色至黑色颗粒 | 深紫色至黑色颗粒 | 深紫色至黑色颗粒 | 深紫色至黑色颗粒 |
|  | 初熔点，℃ | 65.2 | 65.2 | 65.8 | 65.8 |
|  | 纯度（HPLC法），% | 92.34 | 91.98 | 92.65 | 92.47 |
|  | 加热减量（68±2℃），% | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |
|  | 灰分（825±25℃），% | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| B | 外观 | 深紫色至黑色颗粒 | 深紫色至黑色颗粒 | 深紫色至黑色颗粒 | 深紫色至黑色颗粒 |
|  | 初熔点，℃ | 64.7 | 64.5 | 65.1 | 65.3 |
|  | 纯度（HPLC法），% | 91.77 | 91.56 | 92.03 | 91.89 |
|  | 加热减量（68±2℃），% | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
|  | 灰分（825±25℃），% | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |

、

附表1-1

《橡胶防老剂TAPPD》统一样品验证试验数据表

试验单位：安徽圣奥化学科技有限公司                试验方法：见本方案           试验日期：2015年6月30日

| 样品 项目 | A |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 外观 | 深紫色至黑色颗粒 | 深紫色至黑色颗粒 | 深紫色至黑色颗粒 | 深紫色至黑色颗粒 |
| 初熔点，℃ | 65.2 | 65.2 | 64.7 | 64.5 |
| 纯度（HPLC法），% | 92.34 | 91.98 | 91.77 | 91.56 |
| 加热减量（68±2℃），% | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.08 |
| 灰分（825±25℃），% | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |

分析人员（签字）： 王珍                                          质检负责人（签字盖章）： 李平华

附表1-2

《橡胶防老剂TAPPD》统一样品验证试验数据表

试验单位：江苏圣奥化学科技有限公司                试验方法：见本方案           试验日期：2015年6月30日

| 样品 项目 | A |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 外观 | 深紫色至黑色颗粒 | 深紫色至黑色颗粒 | 深紫色至黑色颗粒 | 深紫色至黑色颗粒 |
| 初熔点，℃ | 65.8 | 65.8 | 65.1 | 65.3 |
| 纯度（HPLC法），% | 92.65 | 92.47 | 92.03 | 91.89 |
| 加热减量（68±2℃），% | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| 灰分（825±25℃），% | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.14 |

分析人员（签字）：王桃玲                                           质检负责人（签字盖章）：李锋伟

附表2—1

# 《橡胶防老剂TAPPD》累积试验数据表

试验单位：安徽圣奥化学科技有限公司              试验方法：见本方案

试验日期：2015年6月30日

| 项目 批次 | 外观 | 初熔点，℃ | 纯度，% | 加热减量，% | 灰分，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深紫色至黑色颗粒 | 63.8 | 91.27 | 0.08 | 0.12 |
| 2 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.1 | 92.50 | 0.06 | 0.14 |
| 3 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.0 | 93.89 | 0.05 | 0.09 |
| 4 | 深紫色至黑色颗粒 | 65.0 | 92.12 | 0.06 | 0.09 |
| 5 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.2 | 93.56 | 0.07 | 0.08 |
| 6 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.4 | 91.77 | 0.09 | 0.08 |
| 7 | 深紫色至黑色颗粒 | 63.7 | 92.08 | 0.10 | 0.09 |
| 8 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.0 | 93.89 | 0.07 | 0.07 |
| 9 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.3 | 91.29 | 0.09 | 0.08 |
| 10 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.6 | 92.45 | 0.08 | 0.07 |
| 11 | 深紫色至黑色颗粒 | 65.1 | 93.17 | 0.07 | 0.14 |
| 12 | 深紫色至黑色颗粒 | 65.0 | 92.56 | 0.09 | 0.12 |
| 13 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.7 | 92.68 | 0.10 | 0.08 |
| 14 | 深紫色至黑色颗粒 | 65.1 | 92.87 | 0.05 | 0.09 |
| 15 | 深紫色至黑色颗粒 | 63.9 | 92.57 | 0.07 | 0.12 |
| 16 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.9 | 92.76 | 0.08 | 0.07 |
| 17 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.8 | 93.58 | 0.11 | 0.09 |
| 18 | 深紫色至黑色颗粒 | 63.8 | 91.89 | 0.15 | 0.11 |
| 19 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.6 | 91.78 | 0.08 | 0.13 |
| 20 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.2 | 93.20 | 0.08 | 0.10 |

分析人员（签字）：王珍               质检负责人（签字盖章）：李平华

附表2—2

# 《橡胶防老剂TAPPD》累积试验数据表

试验单位：江苏圣奥化学科技有限公司            试验方法：见本方案

试验日期：2015年6月30日

| 项目 批次 | 外观 | 初熔点，℃ | 纯度，% | 加热减量，% | 灰分，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深紫色至黑色颗粒 | 63.7 | 91.19 | 0.07 | 0.14 |
| 2 | 深紫色至黑色颗粒 | 63.9 | 91.87 | 0.10 | 0.10 |
| 3 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.2 | 92.89 | 0.08 | 0.09 |
| 4 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.6 | 91.12 | 0.06 | 0.06 |
| 5 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.0 | 91.56 | 0.06 | 0.10 |
| 6 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.2 | 92.77 | 0.09 | 0.11 |
| 7 | 深紫色至黑色颗粒 | 63.6 | 93.08 | 0.08 | 0.07 |
| 8 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.6 | 91.89 | 0.06 | 0.10 |
| 9 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.3 | 92.29 | 0.08 | 0.09 |
| 10 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.0 | 91.45 | 0.08 | 0.06 |
| 11 | 深紫色至黑色颗粒 | 65.0 | 92.17 | 0.07 | 0.14 |
| 12 | 深紫色至黑色颗粒 | 65.0 | 91.56 | 0.08 | 0.12 |
| 13 | 深紫色至黑色颗粒 | 63.8 | 92.68 | 0.10 | 0.08 |
| 14 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.7 | 92.87 | 0.08 | 0.10 |
| 15 | 深紫色至黑色颗粒 | 63.9 | 92.57 | 0.07 | 0.09 |
| 16 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.6 | 92.76 | 0.08 | 0.07 |
| 17 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.2 | 93.58 | 0.11 | 0.08 |
| 18 | 深紫色至黑色颗粒 | 63.9 | 92.89 | 0.12 | 0.11 |
| 19 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.8 | 91.78 | 0.08 | 0.12 |
| 20 | 深紫色至黑色颗粒 | 64.0 | 92.20 | 0.10 | 0.09 |

分析人员（签字）：王桃玲             质检负责人（签字盖章）：李锋伟