ICS 83.040.20

G71

备案号：XXXX-XXXX

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

硫化促进剂 N-叔丁基-双（2-苯并噻唑次磺酰胺）（TBSI）

Vulcanizing accelerator-N-tert-butyl-bis（2-benzothiazole sulfenamide）

（TBSI）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会(SAC/TC 35/SC 12) 归口。

本标准负责起草单位：安徽圣奥化学科技有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

硫化促进剂 N-叔丁基-双（2-苯并噻唑次磺酰胺）（TBSI）

- 范围

本标准规定了硫化促进剂N-叔丁基-双（2-苯并噻唑次磺酰胺）（简称硫化促进剂TBSI)的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

- 本标准适用于由促进剂N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺（简称硫化促进剂TBBS）与醋酸酐在催化剂存在下缩合制得的硫化促进剂TBSI。

- 化学名称: N-叔丁基-双（2-苯并噻唑次磺酰胺）

- 分子式：C18H17N3S4

- 结构式:

- 相对分子质量:403.56(按2016年国际相对原子质量)

- CAS RN：3741-80-8

- 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008  包装储运图示标志

GB/T 6679  固体产品采样总则

GB/T 6682—2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170—2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 11409—2008  橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法

- 技术要求

硫化促进剂TBSI的技术要求和相应的试验方法应符合表1的规定。

- 硫化促进剂TBSI的技术要求和试验方法

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 白色粉末 | 4.2 |
| 纯度（HPLC法）/% ≥ | 87.50 | 4.3 |
| 加热减量(45℃±2 ℃)/% ≤ | 0.50 | 4.4 |
| 灰分(750℃±25 ℃)/% ≤ | 0.50 | 4.5 |
| 初熔点/℃ ≤ | 128.0 | 4.6 |
| 筛余物(150μm)/ ≤ | 0.30 | 4.7 |

- 试验方法

- 4.1一般规定

- 除非另有规定，分析中只能使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682─2008中规定的三级水。

- 检验结果的判定按GB/T 8170─2008中4.3.3修约值比较法进行。

- 4.2外观的测定

在自然光下目测。

- 4.3纯度的测定

- 4.3.1试剂和材料

4.3.1.1  水：经0.45μm滤膜过滤，使用前脱气.

4.3.1.2  乙腈[75-05-8]：色谱纯，使用前脱气。

4.3.1.3  二氯甲烷[75-09-2]：色谱纯。

4.3.1.4  TBSI标样：纯度要求99%（TBSI多次重结晶提纯后用液相色谱分析的面积归一法结果）

4.3.2.2

- 4.3.2仪器

- 4.3.2.1  高效液相色谱仪；

- 4.3.2.2  色谱柱：固定相为C18, 长为250mm，内径为4.6mm，粒径5µm或相等柱效的色谱柱；

- 4.3.2.3  检测器：多波长紫外分光检测器或具有等性能的分光检测器；

- 4.3.2.4  注射器：20 µL；

- 4.3.2.5  色谱工作站或数据处理机；

- 4.3.2.6  超声波振荡器。

4.3.3  操作条件

色谱操作条件如表2所示。

- 色谱操作条件

| 控 制 参 数 |  | 操 作 条 件 |
| --- | --- | --- |
| - 仪器状态 | 进样体积/μL | 5 |
|  | 检测器波长/nm | 254 |
|  | 流速/（mL/min） | 1.0 |
|  | 柱温/℃ | 35 |
|  | 流动相（水：乙腈）/（V/V） | 16:84 |
|  | 检测时间，min | 35 |
| 注：上述操作条件中参数是典型的，可根据不同仪器特点对给定的操作参数做适当的调整，以获得最佳效果果。 |  |  |

- 4.3.4  标样峰面积的测定

称取已知浓度的标准样品0.07g，精确至0.0001g，放入校准过的50mL的容量瓶中，用二氯甲烷稀释到刻度，放入超声波中振荡1min～2min，使样品完全溶解。色谱稳定后，用进样器吸取20μL标样溶液注射入色谱仪。出峰结束后，色谱工作站计算出峰面积，如上条件测试两次，两次测试的峰面积平行性误差不得超过2%。

- 4.3.5  样品的测定

在50mL的容量瓶中称取0.07g的样品，精确至0.0001g，用二氯甲烷稀释到刻度，再放入超声波中1～2min，使样品完全溶解。色谱稳定后，用进样器吸取20μL样品注射入色谱仪。出峰结束后，色谱工作站计算结果。

- 4.3.6  结果计算

硫化促进剂TBSI纯度以质量分数w计，数值以（%）表示，按式（1）计算：

w=A样A标×M标M样×W标	(1)

式中：

A样——试样TBSI的峰面积；

A标——标样TBSI的峰面积；

M标——标样的质量；

M样——试样的质量；

W标——标样纯度的质量百分数。

- 4.3.8  允许差

两次平行测定结果的绝对差值不大于2%，取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

- 4.3.8  色谱图

硫化促进剂TBSI样品分析的典型色谱图见图1。

- 说明：

- 18.162min—TBSI。

- 图1  硫化促进剂TBSI样品分析典型色谱图

- 4.4 加热减量的测定

按GB/T 11409—2008中3.4的规定进行测定。电热恒温干燥箱的温度控制在70℃±2℃，试样量约3g，精确至0.0001g。

两次平行测定结果的绝对差值不大于0.04%，取其算术平均值作为测定结果。

- 4.5灰分的测定

按GB/T 11409—2008中3.7的规定进行测定。高温炉的温度控制在750℃±25℃，试样量约3g，精确至0.0001g。

两次平行测定结果的绝对差值不大于0.04%，取其算术平均值作为测定结果。

- 4.6初熔点的测定

按GB/T 11409-2008中3.1的规定进行测定。

两次平行测定结果之绝对差值不大于0.4℃，取其算术平均值作为测定结果。

- 4.7筛余物的测定

按GB/T 11409-2008中的3.5。2干法的规定进行测定。其中试验筛150μm。

两次平行测定结果之绝对差值不大于0.04%，取其算术平均值作为测定结果。

- 检验规则

  - 出厂检验

表1中规定的所有项目为出厂检验项目。

  - 组批规则

本产品以同等质量的均匀产品为一批，即按产品贮罐组批或按生产周期组批。

  - 采样

- 以批为单位按GB/T 6679的规定采样；取样量不少于500g，分装于两个清洁干燥的磨口瓶（塑料袋）中，密封；瓶（袋）上粘贴标签，注明：生产厂名称、产品名称、型号、批号、采样日期、采样人等，一瓶（袋）供检验部门检验，另一瓶（袋）保存备查。

  - 合格判定

本产品出厂检验结果全部符合表1的要求时，判定该批产品合格。该批产品检验结果若有一项指标不符合表1的要求，应重新从同批次产品两倍量的包装件中采样进行全项目复检，复检结果即使只有一项指标不符合表1的要求，则判定该批产品不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

本产品的包装件上应有清晰的、牢固的标志，其内容包括：生产厂名称、地址、产品名称、生产日期、批号、标准号、净含量和符合GB/T 191—2008中规定标明“怕晒”、“怕雨”等标志。

  - 包装

本产品用内衬塑料袋的编织袋或纸塑复合袋包装，每袋净含量25㎏。也可以根据用户要求采用其他包装形式。

每批出厂产品都应附有一定格式的质量证明书，其内容包括：产品名称、标准号、生产厂名称、批号、生产日期以及5.1规定检验项目的检验数据等。

  - 运输

本产品的运输过程中应防雨、防晒，搬运时轻装、轻卸，防止包装损坏。

  - 贮存

本产品应贮存在阴凉、干燥、通风良好的地方，避免阳光直射。离墙壁的距离应大于0.5m，并不得靠近自来水管、下水道和取暖装置，以防止潮湿和变质，更不能靠近火源。

本产品在符合本标准规定的运输、贮存条件下，自生产之日起贮存期为24个月。

_________________________________