ICS 83.140.50

G43

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

管线阀门用抗气体快速减压橡胶密封圈

Rapid Gas Decompression Resistance Rubber Sealing Parts for Pipeline Valve

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2020.5.30）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　结构型式	2

5　尺寸标识代号	3

6　要求	4

7　试验方法	8

8　检验规则	9

9　标志、包装及贮存	9

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会（SAC/TS35/SC3）归口。

本文件起草单位：上海如实密封科技有限公司、成都成高阀门有限公司、西北橡胶塑料研究设计院有限公司、西安向阳航天材料股份有限公司、成都盛帮密封件股份有限公司、广东天诚密封件股份有限公司、胜利油田长龙橡塑有限责任公司、山西泰宝科技有限公司。

本文件主要起草人：李恩军、曾品其、高静茹、刘海军、邹兴平、孙少佳、穆学杰、孙宇、苟文亮、古邦宇、张恒、李磊、徐晓东、张义贵、张强。

本标准为首次发布。

管线阀门用抗气体快速减压橡胶密封圈

- 范围

本文件规定了管线阀门用抗气体快速减压橡胶密封圈的术语和定义、结构、代号、要求、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于工作温度在-55℃～315℃、公称压力PN 10MPa～42MPa的管线阀门用抗气体快速减压橡胶密封圈。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 533 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2941 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3452.1 液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分：尺寸系列及公差

GB/T 3452.2 液压气动用O形橡胶密封圈 第2部分：外观质量检验规范

GB/T 5721 橡胶密封制品标志、包装、运输、贮存的一般规定

GB/T 7758 硫化橡胶 低温性能的测定 温度回缩法（TR试验）

GB/T 7759.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下

GB/T 19672-2005 管线阀门 技术条件

GB/T 34903.2-2017 石油、石化与天然气工业 与油气开采相关介质接触的非金属材料 第2部分：弹性体

NORSOK M710 Edition 3:2014 Qualification of non-metallic materials and manufactures – Polymers

ISO 23936-2:2011 Petroleum, petrochemical and natural gas idustries – Non-metallic materials in contact with media related to oil and gas production – Part2: Elastomers

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件：

- 管线阀门 Pipeline valves

用于天然气和石油输送管线，法兰连接和焊接连接的闸阀、球阀、止回阀和旋塞阀。

- 气体快速减压 Rapid gas decompression；RGD

高压含气系统的极速压力下降，将破坏系统中的聚合物内外部气体压力的平衡，气体快速从聚合物中溢出，导致膨胀起泡或爆裂。

- 三角圈 Delta ring

一种截面为三角形的橡胶密封圈，简称三角圈。

- 结构型式

  - O形圈的典型结构如图1所示。

d1为O形圈内径；d2为O形圈横截面直径。

- 典型的O形圈结构

  - 三角圈的典型结构如图2所示。

d为三角圈的内径；h为密封面的高度；A为三角圈的底边宽度；C为三角圈的腰长；S1为三角圈底边密封区域；S2为三角圈顶面密封区域；R为三角圈圆弧角。

- 典型的三角圈结构

- 尺寸标识代号

  - O形圈的尺寸标识代号应符合GB/T 3452.1的规定。

  - 三角圈尺寸标识代号以内径d、密封面高度h和腰长C标明，见表1。

- 三角圈尺寸标识代号示例

单位为毫米

| 内径d | 密封面高度h | 腰长C | 标识代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 4.5 | 5.54 | d23×4.5×5.54 |
| 116 | 5.5 | 6.54 | d116×5.5×6.54 |
| 220 | 5.5 | 6.54 | d220×5.5×6.54 |
| 460 | 7.0 | 7.83 | d460×7.0×7.83 |
| 972 | 10.8 | 11.96 | d972×10.8×11.96 |

- 要求

  - 材料

制造管线阀门用抗气体快速减压橡胶密封圈的材料采用氢化丁腈橡胶、氟橡胶、四丙氟橡胶以及全氟醚橡胶，橡胶材料的物理性能要求应符合表2、表3、表4和表5的规定。

- 氢化丁腈橡胶材料性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |  |  |  | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | O形圈用 |  | 三角圈用 |  |  |
|  |  |  | 常规HNBR | 低温HNBR | 常规HNBR | 低温HNBR |  |
| 1 | 密度 | g/cm3 | 1.26±0.03 | 1.36±0.03 | 1.30±0.03 | 1.30±0.03 | 7.2.1 |
| 2 | 硬度 | Shore A | 90±5 | 90±5 | 95±3 | 95±3 | 7.2.2 |
| 3 | 50%定伸应力 | MPa | ≥6 | ≥6 | ≥10 | ≥8 | 7.2.3 |
| 4 | 100%定伸应力 | MPa | ≥12 | ≥12 | —— | —— | 7.2.3 |
| 5 | 拉伸强度 | MPa | ≥20 | ≥15 | ≥20 | ≥16 | 7.2.3 |
| 6 | 拉断伸长率 | % | ≥150 | ≥100 | ≥90 | ≥90 | 7.2.3 |
| 7 | 压缩永久变形，（150℃，20h，B型试样，压缩率25%） | % | ≤25 | ≤30 | ≤25 | ≤30 | 7.2.4 |
| 8 | 低温回缩温度TR10 | ℃ | ≤-20 | ≤-30 | ≤-20 | ≤-30 | 7.2.5 |
| 9 | 抗气体快速减压性能 |  | PASS | PASS | PASS | PASS | 7.2.6 |

- 氟橡胶材料性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | O形圈用 |  |  |  | 三角圈用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FKM A | FKM B | FKM GF | FKM GLT |  | FKM A | FKM B | FKM GF | FKM GLT |  |
| 1 | 密度 | g/cm3 | 1.84±0.03 | 1.87±0.03 | 1.89±0.03 | 1.83±0.03 |  | 1.82±0.03 | 1.85±0.03 | 1.90±0.03 | 1.80±0.03 | 7.2.1 |
| 2 | 硬度 | ShoreA | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 |  | 95±3 | 95±3 | 95±3 | 95±3 | 7.2.2 |
| 3 | 50%定伸应力 | MPa | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥5 |  | ≥12 | ≥12 | ≥8 | ≥12 | 7.2.3 |
| 4 | 100%定伸应力 | MPa | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 |  | —— | —— | —— | —— | 7.2.3 |
| 5 | 拉伸强度 | MPa | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥15 |  | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥15 | 7.2.3 |
| 6 | 拉断伸长率 | % | ≥90 | ≥90 | ≥120 | ≥150 |  | ≥70 | ≥70 | ≥100 | ≥70 | 7.2.3 |
| 7 | 压缩永久变形，（150℃，20h，B型试样，压缩率25%） | % | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |  | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | 7.2.4 |
| 8 | 低温回缩温度TR10 | ℃ | ≤-17 | ≤-14 | ≤-5 | ≤-30 |  | ≤-17 | ≤-14 | ≤-5 | ≤-30 | 7.2.5 |
| 9 | 抗气体快速减压性能 |  | PASS | PASS | PASS | PASS |  | PASS | PASS | PASS | PASS | 7.2.6 |

- 四丙氟橡胶材料性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |  | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | O形圈用 | 三角圈用 |  |
| 1 | 密度 | g/cm3 | 1.57±0.03 | 1.57±0.03 | 7.2.1 |
| 2 | 硬度 | Shore A | 90±5 | 95±3 | 7.2.2 |
| 3 | 50%定伸应力 | MPa | ≥8 | ≥8 | 7.2.3 |
| 4 | 100%定伸应力 | MPa | ≥12 | —— | 7.2.3 |
| 5 | 拉伸强度 | MPa | ≥20 | ≥16 | 7.2.3 |
| 6 | 拉断伸长率 | % | ≥100 | ≥100 | 7.2.3 |
| 7 | 压缩永久变形，（150℃，20h，B型试样，压缩率25%） | % | ≤30 | ≤30 | 7.2.4 |
| 8 | 低温回缩温度TR10 | ℃ | ≤3 | ≤3 | 7.2.5 |
| 9 | 抗气体快速减压性能 |  | PASS | PASS | 7.2.6 |

- 全氟醚橡胶材料性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |  | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | O形圈用 | 三角圈用 |  |
| 1 | 密度 | g/cm3 | 2.10±0.03 | 2.10±0.03 | 7.2.1 |
| 2 | 硬度 | Shore A | 90±5 | 95±3 | 7.2.2 |
| 3 | 50%定伸应力 | MPa | ≥8 | ≥8 | 7.2.3 |
| 4 | 拉伸强度 | MPa | ≥12 | ≥12 | 7.2.3 |
| 5 | 拉断伸长率 | % | ≥70 | ≥70 | 7.2.3 |
| 6 | 压缩永久变形，（150℃，20h，B型试样，压缩率25%） | % | ≤25 | ≤25 | 7.2.4 |
| 7 | 低温回缩温度TR10 | ℃ | ≤-2 | ≤-2 | 7.2.5 |
| 8 | 抗气体快速减压性能 |  | PASS | PASS | 7.2.6 |

  - 外观

O形圈的外观质量应符合GB/T 3452.2的规定。三角圈的外观要求见表6。

- 三角圈的外观要求

| 序号 | 缺陷名称 | 外观要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脱层 | 不允许 |
| 2 | 裂纹 | 不允许 |
| 3 | 裂口 | 不允许 |
| 4 | 孔眼 | 不允许 |
| 5 | 杂质 | 不允许 |
| 6 | 起泡 | 不允许 |
| 7 | 缺胶 | 不允许 |
| 8 | 接痕 | 不允许 |
| 9 | 合模线 | 合模线应避开密封面S1、S2区域，见图2。 |

  - 尺寸公差

O形圈的尺寸公差应符合GB/T 3452.1的规定，三角圈的尺寸公差要求见表7。

- 三角圈的尺寸及公差表

单位为毫米

| 公称尺寸DN | 内径d | 密封面高度h | 底边宽度A | 腰长C | 圆角R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 23±0.5 | 4.5±0.1 | 7.0±0.1 | 5.54±0.1 | 1.0±0.1 |
| 50 | 58.5±1.0 | 5.5±0.1 | 8.0±0.1 | 6.54±0.1 | 1.5±0.1 |
| 80 | 88.2±1.0 | 5.5±0.1 | 8.0±0.1 | 6.54±0.1 | 1.5±0.1 |
| 100 | 116±1.0 | 5.5±0.1 | 8.0±0.1 | 6.54±0.1 | 1.5±0.1 |
| 125 | 140±2.0 | 5.5±0.1 | 8.0±0.1 | 6.54±0.1 | 1.5±0.1 |
| 150 | 168±2.0 | 5.5±0.1 | 8.0±0.1 | 6.54±0.1 | 1.5±0.1 |
| 200 | 220±2.0 | 5.5±0.1 | 8.0±0.1 | 6.54±0.1 | 1.5±0.1 |
| 250 | 270±2.0 | 5.5±0.1 | 8.0±0.1 | 6.54±0.1 | 1.5±0.1 |
| 300 | 326±2.0 | 5.5±0.1 | 8.0±0.1 | 6.54±0.1 | 1.5±0.1 |
| 350 | 355±2.0 | 5.5±0.1 | 8.0±0.1 | 6.54±0.1 | 1.5±0.1 |
| 400 | 410±2.0 | 5.5±0.1 | 8.0±0.1 | 6.54±0.1 | 1.5±0.1 |
| 450 | 460±3.0 | 7.0±0.1 | 9.0±0.1 | 7.83±0.1 | 2.5±0.1 |
| 500 | 515±3.0 | 7.0±0.1 | 9.0±0.1 | 7.83±0.1 | 2.5±0.1 |
| 550 | 570±3.0 | 7.0±0.1 | 9.0±0.1 | 7.83±0.1 | 2.5±0.1 |
| 600 | 623±3.0 | 7.0±0.1 | 9.0±0.1 | 7.83±0.1 | 2.5±0.1 |
| 650 | 667±3.0 | 7.0±0.1 | 9.0±0.1 | 7.83±0.1 | 2.5±0.1 |
| 700 | 722±3.0 | 7.0±0.1 | 9.0±0.1 | 7.83±0.1 | 2.5±0.1 |
| 750 | 776±3.0 | 7.0±0.1 | 9.0±0.1 | 7.83±0.1 | 2.5±0.1 |
| 800 | 828±3.0 | 7.0±0.1 | 9.0±0.1 | 7.83±0.1 | 2.5±0.1 |
| 850 | 878±3.0 | 7.0±0.1 | 9.0±0.1 | 7.83±0.1 | 2.5±0.1 |
| 900 | 925±3.0 | 7.0±0.1 | 9.0±0.1 | 7.83±0.1 | 2.5±0.1 |
| 950 | 972±4.0 | 10.8±0.1 | 13.6±0.1 | 11.96±0.1 | 4.0±0.1 |
| 1000 | 1025±4.0 | 10.8±0.1 | 13.6±0.1 | 11.96±0.1 | 4.0±0.1 |
| 1050 | 1080±4.0 | 10.8±0.1 | 13.6±0.1 | 11.96±0.1 | 4.0±0.1 |
| 1200 | 1236±4.0 | 10.8±0.1 | 13.6±0.1 | 11.96±0.1 | 4.0±0.1 |
| 1400 | 1436±4.0 | 10.8±0.1 | 13.6±0.1 | 11.96±0.1 | 4.0±0.1 |

- 试验方法

  - 试样的制备与调节

试样的制备与调节按GB/T 2941进行。

  - 物理性能试验方法

    - 密度的测定按照GB/T 533进行。

    - 硬度的测定按照GB/T 531.1进行。

    - 拉伸强度、拉断伸长率、50%定伸应力和100%定伸应力的测定按照GB/T 528进行，采用1型试样。

    - 压缩永久变形的测定按照GB/T 7759.1进行，采用B型试样。

    - 低温回缩温度TR10的测定按照GB/T 7758进行。

    - 抗气体快速减压（RGD）性能测定按照NORSOK M710 Edition 3:2014进行。

  - 外观

O形圈、三角圈的外观采用目视法或适当的量具进行。

  - 尺寸检验

O形圈、三角圈的尺寸按GB/T 2941的规定进行检验。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 材料

8.1.1.1 同班同机台生产的相同胶料以不多于300kg为一批。

8.1.1.2每批材料应进行表2～表4中的第1～7项、表5第1-6项物理性能检验。

8.1.1.3当材料的物理性能检验有不符合项时，应取双倍试验，对不符合项目进行检验，若双倍试验仍有不符合，则该批材料为不合格品。

    - O形圈及三角圈

8.1.2.1 O形圈及三角圈以同种产品不多于1000件为一批。

- 8.1.2.2 O形圈及三角圈的外观质量应逐件进行检验。

- 8.1.2.3 每批O形圈及三角圈的尺寸应按GB/T 2828.1规定，采用一般检查水平Ⅱ，接受质量限（AQL）为2.5进行检验。

- 8.1.2.4外观质量检验结果不符合时，则为不合格品；当O形圈及三角圈的尺寸检验结果不合格时，则应该对该批O形圈及三角圈的尺寸作100%检验。

  - 型式检验

当有下列情况之一时，应对第4章的所有要求进行检验：

- 新产品定型或产品转厂生产时；

- 正式生产后，如材料、工艺、模具及硫化设备有较大改变可能影响产品性能时；

- 产品停产半年以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 正常生产的每一年年初。

- 标志、包装及贮存

  - O形圈、三角圈的标志、包装及贮存应符合GB/T 5721的规定。

  - O形圈、三角圈的贮存期为五年。

_________________________________