ICS 59.080.40；83.140.10

G 42

中华人民共和国国家标准

GB/T 12585—XXXX

代替 GB/T 12585-2001

硫化橡胶或热塑性橡胶 橡胶片材和橡胶涂覆织物 挥发性液体透过速率的测定（质量法）

Rubber, vulcanized or thermoplastic — Rubber sheets and rubber-coated fabrics — Determination of transmission rate of volatile liquids (gravimetric technique)

（ISO 6179:2017，IDT）

（本稿完成日期：2019.5.22）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 12585-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 橡胶片材和橡胶涂覆织物 挥发性液体透过速率的测定（质量法）》，与GB/T 12585-2001相比，主要技术变化如下：

——增加了“警告 2”内容；

——更新了规范性引用文件，用ISO 23529代替GB/T2941-1991、GB/T5723-1993和GB/T9865.1-1996，增加引用了ISO 2231和ISO18899:2013（见第2章）；

——将定义和全文中提及的“透过率”统一修改为“透过速率”；

——增加了试验仪器的校准要求（见第5章）；

——增加了调节选择的说明内容（见第8章）；

——修改了试验报告的表述方式（见第12章，2001年版的第11章）；

——增加了规范性附录A和参考文献。

本标准使用翻译法等同采用ISO 6179：2017《硫化橡胶或热塑性橡胶 橡胶片材和橡胶涂覆织物 挥发性液体透过速率的测定（质量法）》。

与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

——GB/T 2941-2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(ISO 23529：2004，IDT)

——GB/T 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验(ISO 188:2011，IDT)

——GB/T 6003.1-2012 试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛(ISO 3310-1:2000，MOD)

——GB/T 24133-2009  橡胶或塑料涂覆织物调节和试验的标准环境（ISO 2231:1989，IDT）

——GB/T 25269-2010 橡胶 试验设备校准指南（ISO 18899:2004，IDT）

——HG/T 3050.3-2001 橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性的测定 第三部分：测定厚度的方法（idt ISO 2286-3：1998）

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会涂覆制品分技术委员会（SAC/TC35/SC10）归口。

本标准起草单位：北京光华纺织集团有限公司、北京燕阳新材料技术发展有限公司、河北燕阳特种纺织品有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—GB/T 12585-1990；GB/T 12585-2001。

硫化橡胶或热塑性橡胶 橡胶片材和橡胶涂覆织物 挥发性液体透过速率的测定（质量法）

警告1-使用本标准的人员应熟悉正规实验室操作规程，本标准无意涉及因使用本标准可能出现的所有安全问题。制定相应的安全和健康制度并保证符合国家法律及法规是使用者的责任。

警告2-本标准中指定的某些规程可能包含使用或产生的物质或产生的废弃物，以至于构成一个局部危险的环境。安全处理和使用后的废弃处置应该参照适当的文件。

范围

本标准规定了通过测量透过速率来测定挥发性液体向大气扩散时橡胶渗透性的两种方法。

本方法仅适用于厚度在0.2mm～3.0mm之间的片状材料和涂覆织物。

本方法仅限于大于0.1g/m2·h的透过速率的测定。

本方法尤其适用于对比同种液体对不同材料的透过速率及几种液体对同一材料的透过速率。

方法A：需再填充液体，用于对由几种不同透过速率的液体组成的混合物进行试验。

方法B：不需再填充液体，用于对单组分液体进行试验。

水蒸气透过速率的测定方法在ISO 2528《片状材料—水蒸气透过速率的测定-重量（盘）法》中给出。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 188 硫化橡胶或热塑性橡胶 加速老化和耐热性试验

ISO 2231 橡胶或塑料涂覆织物 调节和试验的标准环境

ISO 2286-3 橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性的测定 第3部分：厚度的测定方法

ISO 3310-1 试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛

ISO 18899:2013 橡胶 试验设备校准指南

ISO 23529 橡胶 物理试验方法试样制备和调节通用程序

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC维护的标准化工作中使用的术语数据库网址如下：

——IEC电工百科： http://www.electropedia.org/

——ISO在线浏览平台：http://www.iso.org/obp

- 透过速率transmission

在本标准规定的试验条件下，挥发性液体透过给定厚度橡胶试片的质量。

注：透过速率以克每平方米每小时表示（g/m2·h）。

仪器

组合仪器

- 包括试验液容器、对试片不施加剪切力的合适夹具和容器支架，保证试片和试验液始终保持接触（填充后和仪器一起倒置），以便使空气在试样表面上自由流动。

- 容器容积为60cm3～100cm3，具有注入和再填充试验液的注入阀门。

对于方法B，当先注入液体后安装试样，没有必要设置注入阀门。

容器、夹具、试片和50cm3试验液的总质量不应超过天平（见4.2）的量程范围。

容器的开口端和夹具的孔径应使试样的两面都暴露出大约10cm2，如图1所示。

当测试无织物且具有高透过速率的材料或在高温下试验时，应同时在试样的外表面安装一个符合ISO 3310-1要求圆形的孔径为1mm的金属网，在检测期间支撑试样的外表面。

单位为毫米

说明：

1—— 试样；

2——  非转动夹具；

3——  滚珠轴承；

4——  螺旋盖；

5——  试液容器（容量60cm3～100cm3）；

6——  进液阀。

图1 试验装置

天平

量程不小于200g，精确到1mg。

烘箱

应符合ISO 188的要求，用于在升高的温度下进行试验。

校准

试验仪器校准的要求见附录A。

试样

准备

标准试样应按照ISO 23529规定的方法从一平整大片上切下的圆形试片,表面应平整、光滑、无缺陷。

每个试样的大小应与组合容器相符，并被安全的夹固在其位置上。

每个试样的厚度应为2mm±0.2mm。用于对比测试的试样，其平均厚度之差不应超过0.05mm。

试样也可以是从片状材料或涂覆织物的制成品上切下。这种情况下厚度应不低于0.2mm，不高于3.0mm。

厚度测量

按照ISO 2286-3或ISO 23529测量相应试样的厚度。

试样数量

每组试验至少用三个试样。

硫化与试验的间隔时间

按照ISO 23529的规定进行。

调节

试验前按照ISO 23529的规定调节试样，若为涂覆织物则按照ISO 2231调节。即在温度为23℃±2℃、相对湿度为50%±5%或温度为27℃±2℃、相对湿度为65%±5%环境下调节试样。具体取决于地区实际情况。

试验条件

试验温度

常规试验温度为23℃±2℃或27℃±2℃。（见第8章）

如果因技术原因，温度需要提升，则从下列温度中选取：40℃±1℃；55℃±1℃；70℃±1℃；85℃±1℃；100℃±1℃。

如果使用升高的温度，容器内将产生压力，这会对测试产生一些影响。

不论在什么温度下进行试验，都在23℃±2℃或27℃±2℃下进行称量操作。

试验周期

试验周期最好为24h±2h。

对于高透过速率的材料，建议试验周期稍短些，为8h或16h。对于低透过速率的材料则建议试验周期为3d或7d。

如果是由多种液体组成的混合液，试验周期则由低浓度和高透过速率的组分制定。这将导致液体组成的迅速变化，进而改变透过速率。

每个试验周期在容器经称量并已使液体与试样内表面接触的方式放置后立即开始。如果在升高的温度下进行试验，试验周期则应在将容器放置到烘箱中后立即开始，称量到放置不要超过30min。在每个试验周期结束时，应冷却到标准温度23℃±2℃或27℃±2℃再进行称量。该冷却周期（不包括在试验周期内）应不超过1h。

试验程序

准备工作

按照ISO 2286-3或ISO 23529测量试片的厚度，精确到0.01mm。在沿暴露于试验液体的试样周边区域所取的四个点及试样中心进行测量。如果任何两次的测量结果之差大于0.05mm，则应废弃试样，报告平均值。

把试样放在容器的开口端，如果有必要，和不锈钢钢丝网一起放置（见4.1），并用夹具关闭容器。

应小心以免损坏或错放试片，如果不是密封的，则可以用胶水或浆糊。

用移液管或漏斗，通过注入阀向容器内加入50cm3的试验液体。称量容器，精确到1mg。放在合适的支架（见4.1）上，在最上部装有注入阀。在试验温度下保持试验液体和试样的内表面接触24h±2h，结束时再次称量（见9.2）。

过量的质量损失说明由于密封不当发生了泄露。在这种情况下，试样应作废。

所有的称量操作都应在23℃±2℃或27℃±2℃进行。

方法A

完成10.1所述的准备工作后，由注入阀排空容器，再填入大约50cm3的试验液体。

调节1h后，称量容器，精确到1mg，确保外表面清洁、干燥，质量为m1。盛有与试样相接触试验液体的容器在试验温度下保持一个周期(t)24h±2h。在该周期结束时再次称量（见9.2），质量为m2。

计算试样在单位时间内质量的变化k，单位为毫克每小时，如公式（1）所示：

(1)

重复操作，直至三个连续的24h±2h试验周期中的任何一个的k值与这三个试验周期所得的平均值km之差不大于10%。

根据透过速率，可能有其他更合适的周期（见9.2）。

用剩余的试样重复该程序，每次都从10.1开始。

三个试样所得的平均值km应在其中间值KM的15%以内。如果不是这样，则重复测定，并使用两组测定的全套数据来计算结果（见第11章）。

方法B

按照10.1和10.2测定质量的变化率，在连续称量之间不排空和填充容器。

结果表示

计算方法

用三个试样各自平均值km的中值KM计算透过速率Q，用g/m2·h表示，如公式（2）所示：

(2)

式中：

KM—从单个试样所得平均值的中间值，mg/h；

A—试样的暴露面积，cm2。

图解法

渗透初期的增长及后来的平衡态，不论是从质量—暴露时间曲线还是从质量变化率—暴露时间曲线，都可以被清楚地鉴别出来。在绘制质量变化率时，时间轴上的点恰是时间间隔的中间点。

试验报告

试验报告应包括下列内容：

a)本标准的编号；

b)样品描述：

1）识别试验材料的所有必要细节；

2）每个试样的平均厚度和所用的测量方法。

c)试验方法和试验细节：

1）采用方法（A或B）；

2）标识所用试验液体的一切必要的细节；

3）试验温度；

4）试验周期。

d)透过速率，g/m2·h；

e)试验日期。

附录A

（规范性附录）

校准计划

A.1检查

在进行全部校准工作之前，检查确定要校准仪器的状况并记录在校准报告或证书上。应注明校准是在“原样”状态下进行还是在纠正异常或故障后进行。

应确定该仪器通常适用的预期目的，包括所有指定为近似的参数和不需要正式校准的参数。如果这些参数可能会发生改变，则应将定期检查的必要性写入详细的校准程序。

A.2程序

试验仪器的验证/校准是本文件的规范部分。除非另有说明，否则校准频次和程序由各实验室根据ISO 18899的规定自行决定。

表A.1中给出的校准计划表已列出仪器所用试验方法规定的全部参数和要求。参数和要求可能与主要试验仪器、仪器的一部分或试验所需的辅助装置有关。

对于每个参数，校准计划参考ISO 18899、其他出版物或参考具有详细特定试验方法的程序（如有比ISO 18899更具体或详细的校准程序，则应优先使用）。

每个参数的验证频次由代码字母给出。

校准计划中采用的字母有：

C 要求确认但没有测量

N 仅初步验证

S ISO 18899中建议的标准间隔

U 正在使用

表A.1 校准频次计划表

| 参数 | 要求 | ISO 18899：2013中给出的条款 | 验证频次建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器组件 | 夹紧装置，不对试样施加剪切力 | C | N | — |
|  | 支架，可使试样和试验液体始终保持接触并允许空气在试样间自由循环 | C | N | — |
|  | 体积从60cm3到100cm3 | 15.8 | N | — |
|  | 两侧暴露约10cm的试样 | 15.2 | U | — |
| 不锈钢丝网 | 孔目为1mm（参见ISO 3310-1） | 15.6 | N | — |
| 天平 | 量程最小200g | C | N | — |
|  | 精确到1mg | 22.1 | S | — |
| 烘箱 | 符合ISO 188的要求 | — | — | 参见ISO 188 |

除了表A.1中列出的项目外，默许使用如下仪器，所有这些都需要根据ISO 18899进行校准。

——计时器；

——用于监测调节温度和试验温度的温度计；

——用于确定试样尺寸的仪器。

参考文献

[1]  ISO 2528  Sheet materials —Determination of water vapour transmission rate — Gravimetric (dish) method

_________________________________