ICS 83.060

CCS G 35

团		体		标		准

T/CSTM XXXXX-202X

液体丁腈橡胶

Liquid acrylonitrile-butadiene rubber

（征求意见稿）

（本稿完成时间：2020年12月1日）

202X-XX-XX 发布                                      202X-XX-XX 实施

中关村材料试验技术联盟

发布

前      言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国材料与试验团体标准委员会化工领域委员会（CSTM/FC05）提出。

本文件由中国材料与试验团体标准委员会化工领域委员会橡胶技术委员会（CSTM/FC05/TC02）归口。

液体丁腈橡胶

- 范围

本文件规定了液体丁腈橡胶的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以丁二烯和丙烯腈为单体，采用乳液聚合形成的胶乳，经凝聚、洗涤、脱水、干燥制得的液体丁腈橡胶。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1632.1　塑料　使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度　第1部分：通则

GB/T 4498.1—2013　橡胶　灰分的测定　第1部分：马弗炉法

GB/T 24131.1—2018　生橡胶　挥发分含量的测定　第1部分：热辊法和烘箱法

SH/T 1149  合成橡胶胶乳取样

SH/T 1157.2　生橡胶　丙烯腈-丁二烯橡胶（NBR ）中结合丙烯腈含量的测定　第2部分：凯氏定氮法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 要求

  - 外观

- 液体丁腈橡胶为浅黄色或棕褐色粘稠液体。

  - 性能

- 液体丁腈橡胶的技术要求应符合表1的规定。

表1 技术要求

| 项目 | LNBR-26 | LNBR-40 |
| --- | --- | --- |
| 结合丙烯腈含量（质量分数）/% | 23.0～27.0 | 30.0～34.0 |
| 挥发分（质量分数）/% ≤ | 1.00 |  |
| 灰分（质量分数）/% ≤ | 1.00 |  |
| 特性黏度（η） | 8～13 |  |

- 试验方法

  - 外观

采用目测方法检验。检验光线以正常自然光为准。

  - 结合丙烯腈含量

从5.3测试过的试验样品中取样，按SH/T 1157.2规定的方法测定。

  - 挥发分

取约10g液体丁腈橡胶，按GB/T 24131.1—2018中6.3.1.2.7的规定测定。

  - 灰分

按GB/T 4498.1-2013中方法A的直接灰化法测定。

  - 特性黏度

按GB/T 1632.1规定的方法测定。

- 检验规则

  - 出厂检验

出厂检验应为第4章规定的所有项目。生产厂应按照本文件对出厂的产品进行检验，保证每批出厂产品都符合本文件的要求，并附有产品质量证明书。

  - 组批

生产厂可按照订单要求进行组批，以一个订单要求的生产量为一批。

  - 抽样及样品制备

- 按照SH/T 1149的规定采样，总采样量不得少于100g，取出样品经混合均匀后，分为两份，一份作为检验样品，另一份作为保留样品。保留样品应装入样品瓶内密封，贴上标签，注明产品名称、批号、样品量、取样日期、取样人、取样地点等。样品保存时间为一年，以备查验。

  - 合格判定

- 所有检验项目符合第4章的要求则该批产品合格。若检验结果有任何一项不符合时，应重新自该批产品中抽取双倍样品进行复检，复检结果即使有一项不符合要求，则该批产品不合格。

- 包装、标志、运输和贮存

  - 包装

产品用25L铁桶包装，也可按用户要求包装。

  - 标志

产品包装桶上应牢固明显地标志至少以下内容：

a) 制造商名称或商标；

b) 本文件编号；

c) 产品名称；

d) 牌号，即LNBR-26或LNBR-40；

e) 生产批号；

f) 净重；

g) 生产日期；

h) 有效期。

  - 运输

产品在运输过程中应防止猛烈撞击，应注意防雨、防晒。铁桶严禁倒立。运输工具应干净、平整、无突出的尖锐物，以避免刺穿、刮破包装桶。

  - 贮存

产品应贮存在阴凉、干燥、避雨的仓库内，防止倒立。并应规定质量保证期限，一般质量保证期为自生产日期起2年。

附录 A
（资料性附录）

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

_________________________________