ICS 83.060

CCS G 35

团		体		标		准

T/CSTM XXXXX-202X

无规羧基液体丁腈橡胶（L-XNBR）

Liquid random carboxyl nitrile rubber（L-XNBR）

（征求意见稿）

（本稿完成时间：2020年12月1日）

202X-XX-XX 发布                                      202X-XX-XX 实施

中关村材料试验技术联盟

发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国材料与试验团体标准委员会化工领域委员会（CSTM/FC05）提出。

本文件由中国材料与试验团体标准委员会化工领域委员会橡胶技术委员会（CSTM/FC05/TC02）归口。

无规羧基液体丁腈橡胶（L-XNBR）

- 范围

本文件规定了无规羧基液体丁腈橡胶产品的技术指标、检测方法以及包装、标识、运输、贮存的方法。

本文件适用于由丁二烯、丙烯腈和丙烯酸或甲基丙烯酸以十二烷基硫酸钠为乳化剂，在一定温度下通过自由基乳液共聚而成的无规羧基液体丁腈橡胶。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1632.1　塑料　使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度　第1部分：通则

GB/T 4498.1　橡胶　灰分的测定　第1部分：马弗炉法

GB/T 24131.1　生橡胶　挥发分含量的测定　第1部分：热辊法和烘箱法

SH/T 1149  合成橡胶胶乳取样

SH/T 1157.2　生橡胶　丙烯腈-丁二烯橡胶（NBR）中结合丙烯腈含量的测定　第2部分：凯氏定氮法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 要求

4.1　外观

棕褐色带硫醇异味的粘稠状液体，不含泥沙、铁屑等机械杂质。

4.2　性能

无规羧基液体丁腈橡胶的技术要求应符合表1的规定。

表1  技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 结合丙烯腈含量（质量分数），% | 30～35 |
| 结合丙烯酸含量（质量分数），% | 4～8 |
| 灰分含量（质量分数），% ≤ | 1 |
| 挥发分（质量分数），% ≤ | 1 |
| 特性黏度（η） | 8～10 |

- 试验方法

- 5.1外观

量取约50ml的试样，置于洁净比色管中，在非直射光条件下观察外观，嗅觉鉴别气味。

5.2 结合丙烯腈含量

按SH/T 1157.2规定的方法测定。

5.3结合丙烯酸含量

按附录A规定的方法测定。

5.4灰分含量

按GB/T 4498.1规定的方法测定。

- 5.5 挥发份含量

按GB/T 24131.1规定的方法测定。

- 5.5 特性黏度

按GB/T 1632.1规定的方法测定。

- 检验规则

- 6.1 出厂检验

出厂检验应为第4章规定的所有项目。生产厂应按照本文件对出厂的产品进行检验，保证每批出厂产品都符合本文件的要求，并附有产品质量证明书。

- 6.2 组批

生产厂可按照订单要求进行组批，以一个订单要求的生产量为一批。

- 6.3 抽样及样品制备

按照SH/T 1149的规定采样，总采样量不得少于100g，取出样品经混合均匀后，分为两份，一份作为检验样品，另一份作为保留样品。保留样品应装入样品瓶内密封，贴上标签，注明产品名称、批号、样品量、取样日期、取样人、取样地点等。样品保存时间为一年，以备查验。

- 6.4 合格判定

出厂检验项目全部合格则判定该批次产品合格，若检验结果有任何一项不符合时，应重新自该批产品中抽取双倍样品进行复检，复检结果即使有一项不符合要求，则该批产品不合格。

- 包装、标志、运输、贮存

  - 包装

所有销售单元均采用铁桶密封包装。

  - 标志

每个包装单元应该有检验合格证，应牢固明显地标志至少以下内容：

- 制造商名称或商标；

- 本文件编号；

- 产品名称；

- 生产批号；

- 净重；

- 生产日期；

- 有效期。

  - 运输

产品在运输时应轻装轻卸，保证密封，不可倒置，避免日晒雨淋，避免高温。

  - 贮存

- 产品应密封贮存在通风、干燥且不受阳光直射和雨淋的地方，注意避免高温、防火、防酸和防碱。

附录 A
（规范性附录）
丙烯酸含量的测定

A.1  试验原理

以酚酞作指示剂，用氢氧化钾乙醇溶液中和胶液中的结合酸，再以盐酸溶液滴定过量的氢氧化钾乙醇溶液，通过计算求出结合丙烯酸的含量。

- A.2  试剂

A.2.1 丁酮。

A.2.2 0.1mol/L乙醇氢氧化钾溶液。

A.2.3 酚酞指示剂溶液。

A.2.4 0.1mol/L盐酸标准溶液。

- A.3  仪器

A.3.1分析天平：精度0.1mg。

A.3.2移液管：规格20ml。

A.3.3滴定管：规格50ml。

A.3.4磨口锥形瓶，规格250ml。

A.3.5康氏振荡器。

- A.4  试验程序

准确称取0.5克左右的样品，加入20ml丁酮，放置24小时后加入0.1mol/l乙醇氢氧化钾溶液20ml（用移液管加入），再加入2至3滴酚酞指示剂，震荡2小时，用0.1mol/l盐酸标准溶液滴定至无色，计算盐酸溶液的总量。以同样的步骤和试剂进行空白试验。

- A.5  结果表示

丙烯酸含量X按公式A.1计算：

X=V2−V1×72×C×100%1000W         ………………（A.1）

式中：

V1    ——样品所消耗盐酸标准溶液量（毫升数）；

V2    ——空白试样所消耗盐酸标准溶液量（毫升数）；

W    ——样品重量（克）；

C    ——盐酸标准溶液浓度（mol/L）；

72   ——丙烯酸的摩尔质量。

- A.6  试验报告

试验报告应当包括下列内容：

- 识别样品、实验室和试验日期所需的全部资料；

- 引用标准；

- 结果及其表示；

- 使用的分析线；

- 测定中发现的异常现象；

- 对结果可能已产生影响的本文件中未作规定的各种操作或任选的操作。

附录 B
（资料性附录）

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

_________________________________