中华人民共和国化工行业标准

《球墨铸铁管接口防滑止脱橡胶密封圈》

（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

工业和信息化部工信厅科（2021）25号文《关于2021年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》中下达了化工行业标准《球墨铸铁管接口防滑止脱橡胶密封圈》的制定任务，计划号为2021-0291T-HG，计划要求2023年完成，起草单位为马鞍山宏力橡胶制品有限公司、西北橡胶塑料研究设计院有限公司等单位。

该标准归口单位是全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会。

（二）工作过程

1.成立工作组

2021年3月2日，全国橡标委密封制品分技术委员会秘书处发文征集起草单位，根据收到的申请，确定了该标准的编制工作组由以下单位组成：马鞍山宏力橡胶制品有限公司、西北橡胶塑料研究设计院有限公司、新兴铸管股份有限公司、际华三五一七橡胶制品有限公司、广东天诚密封件股份有限公司、无锡沃可发动机降噪部件有限公司。

工作组成员为：黄良根、高尚俊、高静茹、王恩清、曾轶、强梦溪、何洪。

2.制定过程

（1）预备阶段（2020年6月-2020年12月）

标准起草预备阶段，主要进行了项目的前期调研工作，总结如下：

防滑止脱胶圈的外形尺寸与普通胶圈相同，产品最明显的特征是在橡胶圈的环形断面中均匀分布一定数量的防滑止脱作用的金属钢齿，其生产工艺是通过高温、高压的硫化方法，将金属与橡胶牢固紧密的联结成一体。

球墨铸铁管以它优良的品质而得到广泛应用，其管道接口绝大部分都采用了滑入承插式密封，其优点是结构简单，安装快捷，而采用防滑止脱型橡胶密封圈是解决承插式接口防滑止脱的最有效方法之一，它不需要改变原有的通用型管道及管件的接口结构形式，安装方法与普通胶圈一样方便、快捷，在输水管网建设中得到了广泛应用。

止脱橡胶密封圈的适应范围：

（1）无法设置后背支墩的管段；

（2）套管内、隧道内、管廊内等架空的管道；

（3）球墨铸铁管与PE管连接处；

（4）覆土较浅的管段、陡坡及不均匀沉降的地段；

（5）管道上翻和水平翻弯无法设支墩的；

（6）管道末端处；

（7）蝶阀两侧管道；

（8）弯管、三通等受力处两侧管道；

（9）城市高层建筑的高压供水管道；

（10）非开挖地下拖拉管工程。

目前，国内止脱橡胶密封圈的各生产企业都是根据自己的工艺技术路线来制定符合自身的企业标准，无统一的行业标准。目前也未收集到国外先进国家标准。

鉴于上述的调查和分析得出的结论为：国内迫切需要制定完善的、合理的、有效的《球墨铸铁管接口防滑止脱橡胶密封圈》标准，以降低各单位不断投资试验来确定企业标准的人力、财力等资源的浪费。

（2）起草阶段（2021年2月-2021年5月）

接到该任务后，负责起草的马鞍山宏力橡胶制品有限公司在前期调研的基础上，编写了该标准的草案稿及编制说明。全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会秘书处于2021年5月20日～21日在陕西咸阳组织召开工作组会议，会上讨论制定了工作计划并对标准的征求意见草案稿及编制说明进行了研究讨论。

会议确定了工作计划如下：

——2021年9月底之前提出征求意见稿；

——2021年11月底之前，完成征求意见；

——2022年1月前完成送审稿及相关材料；

—— 2022年4月前按照秘书处统一安排，完成函审。

——2022年6月之前按照审查会议的要求对送审稿进行修改并完成其他报批材料。

各单位的工作分工及工作重点为：由起草单位马鞍山宏力橡胶制品有限公司编制标准的征求意见稿、送审稿以及编制说明、意见汇总处理表、以及其后的所有报批文件，其他单位参与各阶段标准的修改，并提供试验数据验证和生产使用情况。

会后由负责起草单位马鞍山宏力橡胶制品有限公司于2021年8月底完成征求意见稿及其编制说明的编写，现开始征求意见。

二、标准的编制原则和确定标准主要内容的论据

在前期调研工作中未查到与该项目有关的国际标准，只查到了国外几家生产厂的企业标准，但该项目在国内已有研制和生产使用的经验，积累了足够的试验数据，因此确定该标准的原则是以目前国内生产情况为基础进行编写。

本标准规定了防滑止脱胶圈的结构型式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。适用于球墨铸铁管承插式接口的防滑止脱密封。

三、主要试验(或验证)情况

本标准是在GB/T13295-2019《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》和GB/T21873-2008《橡胶密封件 给、排水管及污水管道接口密封圈 材料规范》和GB/T7760 -2003 《硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定90º剥离法》的基础上，结合我国止脱橡胶密封圈的生产、试验和使用经验而修订完成的。工作组通过对马鞍山宏力橡胶制品有限公司生产的止脱橡胶密封圈进行出厂检验和在线检验，以及用户的入厂检验和使用经验，对宏力橡胶生产的EPDM和SBR两种不同橡胶材质不同硬度（80度/70度/50度）橡胶的主要性能指标进行了验证（见表1～3）。

表1  80度级验证数据

| 序号 | 性能及试验条件 | 单位 | 指标 | 三元乙丙橡胶试验样品 |  |  |  |  | 丁苯橡胶试验样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 硬度 | IRHD | 80±5 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 79 | 82 |
| 2 | 拉伸强度 | MPa | ≥9 | 13.5 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 13.3 | 13.0 | 12.8 | 13.2 |
| 3 | 拉断伸长率 | % | ≥125 | 145 | 148 | 146 | 146 | 150 | 155 | 148 | 148 | 150 | 143 |
| 4 | 压缩永久变形，最大 23℃×72h 70℃×24h -10℃×72h | % | 15 20 60 | 11.5 14 47 | 11 13.8 44 | 10.6 14.2 46 | 10.8 14 44 | 11.2 14.4 45 | 13.5 18 51 | 13.8 18.5 50 | 13.4 18.2 52 | 13.2 18.4 53 | 13.7 18.2 51 |
| 5 | 压缩应力松驰：最大 23℃×7d 23℃×100d | % | 17 25 | 11 20.2 | 10.6 21 | 11.2 21.5 | 11.8 21.4 | 11.4 20.6 | 14.6 22.8 | 15 23 | 15.2 23.2 | 15.4 23.5 | 15.5 23.3 |
| 6 | 热空气老化：70℃×7d 硬度变化， 拉伸强度变化率，最大 拉伸长率变化率， |  | -5~+8 -20 -40~+10 | +1 -5.5 -12 | +2 -6 -14 | +2 -7 -15 | +1 -5 -13 | +2 -8 -14 | +3 -9 -19 | +3 -10 -20 | +2 -11 -21 | +3 -12 -23 | +3 -14 -23 |
| 7 | 在水中的体积变化， 7d×70℃ | % | -1~+8 | +2.5 | +2.3 | +2.2 | +2.6 | +2.5 | +3.1 | +3.2 | +3.0 | +3.3 | +3.5 |
| 8 | 耐臭氧 |  |  | 在未经放大的的条件下观察，无裂纹 |  |  |  |  | 在未经放大的的条件下观察，无裂纹 |  |  |  |  |
|  | 橡胶与金属粘合强度 | MPa | ≥12 | 14.5 | 14.2 | 14.6 | 13.8 | 13.8 | 15.5 | 15.4 | 14.8 | 14.7 | 15.2 |

表2  70度级验证数据

| 序号 | 性能及试验条件 | 单位 | 指标 | 三元乙丙胶试验样品 |  |  |  |  | 丁苯橡胶试验样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 硬度 | IRHD | 70±5 | 68 | 70 | 69 | 71 | 70 | 69 | 71 | 70 | 69 | 72 |
| 2 | 拉伸强度 | MPa | ≥9 | 12.6 | 12.3 | 12 | 12.8 | 11.6 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | 12.8 | 13.2 |
| 3 | 拉断伸长率 | % | ≥200 | 258 | 252 | 256 | 254 | 250 | 249 | 258 | 262 | 260 | 258 |
| 4 | 压缩永久变形，最大 23℃×72h 70℃×24h -10℃×72h | % | 15 20 50 | 10.6 13.5 35 | 11 13.2 37 | 10.8 13.8 36 | 11.2 13.9 37 | 10.7 14.2 38 | 12.8 17.2 41 | 13.2 17.7 42 | 13.7 17.6 42 | 13.6 17.4 40 | 13.9 17.5 43 |
| 5 | 压缩应力松驰：最大 23℃×7d 23℃×100d | % | 16 23 | 10.2 17.2 | 10.4 18 | 10.2 17.5 | 10.8 18.4 | 10.6 19.4 | 13.4 21.3 | 14.3 21.4 | 14.2 22 | 14.2 21.5 | 14.4 21.6 |
| 6 | 热空气老化：70℃×7d 硬度变化， 拉伸强度变化率，最大 拉伸长率变化率， |  | -5~+8 -20 -30~+10 | +2 -6.7 -13 | +2 -7 -13.5 | +1 -7.5 -13.8 | +1 -6 -14 | +2 -7 -14.3 | +2 -10 -18.5 | +3 -11 -19 | +2 -11.8 -21 | +3 -12.2 -21.2 | +2 -13.5 -20.8 |
| 7 | 在水中的体积变化， 7d×70℃ | % | -1~+8 | +2.2 | +2.1 | +2.2 | +2.4 | +2.6 | +3.3 | +3.3 | +3.1 | +3.2 | +3.4 |
| 8 | 耐臭氧 |  |  | 在未经放大的的条件下观察，无裂纹 |  |  |  |  | 在未经放大的的条件下观察，无裂纹 |  |  |  |  |
|  | 橡胶与金属粘合强度 | MPa | ≥12 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 13.9 | 14.3 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 |

表3  50度级验证数

| 序号 | 性能及试验条件 | 单位 | 指标 | 三元乙丙橡胶试验样品 |  |  |  |  | 丁苯橡胶试验样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 硬度 | IRHD | 50±5 | 50 | 51 | 49 | 51 | 52 | 49 | 50 | 52 | 49 | 51 |
| 2 | 拉伸强度 | MPa | ≥9 | 12.4 | 12.6 | 11.8 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 12.8 | 13.5 |
| 3 | 拉断伸长率 | % | ≥375 | 445 | 452 | 458 | 446 | 450 | 458 | 448 | 444 | 452 | 457 |
| 4 | 压缩永久变形，最大 23℃×72h 70℃×24h -10℃×72h | % | 12 20 40 | 8.5 12.6 30 | 8.8 13.8 27 | 9.0 13.6 28 | 9.4 14 30 | 9.2 13.4 29 | 10.5 17 33 | 10.8 17.2 32 | 10.6 16.8 34 | 10.8 16.6 33 | 10.9 16.2 32 |
| 5 | 压缩应力松驰：最大 23℃×7d 23℃×100d | % | 14 20 | 9.6 14.8 | 9.4 15 | 9.2 15.5 | 9.8 15.6 | 9.6 15.2 | 12.2 17.6 | 11.8 17.4 | 12.2 17.2 | 12.4 17.5 | 12.6 17.3 |
| 6 | 热空气老化：70℃×7d 硬度变化， 拉伸强度变化率，最大 拉伸长率变化率， |  | -5~+8 -20 -30~+10 | +1 -5.5 -12 | +2 -6 -11 | +2 -7 -12 | +1 -5 -10 | +2 -8 -10 | +3 -12 -15 | +3 -10 -14 | +2 -11 -16 | +3 -12 -16 | +3 -13 -14 |
| 7 | 在水中的体积变化， 7d×70℃ | % | -1~+8 | +2.4 | +2.2 | +2.0 | +2.3 | +2.5 | +3.5 | +3.4 | +3.2 | +3.5 | +3.3 |
| 8 | 耐臭氧 |  |  | 在未经放大的的条件下观察，无裂纹 |  |  |  |  | 在未经放大的的条件下观察，无裂纹 |  |  |  |  |
|  | 橡胶与金属粘合强度 | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

四、标准中涉及专利的情况

本标准未涉及相关专利。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准规定的标准化对象“球墨铸铁管接口防滑止脱橡胶密封圈”，是目前国内球管输水行业普遍采用的接口止脱方式，本标准的制定可以促进相关企业按照统一的规范进行设计、生产，为制造方和使用方提供了统一的考核和验收标准，这有利于稳定和提高产品技术性能，对提升行业产品整体水平等均有很好的促进作用。

六、与国际、国外对比情况

国内尚无相关的标准，本标准为为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于橡胶与橡胶制品专业领域标准体系“密封制品”中，体系表编号为01-035-09-02-06。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

九、标准性质的建议说明

本标准为推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 本标准为生产方和使用者提供了比较全面的质量控制和验标。为鼓励设计开发、生产和销售及选用，建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、.其他应予以说明的事项

- 无。

2021年6月