GB/T 14796-XXXX《天然生胶  颜色指数测定法》

（征求意见稿）编制说明

1．简况

1.1 任务来源

根据国家标准化管理委员会2021年10月13日文件（国标委发[2021]28号）“国家标准化管理委员会关于下达2021年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知”的附件“2021年第三批推荐性国家标准计划项目汇总表”，表中序号12，项目计划号20214023-T-606，项目名称为“修订《天然生胶  颜色指数测定法》标准”。本国家标准项目由中国石油和化学工业联合会提出，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（SAC/TC 35/SC 8）归口，中国热带农业科学院农产品加工研究所负责起草，云南省天然橡胶及咖啡产品质量监督检验站参与起草。

1.2 修订本标准的意义

GB/T14796-2008《天然生胶  颜色指数测定法》是天然橡胶标准体系的一部分。天然生胶颜色指数是天然生胶中浅色橡胶的关键指标，在GB/T 8081-2018中的L级需要对颜色指数测定。我国的国家标准GB/T 14796-2008是依据ISO 4660：1999进行修订的，而后ISO 4660修订了2011和2020两个版本，尤其是ISO 4660：2020对2011进行大幅的修改，在原来标准色度对比法的基础上增加了颜色分光光度计（方法B）作为测定颜色指数的替代方法。这个增加的新方法具有更直观、更准确，重现性更好。在ISO 4660：2011就删去ISO 4660：1999的5.1样品的制备，增加了参考文献。我国目前使用的GB/T14796-2008较ISO 4660：2020落后了二个版本，技术内容更是差异较大。为了完善天然橡胶标准体系，使之达到与天然橡胶国际标准同等水平。因此，采用最新版本的国际标准对我国相应的现行国家标准进行修订是非常紧迫任务。

1.3 主要工作过程

2021年10月，在标准修订项目计划正式下达后，成立了标准编写小组，拟定工作大纲，进行任务分工。由中国热带农业科学院农产品加工研究所起草标准的初稿，完成初稿后分发到协作单位进行修改，协作单位修改后返回起草人汇总，然后由起草人修改形成本标准的征求意见稿。

在编制本标准文件的过程中，编写小组先对标准内容大纲进行了讨论，同时我们于2022年4-6月进行了试验验证及数据收集，征询了相关单位的意见。经过对试验数据及收集资料的分析处理，确定了标准的征求意见稿。

2．国家标准编制原则和确定国家标准主要内容的论据

2.1 标准编写原则

2.1.1本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和起草规则》和GB/T 1.2-2020《标准化工作导则 第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》给出的规则编制，使标准在结构、语言表述和编排格式上符合标准的要求。

2.1.2根据天然橡胶检验方法的技术要求以及当前技术水平，遵循科学性、合理性、经济性和可操作性的原则，修订本文件的技术内容。

2.1.3在标准的名称、技术要求和内容、用语等方面与天然橡胶系列标准及相关标准保持一致，力求做到合理、简洁和权威。

2.2 本文件与GB/T 14796-2008主要技术差异的说明

本文件与GB/T 14796-2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

（1）增加了一种使用颜色分光光度计作为测定颜色指数的替代方法（见第1章、第4章、5.8）。

（2）增加了第3章：术语和定义（见第3章）。

（3）更改了冲切器压片厚度规定，压片厚度规定为3.4 mm±0.2 mm（见5.4，2008年版的4.4）。

（4）更改了“试样制备”中的试料质量、过辊次数和出片厚度的规定。测试部分的重量规定为20 g±5 g；试样制备的通过次数规定为2次；从炼胶机出来的最终胶片的厚度规定为1.7 mm±0.1 mm（见6.2，2008年版的5.2）。

（5）增加了对分光光度计的校正（见6.3）。

（6）增加了分光光度法测定颜色的测定步骤（见6.4.2）。

（7）增加了附录A。

（8）增加了参考文献。

2.3 确定标准文件主要内容的论据

确定标准文件主要内容的论据是修改采用ISO 4660:2020《天然生胶  颜色指数测定法》，结合对标准中的两种天然生胶颜色指数测定方法的试验验证结果的分析处理，确保天然生胶颜色指数测定方法的先进性和科学可行性。

3  主要试验（或验证）的分析、综述报告、技术经济论证及预期的经济结果

3.1 主要试验（或验证）的方法

本标准文件起草单位与相关参与单位对标准中天然生胶颜色指数测定的两种方法进行了全面的试验验证，同时委托云南省天然橡胶及咖啡产品质量监督检验站（实验室1）、广东省天然橡胶加工重点实验室（实验室2）、海南省天然橡胶加工重点实验室（实验室3）等三家实验室对文件中的两种方法进行了试验验证，并积极收集数据资料，经过分析处理，取得了各个技术条件的详实数据。

3.2 主要试验验证（或验证）的分析和综述报告

本标准文件对比上一版，除了原有的使用标准颜色玻璃片来进行颜色匹配的方法（方法A），增加了一种使用颜色分光光度计作为测定颜色指数的替代方法（方法B）。为了使这两种方法的比较研究更有普遍性，三家实验室在不同的两天对浅色胶(SCR L)和全乳胶（SCR WF）进行了5次对比试验，读数以拉维邦指数值和CIE颜色范围（L* a* b*）来记录，比较两种方法获得的结果，并计算色差（ΔE），试验结果如表1所示。特别注意在使用方法B测定时，试样制备后应在1h内测定，制备的试样应厚度均匀，且不存在气泡，否则结果会出现一定偏差。

- 表1 颜色指数读数与色差

| 实验室 | 时间 | 材料 | 颜色指数 |  | 色差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准颜色玻璃片 | 颜色分光光度计 | ΔE平均值 |
| 1 | 第一天 | SCR L | 2.5，2.5，2.5，2.0，2.5 | 2.5，2.5，3.0，2.5，2.5 | 0.57 |
| 2 |  |  | 3.0，2.5，2.5，3.0，2.5 | 3.0，2.5，2.5，3.0，2.5 | 0.64 |
| 3 |  |  | 2.5，3.0，2.5，2.5，2.5 | 2.5，2.5，2.5，2.5，2.5 | 0.82 |
| 1 | 第二天 |  | 2.5，2.5，2.5，2.5，2.5 | 2.5，2.5，2.5，3.0，2.5 | 0.60 |
| 2 |  |  | 2.5，2.5，2.5，2.5，2.5 | 2.5，2.5，2.5，2.5，2.5 | 0.63 |
| 3 |  |  | 2.5，3.0，2.5，3.0，2.5 | 2.5，2.5，2.5，2.5，2.5 | 0.75 |
| 1 | 第一天 | SCR WF | 4.0，4.0，4.0，4.0，4.0 | 4.0，4.0，4.0，4.0，4.0 | 0.48 |
| 2 |  |  | 4.0，4.5，4.0，4.0，4.5 | 4.5，4.5，4.0，4.0，4.5 | 0.40 |
| 3 |  |  | 4.5，4.0，4.0，4.0，4.0 | 4.0，4.0，4.0，4.0，4.0 | 0.39 |
| 1 | 第二天 |  | 4.0，4.0，4.0，4.0，4.0 | 4.0，4.0，4.0，4.0，4.0 | 0.57 |
| 2 |  |  | 4.0，4.0，4.0，4.0，4.0 | 4.0，4.5，4.0，4.5，4.0 | 0.65 |
| 3 |  |  | 4.0，4.5，4.0，4.5，4.0 | 4.0，4.0，4.0，4.0，4.0 | 0.33 |

在试验过程中，颜色分光光度计得到标样与试样的颜色指数差值、及值（注：和分别指标准颜色玻璃片和试样的心理明度，、、、分别指标准颜色玻璃片和试样的心理计量色度），通过公式（引用自Robertson A R. The CIE 1976 color‐difference formulae[J]. Color Research & Application, 1977, 2(1): 7-11.）计算出色差ΔE*ab，以5个样品的色差作平均值，得到试样测试结果的平均方差ΔE。实验室1、实验室2及实验室3的试样色差原始数据分别如表2、3、4所示。

表2 试样色差原始数据（实验室1）

| 样品名称 | 时间 | 样品编号 | ΔL* | Δa* | Δb* | ΔE*ab | ΔE平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCR L | 第一天 | 1 | 0.23 | -0.09 | 0.46 | 0.52 | 0.57 |
|  |  | 2 | 0.51 | -0.27 | -0.27 | 0.64 |  |
|  |  | 3 | 0.22 | -0.09 | 0.44 | 0.50 |  |
|  |  | 4 | 0.53 | -0.27 | -0.30 | 0.66 |  |
|  |  | 5 | 0.27 | -0.08 | 0.43 | 0.51 |  |
|  | 第二天 | 1 | -0.21 | 0.14 | 0.43 | 0.50 | 0.60 |
|  |  | 2 | -0.21 | 0.15 | 0.45 | 0.52 |  |
|  |  | 3 | -0.23 | 0.16 | 0.45 | 0.53 |  |
|  |  | 4 | -0.64 | 0.17 | 0.38 | 0.76 |  |
|  |  | 5 | -0.60 | 0.16 | 0.34 | 0.71 |  |
| SCR WF | 第一天 | 1 | -0.33 | 0.01 | -0.40 | 0.52 | 0.48 |
|  |  | 2 | 0.04 | 0.53 | -0.28 | 0.59 |  |
|  |  | 3 | 0.06 | 0.52 | -0.26 | 0.59 |  |
|  |  | 4 | 0.15 | 0.51 | -0.03 | 0.53 |  |
|  |  | 5 | -0.07 | 0.52 | -0.37 | 0.64 |  |
|  | 第二天 | 1 | 0.22 | -0.08 | -0.37 | 0.43 | 0.57 |
|  |  | 2 | 0.27 | -0.08 | -0.35 | 0.45 |  |
|  |  | 3 | -0.07 | -0.01 | -0.26 | 0.26 |  |
|  |  | 4 | -0.24 | 0.16 | -0.24 | 0.38 |  |
|  |  | 5 | -0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.46 |  |

表3 试样色差原始数据（实验室2）

| 样品名称 | 时间 | 样品编号 | ΔL* | Δa* | Δb* | ΔE*ab | ΔE平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCR L | 第一天 | 1 | -0.19 | 0.13 | 0.74 | 0.78 | 0.64 |
|  |  | 2 | -0.23 | 0.19 | 0.69 | 0.75 |  |
|  |  | 3 | -0.45 | -0.03 | 0.16 | 0.48 |  |
|  |  | 4 | 0.45 | -0.04 | 0.14 | 0.47 |  |
|  |  | 5 | 0.67 | -0.16 | -0.28 | 0.74 |  |
|  | 第二天 | 1 | 0.51 | -0.33 | 0.34 | 0.70 | 0.63 |
|  |  | 2 | 0.53 | -0.33 | 0.36 | 0.72 |  |
|  |  | 3 | -0.37 | 0.12 | -0.43 | 0.58 |  |
|  |  | 4 | -0.37 | 0.13 | -0.42 | 0.57 |  |
|  |  | 5 | -0.39 | 0.14 | -0.41 | 0.58 |  |
| SCR WF | 第一天 | 1 | -0.38 | 0.03 | -0.14 | 0.41 | 0.40 |
|  |  | 2 | -0.33 | 0.04 | -0.07 | 0.34 |  |
|  |  | 3 | -0.34 | 0.04 | -0.08 | 0.35 |  |
|  |  | 4 | -0.60 | 0.16 | -0.18 | 0.64 |  |
|  |  | 5 | -0.61 | 0.16 | -0.21 | 0.66 |  |
|  | 第二天 | 1 | -0.39 | 0.22 | 0.60 | 0.75 | 0.65 |
|  |  | 2 | -0.47 | 0.21 | 0.51 | 0.72 |  |
|  |  | 3 | 0.07 | -0.01 | 0.47 | 0.47 |  |
|  |  | 4 | 0.12 | -0.02 | 0.48 | 0.50 |  |
|  |  | 5 | -0.15 | 0.04 | 0.81 | 0.83 |  |

表4 试样色差原始数据（实验室3）

| 样品名称 | 时间 | 样品编号 | ΔL* | Δa* | Δb* | ΔE*ab | ΔE平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCR L | 第一天 | 1 | -0.01 | 0.28 | 0.77 | 0.82 | 0.82 |
|  |  | 2 | 0.17 | 0.27 | 0.77 | 0.83 |  |
|  |  | 3 | 0.16 | 0.27 | 0.76 | 0.82 |  |
|  |  | 4 | -0.04 | 0.28 | 0.74 | 0.80 |  |
|  |  | 5 | -0.03 | 0.29 | 0.75 | 0.81 |  |
|  | 第二天 | 1 | 0.29 | -0.24 | -0.75 | 0.84 | 0.75 |
|  |  | 2 | 0.54 | 0.03 | 0.41 | 0.68 |  |
|  |  | 3 | 0.29 | -0.23 | -0.72 | 0.81 |  |
|  |  | 4 | 0.31 | -0.23 | -0.69 | 0.79 |  |
|  |  | 5 | 0.52 | 0.02 | 0.37 | 0.64 |  |
| SCR WF | 第一天 | 1 | 0.37 | -0.03 | 0.10 | 0.38 | 0.39 |
|  |  | 2 | 0.37 | -0.03 | 0.07 | 0.38 |  |
|  |  | 3 | 0.32 | -0.02 | 0.07 | 0.33 |  |
|  |  | 4 | -0.16 | -0.03 | -0.31 | 0.35 |  |
|  |  | 5 | -0.27 | -0.03 | -0.40 | 0.49 |  |
|  | 第二天 | 1 | 0.55 | 0.05 | 0.30 | 0.63 | 0.33 |
|  |  | 2 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.04 |  |
|  |  | 3 | -0.04 | -0.01 | -0.10 | 0.11 |  |
|  |  | 4 | -0.06 | 0.00 | -0.43 | 0.43 |  |
|  |  | 5 | -0.03 | 0.00 | -0.44 | 0.44 |  |

从表1中可看出，无论是SCR L或SCR WF，在进行测定的大部分样品中，使用两种方法得到的结果是相同的，其中的小部分结果也只显示出细微的差异。从试验结果可得出结论，通过所有样本计算出的ΔE值小于1.0，这表明方法A和方法B是相当的。当ΔE值小于1.0时，色差非常小。所以，本标准文件规定的两种天然生胶颜色指数测定方法具有可行性。

3.3 技术经济论证和预期的经济效果

本标准文件的实施可以完善天然橡胶标准体系，使之达到与天然橡胶国际标准同等水平。同时，为国内天然橡胶市场提供一个科学的和可行性的试验方法，对进口和国产相关等级天然橡胶进行监督，以实现国内天然橡胶市场的有序发展。因此，本标准的实施具有显著的社会效益和经济效益。

4  采用国际标准和国外先进标准的程度，以及国际、国外同类标准水平的对比情况

本文件修改采用ISO 4660:2020《天然生胶  颜色指数测定法》。

本文件与ISO 4660:2020《天然生胶  颜色指数测定法》的技术差异及其原因如下：

——关于规范性引用文件，本文件做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况反映在第2章的“规范性引用文件”中，具体调整如下：

·用修改采用国际标准的GB/T 6038代替了ISO 2393；

——增加了引用文件GB/T 15340；

——在6.4.2中增加了对试验样品测试时间的规定（见6.4.2）。

5  与有关现行的法律、法规和强制性标准的关系

- 本标准遵守国家相关的法律法规，与国家法律法规和强制性标准没有冲突。

6  重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在修订过程中尚未出现重大意见分歧。

7  作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议本标准作为推荐性国家标准发布实施。

8  贯彻本标准的要求和建议

8.1 本标准宣贯时应包括下列内容

（1） 介绍本标准修订的原因、过程及意义；

（2） 介绍和解释本标准的主要技术内容；

（3） 本标准实施过程中可能遇到的问题及解决的措施。

8.2  本标准宣贯时建议采取下列形式

（1）举办天然橡胶加工相关企业有关人员参加的标准宣贯培训班；

（2）由本标准的起草人员到天然橡胶加工相关企业与有关人员进行现场宣讲安全知识。

9  废止现行有关标准的建议

无。

10  其他应予说明的事项

无。

《天然生胶  颜色指数测定法》起草小组

2022年7月1日