《胶乳制品再生橡胶》

编制说明

（征求意见稿）

标准起草工作组

2023年06月

《胶乳制品再生橡胶》征求意见稿编制说明

一、任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2021年碳达峰碳中和专项行业标准制修订项目计划的通知》（工信厅科函【2021】291号文）要求，由天津四十二站检测技术有限公司（石油和化学工业橡胶及再生产品质量监督检验中心）负责牵头制定行业标准《胶乳制品再生橡胶》（计划编号：2021-1725T-HG），全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会为归口单位。

二、目的意义及重要性

经过回收再利用的乳胶再生橡胶在橡胶制品行业是替代天然胶的理想原料，既可以降低原料成本、还能够保证天然橡胶制品质量，且乳胶再生橡胶与其它再生橡胶相比橡胶烃含量稍高，手感弹性好，扯断伸长率高，并且有良好的加工性能。

近年来，国家虽然对乳胶再生橡胶行业发展给予了一定的产业政策支持，但目前仍有许多亟待解决的问题制约行业的发展，并且没有乳胶再生橡胶相关标准，产品检验、验收缺少一个科学、适用、可靠的标准可依。此次《胶乳制品再生橡胶》标准的制订，将填补这一空白，有利于规范企业间的有序竞争，提高胶乳制品再生橡胶产品整体质量发展水平，促进产业结构的转型升级和行业技术进步，并为实现产业创新发展，实现绿色产品转型提供规范性文件。

三、工作过程

1、2021年12月，根据工信厅科函【2021】291号文《工业和信息化部办公厅关于印发2021年碳达峰碳中和专项行业标准制修订项目计划的通知》要求，由天津四十二站检测技术有限公司为主起草单位、多家单位参与组成标准起草工作组。

2、2022年3月，标准起草工作组制定了《胶乳制品再生橡胶标准编制工作方案》，并依据方案开展各项工作。

3、2023年4月，标准起草工作组完成了《胶乳制品再生橡胶》草案稿，并且召开第一次工作会议，针对《胶乳制品再生橡胶》（草案稿）提出修改意见，增加与国家产业政策相对应的再生橡胶特征指标、产品分类及相关应用领域的技术要求，删除部分不适应行业当前发展的术语，讨论并完善其他标准制定相关内容。

4、2023年6月，标准起草工作组不断完善草案稿，编制完成《胶乳制品再生橡胶》（征求意见稿），6月21日将《胶乳制品再生橡胶》（征求意见稿）发送到所有委员单位和相关单位征求意见。同时在橡标委网站上发布《胶乳制品再生橡胶》（征求意见稿）向社会广泛征求意见。

四、标准起草单位及主要起草人

本标准的主要起草单位：

本标准的主要起草人：

任务分工：

五、编制原则及技术指标确定依据：

1、编制原则和依据

1.1 编制原则

（1） 具有科学性、先进性和可操作性，促进行业健康发展与技术进步。

（2） 与利益相关方协调一致。

（3） 与相关标准法规协调一致。

1.2 编制依据

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写。

2、技术参数及指标的确定

2.1、分类

按照再生橡胶来源对相应的产品进行了分类，不同类别产品的技术指标有所不同。

A类产品以废旧天然胶乳制品为原料，橡胶烃含量大于80%为Ⅰ级，橡胶烃含量大于60%为Ⅱ级（Ⅰ级通常为来源于浸渍工艺的制品，Ⅱ级为其它类工艺的制品）；

B类产品以废旧丁腈胶乳制品为原料。

2.2、要求

1）外观

外观能直观地体现再生橡胶质量，再生橡胶易存在金属屑、木屑、砂粒及细小纤维等非橡胶组分的杂质，这些杂质会影响再生橡胶的性能，所以外观要求如下：

目视检查，再生橡胶应质地均匀，不应含有金属屑、木屑、砂粒及细小纤维等非橡胶组分的杂质。

- 再生橡胶性能要求

本标准依据GB/T 13460《再生橡胶 通用规范》设定了橡胶烃含量、加热减量、灰分、丙酮抽出物、密度、门尼黏度等6项性能指标，通过调研行业的生产技术水平、用户的使用需求和市场的实际情况，确定了两类产品的性能指标值。再生橡胶性能要求应符合表1的规定。

表1 再生橡胶技术要求

| 项目 | A类 |  | B类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |  |
| 橡胶烃含量/%, ≥ | 80 | 60 | 35 |
| 加热减量/%, ≤ | 1 | 1 | 1 |
| 灰 分/%, ≤ | 4 | 8 | 10 |
| 丙酮抽出物/%, ≤ | 5 | 8 | 12 |
| 密度/（Mg/m3), ≤ | 1.1 | 1.16 | 1.2 |
| 门尼黏度, [ML(1+4)100℃] | 65±5 | 65±5 | 75±5 |

- 再生橡胶硫化胶的技术要求

再生橡胶制品应具有一定的力学性能，本标准依据GB/T 13460《再生橡胶 通用规范》设定了拉伸强度和拉断伸长率等2项性能指标，通过调研行业的生产技术水平、用户的使用需求和市场的实际情况，确定了两类产品的性能指标值。再生橡胶硫化胶的技术要求应符合表2的规定。

表2 再生橡胶硫化胶的技术要求

| 项目 | A类 |  | B类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |  |
| 拉伸强度/MPa, ≥ | 16 | 14 | 7.5 |
| 拉断伸长率/%, ≥ | 650 | 550 | 300 |

- 多环芳烃含量

多环芳烃是有害的致癌物质，国际国内有关法律法规及产品标准对橡胶及橡胶制品中其含量限值都有规定，再生橡胶因再生工艺和再生过程更应监控其含量。多环芳烃指标的设定按照供需双方商定，不在本标准中规定具体指标要求，检测方法按照GB/T 29614《硫化橡胶 多环芳烃含量的测定》检测。

六、标准中涉及专利等知识产权的说明

未涉及专利等知识产权内容。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准未采用国际标准或国外先进标准。国外目前没有相关胶乳再生橡胶标准。

八、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的关系

本文件的制定符合国家现行法律、法规、规章及相关标准要求。未涉及强制性标准内容。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件在制定过程中，无重大意见分歧。

十、行业标准作为强制性行业标准或推荐性行业标准的建议

建议本文件作为推荐性行业标准发布实施。

十一、贯彻行业标准的要求和措施建议

建议自发布之日起6个月后实施。在标准发布后、实施前，做好新标准的宣贯工作，组织重点企业和检测机构的宣贯培训班，学习贯彻新标准。

十二、废止现行有关标准的建议

无。

十三、其它应予说明的事项

无。