国家标准

GB/T 8088-XXXX《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定 》

（征求意见稿）

编

制

说

明

《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定》

修订工作组

2024年4月

GB/T 8088-XXXX《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定 》

（征求意见稿）编制说明

1工作简况

1.1任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2023年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委会〔2023〕58号），国家标准修订项目《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定》（20231063-T-606）由中国石油和化学工业联合会主管，由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会归口，由中国热带农业科学院农产品加工研究所负责起草，参与单位有上海海关工业品与原材料检测技术中心、云南省天然橡胶及咖啡产品质量监督检验站、海口省天然橡胶质量检测站、西双版纳州质量技术监督综合检测中心、中策橡胶集团股份有限公司产品测试中心。

1.2 修订背景

天然橡胶是重要的战略资源，在国防装备、轨道交通、航空轮胎等高端应用领域发挥着不可替代的关键作用。“十四五”期间的核心任务之一是建立天然橡胶标准体系，涵盖天然胶乳原料质量控制、性能评价、产品分级等方面。

氮含量被列为GB/T 8081《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则》等天然生胶规格标准的技术指标之一，是对天然橡胶进行分级，评价天然生胶质量以及设计生产配方的主要依据之一。

现行的国家标准GB/T 8088—2008（ISO 1656:1996，MOD）采用凯氏定氮法（常量法和半微量法）测定天然生胶及胶乳中的氮含量。该方法具有简单、准确、使用常规仪器且低成本等优点。然而，催化剂中使用的硒或硒盐对环境和人员均有害。

国际标准化组织于2019年发布ISO 1656:2019《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定》，采用不含硒的无毒催化剂改良氮含量的测定方法，同时对部分技术要求也进行了更改。且具有安全和环境友好的特点。因此，采用ISO 1656:2019修订GB/T 8088—2008，同时，结合实验室仪器普及率较高的情况，增加了自动、半自动凯氏定氮仪器法，将为测定天然生胶和天然胶乳的氮含量提供一种容易操作、安全、无污染的方法，有利于对天然橡胶加工工艺和产品质量控制，为我国天然橡胶生产和国际贸易提供技术保障。

1.3 起草过程

2023年12月，在国家标准修订项目计划下达后，成立了标准修订工作组，拟定工作大纲，进行任务分工。

根据采用ISO 1656:2019的技术要求，确定了标准所需的技术内容，开展了初步试验，并最终确定试验方案，开展了多家实验室比对实验，使用ISO 19983：2022进行实验结果的精密度分析，在上述工作的基础上，经过综合分析，确定了《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定》征求意见稿。

2 国家标准编制原则、主要内容及其确定依据

2.1 编制原则

2.1.1按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 1.2-2020《标准化工作导则第2部分:以 ISO/IEC 标准化文件为基础的标准化文件起草规则》的规定进行编制，使标准在结构、语言表述和编排格式上符合统一的要求。

2.1.2 根据我国天然生胶和天然胶乳氮含量测定的技术要求以及当前技术水平，遵循科学性、合理性、经济性和可操作性的原则，对原标准的技术内容进行修订。

2.1.3 在标准的名称、技术要求结构和内容、用语等方面与橡胶和橡胶制品标准体系(特别是天然橡胶系列标准)保持一致。

2.2主要内容及其确定的依据

本文件修改采用ISO 1656:2019《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定》。本文件主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、常量法、半微量法、精密度、试验报告附录A（资料性）、精密度。

本文件代替GB/T 8088—2008《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定》。与GB/T 8088—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》增加了“术语和定义”一章。

- 根据因催化剂中使用的硒或硒盐对环境和人员有害，标准采用TiO2/CuSO4/K2SO4混合物代替原来的Se/CuSO4/K2SO4， 所以更改了“原理”。；

- 删除了“催化剂溶液的配制方法”，使用TiO2/CuSO4/K2SO4混合物催化剂或者Se/CuSO4/K2SO4混合物催化剂，不再使用该催化剂溶液；

- 增加了二氧化钛催化剂混合物的配制方法，因为增加TiO2/CuSO4/K2SO4混合物催化剂；

- 因使用硫酸标准滴定溶液和氢氧化钠标准滴定溶液，为了操作者得规范和方便，增加了四硼酸二钠溶液的配制方法、硫酸标准溶液的标定方法、氢氧化钠标准滴定溶液的标定方法；

- 更改了配制硼酸溶液时固体硼酸的称样量，将“10 g”更改为“10.5 g”；

- 将常量法中胶乳的总固体量由“2 g”更改为“10 g”（见5.3，2008年版的4.3）；

- 更改了常量法试验步骤中试剂的用量，更改了样品称重的精确值（见5.4，2008年版的4.4）；

- 根据ISO 1656:2019的技术要求，本文件做了增加了氢氧化钠和硫酸标准滴定溶液的浓度有效数字为三位、将半微量法中胶乳的总固体量由“0.1 g”更改为“5 g”、更改了半微量法试验步骤中试剂的用量、将冷凝器的长度由250 mm更改为300 mm；将冷凝管的长度由500 mm更改为600 mm、将混合指示剂溶液更改为混合指示剂溶液A、增加混合指示剂溶液B、增加了半微量（自动、半自动凯氏定氮仪器法）及内容

- 目前大部分品牌的自动凯氏定氮仪的滴定判定终点是根据甲基红-溴甲酚绿指示剂溶液的颜色设定的，所以增加了（17）混合指示剂溶液B，同时，玻璃装置法和半自动凯氏定氮仪在滴定时继续使用甲基红-亚甲基蓝指示剂溶液，为了区别混合指示剂溶液B，将（16）混合指示剂溶液更改为混合指示剂溶液A。

- 增加了半微量（自动、半自动凯氏定氮仪器法）及内容

- 实验室主要采用半微量法对天然生胶和天然胶乳测定氮含量，玻璃装置法是经典的方法，样品经消化后，转移到由蒸馏瓶、冷凝管、接收器等玻璃装置组装的蒸馏装置进行蒸馏，再手工滴定和计算氮含量。目前，越来越多的实验室配备了自动、半自动凯氏定氮仪，为了天然生胶和天然胶乳测定氮含量试验更加科学、准确、方便操作，本次修订，增加了自动、半自动凯氏定氮仪器法。

- 根据GB/T 8088-2008《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定》中“用量筒量取约15ml氢氧化钠溶液”，碱液的量为15ml，在样品高温消化前处理中浓硫酸的量为3ml，满足硫酸和碱液的体积比为1:4。同时，根据仪器条件，碱液增加量的最小单位为10 ml ，只能增加到20ml，所以碱液的量为15ml或者20ml。

- 样品经消化冷却到室温，于自动、半自动凯氏定氮仪上实现加液（根据仪器设置添加氢氧化钠碱液15mL-20ml，含有混合指示剂A或者混合指示剂B的硼酸溶液）、蒸馏等过程，记录滴定体积。

- 将规范性引用文件ISO/TR 9272更改为参考文献ISO 19983:2022、将精密度内容由要求改为资料性附录并更新了精密度数据（见第7章、附录A、参考文献，2008年版的第6章和附录A）。

3 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

3.1试验或验证的分析、综述报告

针对本标准的内容，标准起草小组组织开展了验证试验，对样品1（生胶A）、样品2（生胶B）、样品3（胶乳A）、样品4（胶乳B）、样品5（胶清胶）中氮含量进行测定，每个实验室由同一实验员在两次试验天的每一试验天内进行三次测量，使用ISO 19983：2022的进行精密度分析，半微量玻璃装置法参与单位有上海海关工业品与原材料检测技术中心（实验室A）、云南省天然橡胶及咖啡产品质量监督检验站（实验室B）、海口省天然橡胶质量检测站（实验室C）、中策橡胶集团股份有限公司产品测试中心（实验室D）、中国热带农业科学院农产品加工研究所（实验室E），具体试验数据（见附件），试验结果得到的精密度数据见表1和表2。

表1 自动、半自动凯氏定氮仪器法-硒催化剂的精密度数据

| 材料 | 平均值 | 在实验室内， 日内 |  |  | 在实验室内， 日间的 |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| 生胶A | 0.1866 | 0.0120 | 0.0042 | 6.44 | 0.0047 | 0.0133 | 7.13 | 0.0144 | 0.0408 | 21.86 | 5 |
| 生胶B | 0.3645 | 0.0186 | 0.0066 | 5.11 | 0.0050 | 0.014 | 3.84 | 0.0078 | 0.0220 | 6.04 | 5 |
| 胶乳A | 0.3284 | 0.0198 | 0.0070 | 6.03 | 0.0051 | 0.0144 | 4.38 | 0.0116 | 0.0327 | 9.96 | 5 |
| 胶乳B | 0.3742 | 0.0197 | 0.0070 | 5.28 | 0.0068 | 0.0193 | 5.16 | 0.0199 | 0.0563 | 15.05 | 5 |
| 胶清胶c | 2.1919 | 0.0700 | 0.0247 | 3.19 | 0.0102 | 0.029 | 1.32 | 1.1323 | 3.2044 | 146.19 | 4 |
| c——剔除离群值后的实验室最终数量 sr——实验室内标准差； r ——重复性（以测定单位表示）； （r）——相对重复性； srD——日间重复性标准差； rD——日间重复性； (rD)——相对日间重复性； sR——实验室间标准差； R——再现性（以测定单位表示）； （R）——相对再现性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2自动、半自动凯氏定氮仪器法-二氧化钛催化剂的精密度数据

| 材料 | 平均值 | 在实验室内， 日内 |  |  | 在实验室内， 日间的 |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| 生胶A | 0.1820 | 0.0126 | 0.0045 | 6.92 | 0.0075 | 0.0211 | 11.59 | 0.0163 | 0.0461 | 25.33 | 5 |
| 生胶B | 0.3643 | 0.3822 | 0.1351 | 104.91 | 0.1353 | 0.0140 | 3.85 | 0.1343 | 0.3802 | 104.36 | 5 |
| 胶乳A | 0.3331 | 0.0133 | 0.0047 | 3.99 | 0.0051 | 0.0143 | 4.29 | 0.0094 | 0.0265 | 7.96 | 5 |
| 胶乳B | 0.3750 | 0.0198 | 0.0070 | 5.28 | 0.0091 | 0.0257 | 6.85 | 0.0124 | 0.0352 | 9.39 | 5 |
| 胶清胶 | 2.1641 | 0.0888 | 0.0314 | 4.10 | 0.0314 | 0.089 | 4.11 | 0.0677 | 0.1916 | 8.85 | 5 |
| sr——实验室内标准差； r ——重复性（以测定单位表示）； （r）——相对重复性； srD——日间重复性标准差； rD——日间重复性； (rD)——相对日间重复性； sR——实验室间标准差； R——再现性（以测定单位表示）； （R）——相对再现性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2技术经济论证、预期的经济效益、社会效益和生态效益

实施《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定》的标准后，将为测定天然生胶和天然胶乳的氮含量提供一种容易操作、安全、无污染的方法，有利于对天然橡胶加工工艺和产品质量控制，为我国天然橡胶生产和国际贸易提供技术保障，带来了一定的经济效益、社会效益和生态效益。

4 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本文件修改采用ISO 1656:2019《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定》。

本文件与ISO 1656:2019的技术差异及其原因如下：

- 增加了试剂的CAS号（见5.1、6.1）；

- 用规范性引用的GB/T 8290替换了ISO 123（见5.3、6.3，ISO 1656:2019的5.3、6.3），以适应我国对胶乳取样的规定；

- 用规范性引用的GB/T 8298替换了ISO 124（见5.3、6.3，ISO 1656:2019的5.3、6.3），以适应我国对胶乳总固体含量测定的规定；

- 用规范性引用的GB/T 15340替换了ISO 1795（见5.3、6.3，ISO 1656:2019的5.3、6.3），以适应我国对天然生胶取样的规定；

- 更改了“H2SO4”为“1/2H2SO4”（见5.1.4、6.1.4）；

- 更改了当量每升为摩尔每升（见5.1.4、5.6.1、5.6.2、6.1.4、6.6.1、6.6.2）；

- 增加了指示剂配制方法（见6.1.8、6.1.9、6.1.10）；

- 增加了混合指示剂（见6.1.11、6.1.12）；

- 增加了自动、半自动凯氏定氮仪器法的内容（见6.4.2.2）。

5 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

# 本标准拟修改采用ISO 1656：2019对GB/T 8088-2008进行修订，更改了规范性引用文件，更改了混合指示剂溶液A，增加了混合指示剂溶液B，增加了半微量（自动、半自动凯氏定氮仪器法）及内容，更改了试验结果精密度数据，在结构与技术内容上基本与ISO 1656：2019保持一致，属于合规引用国际标准。

6 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

# 本标准与有关法律、行政法规及相关标准没有冲突。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

# 本标准在修订过程中尚未出现重大分歧意见。

8 涉及专利的有关说明

# 本标准内容未涉及专利。

9 实施行业标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

# 9.1 本标准宣贯时应包括下列内容：

# （1）介绍本标准修订的原因、过程及意义；

# （2）介绍和解释本标准的主要技术内容；

# （3）本标准实施过程中可能遇到的问题及解决办法。

# 9.2本标准宣贯时建议采用下列形式：

# （1） 举办有关生产使用企业和检验机构的有关人员参加的标准宣贯培训班；

# （2）由标准起草人员到有关企业和检验机构，对相关人员进行现场宣讲、示范操作。

# 9.3 本标准建议的实施日期

# 本标准发布后半年实施。

10 其他应予说明的事项

# 本标准计划项目原拟等同采用1656:2019。但是，由于在结构上有调整，更改了适用范围、增加了自动、半自动凯氏定氮仪器法，使本标准与1656:2019相比产生了较大技术差异。因此本标准改为修改采用1656:2019。

附件：

修订GB/T 8088《生胶和天然胶乳 氮含量的测定 》

试验总结报告

全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会按ISO 19983:2022的6.7.1方法A的要求，在国内组织5家实验室开展了验证试验，修订工作组对实验结果进行了精密度分析。

对样品1（生胶A）、样品2（生胶B）、样品3（胶乳A）、样品4（胶乳B）、样品5（胶清胶）中氮含量进行测定，每个实验室由同一实验员在两次试验天的每一试验天内进行三次测量，使用ISO 19983：2022的进行精密度分析，半微量玻璃装置法参与单位有上海海关工业品与原材料检测技术中心（实验室A）、云南省天然橡胶及咖啡产品质量监督检验站（实验室B）、海口省天然橡胶质量检测站（实验室C）、中策橡胶集团股份有限公司产品测试中心（实验室D）、中国热带农业科学院农产品加工研究所（实验室E）。玻璃装置法的ITP结果及补充统计数据见表1～表30。

表1 玻璃装置法-生胶A（硒）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.1829 | 0.1790 | 0.1849 | 0.1823 | 0.1819 | 4.95E-04 |
|  | 2 | 0.1791 | 0.1841 | 0.1815 | 0.1816 |  |  |
| B | 1 | 0.1816 | 0.1847 | 0.1758 | 0.1807 | 0.1800 | 9.66E-04 |
|  | 2 | 0.1795 | 0.1794 | 0.1791 | 0.1793 |  |  |
| C | 1 | 0.1862 | 0.1898 | 0.1837 | 0.1866 | 0.1863 | 4.24E-04 |
|  | 2 | 0.1892 | 0.1765 | 0.1922 | 0.1860 |  |  |
| D | 1 | 0.2020 | 0.1940 | 0.2070 | 0.2010 | 0.2015 | 7.07E-04 |
|  | 2 | 0.2030 | 0.1990 | 0.2040 | 0.2020 |  |  |
| E | 1 | 0.2030 | 0.2053 | 0.2064 | 0.2049 | 0.2049 | 7.07E-05 |
|  | 2 | 0.2011 | 0.2050 | 0.2083 | 0.2048 |  |  |

表2 玻璃装置法-生胶B（硒）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.3617 | 0.3626 | 0.3656 | 0.3633 | 0.3595 | 5.37E-03 |
|  | 2 | 0.3482 | 0.3557 | 0.3632 | 0.3557 |  |  |
| B | 1 | 0.3576 | 0.3664 | 0.3579 | 0.3606 | 0.3627 | 2.95E-03 |
|  | 2 | 0.3611 | 0.3674 | 0.3659 | 0.3648 |  |  |
| C | 1 | 0.3638 | 0.3577 | 0.3665 | 0.3627 | 0.3611 | 2.17E-03 |
|  | 2 | 0.3566 | 0.3631 | 0.3591 | 0.3596 |  |  |
| D | 1 | 0.3820 | 0.3680 | 0.3780 | 0.3760 | 0.3718 | 5.89E-03 |
|  | 2 | 0.3720 | 0.3640 | 0.3670 | 0.3677 |  |  |
| E | 1 | 0.3638 | 0.3736 | 0.3798 | 0.3724 | 0.3733 | 1.32E-03 |
|  | 2 | 0.3721 | 0.3727 | 0.3780 | 0.3743 |  |  |

表3 玻璃装置法-胶乳A（硒）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.3241 | 0.3231 | 0.3268 | 0.3247 | 0.3281 | 4.78E-03 |
|  | 2 | 0.3312 | 0.3300 | 0.3331 | 0.3314 |  |  |
| B | 1 | 0.3314 | 0.3278 | 0.3257 | 0.3283 | 0.3272 | 1.51E-03 |
|  | 2 | 0.3286 | 0.3256 | 0.3243 | 0.3262 |  |  |
| C | 1 | 0.3327 | 0.3253 | 0.3309 | 0.3296 | 0.3345 | 6.91E-03 |
|  | 2 | 0.3515 | 0.3207 | 0.3460 | 0.3394 |  |  |
| D | 1 | 0.3480 | 0.3420 | 0.3540 | 0.3480 | 0.3387 | 1.32E-02 |
|  | 2 | 0.3280 | 0.3270 | 0.3330 | 0.3293 |  |  |
| E | 1 | 0.3225 | 0.3191 | 0.3164 | 0.3193 | 0.3228 | 4.95E-03 |
|  | 2 | 0.3232 | 0.3390 | 0.3168 | 0.3263 |  |  |

表4 玻璃装置法-胶乳B（硒）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.3739 | 0.3716 | 0.3739 | 0.3731 | 0.3738 | 9.66E-04 |
|  | 2 | 0.3709 | 0.3817 | 0.3709 | 0.3745 |  |  |
| B | 1 | 0.3862 | 0.3765 | 0.3761 | 0.3796 | 0.3765 | 4.36E-03 |
|  | 2 | 0.3742 | 0.3725 | 0.3736 | 0.3734 |  |  |
| C | 1 | 0.3756 | 0.3720 | 0.3679 | 0.3718 | 0.3679 | 5.54E-03 |
|  | 2 | 0.3583 | 0.3833 | 0.3504 | 0.3640 |  |  |
| D | 1 | 0.3780 | 0.3740 | 0.3830 | 0.3783 | 0.3745 | 5.42E-03 |
|  | 2 | 0.3710 | 0.3740 | 0.3670 | 0.3707 |  |  |
| E | 1 | 0.3719 | 0.3838 | 0.3856 | 0.3804 | 0.3813 | 1.25E-03 |
|  | 2 | 0.3795 | 0.3866 | 0.3805 | 0.3822 |  |  |

表5 玻璃装置法-胶清胶（硒）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2.2087 | 2.2251 | 2.2458 | 2.2265 | 2.2208 | 8.08E-03 |
|  | 2 | 2.2095 | 2.2139 | 2.2219 | 2.2151 |  |  |
| B | 1 | 2.1786 | 2.1844 | 2.1834 | 2.1821 | 2.1818 | 5.42E-04 |
|  | 2 | 2.1831 | 2.1790 | 2.1820 | 2.1814 |  |  |
| C | 1 | 2.2085 | 2.1605 | 2.2124 | 2.1938 | 2.1851 | 1.23E-02 |
|  | 2 | 2.1763 | 2.1847 | 2.1684 | 2.1765 |  |  |
| D | 1 | 2.1090 | 2.1180 | 2.1130 | 2.1133 | 2.1217 | 1.18E-02 |
|  | 2 | 2.1300 | 2.1330 | 2.1270 | 2.1300 |  |  |
| E | 1 | 2.0876 | 2.138 | 2.1667 | 2.1308 | 2.1397 | 1.26E-02 |
|  | 2 | 2.1027 | 2.2116 | 2.1314 | 2.1486 |  |  |

表6  玻璃装置法-生胶A（二氧化钛）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.1797 | 0.1759 | 0.1852 | 0.1803 | 0.1780 | 3.25E-03 |
|  | 2 | 0.1751 | 0.1746 | 0.1773 | 0.1757 |  |  |
| B | 1 | 0.1958 | 0.1831 | 0.1889 | 0.1893 | 0.1809 | 1.19E-02 |
|  | 2 | 0.1812 | 0.1657 | 0.1706 | 0.1725 |  |  |
| C | 1 | 0.1764 | 0.1810 | 0.1783 | 0.1786 | 0.1768 | 2.50E-03 |
|  | 2 | 0.1738 | 0.1761 | 0.1752 | 0.1750 |  |  |
| D | 1 | 0.2060 | 0.1980 | 0.2090 | 0.2043 | 0.2022 | 3.06E-03 |
|  | 2 | 0.1980 | 0.2020 | 0.2000 | 0.2000 |  |  |
| E | 1 | 0.1964 | 0.2100 | 0.1950 | 0.2005 | 0.2097 | 1.31E-02 |
|  | 2 | 0.2073 | 0.2306 | 0.2190 | 0.2190 |  |  |

表7 玻璃装置法-生胶B（二氧化钛）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.3625 | 0.3625 | 0.3678 | 0.3643 | 0.3627 | 2.22E-03 |
|  | 2 | 0.3621 | 0.3618 | 0.3595 | 0.3611 |  |  |
| B | 1 | 0.3579 | 0.3588 | 0.3574 | 0.3580 | 0.3573 | 1.08E-03 |
|  | 2 | 0.3659 | 0.3521 | 0.3515 | 0.3565 |  |  |
| C | 1 | 0.3724 | 0.3679 | 0.3746 | 0.3716 | 0.3683 | 4.69E-03 |
|  | 2 | 0.3656 | 0.3672 | 0.3622 | 0.3650 |  |  |
| D | 1 | 0.3780 | 0.3640 | 0.3830 | 0.3750 | 0.3723 | 3.77E-03 |
|  | 2 | 0.3700 | 0.3680 | 0.3710 | 0.3697 |  |  |
| E | 1 | 0.3659 | 0.3783 | 0.3798 | 0.3747 | 0.3731 | 2.22E-03 |
|  | 2 | 0.3506 | 0.3557 | 0.4083 | 0.3715 |  |  |

表8 玻璃装置法-胶乳A（二氧化钛）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.3301 | 0.3291 | 0.3296 | 0.3296 | 0.3285 | 1.63E-03 |
|  | 2 | 0.3253 | 0.3281 | 0.3285 | 0.3273 |  |  |
| B | 1 | 0.3257 | 0.3396 | 0.3341 | 0.3331 | 0.3360 | 4.10E-03 |
|  | 2 | 0.3417 | 0.3365 | 0.3386 | 0.3389 |  |  |
| C | 1 | 0.3340 | 0.3277 | 0.3392 | 0.3336 | 0.3330 | 9.43E-04 |
|  | 2 | 0.3339 | 0.3333 | 0.3297 | 0.3323 |  |  |
| D | 1 | 0.3440 | 0.3380 | 0.3400 | 0.3407 | 0.3352 | 7.78E-03 |
|  | 2 | 0.3300 | 0.3260 | 0.3330 | 0.3297 |  |  |
| E | 1 | 0.3306 | 0.3299 | 0.3217 | 0.3274 | 0.3244 | 4.29E-03 |
|  | 2 | 0.3238 | 0.3259 | 0.3143 | 0.3213 |  |  |

表9玻璃装置法-胶乳B（二氧化钛）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.3707 | 0.3669 | 0.3706 | 0.3694 | 0.3698 | 4.95E-04 |
|  | 2 | 0.3680 | 0.3710 | 0.3713 | 0.3701 |  |  |
| B | 1 | 0.3812 | 0.3824 | 0.3804 | 0.3813 | 0.3785 | 3.98E-03 |
|  | 2 | 0.3774 | 0.3773 | 0.3724 | 0.3757 |  |  |
| C | 1 | 0.3754 | 0.3801 | 0.3733 | 0.3763 | 0.3738 | 3.46E-03 |
|  | 2 | 0.3731 | 0.3708 | 0.3702 | 0.3714 |  |  |
| D | 1 | 0.3780 | 0.3730 | 0.3880 | 0.3797 | 0.3758 | 5.42E-03 |
|  | 2 | 0.3780 | 0.3680 | 0.3700 | 0.3720 |  |  |
| E | 1 | 0.3874 | 0.3878 | 0.3869 | 0.3874 | 0.3813 | 8.56E-03 |
|  | 2 | 0.3725 | 0.3787 | 0.3746 | 0.3753 |  |  |

表10 玻璃装置法-胶清胶（二氧化钛）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2.1717 | 2.1896 | 2.1802 | 2.1805 | 2.1828 | 3.18E-03 |
|  | 2 | 2.1788 | 2.1917 | 2.1845 | 2.1850 |  |  |
| B | 1 | 2.1681 | 2.1694 | 2.1634 | 2.1670 | 2.1696 | 3.65E-03 |
|  | 2 | 2.1788 | 2.1605 | 2.1771 | 2.1721 |  |  |
| C | 1 | 2.2150 | 2.1874 | 2.2004 | 2.2009 | 2.1877 | 1.87E-02 |
|  | 2 | 2.1645 | 2.1758 | 2.1830 | 2.1744 |  |  |
| D | 1 | 2.2040 | 2.1980 | 2.2020 | 2.2013 | 2.1972 | 5.89E-03 |
|  | 2 | 2.1980 | 2.1930 | 2.1880 | 2.1930 |  |  |
| E | 1 | 2.1758 | 2.1409 | 2.1716 | 2.1635 | 2.1755 | 1.70E-02 |
|  | 2 | 2.2111 | 2.1738 | 2.1800 | 2.1876 |  |  |

模型的h和k统计量是通过当天重复测试数据的平均值计算出来的。使用表1~表10中的数据，实验室间离差的h值和实验室内离差的k值由以下公式确定。

hi=yi∙∙-y1p-1i=1pyi∙-y2

ki=sipi=1psi2

得到的h值和k值见表11至表14。

表11 玻璃装置法-硒催化剂获得的h值

| 实验室 | hi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生胶A | 生胶B | 胶乳A | 胶乳B | 胶清胶 |
| A | -0.78 | -0.97 | -0.35 | -0.21 | 1.30 |
| B | -0.95 | -0.47 | -0.49 | 0.35 | 0.30 |
| C | -0.40 | -0.71 | 0.67 | -1.43 | 0.39 |
| D | 0.92 | 0.96 | 1.34 | -0.06 | -1.22 |
| E | 1.22 | 1.19 | -1.19 | 1.34 | -0.76 |

表12 玻璃装置法-硒催化剂获得的k值

| 实验室 | ki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生胶A | 生胶B | 胶乳A | 胶乳B | 胶清胶 |
| A | 0.81 | 1.35 | 0.65 | 0.24 | 0.75 |
| B | 1.58 | 0.74 | 0.20 | 1.08 | 0.05 |
| C | 0.69 | 0.55 | 0.94 | 1.37 | 1.13 |
| D | 1.16 | 1.48 | 1.79 | 1.34 | 1.09 |
| E | 0.12 | 0.33 | 0.67 | 0.31 | 1.40 |

表13 玻璃装置法-二氧化钛催化剂获得的h值

| 实验室 | hi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生胶A | 生胶B | 胶乳A | 胶乳B | 胶清胶 |
| A | -0.75 | -0.60 | -0.59 | -1.37 | 0.02 |
| B | -0.56 | -1.40 | 0.94 | 0.61 | -1.21 |
| C | -0.83 | 0.24 | 0.33 | -0.45 | 0.48 |
| D | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.01 | 1.36 |
| E | 1.32 | 0.95 | -1.43 | 1.25 | -0.66 |

表14 玻璃装置法-二氧化钛催化剂获得的k值

| 实验室 | ki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生胶A | 生胶B | 胶乳A | 胶乳B | 胶清胶 |
| A | 0.40 | 0.72 | 0.37 | 0.10 | 0.27 |
| B | 1.44 | 0.35 | 0.92 | 0.78 | 0.31 |
| C | 0.30 | 1.53 | 0.21 | 0.68 | 1.58 |
| D | 0.37 | 1.23 | 1.75 | 1.06 | 0.50 |
| E | 1.59 | 0.72 | 0.96 | 1.67 | 1.44 |

将每个h和k值与相应的临界值进行比较。根据ISO 19983：2022的附录C的C.4，当p为5时，临界h值为1.57，临界k值为1.81。由于表11至表14中没有一个超过这些值，因此得出结论，结果中没有异常值，所有数据都是有效的。

采用ISO 19983：2022的6.7.1中方法A对ITP结果进行精密度分析，需要来自两天实验[以j (j = 1,2) 表示]的数据[以k (k = 1,2,3) 表示] 以产生精密度表（见表15、表16）；本文件中q = 5，因此在5间实验室[以 i (i =1,2,3,4,5) 表示]中(j = 1,2)进行的。表15、表16显示了四个样品使用方法A进行精度评价所需的补充统计数据。

表15 玻璃装置法-硒催化剂的补充统计数据

| 实 验 室 P | 天数 q | 生胶A |  | 生胶B |  | 胶乳A |  | 胶乳B |  | 胶清胶 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. |
| A | 1 | 0.5468 | 1.0915 | 1.0899 | 2.1570 | 0.9740 | 1.9683 | 1.1194 | 2.2429 | 6.6796 | 13.3249 |
|  | 2 | 0.5447 |  | 1.0671 |  | 0.9943 |  | 1.1235 |  | 6.6453 |  |
| B | 1 | 0.5421 | 1.0801 | 1.0819 | 2.1763 | 0.9849 | 1.9634 | 1.1388 | 2.2591 | 6.5464 | 13.0905 |
|  | 2 | 0.5380 |  | 1.0944 |  | 0.9785 |  | 1.1203 |  | 6.5441 |  |
| C | 1 | 0.5597 | 1.1176 | 1.0880 | 2.1668 | 0.9889 | 2.0071 | 1.1155 | 2.2075 | 6.5814 | 13.1108 |
|  | 2 | 0.5579 |  | 1.0788 |  | 1.0182 |  | 1.0920 |  | 6.5294 |  |
| D | 1 | 0.6030 | 1.2090 | 1.1280 | 2.2310 | 1.0440 | 2.0320 | 1.1350 | 2.2470 | 6.3400 | 12.7300 |
|  | 2 | 0.6060 |  | 1.1030 |  | 0.9880 |  | 1.1120 |  | 6.3900 |  |
| E | 1 | 0.6147 | 1.2291 | 1.1172 | 2.2400 | 0.9580 | 1.9370 | 1.1413 | 2.2879 | 6.3923 | 12.8380 |
|  | 2 | 0.6144 |  | 1.1228 |  | 0.9790 |  | 1.1466 |  | 6.4457 |  |
| 注：实验室总数量为p：i=1,2,3,4,5 每间实验室总共有两天结果：q = 1, 2。 每天进行了总共r次测量：n = 1, 2,3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表16 玻璃装置法-二氧化钛催化剂的补充统计数据

| 实 验 室 P | 天数 q | 生胶A |  | 生胶B |  | 胶乳A |  | 胶乳B |  | 胶清胶 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. |
| A | 1 | 0.5408 | 1.0678 | 1.0928 | 2.1762 | 0.9888 | 1.9707 | 1.1082 | 2.2185 | 6.5415 | 13.0965 |
|  | 2 | 0.5270 |  | 1.0834 |  | 0.9819 |  | 1.1103 |  | 6.5550 |  |
| B | 1 | 0.5678 | 1.0853 | 1.0741 | 2.1436 | 0.9994 | 2.0162 | 1.1440 | 2.2711 | 6.5009 | 13.0173 |
|  | 2 | 0.5175 |  | 1.0695 |  | 1.0168 |  | 1.1271 |  | 6.5164 |  |
| C | 1 | 0.5357 | 1.0608 | 1.1149 | 2.2099 | 1.0009 | 1.9978 | 1.1288 | 2.2429 | 6.6028 | 13.1261 |
|  | 2 | 0.5251 |  | 1.0950 |  | 0.9969 |  | 1.1141 |  | 6.5233 |  |
| D | 1 | 0.6130 | 1.2130 | 1.1250 | 2.2340 | 1.0220 | 2.0110 | 1.1390 | 2.2550 | 6.6040 | 13.1830 |
|  | 2 | 0.6000 |  | 1.1090 |  | 0.9890 |  | 1.1160 |  | 6.5790 |  |
| E | 1 | 0.6014 | 1.2583 | 1.1240 | 2.2386 | 0.9822 | 1.9462 | 1.1621 | 2.2879 | 6.4905 | 13.0532 |
|  | 2 | 0.6569 |  | 1.1146 |  | 0.9640 |  | 1.1258 |  | 6.5627 |  |
| 注：实验室总数量为p:i=1,2,3,4,5 每间实验室总共有两天结果：q = 1, 2。 每天进行了总共r次测量：n = 1, 2,3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

将表1～表16的这些值分别应用于以下公式，以生成各个样品的方差分析表（见表17～表26）。

T=ijkyijk

ST=ijkyijk2-T2pqn

SL=iTi2qn-T2pqn

SD=ijTij2n-iTi2qn

SM=ijkyijk2-ijTij2n

表17 玻璃装置法-生胶A（硒）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =3.17E-03 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=7.91E-04 | σM2+2σD2+4σL2=7.91E-04 |
| 天 | SD =5.59E-06 | p =5 | VD= SD/ p=1.12E-06 | σM2+2σD2=1.12E-06 |
| 测量 | SM=3.61E-04 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =1.81E-05 | σM2=1.81E-05 |
| 总和 | ST =3.53E-03 | 2pn-1=29 |  |  |

表18玻璃装置法-生胶B（硒）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =6.20E-04 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=1.55E-04 | σM2+2σD2+4σL2=1.55E-04 |
| 天 | SD =8.50E-04 | p =5 | VD= SD/ p=1.70E-04 | σM2+2σD2=1.70E-04 |
| 测量 | SM=8.67E-04 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =4.33E-05 | σM2=4.33E-05 |
| 总和 | ST =2.34E-03 | 2pn-1=29 |  |  |

表19玻璃装置法-胶乳A（硒）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =9.48E-04 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=2.37E-04 | σM2+2σD2+4σL2=2.37E-04 |
| 天 | SD =8.15E-04 | p =5 | VD= SD/ p=1.63E-04 | σM2+2σD2=1.63E-04 |
| 测量 | SM=9.81E-04 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =4.90E-05 | σM2=4.90E-05 |
| 总和 | ST =2.74E-03 | 2pn-1=29 |  |  |

表20 玻璃装置法-胶乳B（硒）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =5.63E-04 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=1.41E-04 | σM2+2σD2+4σL2=1.41E-04 |
| 天 | SD =2.45E-04 | p =5 | VD= SD/ p=4.89E-05 | σM2+2σD2=4.89E-05 |
| 测量 | SM=9.74E-04 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =4.87E-05 | σM2=4.87E-05 |
| 总和 | ST =1.78E-03 | 2pn-1=29 |  |  |

表21玻璃装置法-胶清胶（硒）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =3.72E-02 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=9.31E-03 | σM2+2σD2+4σL2=9.31E-03 |
| 天 | SD =1.54E-03 | p =5 | VD= SD/ p=3.08E-04 | σM2+2σD2=3.08E-04 |
| 测量 | SM=1.22E-02 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =6.12E-04 | σM2=6.12E-04 |
| 总和 | ST =5.10E-02 | 2pn-1=29 |  |  |

表22 玻璃装置法-生胶A（二氧化钛）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =6.60E-03 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=1.65E-03 | σM2+2σD2+4σL2=1.65E-03 |
| 天 | SD =5.00E-04 | p =5 | VD= SD/ p=1.00E-04 | σM2+2σD2=1.00E-04 |
| 测量 | SM=4.41E-04 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =2.20E-05 | σM2=2.20E-05 |
| 总和 | ST =7.54E-03 | 2pn-1=29 |  |  |

表23玻璃装置法-生胶B（二氧化钛）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =1.60E-03 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=4.00E-04 | σM2+2σD2+4σL2=4.00E-04 |
| 天 | SD =2.67E-04 | p =5 | VD= SD/ p=5.33E-05 | σM2+2σD2=5.33E-05 |
| 测量 | SM=8.00E-04 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =4.44E-05 | σM2=4.44E-05 |
| 总和 | ST =2.67E-03 | 2pn-1=29 |  |  |

表24玻璃装置法-胶乳A（二氧化钛）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =1.06E-02 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=2.65E-03 | σM2+2σD2+4σL2=2.65E-03 |
| 天 | SD =2.33E-04 | p =5 | VD= SD/ p=4.67E-05 | σM2+2σD2=4.67E-05 |
| 测量 | SM=3.33E-04 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =1.67E-05 | σM2=1.67E-05 |
| 总和 | ST =1.12E-02 | 2pn-1=29 |  |  |

表25 玻璃装置法-胶乳B（二氧化钛）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =4.70E-04 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=1.18E-04 | σM2+2σD2+4σL2=1.18E-04 |
| 天 | SD =3.92E-04 | p =5 | VD= SD/ p=7.84E-05 | σM2+2σD2=7.84E-05 |
| 测量 | SM=2.56E-04 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =1.28E-05 | σM2=1.28E-05 |
| 总和 | ST =1.12E-03 | 2pn-1=29 |  |  |

表26玻璃装置法-胶清胶（二氧化钛）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =2.96E-03 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=7.40E-04 | σM2+2σD2+4σL2=7.40E-04 |
| 天 | SD =2.39E-02 | p =5 | VD= SD/ p=4.79E-03 | σM2+2σD2=4.79E-03 |
| 测量 | SM=3.20E-03 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =1.60E-04 | σM2=1.60E-04 |
| 总和 | ST =3.01E-02 | 2pn-1=29 |  |  |

根据各个样品的方差分析表（表17～表26），得到样品的方差分量估计（见表27、表28）。

表27 玻璃装置法-硒催化剂的方差分量估计

| 方差分量 | 生胶A | 生胶B | 胶乳A | 胶乳B | 胶清胶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室间方差分量，σL2 | 1.32E-04 | -2.50E-06 | 1.23E-05 | 1.53E-05 | 1.50E-03 |
| 日间方差分量，σD2 | -5.65E-06 | 4.22E-05 | 3.80E-05 | 8.99E-08 | -1.01E-04 |
| 重复性方差分量，σM2 | 1.81E-05 | 4.33E-05 | 4.90E-05 | 4.87E-05 | 6.12E-04 |
| 日间重复性方差，srD2 | 1.24E-05 | 8.56E-05 | 8.70E-05 | 4.88E-05 | 5.11E-04 |
| 再现性方差，sR2 | 1.44E-04 | 8.31E-05 | 9.93E-05 | 6.41E-05 | 2.01E-03 |
| 重复性，r | 0.0120 | 0.0186 | 0.0198 | 0.0197 | 0.0700 |
| 日间重复性，rD | 0.0100 | 0.0262 | 0.0264 | 0.0198 | 0.0639 |
| 再现性，R | 0.0340 | 0.0258 | 0.0282 | 0.0227 | 0.1269 |
| 注：σL2=12nVL-VD σD2=1nVD-VM σM2=VM srD2=σM2+σD2 sR2=σM2+σD2+σL2 r=2.83σM rD=2.83srD R=2.83sR |  |  |  |  |  |

表28玻璃装置法-二氧化钛催化剂的方差分量估计

| 方差分量 | 生胶A | 生胶B | 胶乳A | 胶乳B | 胶清胶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室间方差分量，σL2 | 2.58E-04 | 5.78E-05 | 4.35E-04 | 6.51E-06 | -6.74E-04 |
| 日间方差分量，σD2 | 2.60E-05 | 2.96E-06 | 1.00E-05 | 2.19E-05 | 1.54E-03 |
| 重复性方差分量，σM2 | 2.20E-05 | 4.44E-05 | 1.67E-05 | 1.28E-05 | 1.60E-04 |
| 日间重复性方差，srD2 | 4.81E-05 | 4.74E-05 | 2.67E-05 | 3.47E-05 | 1.70E-03 |
| 再现性方差，sR2 | 3.07E-04 | 1.05E-04 | 4.61E-04 | 4.12E-05 | 1.03E-03 |
| 重复性，r | 0.0133 | 0.0189 | 0.0116 | 0.0101 | 0.0358 |
| 日间重复性，rD | 0.0196 | 0.0195 | 0.0146 | 0.0167 | 0.1168 |
| 再现性，R | 0.0495 | 0.0290 | 0.0608 | 0.0182 | 0.0907 |
| 注：σL2=12nVL-VD σD2=1nVD-VM σM2=VM srD2=σM2+σD2 sR2=σM2+σD2+σL2 r=2.83σM rD=2.83srD R=2.83sR |  |  |  |  |  |

根据以上数据，确定精密度数据，见表29、表30。

表29 玻璃装置法-硒催化剂的精密度数据

| 材料 | 平均值 | 实验室内 （日内） |  |  | 实验室内 （日间） |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| 生胶A | 0.1909 | 0.0042 | 0.0120 | 6.30 | 0.0035 | 0.0100 | 5.24 | 0.0120 | 0.0340 | 17.81 | 5 |
| 生胶B | 0.3657 | 0.0066 | 0.0186 | 5.09 | 0.0092 | 0.0262 | 7.16 | 0.0091 | 0.0258 | 7.05 | 5 |
| 胶乳A | 0.3303 | 0.0070 | 0.0198 | 6.00 | 0.0093 | 0.0264 | 7.99 | 0.0100 | 0.0282 | 8.54 | 5 |
| 胶乳B | 0.3748 | 0.0070 | 0.0197 | 5.27 | 0.0070 | 0.0198 | 5.28 | 0.0080 | 0.0227 | 6.06 | 5 |
| 胶清胶 | 2.1698 | 0.0247 | 0.0700 | 3.23 | 0.0226 | 0.0639 | 2.95 | 0.0448 | 0.1269 | 5.85 | 5 |
| sr——实验室内标准差； r ——重复性（以测定单位表示）； （r）——相对重复性； srD——日间重复性标准差； rD——日间重复性； (rD)——相对日间重复性； sR——实验室间标准差； R——再现性（以测定单位表示）； （R）——相对再现性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表30 玻璃装置法-二氧化钛催化剂的精密度数据

| 材料 | 平均值 | 实验室内 （日内） |  |  | 实验室内 （日间） |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| 生胶A | 0.1895 | 0.0047 | 0.0133 | 7.01 | 0.0069 | 0.0196 | 10.34 | 0.0175 | 0.0495 | 26.12 | 5 |
| 生胶B | 0.3667 | 0.0067 | 0.0189 | 5.14 | 0.0069 | 0.0195 | 5.32 | 0.0103 | 0.029 | 7.91 | 5 |
| 胶乳A | 0.3314 | 0.0041 | 0.0116 | 3.49 | 0.0052 | 0.0146 | 4.41 | 0.0215 | 0.0608 | 18.35 | 5 |
| 胶乳B | 0.3758 | 0.0036 | 0.0101 | 2.70 | 0.0059 | 0.0167 | 4.44 | 0.0064 | 0.0182 | 4.84 | 5 |
| 胶清胶 | 2.1826 | 0.0126 | 0.0358 | 1.64 | 0.0413 | 0.1168 | 5.35 | 0.0321 | 0.0907 | 4.16 | 5 |
| sr——实验室内标准差； r ——重复性（以测定单位表示）； （r）——相对重复性； srD——日间重复性标准差； rD——日间重复性； (rD)——相对日间重复性； sR——实验室间标准差； R——再现性（以测定单位表示）； （R）——相对再现性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

半微量自动、半自动凯氏定氮仪器法参与单位有海海关工业品与原材料检测技术中心（实验室A）、云南省天然橡胶及咖啡产品质量监督检验站（实验室B）、西双版纳州质量技术监督综合检测中心（实验室C）、中策橡胶集团股份有限公司产品测试中心（实验室D）、中国热带农业科学院农产品加工研究所（实验室E），自动、半自动凯氏定氮仪器法的ITP结果及补充统计数据见表31～表60。

表31 自动、半自动凯氏定氮仪器法-生胶A（硒）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.1758 | 0.1795 | 0.1758 | 0.1770 | 0.1758 | 1.72E-03 |
|  | 2 | 0.1764 | 0.1748 | 0.1726 | 0.1746 |  |  |
| B | 1 | 0.1938 | 0.1795 | 0.1875 | 0.1869 | 0.1892 | 3.18E-03 |
|  | 2 | 0.1937 | 0.1921 | 0.1885 | 0.1914 |  |  |
| C | 1 | 0.2111 | 0.2032 | 0.2033 | 0.2059 | 0.2068 | 1.34E-03 |
|  | 2 | 0.2046 | 0.2079 | 0.2108 | 0.2078 |  |  |
| D | 1 | 0.1727 | 0.1744 | 0.1740 | 0.1737 | 0.1717 | 2.80E-03 |
|  | 2 | 0.1729 | 0.1646 | 0.1717 | 0.1697 |  |  |
| E | 1 | 0.1821 | 0.1827 | 0.1941 | 0.1863 | 0.1895 | 4.48E-03 |
|  | 2 | 0.1986 | 0.1863 | 0.1930 | 0.1926 |  |  |

表32  自动、半自动凯氏定氮仪器法-生胶B（硒）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.3631 | 0.3666 | 0.3653 | 0.3650 | 0.3645 | 6.84E-04 |
|  | 2 | 0.3627 | 0.3644 | 0.3650 | 0.3640 |  |  |
| B | 1 | 0.3651 | 0.3596 | 0.3611 | 0.3619 | 0.3633 | 1.91E-03 |
|  | 2 | 0.3679 | 0.3661 | 0.3599 | 0.3646 |  |  |
| C | 1 | 0.3589 | 0.3554 | 0.3573 | 0.3572 | 0.3563 | 1.27E-03 |
|  | 2 | 0.3531 | 0.3571 | 0.3560 | 0.3554 |  |  |
| D | 1 | 0.3585 | 0.3615 | 0.3809 | 0.3670 | 0.3652 | 2.50E-03 |
|  | 2 | 0.3511 | 0.3651 | 0.3741 | 0.3634 |  |  |
| E | 1 | 0.3720 | 0.3757 | 0.3744 | 0.3740 | 0.3734 | 9.66E-04 |
|  | 2 | 0.3756 | 0.3709 | 0.3715 | 0.3727 |  |  |

表33 自动、半自动凯氏定氮仪器法-胶乳A（硒）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.3333 | 0.3394 | 0.3376 | 0.3368 | 0.3384 | 2.31E-03 |
|  | 2 | 0.3381 | 0.3412 | 0.3408 | 0.3400 |  |  |
| B | 1 | 0.3435 | 0.3383 | 0.3355 | 0.3391 | 0.3381 | 1.39E-03 |
|  | 2 | 0.3331 | 0.3384 | 0.3399 | 0.3371 |  |  |
| C | 1 | 0.3196 | 0.326 | 0.3202 | 0.3219 | 0.3225 | 7.31E-04 |
|  | 2 | 0.3265 | 0.3202 | 0.3222 | 0.3230 |  |  |
| D | 1 | 0.3197 | 0.3197 | 0.3105 | 0.3166 | 0.3132 | 4.93E-03 |
|  | 2 | 0.3148 | 0.3037 | 0.3105 | 0.3097 |  |  |
| E | 1 | 0.3249 | 0.3222 | 0.3273 | 0.3248 | 0.3300 | 7.28E-03 |
|  | 2 | 0.3368 | 0.3327 | 0.3358 | 0.3351 |  |  |

表34 自动、半自动凯氏定氮仪器法-胶乳B（硒）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.3861 | 0.3856 | 0.3876 | 0.3864 | 0.3834 | 4.29E-03 |
|  | 2 | 0.3803 | 0.378 | 0.3828 | 0.3804 |  |  |
| B | 1 | 0.3756 | 0.3732 | 0.3921 | 0.3803 | 0.3808 | 6.60E-04 |
|  | 2 | 0.3822 | 0.3738 | 0.3877 | 0.3812 |  |  |
| C | 1 | 0.3491 | 0.3382 | 0.3572 | 0.3482 | 0.3474 | 1.04E-03 |
|  | 2 | 0.3578 | 0.3319 | 0.3504 | 0.3467 |  |  |
| D | 1 | 0.3611 | 0.3749 | 0.3645 | 0.3668 | 0.3637 | 4.38E-03 |
|  | 2 | 0.3589 | 0.3706 | 0.3524 | 0.3606 |  |  |
| E | 1 | 0.3973 | 0.3928 | 0.3975 | 0.3959 | 0.3957 | 2.83E-04 |
|  | 2 | 0.3941 | 0.3986 | 0.3937 | 0.3955 |  |  |

表35 自动、半自动凯氏定氮仪器法-胶清胶（硒）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2.2017 | 2.1991 | 2.2144 | 2.2051 | 2.2071 | 2.80E-03 |
|  | 2 | 2.2051 | 2.221 | 2.201 | 2.2090 |  |  |
| B | 1 | 2.1528 | 2.1671 | 2.1524 | 2.1574 | 2.1524 | 7.07E-03 |
|  | 2 | 2.1561 | 2.1419 | 2.1443 | 2.1474 |  |  |
| C | 1 | 2.2086 | 2.2326 | 2.2035 | 2.2149 | 2.2168 | 2.73E-03 |
|  | 2 | 2.2153 | 2.2191 | 2.2219 | 2.2188 |  |  |
| D | 1 | 2.1056 | 2.1331 | 2.1274 | 2.1220 | 2.1442 | 3.14E-02 |
|  | 2 | 2.1982 | 2.1930 | 2.1081 | 2.1664 |  |  |
| E | 1 | 2.1803 | 2.1895 | 2.1782 | 2.1827 | 2.1913 | 1.22E-02 |
|  | 2 | 2.2047 | 2.196 | 2.1991 | 2.1999 |  |  |

表36  自动、半自动凯氏定氮仪器法-生胶A（二氧化钛）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.1761 | 0.1759 | 0.1777 | 0.1766 | 0.1769 | 4.24E-04 |
|  | 2 | 0.1782 | 0.1765 | 0.1768 | 0.1772 |  |  |
| B | 1 | 0.1749 | 0.173 | 0.1760 | 0.1746 | 0.1795 | 6.91E-03 |
|  | 2 | 0.1822 | 0.1879 | 0.1831 | 0.1844 |  |  |
| C | 1 | 0.1993 | 0.2031 | 0.2068 | 0.2031 | 0.1990 | 5.75E-03 |
|  | 2 | 0.2005 | 0.1914 | 0.1929 | 0.1949 |  |  |
| D | 1 | 0.1528 | 0.1632 | 0.1513 | 0.1558 | 0.1606 | 6.84E-03 |
|  | 2 | 0.1644 | 0.1729 | 0.1590 | 0.1654 |  |  |
| E | 1 | 0.2049 | 0.1962 | 0.2005 | 0.2005 | 0.1940 | 9.19E-03 |
|  | 2 | 0.1944 | 0.1842 | 0.1840 | 0.1875 |  |  |

表37 自动、半自动凯氏定氮仪器法-生胶B（二氧化钛）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.3649 | 0.3609 | 0.3653 | 0.3637 | 0.3652 | 2.10E-03 |
|  | 2 | 0.3630 | 0.3699 | 0.3671 | 0.3667 |  |  |
| B | 1 | 0.3549 | 0.3599 | 0.3611 | 0.3586 | 0.3577 | 1.27E-03 |
|  | 2 | 0.3578 | 0.3546 | 0.3581 | 0.3568 |  |  |
| C | 1 | 0.3626 | 0.3645 | 0.3673 | 0.3648 | 0.3626 | 3.13E-03 |
|  | 2 | 0.3602 | 0.3623 | 0.3586 | 0.3604 |  |  |
| D | 1 | 0.3645 | 0.3725 | 0.3706 | 0.3645 | 0.3668 | 3.30E-03 |
|  | 2 | 0.3690 | 0.3652 | 0.3733 | 0.3692 |  |  |
| E | 1 | 0.3699 | 0.3683 | 0.3709 | 0.3697 | 0.3690 | 9.43E-04 |
|  | 2 | 0.3699 | 0.3716 | 0.3636 | 0.3684 |  |  |

表38 自动、半自动凯氏定氮仪器法-胶乳A（二氧化钛）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.3300 | 0.3297 | 0.3315 | 0.3304 | 0.3297 | 9.43E-04 |
|  | 2 | 0.3327 | 0.3228 | 0.3317 | 0.3291 |  |  |
| B | 1 | 0.3316 | 0.3279 | 0.3199 | 0.3265 | 0.3268 | 4.48E-04 |
|  | 2 | 0.3297 | 0.3239 | 0.3277 | 0.3271 |  |  |
| C | 1 | 0.3422 | 0.3469 | 0.3503 | 0.3465 | 0.3459 | 8.49E-04 |
|  | 2 | 0.3472 | 0.3433 | 0.3453 | 0.3453 |  |  |
| D | 1 | 0.3321 | 0.3418 | 0.3465 | 0.3401 | 0.3367 | 4.86E-03 |
|  | 2 | 0.3353 | 0.3258 | 0.3387 | 0.3333 |  |  |
| E | 1 | 0.3253 | 0.3344 | 0.3314 | 0.3304 | 0.3265 | 5.44E-03 |
|  | 2 | 0.3209 | 0.3249 | 0.3222 | 0.3227 |  |  |

表39自动、半自动凯氏定氮仪器法-胶乳B（二氧化钛）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.3691 | 0.3692 | 0.3674 | 0.3686 | 0.3717 | 4.38E-03 |
|  | 2 | 0.3723 | 0.3751 | 0.3769 | 0.3748 |  |  |
| B | 1 | 0.3719 | 0.3690 | 0.3680 | 0.3696 | 0.3725 | 4.05E-03 |
|  | 2 | 0.3701 | 0.3772 | 0.3788 | 0.3754 |  |  |
| C | 1 | 0.3710 | 0.3917 | 0.3908 | 0.3845 | 0.3806 | 5.49E-03 |
|  | 2 | 0.3862 | 0.3736 | 0.3704 | 0.3767 |  |  |
| D | 1 | 0.3513 | 0.3528 | 0.3672 | 0.3571 | 0.3620 | 6.86E-03 |
|  | 2 | 0.3542 | 0.3687 | 0.3775 | 0.3668 |  |  |
| E | 1 | 0.3746 | 0.3830 | 0.3816 | 0.3797 | 0.3880 | 1.17E-02 |
|  | 2 | 0.3939 | 0.3946 | 0.4004 | 0.3963 |  |  |

表40 自动、半自动凯氏定氮仪器法-胶清胶（二氧化钛）的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p（p=5） | 实验天q（q=2） | 实验测量n （n=3） |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2.1672 | 2.1809 | 2.1890 | 2.1790 | 2.1754 | 5.21E-03 |
|  | 2 | 2.167 | 2.1713 | 2.1767 | 2.1717 |  |  |
| B | 1 | 2.1251 | 2.1181 | 2.1189 | 2.1207 | 2.1298 | 1.29E-02 |
|  | 2 | 2.1368 | 2.1374 | 2.1427 | 2.1390 |  |  |
| C | 1 | 2.2508 | 2.2489 | 2.2869 | 2.2622 | 2.2474 | 2.09E-02 |
|  | 2 | 2.2228 | 2.2905 | 2.1845 | 2.2326 |  |  |
| D | 1 | 2.0726 | 2.1021 | 2.1093 | 2.0947 | 2.0840 | 1.50E-02 |
|  | 2 | 2.1532 | 2.0651 | 2.0019 | 2.0734 |  |  |
| E | 1 | 2.2178 | 2.1948 | 2.1990 | 2.2039 | 2.1838 | 2.84E-02 |
|  | 2 | 2.1694 | 2.1596 | 2.1623 | 2.1638 |  |  |

模型的h和k统计量是通过当天重复测试数据的平均值计算出来的。使用表31~表40中的数据，实验室间离差的h值和实验室内离差的k值由以下公式确定。

hi=yi∙∙-y1p-1i=1pyi∙-y2

ki=sipi=1psi2

得到的h值和k值见表41至表44。

表41 自动、半自动凯氏定氮仪器法-硒催化剂获得的h值

| 实验室 | hi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生胶A | 生胶B | 胶乳A | 胶乳B | 胶清胶 |
| A | -0.78 | 0.00 | 0.85 | 0.49 | 0.76 |
| B | 0.19 | -0.20 | 0.82 | 0.35 | -0.92 |
| C | 1.46 | -1.35 | 0.82 | -1.43 | 1.06 |
| D | -1.08 | 0.11 | -0.50 | -0.56 | -1.17 |
| E | 0.21 | 1.46 | -1.29 | 1.14 | 0.27 |

表42 自动、半自动凯氏定氮仪器法-硒催化剂获得的k值

| 实验室 | ki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生胶A | 生胶B | 胶乳A | 胶乳B | 胶清胶 |
| A | 0.59 | 0.43 | 0.56 | 1.53 | 0.18 |
| B | 1.09 | 1.19 | 0.34 | 0.24 | 0.46 |
| C | 0.46 | 0.79 | 0.18 | 0.37 | 0.18 |
| D | 0.96 | 1.55 | 1.19 | 1.57 | 2.03 |
| E | 1.53 | 0.60 | 1.77 | 0.10 | 0.79 |

表43 自动、半自动凯氏定氮仪器法-二氧化钛催化剂获得的h值

| 实验室 | hi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生胶A | 生胶B | 胶乳A | 胶乳B | 胶清胶 |
| A | -0.34 | 0.21 | -0.41 | -1.37 | 0.18 |
| B | -0.16 | -1.52 | -0.76 | 0.61 | -0.56 |
| C | 1.12 | -0.39 | 1.55 | -0.45 | 1.36 |
| D | -1.41 | 0.58 | 0.44 | 0.01 | -1.31 |
| E | 0.79 | 1.08 | -0.80 | 1.25 | 0.32 |

表44 自动、半自动凯氏定氮仪器法-二氧化钛催化剂获得的k值

| 实验室 | ki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生胶A | 生胶B | 胶乳A | 胶乳B | 胶清胶 |
| A | 0.07 | 0.89 | 0.28 | 0.62 | 0.29 |
| B | 1.06 | 0.54 | 0.13 | 0.57 | 0.71 |
| C | 0.88 | 1.33 | 0.26 | 0.78 | 1.15 |
| D | 1.05 | 1.40 | 1.46 | 0.97 | 0.82 |
| E | 1.41 | 0.40 | 1.64 | 1.66 | 1.56 |

将每个h和k值与相应的临界值进行比较。根据ISO 19983：2022的附录C的C.4，当p为5时，临界h值为1.57，临界k值为1.81，当p为4时，临界h值为1.42，临界k值为1.76。表41至表44中，胶清胶样品实验室D数值超出临界值1.81，在下面分析中剔除该实验室数据分析。其他数据没有异常值，为有效的。

采用ISO 19983：2022的6.7.1中方法A对ITP结果进行精密度分析，需要来自两天实验[以j (j = 1,2) 表示]的数据[以k (k = 1,2,3) 表示] 以产生精密度表（见表45、表46）；本文件中，除去胶清胶（硒）q = 4，4间实验室[以 i (i =1,2,3,4) 表示]中(j = 1,2)进行的，其余样品q = 5，因此在5间实验室[以 i (i =1,2,3,4,5) 表示]中(j = 1,2)进行的。表45、表46显示了四个样品使用方法A进行精度评价所需的补充统计数据。

表45 自动、半自动凯氏定氮仪器法-硒催化剂的补充统计数据

| 实 验 室 P | 天数 q | 生胶A |  | 生胶B |  | 胶乳A |  | 胶乳B |  | 胶清胶a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. |
| A | 1 | 0.5311 | 1.0549 | 1.0950 | 2.1871 | 1.0103 | 2.0304 | 1.1593 | 2.3004 | 6.6152 | 13.2423 |
|  | 2 | 0.5238 |  | 1.0921 |  | 1.0201 |  | 1.1411 |  | 6.6271 |  |
| B | 1 | 0.5608 | 1.1351 | 1.0858 | 2.1797 | 1.0173 | 2.0287 | 1.1409 | 2.2846 | 6.4723 | 12.9146 |
|  | 2 | 0.5743 |  | 1.0939 |  | 1.0114 |  | 1.1437 |  | 6.4423 |  |
| C | 1 | 0.6176 | 1.2409 | 1.0716 | 2.1378 | 0.9658 | 1.9347 | 1.0445 | 2.0846 | 6.6447 | 13.3010 |
|  | 2 | 0.6233 |  | 1.0662 |  | 0.9689 |  | 1.0401 |  | 6.6563 |  |
| D | 1 | 0.5211 | 1.0303 | 1.1009 | 2.1912 | 0.9499 | 1.8789 | 1.1005 | 2.1824 | - | - |
|  | 2 | 0.5092 |  | 1.0903 |  | 0.9290 |  | 1.0819 |  | - |  |
| E | 1 | 0.5589 | 1.1368 | 1.1221 | 2.2401 | 0.9744 | 1.9797 | 1.1876 | 2.3740 | 6.5480 | 13.1478 |
|  | 2 | 0.5779 |  | 1.1180 |  | 1.0053 |  | 1.1864 |  | 6.5998 |  |
| 注：实验室总数量为p：i=1,2,3,4,5, a---胶清胶实验室总数量为p：i=1,2,3,4, 每间实验室总共有两天结果：q = 1, 2。 每天进行了总共r次测量：n = 1, 2,3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表46 自动、半自动凯氏定氮仪器法-二氧化钛催化剂的补充统计数据

| 实 验 室 P | 天数 q | 生胶A |  | 生胶B |  | 胶乳A |  | 胶乳B |  | 胶清胶 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. | 数据 总和 Tij. | 天 总和 Ti. |
| A | 1 | 0.5297 | 1.0612 | 1.0911 | 2.1911 | 0.9912 | 1.9784 | 1.1057 | 2.2300 | 6.5371 | 13.0521 |
|  | 2 | 0.5315 |  | 1.1000 |  | 0.9872 |  | 1.1243 |  | 6.5150 |  |
| B | 1 | 0.5239 | 1.0771 | 1.0759 | 2.1464 | 0.9794 | 1.9607 | 1.1089 | 2.2350 | 6.3621 | 12.7790 |
|  | 2 | 0.5532 |  | 1.0705 |  | 0.9813 |  | 1.1261 |  | 6.4169 |  |
| C | 1 | 0.6092 | 1.1940 | 1.0944 | 2.1755 | 1.0394 | 2.0752 | 1.1535 | 2.2837 | 6.7866 | 13.4844 |
|  | 2 | 0.5848 |  | 1.0811 |  | 1.0358 |  | 1.1302 |  | 6.6978 |  |
| D | 1 | 0.4673 | 0.9636 | 0.3645 | 1.4720 | 1.0204 | 2.0202 | 1.0713 | 2.1717 | 6.2840 | 12.5042 |
|  | 2 | 0.4963 |  | 1.1075 |  | 0.9998 |  | 1.1004 |  | 6.2202 |  |
| E | 1 | 0.6016 | 1.1642 | 1.1091 | 2.2142 | 0.9911 | 1.9591 | 1.1392 | 2.3281 | 6.6116 | 13.1029 |
|  | 2 | 0.5626 |  | 1.1051 |  | 0.9680 |  | 1.1889 |  | 6.4913 |  |
| 注：实验室总数量为p:i=1,2,3,4,5 每间实验室总共有两天结果：q = 1, 2。 每天进行了总共r次测量：n = 1, 2,3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

将表31～表40的这些值分别应用于以下公式，以生成各个样品的方差分析表（见表47～表56）。

T=ijkyijk

ST=ijkyijk2-T2pqn

SL=iTi2qn-T2pqn

SD=ijTij2n-iTi2qn

SM=ijkyijk2-ijTij2n

表47 自动、半自动凯氏定氮仪器法-生胶A（硒）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =4.57E-03 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=1.14E-03 | σM2+2σD2+4σL2=1.14E-03 |
| 天 | SD =1.28E-04 | p =5 | VD= SD/ p=2.57E-05 | σM2+2σD2=2.57E-05 |
| 测量 | SM=4.03E-04 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =2.01E-05 | σM2=2.01E-05 |
| 总和 | ST =5.10E-03 | 2pn-1=29 |  |  |

表48自动、半自动凯氏定氮仪器法-生胶B（硒）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =8.85E-04 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=2.21E-04 | σM2+2σD2+4σL2=2.21E-04 |
| 天 | SD =3.87E-05 | p =5 | VD= SD/ p=7.75E-06 | σM2+2σD2=7.75E-06 |
| 测量 | SM=6.60E-04 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =3.30E-05 | σM2=3.30E-05 |
| 总和 | ST =1.58E-03 | 2pn-1=29 |  |  |

表49自动、半自动凯氏定氮仪器法-胶乳A（硒）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =2.79E-03 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=6.97E-04 | σM2+2σD2+4σL2=6.97E-04 |
| 天 | SD =2.55E-04 | p =5 | VD= SD/ p=5.11E-05 | σM2+2σD2=5.11E-05 |
| 测量 | SM=2.71E-04 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =1.35E-05 | σM2=1.35E-05 |
| 总和 | ST =3.31E-03 | 2pn-1=29 |  |  |

表50 自动、半自动凯氏定氮仪器法-胶乳B（硒）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =8.49E-03 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=2.12E-03 | σM2+2σD2+4σL2=2.12E-03 |
| 天 | SD =1.18E-04 | p =5 | VD= SD/ p=2.35E-05 | σM2+2σD2=2.35E-05 |
| 测量 | SM=1.16E-03 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =5.82E-05 | σM2=5.82E-05 |
| 总和 | ST =9.77E-03 | 2pn-1=29 |  |  |

表51自动、半自动凯氏定氮仪器法-胶清胶（硒）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =2.31E+01 | p-1 =3 | VL= SL/(p–1)=7.69E+00 | σM2+2σD2+4σL2=7.69E+00 |
| 天 | SD =6.43E-04 | p =4 | VD= SD/ p=1.61E-04 | σM2+2σD2=1.61E-04 |
| 测量 | SM=1.23E-03 | 2p(n-1) =16 | VM= SM/2p(n-1) =7.68E-05 | σM2=7.68E-05 |
| 总和 | ST =2.31E+01 | 2pn-1=23 |  |  |

表52 自动、半自动凯氏定氮仪器法-生胶A（二氧化钛）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =5.55E-03 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=1.39E-03 | σM2+2σD2+4σL2=1.39E-03 |
| 天 | SD =6.37E-04 | p =5 | VD= SD/ p=1.27E-04 | σM2+2σD2=1.27E-04 |
| 测量 | SM=3.94E-04 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =1.97E-05 | σM2=1.97E-05 |
| 总和 | ST =6.58E-03 | 2pn-1=29 |  |  |

表53自动、半自动凯氏定氮仪器法-生胶B（二氧化钛）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =6.76E-02 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=1.69E-02 | σM2+2σD2+4σL2=1.69E-02 |
| 天 | SD =9.21E-02 | p =5 | VD= SD/ p=1.84E-02 | σM2+2σD2=1.84E-02 |
| 测量 | SM=3.65E-01 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =1.82E-02 | σM2=1.82E-02 |
| 总和 | ST =5.24E-01 | 2pn-1=29 |  |  |

表54自动、半自动凯氏定氮仪器法-胶乳A（二氧化钛）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =1.62E-03 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=4.06E-04 | σM2+2σD2+4σL2=4.06E-04 |
| 天 | SD =1.65E-04 | p =5 | VD= SD/ p=3.30E-05 | σM2+2σD2=3.30E-05 |
| 测量 | SM=4.39E-04 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =2.20E-05 | σM2=2.20E-05 |
| 总和 | ST =2.23E-03 | 2pn-1=29 |  |  |

表55 自动、半自动凯氏定氮仪器法-胶乳B（二氧化钛）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =2.33E-03 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=5.83E-04 | σM2+2σD2+4σL2=5.83E-04 |
| 天 | SD =7.50E-04 | p =5 | VD= SD/ p=1.50E-04 | σM2+2σD2=1.50E-04 |
| 测量 | SM=9.74E-04 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =4.87E-05 | σM2=4.87E-05 |
| 总和 | ST =4.06E-03 | 2pn-1=29 |  |  |

表56自动、半自动凯氏定氮仪器法-胶清胶（二氧化钛）的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL =9.02E-02 | p-1 =4 | VL= SL/(p–1)=2.26E-02 | σM2+2σD2+4σL2=2.26E-02 |
| 天 | SD =4.99E-03 | p =5 | VD= SD/ p=9.97E-04 | σM2+2σD2=9.97E-04 |
| 测量 | SM=1.97E-02 | 2p(n-1) =20 | VM= SM/2p(n-1) =9.84E-04 | σM2=9.84E-04 |
| 总和 | ST =1.15E-01 | 2pn-1=29 |  |  |

根据各个样品的方差分析表（表47～表56），得到样品的方差分量估计（见表57、表58）。

表57 自动、半自动凯氏定氮仪器法-硒催化剂的方差分量估计

| 方差分量 | 生胶A | 生胶B | 胶乳A | 胶乳B | 胶清胶b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室间方差分量，σL2 | 1.86E-04 | 3.56E-05 | 1.08E-04 | 3.50E-04 | 1.28E+00 |
| 日间方差分量，σD2 | 1.85E-06 | -8.41E-06 | 1.25E-05 | -1.16E-05 | 2.80E-05 |
| 重复性方差分量，σM2 | 2.01E-05 | 3.30E-05 | 1.35E-05 | 5.82E-05 | 7.68E-05 |
| 日间重复性方差，srD2 | 2.20E-05 | 2.46E-05 | 2.60E-05 | 4.66E-05 | 1.05E-04 |
| 再现性方差，sR2 | 2.08E-04 | 6.02E-05 | 1.34E-04 | 3.96E-04 | 1.28E+00 |
| 重复性，r | 0.0127 | 0.0163 | 0.0104 | 0.0216 | 0.0248 |
| 日间重复性，rD | 0.0133 | 0.0140 | 0.0144 | 0.0193 | 0.0290 |
| 再现性，R | 0.0408 | 0.0220 | 0.0327 | 0.0563 | 3.2044 |
| 注：σL2=12nVL-VD σD2=1nVD-VM σM2=VM srD2=σM2+σD2 sR2=σM2+σD2+σL2 r=2.83σM rD=2.83srD R=2.83sR b---剔除离群值后的实验室最终数量 |  |  |  |  |  |

表58自动、半自动凯氏定氮仪器法-二氧化钛催化剂的方差分量估计

| 方差分量 | 生胶A | 生胶B | 胶乳A | 胶乳B | 胶清胶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室间方差分量，σL2 | 2.10E-04 | -2.53E-04 | 6.21E-05 | 7.21E-05 | 3.59E-03 |
| 日间方差分量，σD2 | 3.59E-05 | 5.67E-05 | 3.68E-06 | 3.38E-05 | 4.50E-06 |
| 重复性方差分量，σM2 | 1.97E-05 | 1.82E-02 | 2.20E-05 | 4.87E-05 | 9.84E-04 |
| 日间重复性方差，srD2 | 5.56E-05 | 1.83E-02 | 2.57E-05 | 8.25E-05 | 9.88E-04 |
| 再现性方差，sR2 | 2.65E-04 | 1.80E-02 | 8.78E-05 | 1.55E-04 | 4.58E-03 |
| 重复性，r | 0.0126 | 0.3822 | 0.0133 | 0.0198 | 0.0888 |
| 日间重复性，rD | 0.0211 | 0.3828 | 0.0143 | 0.0257 | 0.0890 |
| 再现性，R | 0.0461 | 0.3802 | 0.0265 | 0.0352 | 0.1916 |
| 注：σL2=12nVL-VD σD2=1nVD-VM σM2=VM srD2=σM2+σD2 sR2=σM2+σD2+σL2 r=2.83σM rD=2.83srD R=2.83sR |  |  |  |  |  |

根据以上数据，确定精密度数据，见表59、表60。

表59 自动、半自动凯氏定氮仪器法-硒催化剂的精密度数据

| 材料 | 平均值 | 在实验室内， 日内 |  |  | 在实验室内， 日间的 |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| 生胶A | 0.1866 | 0.0120 | 0.0042 | 6.44 | 0.0047 | 0.0133 | 7.13 | 0.0144 | 0.0408 | 21.86 | 5 |
| 生胶B | 0.3645 | 0.0186 | 0.0066 | 5.11 | 0.0050 | 0.014 | 3.84 | 0.0078 | 0.0220 | 6.04 | 5 |
| 胶乳A | 0.3284 | 0.0198 | 0.0070 | 6.03 | 0.0051 | 0.0144 | 4.38 | 0.0116 | 0.0327 | 9.96 | 5 |
| 胶乳B | 0.3742 | 0.0197 | 0.0070 | 5.28 | 0.0068 | 0.0193 | 5.16 | 0.0199 | 0.0563 | 15.05 | 5 |
| 胶清胶c | 2.1919 | 0.0700 | 0.0247 | 3.19 | 0.0102 | 0.029 | 1.32 | 1.1323 | 3.2044 | 146.19 | 4 |
| c---剔除离群值后的实验室最终数量 sr——实验室内标准差； r ——重复性（以测定单位表示）； （r）——相对重复性； srD——日间重复性标准差； rD——日间重复性； (rD)——相对日间重复性； sR——实验室间标准差； R——再现性（以测定单位表示）； （R）——相对再现性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表60 自动、半自动凯氏定氮仪器法-二氧化钛催化剂的精密度数据

| 材料 | 平均值 | 在实验室内， 日内 |  |  | 在实验室内， 日间的 |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| 生胶A | 0.1820 | 0.0126 | 0.0045 | 6.92 | 0.0075 | 0.0211 | 11.59 | 0.0163 | 0.0461 | 25.33 | 5 |
| 生胶B | 0.3643 | 0.3822 | 0.1351 | 104.91 | 0.1353 | 0.0140 | 3.85 | 0.1343 | 0.3802 | 104.36 | 5 |
| 胶乳A | 0.3331 | 0.0133 | 0.0047 | 3.99 | 0.0051 | 0.0143 | 4.29 | 0.0094 | 0.0265 | 7.96 | 5 |
| 胶乳B | 0.3750 | 0.0198 | 0.0070 | 5.28 | 0.0091 | 0.0257 | 6.85 | 0.0124 | 0.0352 | 9.39 | 5 |
| 胶清胶 | 2.1641 | 0.0888 | 0.0314 | 4.10 | 0.0314 | 0.089 | 4.11 | 0.0677 | 0.1916 | 8.85 | 5 |
| sr——实验室内标准差； r ——重复性（以测定单位表示）； （r）——相对重复性； srD——日间重复性标准差； rD——日间重复性； (rD)——相对日间重复性； sR——实验室间标准差； R——再现性（以测定单位表示）； （R）——相对再现性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |