| ICS | 83.060 |
| --- | --- |
| CCS | G 35 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

氟橡胶混炼胶 智能穿戴产品用

Fluoro rubber compound ——  Application for smart wearable products

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的权利。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC35）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

氟橡胶混炼胶 智能穿戴产品用

范围

本文件规定智能穿戴产品用氟橡胶混炼胶的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输及贮存等。

本文件适用于制备智能穿戴产品用的氟橡胶混炼胶（以下简称混炼胶）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 9872 氧瓶燃烧法测定橡胶和橡胶制品中溴和氯的含量

GB/T 16886.5 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验

GB/T 16886.10 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与皮肤致敏试验

GB/T 29614 硫化橡胶 多环芳烃含量的测定

GB/T 31126 纺织品 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸的测定

GB/T 33390 鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 二甲基甲酰胺的测定

GB/T 33422 热塑性弹性体 重金属含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 37760 电子电气产品中全氟辛酸和全氟辛烷磺酸的测定 超高效液相色谱串联质谱法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

技术要求

外观

混炼胶表面和横切面颜色均匀、无目视可见杂质。

物理机械性能

混炼胶硫化胶物理机械性能应符合表1的规定。

混炼胶硫化胶物理机械性能

| 序号 | 性能 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬度/(Shore A) | 60~76 |
| 2 | 拉伸强度/(MPa) | ≥12 |
| 3 | 拉断伸长率/% | ≥200 |
| 4 | 撕裂强度/(kN/m) | ≥20 |
| 注：胶料硫化条件为（172℃±5℃）×7min一段加压硫化成型，（175℃±10℃）×2h二段烘箱硫化。 |  |  |

化学性能

混炼胶化学物质限量应符合表2的规定。

混炼胶化学物质限量

| 序号 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卤素 | 溴（Br） | ＜900mg/kg |
|  |  | 氯（Cl） | ＜900mg/kg |
| 2 | 多环芳香烃（PAH） |  | ＜1mg/kg |
| 3 | 全氟辛酸（PFOA) |  | ＜0.025mg/kg |
| 4 | 全氟辛烷磺酸（PFOS） |  | ＜10mg/kg |
| 5 | 二甲基甲酰胺(DMF) |  | ＜10mg/kg |
| 6 | 重金属 | 铅（Pb） | ＜0.1mg/kg |
|  |  | 汞（Hg） | ＜0.02mg/kg |
|  |  | 镉（Cd） | ＜40mg/kg |
|  |  | 锑（Sb） | ＜0.1mg/kg |
|  |  | 镍（Ni） | ＜1mg/kg |
|  |  | 砷（As） | ＜1mg/kg |
|  |  | 钡（Ba） | ＜1000mg/kg |
|  |  | 铬（Cr） | ＜0.5mg/kg |

生物性能

混炼胶生物性能应符合表3的规定。

混炼胶生物性能

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细胞毒性 | 按照MTT细胞毒性试验，样品细胞活性应≥70%。 |
| 2 | 皮肤致敏试验 | 对豚鼠进行敷贴实验，等级应为0。 |
| 3 | 皮肤刺激试验 | 受试物对家兔皮肤刺激原发性刺激指数（P.I.I）应为 0～0.4。 |

试验方法

外观检查

目视检查。

物理机械性能

硬度

按照GB/T 531.1进行测定。

拉伸强度和拉断伸长率

按照GB/T 528-2009进行测定，采用Ⅰ型哑铃状试样。

撕裂强度

按照GB/T 529-2009 B型试样进行测定。

化学物质的限量

卤素

按照GB/T 9872进行测定。

多环芳香烃（PFAS）

按照GB/T 29614进行测定。

全氟辛酸（PFOA)

按照GB/T 31126进行测定。

全氟辛烷磺酸（PFOS）

按照GB/T 37760进行测定。

二甲基甲酰胺(DMF)

按照GB/T 33390进行测定。

重金属

按照GB/T 33422进行测定。

生物性能

细胞毒性

按照GB/T 16886.5进行生物学评价。

皮肤刺激与皮肤致敏

按照GB/T 16886.10进行生物学评价。

检验规则

检验分类

检验分为型式检验和出厂检验。

型式检验

型式检验项目为第4章规定的所有项目。有下列情况之一者，应进行型式检验：

a）产品定型、转厂生产、或停产半年以上重新生产时；

b）正式生产后，如原料、配方、工艺条件改变时；

c）出厂试验结果与上次型式检验有较大差异时

d）正常生产时，每隔一年。

出厂检验

出厂检验项目应包括：外观、硬度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度。

组批和抽样

以相同原料、相同配方、相同工艺连续生产的不超过2000 kg产品为一批。每批随机抽1kg样品。

判定规则

型式检验

所有检验项目符合第4章要求，型式检验通过；若有任何一项不符合，则型式检验未通过。

出厂检验

所有出厂检验项目符合要求时则该批合格。外观不符合即为不合格。其他任何一项不符合时，应取双倍试样对所有出厂检验项目进行复检，复检结果符合要求则该批混炼胶合格，否则该批不合格。

包装、标志、运输及贮存

包装

产品采用包装箱包装。包装箱内应附有质量证明文件。

标志

产品包装表面应标明下列信息:

制造商名称及地址；

本文件编号；

产品名称；

批号；

生产日期；

净重。

运输

产品运输过程中应避免雨雪淋袭、日光曝晒，严禁与油类、酸、碱等接触。

贮存

产品应贮存在避光、清洁、干燥、通风的库房内保存，远离热源。自生产之日起，贮存期不超过6个月。