国家标准

《氟橡胶混炼胶  智能穿戴产品用》

编制说明

（征求意见稿）

标准起草工作组

二O二四年五月

一、工作简况

1、任务来源

根据国标委发〔2023〕63号文《国家标准化管理委员会关于下达2023年第四批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》要求，由广东方振新材料精密组件有限公司为主起草单位制定《氟橡胶混炼胶 智能穿戴产品用》，计划号为20231719-T-606。归口单位为全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC35）。完成时间为2025年。

2、制定背景

氟橡胶（fluoro rubber）是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分子弹性体，具有高度的化学稳定性、优异的耐热性、抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性和耐大气老化性。相比于硅橡胶、热塑性聚氨酯等材料，氟橡胶制品更加柔韧舒适亲肤，具有优异的物理机械性能，表面光洁度好、抗污能力强、耐化学性好、安全无毒，可以很容易地配制出流行色。氟橡胶广泛应用于生产智能穿戴产品：智能手表、头戴式显示器、智能服装、耳戴式设备、健身追踪器、随身相机、外骨骼和医疗设备等。

目前我国没有针对智能穿戴产品用氟橡胶混炼胶的国家标准，市场上产品质量参差不齐。制定本标准，有助于规范市场秩序、提高产品质量，促进产业健康发展。

图1 氟橡胶表带                        图2 VR眼镜旋钮

3、起草过程

1、2024年1月-2月，标准起草工作组查阅了大量关于应用于智能穿戴产品用氟橡胶混炼胶的技术资料，对国内生产、使用情况进行了充分调研，形成了《氟橡胶混炼胶 智能穿戴产品用》的标准草案。

2、2024年3月7日标准起草工作组在广东东莞召开了第一次工作会，对标准草案进行研讨。会后标准起草工作组按照会议提出的建议和意见修改草案稿，2024年5月编制完成《氟橡胶混炼胶 智能穿戴产品用》（征求意见稿），现广泛征求意见。

4、标准起草单位及主要起草人

本标准的主要起草单位：广东方振新材料精密组件有限公司

本标准的主要起草人：

任务分工：

二、编制原则及标准主要技术内容确定依据：

1、编制原则

依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写。

2.标准主要技术内容确定依据

（1）外观

氟橡胶混炼胶的外观直接影响智能穿戴使用者的感受，外观要求如下：

混炼胶表面和横切面颜色均匀、无目视可见杂质。

（2）混炼胶硫化胶物理机械性能

混炼胶硫化胶的性能可以表征出最终生产的智能穿戴产品配件的使用性，本标准经起草小组讨论，确定了硬度、拉伸强度、拉断伸长率和撕裂强度四个硫化胶性能参数。

硬度：橡胶的硬度影响着佩戴者的舒适度感受。

拉伸强度：拉伸强度可以表征表带等智能穿戴产品能够抵抗拉伸破坏的极限能力。

拉断伸长率：伸长率这个指标是材料的韧性的一个表征参数。

撕裂强度： 橡胶的撕裂是由于材料中的裂纹或裂口受力时迅速扩大而导致破坏的现象，

而撕裂强度是表征材料本身阻断这种破坏的能力。可以表征最终产品防止因撕扯而引起破坏的能力。

依据积累的大量产品实测数据，同时参考团体标准T/CASME 97-2022《氟橡胶表带》技术要求和华为和苹果等使用方的应用要求。制定了混炼胶硫化胶物理机械性能的参数指标。（见表1）

表1混炼胶硫化胶物理机械性能

| 序号 | 性能 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬度/(Shore A) | 60~76 |
| 2 | 拉伸强度/(MPa) | ≥12 |
| 3 | 拉断伸长率/% | ≥200 |
| 4 | 撕裂强度/(kN/m) | ≥20 |

（3）化学性能

智能穿戴制品，多与人体皮肤直接接触。应规定氟橡胶混炼胶中对人体健康可能造成危害的化学物质限量要求。 参考华为和苹果等使用方的要求、以及ROHS2.0《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)、REACH《化学品的注册、评估、授权和限制》（Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals）”、欧盟POPs《持久性有机污染物（POPs）的法规》（EU）2019/1021等规定，制定了氟橡胶混炼胶的化学物质限量要求。（见表2）

表2混炼胶化学物质限量

| 序号 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卤素 | 溴（Br） | ＜900mg/kg |
|  |  | 氯（Cl） | ＜900mg/kg |
| 2 | 多环芳香烃（PAH） |  | ＜1mg/kg |
| 3 | 全氟辛酸（PFOA) |  | ＜0.025mg/kg |
| 4 | 全氟辛烷磺酸（PFOS） |  | ＜10mg/kg |
| 5 | 二甲基甲酰胺(DMF) |  | ＜10mg/kg |
| 6 | 重金属 | 铅（Pb） | ＜0.1mg/kg |
|  |  | 汞（Hg） | ＜0.02mg/kg |
|  |  | 镉（Cd） | ＜40mg/kg |
|  |  | 锑（Sb） | ＜0.1mg/kg |
|  |  | 镍（Ni） | ＜1mg/kg |
|  |  | 砷（As） | ＜1mg/kg |
|  |  | 钡（Ba） | ＜1000mg/kg |
|  |  | 铬（Cr） | ＜0.5mg/kg |

（4）生物性能

智能穿戴制品，多与人体皮肤直接接触，需要对混炼胶生物性能进行评价，评价内容有：皮肤刺激、皮肤致敏、细胞毒性等。

表3混炼胶生物性能

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细胞毒性 | 按照MTT细胞毒性试验，样品细胞活性应≥70%。 |
| 2 | 皮肤致敏试验 | 对豚鼠进行敷贴实验，等级应为0。 |
| 3 | 皮肤刺激试验 | 受试物对家兔皮肤刺激原发性刺激指数（P.I.I）应为 0～0.4。 |

- 试验验证

1、物理性能

广东方振新材料精密组件有限公司、四川道弘新材料有限公司和兴科电子（东莞）有限公司分别对3 批次氟橡胶混炼胶样品（编号为1#-3# 号样品），进行了物理机械性能的试验。试验数据如表4所示。混炼胶的性能试验结果符合本标准要求。

表4 硫化胶物理机械性能

| 序号 | 项目 | 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广东方振新材料精密组件有限公司 |  |  | 四川道弘新材料有限公司 |  |  | 兴科电子（东莞）有限公司 |  |  |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 硬度/(Shore A) | 71 | 71 | 70 | 72 | 72 | 73 | 71 | 72 | 71 |
| 2 | 拉伸强度/(MPa) | 12.35 | 12.48 | 12.67 | 13.67 | 13.84 | 13.78 | 12.34 | 12.57 | 12.78 |
| 3 | 拉断伸长率/% | 358.07 | 330.13 | 308.93 | 377.04 | 356.96 | 345.92 | 345.05 | 334.56 | 365.24 |
| 4 | 撕裂强度/(kN/m) | 21.595 | 22.79 | 23.04 | 20.34 | 21.39 | 21.44 | 21.43 | 22.45 | 22.53 |

2、化学性能

上述三批次氟橡胶混炼胶样品同时送专业机构进行了化学性能的检测。试验数据如表5所示。混炼胶的性能试验结果符合本标准要求。

表5混炼胶化学物质含量（ND为未检测到）

| 序号 | 项目 |  | 香港BV |  |  | SGS |  |  | 华测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 卤素 | 溴（Br） | 364 | 377 | 369 | 376 | 377 | 380 | 379 | 378 | 386 |
|  |  | 氯（cl） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2 | 多环芳香烃（PFAS） |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 3 | 全氟辛酸（PFOA) |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 4 | 全氟辛烷磺酸（PFOS） |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 5 | 二甲基甲酰胺(DMF) |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 6 | 重金属 | 铅（Pb） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 汞（Hg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 镉（Cd） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 锑（Sb） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 镍（Ni） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 砷（As） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 钡（Ba） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 铬（Cr） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

3、生物性能

混炼胶样品送专业机构通报标准技术服务有限公司广州分公司进行了细胞毒性、皮肤致敏、皮肤刺激的评价。试验结果如表6 、表7 、表8及表9所示。混炼胶的评价结果符合本标准要求。

（1）细胞毒性

表 6试验结果（均值±标准差）

| 组别 | OD 值 | 细胞活性（%） |
| --- | --- | --- |
| 空白对照 | 0.6498±0.0342 | 100.00±5.61 |
| 阴性对照 | 0.6293±0.0402 | 96.62±6.60 |
| 25% | 0.6505±0.0399 | 100.11±6.55 |
| 50% | 0.6015±0.0556 | 92.06±9.13 |
| 75% | 0.5844±0.0602 | 89.25±9.88 |
| 100% | 0.5671±0.0549 | 86.41±9.02 |
| 阳性对照 | 0.1802±0.0488 | 22.87±8.01 |

（2）皮肤致敏试验

受试物对豚鼠的致敏率0％。

表 7 受试物对豚鼠皮肤致敏试验结果

| 组别 | 动物数 | 观察时间 | 敷贴试验反应等级 |  |  |  | 等级≥ 1 的 动物数 | 致敏率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 试验组 | 10 | 24h | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 48h | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 阴性对照组 | 5 | 24h | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 48h | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 阳性对照组# | 10 | 24h | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 100.0 |
|  |  | 48h | 2 | 3 | 5 | 0 |  |  |

（3）皮肤刺激试验

受试物对家兔皮肤刺激原发性刺激指数（P.I.I）为 0。

表8 受试物对家兔皮肤刺激反应分值

| 观察时点 | 1 h±0.1h |  |  |  |  |  |  | 24H±2H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皮肤反应 | 红斑和焦痂形成 |  |  | 水肿 |  |  |  | 红斑和焦痂形成 |  |  |  |  | 水肿 |  |  |  |
| 皮肤应用部位 | 测试 | 对照 |  | 测试 |  | 对照 |  | 测试 |  | 对照 |  |  | 测试 | 对照 | 测试 | 对照 |
| 动物编号 | 部位 |  | 部位 |  | 部位 |  | 部位 |  | 部位 |  | 部位 |  | 部位 |  | 部位 |  |
|  | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 观察时点 | 48 h±2h |  |  |  |  |  |  | 72H±2H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤反应 | 红斑和焦痂形成 |  |  | 水肿 |  |  |  | 红斑和焦痂形成 |  |  |  |  | 水肿 |  |  |  |
| 皮肤应用部位 | 测试 | 对照 |  | 测试 |  | 对照 |  | 测试 |  | 对照 |  |  | 测试 | 对照 | 测试 | 对照 |
| 动物编号 | 部位 |  | 部位 |  | 部位 |  | 部位 |  | 部位 |  | 部位 |  | 部位 |  | 部位 |  |
|  | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表9 兔原发性或累积刺激指数类型

| 平均记分（P.I.I） | 反应类型 |
| --- | --- |
| 0~0.4 | 极轻微 |
| 0.5~1.9 | 轻度 |
| 2~4.9 | 中度 |
| 5~8 | 重度 |

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本标准未采用国际标准或国外先进标准。国外目前没有相关智能穿戴产品用氟橡胶混炼胶标准。

六、与相关法律、行政法规及相关标准

本标准与现行法律、法规及强相关标准相协调，无冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在起草过程中无重大分歧意见。

八、涉及专利的有关说明

未涉及专利等知识产权内容。

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

建议本标准作为推荐性国家标准发布实施，自发布之日起6个月后实施。在标准发布后、实施前，做好新标准的宣贯工作，组织重点企业和检测机构的宣贯培训班，学习贯彻新标准。

十、其它应当说明的事项

无。