| ICS | 83.040.01 |
| --- | --- |
| CCS | G 48 |

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 4611—20XX

代替 HG/T 4611-2014

载重轮胎再生橡胶

Reclaimed rubber of truck tire

征求意见稿

- XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准代替HG/T 4611-2014《再生橡胶 通用规范载重轮胎胎面精细再生橡胶》，与HG/T 4611-2014相比主要技术变化如下:

一一更改了标准名称；

一一扩大标准的范围，由胎面胶再生胶扩至整胎再生胶、胎面及胎冠再生胶等（见第1章，2014版第1章）；

- 一一删除了“材料”，增加了“术语和定义”（见第3章，2014版第3章）；

- 一一增加了产品分类（见第4章）；

- 一一增加了胎冠再生橡胶、全胎再生橡胶和路用改性类再生橡胶的要求（见表1，2014版表1）；

一一删除了橡胶表面颗粒粒径的要求（2014版表1）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会(SAC/TC35)归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

载重轮胎再生橡胶

范围

本文件规定了载重轮胎再生橡胶的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。

本文件适用于用废载重轮胎胶粉制造的载重轮胎再生橡胶。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 533-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定

GB/T 1232.1 未硫化橡胶 用圆盘剪切粘度计进行测定 第1部分：门尼粘度的测定

GB/T 2449.1 工业硫磺 第1部分:固体产品

GB/T 3185 氧化锌（间接法）

GB/T 3516-2006 橡胶 溶剂抽出物的测定

GB/T 4498.1-2013 橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法

GB/T 6038 橡胶试验胶料 配料、混炼和硫化设备及操作程序

GB/T 9103 工业硬脂酸

GB/T 9881 橡胶 术语

GB/T 14837.1 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分:丁二烯橡胶、                                乙烯-丙烯二元和三元共聚物、 异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶

GB/T 15340 天然、合成生胶取样及其制样方法

GB/T 19188 天然生胶和合成生胶贮存指南

GB/T 19208-2020 硫化橡胶粉

GB/T 21840 硫化促进剂TBBS

- 3  术语和定义

GB/T 9881界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

- 载重轮胎再生橡胶 Reclaimed  Rubber  of  Truck Tire

以废载重轮胎胶粉为原料制造的再生橡胶。

分类

按照橡胶材料来源，载重轮胎再生橡胶分为载重轮胎类及特殊用途的路用改性类。载重轮胎类按照橡胶材料来源于载重轮胎结构的不同部位，再分为胎面（TT）、胎冠（TC）、全胎（T）三类。

要求

外观

载重轮胎再生橡胶为黑色块状及颗粒状，应质地均匀，不应含有金属片、木片、砂粒及细小纤维等目视可见的非橡胶组分杂质。

性能

  - 5.2.1 载重轮胎再生橡胶性能应符合表1的规定。

表1 载重轮胎再生橡胶性能

| 项目 | 载重轮胎类 |  |  | 路用改性类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 胎面（TT） | 胎冠（TC） | 全胎（T) |  |
| 加热减量/ %， ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 灰分/ %， ≤ | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 丙酮抽出物/ %, ≤ | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 |
| 橡胶烃含量/%, ≥ | 48 | 48 | 44 | 44 |
| 密度/（103Kg/m3) ,≤ | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.20 |
| 门尼黏度， [ML(1+4)100℃] ，≤ | 95 | 85 | 85 | 40 |
| 拉伸强度 /MPa ,≥ | 16 | 12 | 9 | 4 |
| 拉断伸长率/ % ,≥ | 450 | 380 | 300 | 200 |

    - 6   试验方法

  - 6.1 外观

  - 自然光线下目视检查载重轮胎再生橡胶的生胶裁截面。

  - 6.2 加热减量

按GB/T 19208-2020中6.5条测定。

  - 6.3 灰分

按GB/T 4498.1-2013中7.1规定的方法测定。

  - 6.4 丙酮抽出物

按GB/T 3516-2006中方法A测定，以丙酮为溶剂，仪器选用索氏抽提器。

  - 6.5 橡胶烃含量

    - 按GB/T 14837.1进行测定总有机物含量，橡胶烃含量为总有机物含量减去丙酮抽出物含量。

  - 6.6 密度的测定

按GB/T 533-2008中方法B测定。

  - 6.7 门尼黏度

6.7.1 试样制备

用符合GB/T 6038的开放式炼胶机，调整辊距为0.8mm±0.2mm,辊温为40℃ ±5 ℃，将胶料折叠通过开放式炼胶机轧炼三次，并将其压成符合门尼检测厚度的胶片，然后调整至合适辊距将胶料不折叠通过开放式炼胶机轧炼三次，制取符合门尼黏度值测定要求的试样并在2h—5 h之内完成测定。

6.7.2 测定

按GB/T 1231.1测定。

6.8 拉伸强度和拉断伸长率

      - 6.8.1按附录A制备试样。

      - 6.8.2按GB/T 528进行测定，采用Ⅰ型哑铃状试样，取硫化时间点中最佳数值。

- 7 检验规则

    - 7.1组批

以相同原料、相同工艺生产的载重轮胎再生橡胶不超过50 t为一批。第5章所有要求逐批检验。

    - 7.2合格判定

外观不合格则该批产品不合格。其它检验结果有任何一项不符合要求，应自该批产品中重新双倍取样对该不符合项目进行复检，若复检结果符合要求时，则该批产品合格。反之，则该批产品不合格。

  - 8  包装、标志、贮存和运输

    - 8.1 包装

产品包装材料应为防潮材料。每批产品应有产品合格证，合格证内容包括：产品名称、产品类别、生产日期、生产批号、本文件编号。

    - 8.2 标志

在每一包装上应至少给出以下信息：

a）生产厂的厂名或商标；

b）产品名称；

c）产品类别和级别；

d）本文件编号；

e）产品重量；

f）产品批号；

g) 生产日期。

    - 8.3贮存和运输

贮存按照GB/T 19188的规定执行。运输时应用干燥和清洁车厢装运，盖好篷布，以防止阳光曝晒和雨淋。

（规范性）
试样制备

A.1 取样及试验配方

按照GB/T 15340-2008 中取样方法进行抽取相应片（件）数，抽取的胶片（件）应用不带润滑剂的刀各切取相同质量的再生橡胶胶块。根据实验要求，胶样的总质量应在1000g以上。

切取时注意：切割方向应垂直于再生橡胶胶块的最大表面。另外，胶片（件）在切取后应除去表面覆盖层。

表A.1 载重轮胎再生橡胶试验配方

| 原材料名称 | 基本配合 | 试验配方/g | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 载重轮胎再生橡胶 | 100.0 | 300.0 | - |
| 硫化促进剂 TBBS | 0.8 | 2.4 | GB/T 21840 |
| 氧化锌(间接法一级) | 2.5 | 7.5 | GB/T 3185 |
| 工业硫磺 | 1.17 | 3.5 | GB/T 2449.1 |
| 硬脂酸 | 0.3 | 1.0 | GB/T 9103 |
| 合计 | 104.8 | 314.4 | - |

A.2 混炼程序

    - A.2.1 调节符合GB/T 6038的开放式炼胶机，辊温为40 ℃±5 ℃、辊距为1.5mm±0.1mm、挡板距离为150mm±20mm。

    - A.2.2 称取300g塑炼后的载重轮胎再生橡胶样品投入炼胶机，反复做3/4割刀、折叠下片再过辊动作，使样品分布均匀包裹在辊筒上。

    - A.2.3 依据试验配方，按表A.2要求陆续加入将备制好的配合剂，每加一种配合剂反复交替做3/4割刀，并在连续割刀允许间隔20s的时间内将洒落地盘的配合剂回收到堆积胶中。当堆积胶或辊筒表面上没有明显游离粉时，做全割并折叠下片，用折叠状得试样擦洗、吸附炼胶机底盘散落得配合剂，再竖向投入炼胶机中。

    - A.2.4 待配合剂混炼均匀后，将炼胶机辊距调整为0.8±0.2 mm，将混炼后的胶料折叠过辊三次，使胶料混合均匀后，轧成胶片，按GB/T 6038的规定停放4 h-24 h。

表A.2 混炼程序

| 工艺程序 | 加料时间/mm | 辊距/ mm | 挡板距离/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 载重轮胎再生橡胶 | 1.5 | 1.50±0.1 | 150±20 |
| 硫化促进剂TBBS | 1.0 |  |  |
| 氧化锌(间接法一级) | 1.5 |  |  |
| 硬脂酸 | 1.0 |  |  |
| 工业硫磺 | 1.0 |  |  |
| 薄通 | 1.0 | 0.8 ±0.2 |  |
| 出片 | 1.0 | 1.5～2.0 |  |
| 合计 | 8.0±0.25 | - | — |

  - A.3 硫化

- 按GB/T 6038的规定制备硫化胶片，硫化温度：145±1℃；硫化时间：10min、15min、20min。